ICS 77.150.10

CCS H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 750—20××

代替 YS/T 750-2011

热轧钛带卷

Hot rolled titanium coil

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替YS/T 750—2011《热轧钛带卷》。本标准与YS/T 750—2011《热轧钛带卷》相比，除编辑性修改后，主要技术变化如下：

——修改了范围；

——修改了引用文件(见2，2011年版的2)；

——修改了纯钛牌号(见表1、表4、表5，2011年版的表1、表4、表5)；

——增加了合金牌号（见表1、表4、表5）；

——修改了规格范围(见表1、表3，2011年版的见表1、表3)；

——修改了力学性能和工艺性能(见表4、表5，2011年版的表4、表5)。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准参加起草单位：湖南湘投金天钛金属股份有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司。

本标准主要起草人：周慧、向午渊、孔玢、刘正乔、蒋孟玲、陈彦辉、严立新、李光辉、汪净。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 750—2011。

——本次为第一次修订。

热轧钛带卷

- 范围

本标准规定了热轧钛带卷的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质随行文件和订货单内容。

本标准适用于热轧方法生产的各种用途的钛带卷。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类（和标记）

- 4.1 产品分类

- 产品的牌号、状态、规格应符合表1规定，需方需要其他牌号、状态、规格时，由供需双方协商确定，并在订货单上注明。

表1  产品的牌号、制造方法、状态和规格

单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格 厚度×宽度×长度 |
| --- | --- | --- |
| TA1G、TA2G、TA3G、TA4G、TA8-1、TA9、TA9-1、TA10、TA18、TC4、TC4ELI | M（退火态） | 2.0~12.0×600~2 000×L |
|  | R（热加工态） |  |

- 4.2 产品标记

- 热轧钛带卷的标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。

- 示例：

用TA2G制造的、退火状态的、厚度为2.5mm、宽度为1 200mm的产品标记为：

热轧卷 YS/T 750-TA2GM-2.5×1 200

- 技术要求

- 5.1 化学成分

5.1.1 产品的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

5.1.2 需方复验时，产品的化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的相关规定。

- 5.2 尺寸偏差

5.2.1 产品的厚度允许偏差应符合表2的规定。

- 表2  厚度允许偏差

- 单位为毫米

| 公 称 厚 度 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 2.0~<2.5 | ±0.20 |
| 2.5~<3.0 | ±0.25 |
| 3.0~<5.0 | ±0.36 |
| 5.0~<7.0 | ±0.54 |
| 7.0~<10.0 | ±0.77 |
| 10.0~12.0 | ±1.0 |
| 注：允许偏差只给定(+)或(-)时，为上述数值的两倍；在规定范围以外的钛带，其允许偏差由供需双方协商确定。 |  |

5.2.2 产品的宽度允许偏差应符合表3的规定。

表3  宽度允许偏差

单位为毫米

| 公 称 宽 度 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不 切 边 | 切 边 |
| 600~2 000 | +20 0 | +5 0 |
| 注：规定范围以外的产品，其宽度允许偏差由供需双方协商确定。 |  |  |

- 5.3 力学性能

退火态产品的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  室温力学性能

| 牌号 | 抗拉强度MPa | 规定非比例延伸强度MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1G | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
| TA2G | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
| TA3G | ≥450 | 380~550 | ≥18 |
| TA4G | ≥550 | 485~655 | ≥15 |
| TA8-1 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |

表4（续）  室温力学性能

| 牌号 |  | 抗拉强度MPa | 规定非比例延伸强度MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA9 |  | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
| TA9-1 |  | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
| TA10a | A类 | ≥485 | ≥345 | ≥18 |
|  | B类 | ≥345 | ≥275 | ≥25 |
| TA18 |  | ≥620 | ≥485 | ≥15 |
| TC4 |  | ≥895 | ≥828 | ≥10 |
| TC4ELI |  | ≥828 | ≥759 | ≥10 |
| a：正常供货按A类，B类适应于复合板复材，当需方要求并在合同中注明时，按B类供货。在规定范围以外的产品的力学性能可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

- 5.4 工艺性能

- 在需方有要求并在合中注明时，经表面处理后的产品应进行弯曲试验。产品的弯曲试样应能承受105°的冷弯，在弯曲部位的外侧不产生裂纹。弯心直径应符合表5的规定。每个弯曲试样应在两个轧制面的不同部位各进行一次弯曲试验。

表5  弯心直径

单位为毫米

| 牌 号 | 弯心直径 |
| --- | --- |
| TA1G | 4T |
| TA2G | 5T |
| TA3G | 5T |
| TA4G | 6T |
| TA8-1 | 4T |
| TA9 | 5T |
| TA9-1 | 4T |
| TA10 | 5T |
| TA18 | 6T |
| TC4 | 10T |
| TC4ELI | 10T |
| 注：工艺性能只适合厚度≤5mm的钛带，大于5mm的钛带工艺性能可由供需双方协商确定。T—产品厚度 |  |

- 5.5 表面状况及质量要求

5.5.1 产品的表面状况见表6，需方应根据使用要求指定表面状况类型，并在合同中注明。

表6  表面状况

| 状 态 | 表 面 状 况 |
| --- | --- |
| M（退火态） | 表面未经处理,有轧制氧化皮 |
|  | 表面处理后无轧制氧化皮 |
| R（热加工态） | 表面未经处理有轧制氧化皮 |

- 5.5.2  经表面处理后的产品不允许有氧化皮，允许存在轻微的发暗和局部水渍。

5.5.3  产品表面允许有深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印，允许顺轧制方向清除局部缺陷，但清除后产品的厚度不得小于最小允许厚度。

5.5.4 产品允许带有少量不正常部分，具体要求由供需双方协商。

5.5.5  切边产品的边部应平齐，无裂口、分层、卷边，允许有轻微的毛刺。

- 5.6外形

5.6.1  产品的镰刀弯见表7。

表7  镰刀弯                      单位为毫米

| 公 称 宽 度 | 边缘状态 | 测量长度 | 镰刀弯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600~2 000 | 切 边 | 任意5 000 | ≤20 |
|  | 不 切 边 | 任意5 000 | ≤25 |
| 注：规定尺寸范围以外的钛带，其镰刀弯允许值由供需双方协商确定。 |  |  |  |

5.6.2  产品应牢固地成卷并尽量保持圆柱形和不卷边。切边产品塔形不大于35mm,不切边产品塔形不大于70mm。

- 5.7 重量

产品重量按实际重量交货。

- 试验方法

- 6.1 化学成分分析方法

钛带的化学成分分析按GB/T 4698或YS/T 1262的规定进行。

- 6.2 尺寸测量方法

钛带的尺寸用相应精度的量具进行测量。

6.2.1 钛带的厚度测量：不切边状态，距钛带边部不小于30mm的位置测量；切边状态，距钛带边部不小于20mm的位置测量。对于不切头尾交货的钛带，厚度偏差不适用于头尾不正常部分。

6.2.2 钛带的宽度测量位置：垂直于轧制方向。钛带的头尾不正常部分除外。

- 6.3 力学性能检验方法

室温拉伸试验按GB/T 228的规定进行。按0.005±0.002mm/mm·min-1的应变速率测定规定非比例延伸强度，测定结束后，按0.300 mm/mm·min-1左右的应变速率进行抗拉强度的测定。

- 6.4 工艺性能检验方法

产品的弯曲试验按GB/T 232的规定进行。弯心直径按表5的规定执行。

- 6.5 表面质量检查

钛带的表面质量用目视法和相应的量具进行检查。

- 6.6 外形的测量方法

镰刀弯：测量方法见图1，钛带头尾不正常部分除外。

1——镰刀弯；

2——钛带边沿；

3——平直基准；

a——轧制方向；

图1 镰刀弯测量方法

- 检验规则

- 7.1检查和验收

- 7.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2 需方有权对收到的产品按本标准的规定或合同（或订货单）规定进行检验，如检验结果与规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

- 7.2组批

钛带应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、状态、表面状况和热处理炉次的产品组成。

- 7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸偏差、室温力学性能、外形和外观质量的检验及合同要求的项目检验。

- 7.4 取样位置和取样数量

钛产品取样应符合表8的规定。

表8 钛带的取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批任取一份 | 5.1 | 6.1 |
| 尺寸允许偏差 | 逐卷 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能b | 在钛带宽度1/4处取样，每卷取2个横向试样 | 5.3 | 6.3 |
| 工艺性能b | 在钛带宽度1/4处取样，每卷取2个横向试样 | 5.4 | 6.4 |
| 表面质量 | 逐卷 | 5.5 | 6.5 |
| 外形 | 逐卷 | 5.6 | 6.6 |
| a氢含量在成品上取样分析，其他成分以原铸锭的分析结果报出，需方复验时在带材上取样。 b需方有要求时，力学性能和工艺性能可取纵向试样。 |  |  |  |

- 7.5 检验结果的判定

- 7.5.1 化学成分检验不合格时，应从原取样部位附近加倍取样对该不合格项目进行重复试验，若仍有试样的结果不合格，则判该批产品不合格。允许逐卷对不合格项目进行检验，合格者重新组批交货。

- 7.5.2 力学性能、工艺性能试验中，如果有一个试样的检验结果不合格，应从该批产品中取双倍试样，对不合格项目进行重复试验。若重复试验结果仍有一个试样不合格，判该卷不合格。

- 7.5.3 尺寸、表面质量和外形不合格时，判该卷不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1 标志

- 在检验合格的带卷上应有如下标志（或合格证）：

- 牌号、规格；

- 净重；

- 交货状态；

- 批号；

- 生产厂标识；

- 本标准编号。

- 8.2 包装、运输、贮存

    - 包装应保证钛带卷在运输和贮存期间不致松散、受潮、变形和损坏。

    - 钛带卷内外圈用防护包装材料包裹，再用钢带捆扎，不应松卷。

    - 钛带卷运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

- 8.3质量证明书

每批钛带卷应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称；

- 合同号；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 产品净重和件数；

- 本标准编号；

- 发货日期或生产日期。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或卷数；

- 表面状况和表面质量；

- 本标准编号；

- 其他特殊要求。