行业标准《熔炼铌》

编制说明

（送审稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2021.12

《熔炼铌》行业标准

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔 2019〕126 号）的文件精神，宁夏东方钽业股份有限公司负责制定有色金属行业标准《熔炼铌》，该项目计划编号为：2019-0180T-YS。按计划要求，本标准应在2021年完成。

1.2标准项目编制单位、起草人及其所作工作

宁夏东方钽业主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛等高新技术产品的研究、开发、生产和销售，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、航天等高科技领域，是国际钽铌研究中心（TIC）执行委员单位，是国家863成果产业化基地，国家重点高新技术企业，全国首批18家科技兴贸出口创新基地之一，首批国家技术创新示范企业，拥有国家钽铌铍特种材料工程技术研究中心、国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站。目前公司已开发出有自主知识产权的 40多个系列300多个品种的产品，主导产品钽粉、钽丝在技术、产品档次和质量等方面与世界同行同步，某些品种达到世界领先水平，产品90%以上销往美国、日本、韩国以及欧洲等。金属铌生产线经多次技术改造，其产品档次、种类均有了长足的进步，熔炼铌产品是国内首先生产并推广应用的，利用此材料开发了超导铌、铌钛、铌锆合金等产品。宁夏东方钽业股份有限公司年生产熔炼铌200多吨，在行业内占有较大份额，公司在熔炼铌的生产、加工、销售等方面积累了大量的数据和经验。

本文件起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中国航发北京航空材料研究院、西安科睿博新材料科技有限公司、稀美资源（ 广东） 有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、盐城金美新材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、江苏圣亚有色金属材料有限公司、株洲和昌稀有金属有限公司。

本文件主要起草人：白掌军、颉维平、张俊峰、牟东、张红梅、马肖、孟宇、欧卫强、石波、郑辉权、杨荣荣、张浩、于兴益、易伟文。

标准编写组成员主要进行了资料收集、产品生产和使用情况调研，以此为基础按照标准的最新规范进行标准的编制。

1.3主要工作过程

宁夏东方钽业股份有限公司在接到标准修订任务后，成立了标准编制组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1起草阶段

1）2019年8月21日～23日，在辽宁省大连市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中国航发北京航空材料研究院、西安科睿博新材料科技有限公司、稀美资源（ 广东） 有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、盐城金美新材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、株洲和昌稀有金属有限公司等8家单位为参与起草单位。

2）按照任务落实会议精神，本标准起草单位宁夏东方钽业股份有限公司成立了标准编制组，组织专门人员查阅大量相关资料及国内外厂家的产品技术指标和技术条件，了解了熔炼铌产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，同时结合公司近年来在熔炼铌方面的使用、生产方面的经验、实际生产水平以及国内外熔炼铌的市场需求情况，并以企业标准为基础，于2020年3月起草完成了行业标准《熔炼铌》的征求意见稿。

1.3.2 征求意见阶段

1）编制组通过发函、中国有色金属标准质量信息网上公开和会议等形式对行业标准《熔炼铌》（征求意见稿）征询意见。

2）2020年8月12日-14日由全国有色金属标准化技术委员会在青岛市召开了标准工作会议，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、宝钛集团有限公司、株洲和昌稀有金属有限公司、中国航发北京航空材料研究院、稀美资源（ 广东） 有限公司、湖南相投金天钛金属有限公司、宝钢特钢有限公司、深圳清华大学研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、宝鸡拓普达钛业有限公司、国核宝钛锆业股份公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等单位50多位代表参加了会议，与会代表对《熔炼铌》行业标准进行了充分、细致的讨论，并提出修改意见。编制组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准征求意见稿进行了修改和完善。

3）2020年11月2日-4日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在浙江省桐乡市召开标准工作会议，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、宝鸡拓普达钛业有限公司 、宝钛集团有限公司、大连融德特种材料有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司、国标（ 北京） 检验认证有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、稀美资源（ 广东） 有限公司、新疆湘润新材料科技有限公司、新疆有色金属研究所、中国科学院理化技术研究所等单位的50多名多位代表参加了会议，与会代表对《熔炼铌》行业标准进行了充分、细致的讨论，并提出修改意见。编制组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准征求意见稿进行了修改和完善。

4）征求意见阶段，共向50家单位发送了行业标准《熔炼铌》（征求意见稿），收到回函的单位数为50家，回函并有建议或意见的单位数为12个，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，形成行业标准《熔炼铌》（送审稿）。

二、标准化文件编制原则

2.1符合性：本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，内容规范。文件中规定了熔炼铌的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

2.2 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.2.1充分满足市场要求的原则：本标准中涵盖了杂质成分有较大差异、使用方向有所不同的常用牌号。

2.2.2指导生产的原则：熔炼铌的生产目前普遍采用氧化铌铝热还原后再用真空电子束炉熔炼提纯生产。我国铌生产始于1957年。20世纪60年代逐步开始采选、冶炼、加工工业生产，初期的生产规模、技术水平、产品档次和质量状况与发达国家比较相差甚远。1990年以来，我国的钽、铌工业得到了迅速发展，现已达到当今国际水平。铌的冶炼最初采用的是传统的高温、高真空下的碳还原法，但此方法生产周期长，产品间隙杂质元素偏高。在1999年宁夏东方钽业股份有限公司引进消化吸收了铌的铝热还原及其电子束熔炼提纯技术，开发了熔炼铌产品，并逐步向相关客户推广使用，其应用领域和范围在逐渐扩大，然而，在熔炼铌的生产、交易中没有相应的标准规范，订货均采用企业标准或技术协议，不利于产品的进一步推广使用，对生产贸易造成一定的影响，因此制定熔炼铌专用标准是非常必要，本标准的制定综合考虑了我国熔炼铌产业的发展现状，标准内容力争起到指导、促进生产的作用；

2.3 先进性：本标准的编制综合考虑了适用性及先进性原则。对于各种牌号的化学成分，在综合考虑不同使用方向的具体要求基础上，力争使本标准在适用性的基础上体现先进性。

三、文件主要内容的确定依据

3.1产品分类和化学成分

本标准中汇总的熔炼铌牌号共分为5种，是根据产品的不同使用方向、产品生产的工艺特点的实际控制情况而确定。在实际的使用中主要分为两种大的方向，一种是使用熔炼铌用于进一步熔炼铌及铌合金铸锭，因此需要最终的铸锭要求确定相应熔炼铌的牌号，主要关注的是高熔点金属Ta、W、Mo等，因在进一步的熔炼过程中这类杂质不易去除，还存在进一步富集的可能。随着市场对纯度较高的铌材（≥3N5）需求持续增加，需要初级粗铌的纯度达到一定的要求，鉴于此提出NT-1与NT-2两个牌号，其中对Ta、W、Mo等高熔点金属提出了严格的要求，而其他杂质元素则较容易熔炼去除，因此不做较高要求，其中本标准数据与不同加工材牌号产品标准数据对比见表1 。

表1 不同加工产品牌号的数据对比

|  |  | C | N | O | Ta | Ti | W | Mo | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B 392《铌条、棒、线》 Ⅱ 型 | RO4200-1型 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | 0.010 | 0.005 |
|  | RO4210-2型 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.30 | 0.030 | 0.05 | 0.020 | 0.005 |
| ASTM B 393《铌板、片、带材》 | RO4200-1型 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | 0.010 | 0.005 |
|  | RO4210-2型 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.30 | 0.030 | 0.05 | 0.020 | 0.005 |
| ASTM B 391《铌及铌合金锭》 | RO4200-1型 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.10 | - | 0.03 | 0.010 | 0.005 |
|  | RO4210-2型 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.20 | - | 0.05 | 0.010 | 0.005 |
| 铌及铌合金加工产品牌号和化学成分 YS/T 656-2015 | NbT | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.04 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 |
|  | Nb1 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.002 | 0.03 | 0.01 | 0.005 |
|  | Nb2 | 0.020 | 0.05 | 0.025 | 0.25 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
|  | FNb1 | 0.030 | 0.035 | 0.03 | - | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|  | FNb2 | 0.050 | 0.05 | 0.06 | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 本标准NT-1 |  | 0.001 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 本标准NT-2 |  | 0.0015 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | 0.015 |

在熔炼铌产品未开发生产前，采用传统的碳还原粉末冶金方式生产的铌条产品是高温合金添加剂的主要供货产品，目前也是两种产品同时供货，由于其不同的生产工艺特点，两种产品也具有一定的差异性，尤其间隙杂质元素差异较大。由于熔炼铌产品自身突出的特点，近年逐渐有熔炼铌产品取代铌条产品的趋势。宁夏东方钽业股份有限公司是最早开始生产熔炼铌的企业，并编制了企业标准向客户推荐使用，铌条国标要求与企业标准的要求对比见表2。一般铌条的供货牌号是TNb2，熔炼铌的供货牌号是NT-1，常规的熔炼铌各项杂质控制水平还是较低的，能够完全满足高温合金的使用要求。根据GB /T 14992-2005 高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号的标准可知，高温合金是多元合金，高温合金的主要元素有铬、钴、铝、钛、镍、钼、钨等，合金元素起稳定的奥氏体基体组织，形成强化相，增加合金的抗氧化和抗腐蚀能力的作用。常用的高温合金有铁基、镍基和钴基、铬基合金。其中部分合金牌号需要添加铌作为强化元素。从成分来看，高温合金成分复杂，主体成分中含有Al，因此向客户推荐的企标中对Al没有做出具体要求，但在新制定的标准中根据实际的控制水平对Al含量做出限制，并向客户提供实际的测量值，便于客户的成分计算与控制。C、O、N等间隙杂质元素，对合金的性能有一定的影响，因此对其进行了更加严格的限制。熔炼铌生产中需要采用铝粉进行还原，而制备铝粉的铝锭中的Si元素是一种不易去除的杂质，导致铝粉中的Si较高，因此熔炼铌中的Si较铌条含量要高，但还是处于可接受水平，符合高温合金中的控制要求。

表2 铌条与企标的成分对比

| 化学成分 |  | GB/T6896-2007 |  | 常规水平 | Q/DFT001-2000 |  | 常规水平 | 本标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TNb1 | TNb2 | TNb2 | NT-1 | NT-2 |  | NT-3 | NT-4 | NT-5 |
| 杂 质 元 素 ， 不 大 于 | Ta | 0.10 | 0.15 | ≤0.10 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
|  | C | 0.02 | 0.03 | ≤0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | O | 0.05 | 0.15 | ≤0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | N | 0.03 | 0.05 | ≤0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
|  | Fe | 0.0050 | 0.02 | ≤0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
|  | Ni | 0.005 | 0.010 | ≤0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | Cr | 0.0050 | 0.0050 | ≤0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ti | 0.0050 | 0.01 | ≤0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
|  | W | 0.005 | 0.01 | ≤0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
|  | Mo | 0.0050 | 0.0050 | ≤0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
|  | Si | 0.003 | 0.0050 | ≤0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
|  | Zr | 0.020 | 0.020 | ≤0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | Cu | 0.0020 | 0.0030 | ≤0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Al | 0.0030 | 0.0050 | ≤0.001 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |

新制定的熔炼铌标准是在企业标准的基础上，根据用途与实际的控制水平提出熔炼铌产品牌号，其化学成分数据是在总结多年的熔炼铌分析数据基础上，根据行业发展水平与各类客户的要求最终确定，所确定数据要求较合理，能够起到规范生产的作用。本标准中涉及的熔炼铌牌号可以批量稳定生产，满足工业化生产的需要，如客户有特殊需求，可在本标准的基础上进一步提高要求，但可能会提高生产成本。

3.2尺寸与重量

熔炼铌的主要用途是作为镍基高温合金、特种铌钢、磁性材料的合金添加剂使用，还需与相对应的其它合金材料再熔炼，因此一般是以块状形式供货，便于用户的添加使用。不同的合金其添加比例不同，且不同的熔炼设备坩埚尺寸差别较大，使用的熔炼铌的大小和重量不同， 因此按照实际供货的需求规定单一尺寸不大于50mm，单块重量≤1Kg。考虑到市场需求的不确定性，如有部分客户用熔炼铌进一步进行铌及铌合金铸锭的生产或者是其它特殊的使用需求，对产品的长度、重量及其平整度等提出要求。因此提出客户如有其它特殊要求，由供需双方协商确定，并在合同中注明，以便更合理的适应市场需要，提高标准的可执行性。

3.3 外观质量

熔炼铌在真空条件下在熔炼，如果设备出现漏气或出炉时间早等情况，则表面存在一定的氧化层，出现发黄、发黑等情况，从而造成产品O、N等杂质偏高，考虑到该材料实际使用的需要，因此本标准规定了熔炼铌的外观质量，即表面不应有氧化、玷污。熔炼铌产品采用电子束熔炼提纯，如果在过程中熔化不充分，则在熔炼铌内部会存在夹心、生料等情况，杂质去除不充分，局部杂质富集的情况，因此规定断面无夹心、无生料的要求。

3.4其他内容

本标准规定了熔炼铌的试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单等内容。

本标准中规定了熔炼铌的化学杂质分析采用GB/T 15076的规定进行。

为了便于标准的可操作性，本标准规定了详细的检验规则，包括组批、检验项目、取样规定以及检验结果的判定。

本标准规定了详细的产品包装、运输和贮存和质量证明书等内容。

四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1标准的必要性

金属铌具有很多特性，因此在多个领域均有应用，是一种不可或缺的材料，添加到钢中能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性，提高强度，但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌，可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌，可防止晶间腐蚀现象。将铌加到镍基高温合金中可以提高其高温强度，可以避免材料在应变时效产生裂纹的能力。铌具有超导特性，其临界温度高，是超导中优异的材料之一。高纯金属超导铌大量应用于射频超导腔的制作，铌钛、铌锡材料产品应用于高磁场的超导领域，如医疗诊断上的磁性共振成像技术（MRI），磁悬浮列车等。铌制品的加工基本上利用熔炼铌、铌条再熔炼后的铸锭加工而成，目前市场上是熔炼铌、铌条均在使用，但熔炼铌间隙杂质元素C、O、N较低，且生产周期短，因此得到了大量应用。但目前熔炼铌的销售基本上是执行协议、企标等，没有规范的行业和国家标准。为了规范熔炼产品的销售，使下游客户能够直接引用，规范其市场行为，非常有必要制定并发布熔炼铌产品的国家或行业标准。

5.2标准的预期作用

目前国外、国内尚无熔炼铌行业标准，行业标准《熔炼铌》属于首次制定，考虑了我国铌工业企业生产体系的特点和工艺技术水平状况及产品应用发展需求，目前熔炼铌的市场的应用基本上是作为高温合金、特钢、磁性材料的添加剂使用，由于高温合金、特钢技术的发展，作为添加剂使用的熔炼铌逐年增加，目前的市场容量基本保持200吨/年，在北京航材院、钢研高钠、中科院金属所等单位已批量采购，许多传统上习惯采用铌条的厂家也在逐渐采用熔炼铌作为其原材料，因此制定标准，规范行业秩序，将起到很大的促进作用。该标准反映我国生产企业的技术状况，在未来5～8年将满足产品的应用发展需求，该标准填补了国内空白。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

七、与现行的法律、法规、强化性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

八、重大分歧意见的处理和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过度办法）

1.首先应确保本标准实施的广泛性和普遍性，使尽可能多的制造厂商、使用厂家、检测机构等上下游企业能够及时获取本标准，这是保证本标准贯彻实施的基础和最低要求。本文件在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本文件，保证本文件能够得到及时推广和应用。

在标准的组织实施过程中，有必要针对不同的制造厂商、使用厂家、检测机构进行有侧重点的宣贯和培训，针对条款内容，起草单位有义务和必要进行答疑和解释，确保实施顺畅，沟通无误。

2.标准在贯彻实施过程，起草单位应注意收集制造厂商、使用厂家、检测机构的反馈意见，做好沟通，交流。

3.建议本标准批准发布6个月后予以实施，尽早规范行业秩序，保证产品质量。

十一、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其他标准的建议。

十二、其他应予说明的事项

本标准的制定将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，尤其将对我国熔炼铌贸易具有较强的规范和指导作用，本标准的发布实施将进一步完善我国铌制品标准体系，为下游铌加工材的原料选用、质量控制提供指导。

《熔炼铌》标准编制组

2020年12月