ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX

粗锑化学分析方法

第1部分：锑量的测定  硫酸铈滴定法

Methods for chemical analysis of Crude Antimony

Part1: —Determination of antimony content

—Cerium sulfate titration method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

- ————————————————————————————————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《粗锑化学分析方法》共分为３个部分：

——第1部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法；

——第2部分：金量的测定 火试金法；

——第3部分；砷、铅、铜、硒、铋量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分为首次起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司

本部分主要起草人：

粗锑化学分析方法

锑量的测定   硫酸铈滴定法

1  范围

本部分规定了粗锑中锑量的测定方法。

本部分适用于粗锑中锑量的测定。测定范围：锑的质量分数85.00%～99.00%。

2  方法提要

试料用硫酸-硫酸钾分解，以滤纸碳化后作还原剂和助溶剂，在盐酸介质中，以甲基橙为指示剂，在80℃～90℃用硫酸铈标准滴定溶液滴定至溶液红色消失为终点。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 3.1  硫酸钾。

3.2  硫酸（ρ1.84 g/mL)。

3.3  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  甲基橙指示剂(1g/L)。

- 3.6  硫酸铈标准滴定溶液[c（Ce(SO4)2）约0.1mol/L]。

3.6.1  配制：称取40.50g硫酸铈[Ce(SO4)2·4H2O]，置于1000mL烧杯中，加入30mL硫酸（3.2），搅拌均匀，在电炉上逐渐升温加热溶成糊状，并冒硫酸白烟约20min，取下冷却，加入140mL硫酸（3.2），再缓缓加入400mL水，搅拌溶解至清亮，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.6.2  标定：称取三份0.2000纯锑[wSb≥99.99%]，分别置于300mL锥形瓶中，以少量水润湿，加入12mL硫酸（3.2），加热溶解至清亮，取下冷却。以下操作按5.4.2、5.4.3款进行。

随同标定做空白试验。

按（1）式计算硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的实际浓度：

................(1)

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m-----金属锑的质量，单位为克（g）；

V1-----滴定锑消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V0-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取三份标定结果的平均值为硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的实际浓度。平行标定所消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.6）体积的极差值不超过0.10mL。

4  试样

4.1  试样粒度应小于0.100mm。

4.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

5 分析步骤

5.1  试料

称取0.20g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，加入2g硫酸钾（3.1），以少量水润湿，加入15mL硫酸（3.2），置于电炉上加热溶解，冒白烟至瓶口时降低温度，盖上表面皿，在保持溶液微沸的温度下溶解30min。取下稍冷，加入约10cm2定性滤纸炭化后，继续加热至溶液的暗红色消失，取下冷却。

5.4.2  加入40mL水、30mL盐酸（3.4），混匀，煮沸。

5.4.3  加入两滴甲基橙指示剂（3.5），在保持溶液80℃～90℃的温度下，用硫酸铈标准滴定溶液（3.6）滴至溶液的红色恰好消失，即为终点。

6  分析结果的计算

按式（2）计算锑的质量分数wSb，数值以%表示：

----------------------（2）

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2-----滴定试液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V3-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

m0-----试料的质量，单位为克（g）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

- 7  精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，在测定范围内，重复性限（r）为   。

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，在测定范围内，再现性限（R）为    。

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

____________________________