中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 1057.X—202X

四氧化三钴化学分析方法

第X部分：硅含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Method for chemical analysis of cobalt tetroxide

Part X：Determination of silicon content

Inductively coupled plasma emission spectrometry

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.70

H 13

202X—xx--xx发布	202X--xx--xx实施

前    言

YS/T 1057-201X 《四氧化三钴化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：磁性异物含量测定  磁选分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第3部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法硅含量的测定  电感耦合等     离子体发射光谱法

本部分为YS/T1057-201X的第3部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分起草单位：金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、北矿检测技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北京当升材料科技股份有限公司、贵州省分析测试研究院、兰州海关技术中心

本部分主要起草人：

- 四氧化三钴化学分析方法

- 硅含量的测定

- 电感耦合等离子体发射光谱法

1 范围

本部分规定了四氧化三钴中硅含量的测定方法。

本方法适用于四氧化三钴中硅含量的测定，测定范围0.0005%～0.50 %。

2 方法提要

试样用盐酸-氢氟酸溶解，加入硼酸络合过量氟，在稀盐酸介质中，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定。

3 试剂

除非另有说明，本标准所用试剂均为优级纯，所用水均为二级水或相当纯度的水。

3.1 金属钴，高纯4N。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3 氢氟酸（ρ 1.15 g/mL）。.

- 3.4 硝酸（ρ 1.42 g/mL）。

3.5硅标准贮存溶液：称取2.139二氧化硅（≥99.99％），置于铂坩埚中，加入6.6g无水碳酸钠，混匀，于1000℃加热至完全熔融，冷却，溶于水，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1.0mg硅。

3.6硅标准溶液:移取10..00mL硅标准贮存溶液(3.5)，置于100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含100µg硅。

3.7 硅标准溶液:移取10..00mL硅标准贮存溶液(3.6)，置于100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含10µg硅。

4 仪器和设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪

- 在仪器的最佳工作条件下，硅的检出限应大于0.5 mg/L，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，光强度的相对标准偏差不超过1.5 %。

- 仪器推荐条件，见表1

表1 仪器推荐条件

| 谱线/nm | RF功率/w | 辅助气流量L/min | 雾化器气体流量L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 212.412 nm 251.611 nm | 1300 | 0.80 | 0.20 |

5 分析步骤

5.1试料

- 按表2称取样品，准确至0.0001g

- 表2  称样量及稀释体积

| - 含量，% | - 称样量，g | - 定容体积，mL | - 标准曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.0005-0.025 | - 1.00 | - 50 | - 6.3 |
| - 0.025-0.10 | - 0.50 | - 100 | - 6.2 |
| - 0.10-0.50 | - 0.1 | - 100 | - 6.1 |

- 5.2试样处理

5.2.1  将试料5.1置于聚四氟乙烯烧杯中，加入10-20mL盐酸（3.2），低温分解至体积不超过3mL，加水约30mL，加热煮沸使盐类溶解，加入2滴氢氟酸（3.3）保温40min，冷却后移入100mL聚四氟乙烯容量瓶中，加入4mL饱和硼酸，放置10-15min，以水定容。

- 5.3 空白试验

随同试料做空白试验，采用工作曲线（6.1）测定空白值。

5.4  测定

在ICP光谱仪上按照表1仪器推荐条件，与相应的检测标准溶液系列（5.5）同时进行测定。测量试液中硅元素的浓度，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素硅的浓度值。

- 5.5工作曲线的绘制

- 5.5.1  不含钴基体工作曲线的绘制

- 分别移取0.00mL、1.00mL、5.00mL硅标准溶液（3.7），1.00mL、2.00mL、5.00mL硅标准溶液（3.6）于系列100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定硅元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

5.5.2  4g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（3.1）0.400g,置于400ml烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，分别加入0.00mL、1.00mL、5.00mL硅标准溶液（3.7），1.00mL、2.00mL、5.00mL硅标准溶液（3.6），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定硅元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

5.5.3  15g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（3.1）1.500g置于400ml烧杯中，加入20mL硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，分别加入0.00ml、1.00mL、5.00mL硅标准溶液（3.7），1.00ml、2.00mL、5.00ml硅标准溶液（3.6）加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。于ICP光谱仪上，测定硅元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

6分析结果的计算与表述

按下式计算样品中硅的质量分数wsi，结果以百分含量（%）表示，保留两位有效数字：

wSi = nρ−ρ0×v×10−6m×100

式中： ρ— 待测试液中被测元素的质量浓度,µg/mL；

ρ0— 待测试剂空白中被测元素的质量浓度，µg/mL；

V — 待测试液的体积，mL；

m — 试料的质量，g；

n — 试液的稀释倍数。

- 7精密度

- 7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3重复性限

| WSi | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.00025 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0072 | 0.0035 |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4  再现性限

| WSi | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00032 | 0.0008 | 0.0016 | 0.015 | 0.0075 |

8  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。