前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中伟新材料股份有限公司、湖南中伟新能源科技有限公司、金驰能源材料有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、江西理工大学、清远佳致新材料研究院有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、南通金通动力储能新材料有限公司、格林美股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本文件主要起草人：

镍锰二元素复合氧化物

1  范围

本文件规定了镍锰二元素复合氧化物的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于镍锰二元素复合氧化物。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本使用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）试用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

GB/T 19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

JY/T 010 分析型扫描电子显微镜方法通则

YS/T 928.3 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第3部分：镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 928.4 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 928.5 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第5部分:铅量的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 928.6镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第6部分:硫酸根离子量的测定 离子色谱法

YS/T 1057 四氧化三钴化学分析方法 磁性异物含量的测定 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  牌号

产品的牌号由NMO后面加4位数字构成，N代表Ni，M代表Mn，O代表氧化物，4位数字前两位数字代表镍元素物质的量分数，后两位数字代表锰元素物质的量分数。如果物质的量分数为个位数，则在个位数前添0表示。产品牌号的命名规则如图1所示。牌号为NMO2575的产品化学式为Ni0.25Mn0.75O。

5  技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 产品的化学成分

| 化学成分 | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- |
| 主元素 | Ni+Mn | 65.0～78.0 |
| 杂质元素 | Co | ≤0.0100 |
|  | Cu | ≤0.0050 |
|  | Fe | ≤0.0050 |
|  | Zn | ≤0.0050 |
|  | Si | ≤0.0100 |
|  | Ca | ≤0.0200 |
|  | Mg | ≤0.0200 |
|  | Na | ≤0.0500 |
|  | Cr | ≤0.0050 |
|  | SO42- | ≤0.6000 |
|  | Al | ≤0.0050 |
|  | Cd | ≤0.0020 |
| 注：镍锰物质的量分数根据需方对产品镍锰比例的具体要求，物质的量分数公差不大于±1.0%。如Ni0.25Mn0.75O产品中Ni物质的量分数控制范围24.00%～26.00%，Mn物质的量分数控制范围为74.00%～76.00%。 |

5.2  水分含量

产品的水分含量应不大于0.80%。

5.3  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.0000100%。

5.4  物理性能

5.4.1  松装密度

产品的松装密度应不小于0.70 g/cm3。

5.4.2  振实密度

产品的振实密度应不小于1.0 g/cm3。

5.4.3  粒度分布

产品的粒度特征值：D50应在2.0 μm~22.0 μm范围内。

5.4.4  比表面积

产品的比表面积应不大于 60 m2/g。

5.4.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

5.5  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

5.6  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

6 试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  镍、锰、钴含量的检测按YS/T 928.3规定的方法或供需双方协商认可的方法进行。

6.1.2  杂质铜、铁、锌、钙、镁、钠、铝、硅含量的检定按YS/T 928.4规定的方法或供需双方协商认可的方式进行。

6.1.3  铅含量的测定按YS/T 928.5规定方法或供需双方协商认可的方式进行。

6.1.3  杂质铬、镉含量的测定按供需双方协商认可的方法进行。

6.1.4  硫酸根含量的测定按YS/T 928.6的规定或供需协商认可的方法进行。

6.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6284的规定进行。

6.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按YS/T 1057的规定进行。

6.4  物理性能

6.4.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

6.4.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

6.4.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

6.4.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

6.4.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按JY/T 010的规定进行。

6.5  外观质量

产品外观用目视检查。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期、同一牌号的产品组成，每批重量不超过5t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

7.3  检验项目及取样

7.3.1  每批产品的检验项目及取样数量见表2。

表2 产品检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 |
| 水分含量 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 |
| 磁性异物 | 每批1份 | 4.3 | 5.3 |
| 松装密度 | 每批1份 | 4.4.1 | 5.4.1 |
| 振实密度 | 每批1份 | 4.4.2 | 5.4.2 |
| 粒度分布 | 每批1份 | 4.4.3 | 5.4.3 |
| 比表面积 | 每批1份 | 4.4.4 | 5.4.4 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.4.5 | 5.4.5 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.5 | 5.5 |

7.3.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于3kg。

7.4  检验结果判定

7.4.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.4.1  产品的化学成分、水分含量、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项不合格，判该批产品不合格。

7.4.2  外观质量检验不合格，判该桶产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

包装袋表面不作标志，包装箱或桶上应贴有标志，其上标明：

a) 供方名称和地址；

b) 产品名称；

c) 牌号；

d) 批号；

e) 净重；

f) 防潮字样或标志；

g) 本文件编号；

h) 生产日期。

8.2  包装

产品内包装采用内衬铝塑袋或EVOH袋，封口后装入纸袋或塑料桶中，每桶净重25kg。若需方对包装有特殊要求，可供需双方协商决定。

8.3  运输和贮存

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为一年。

8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c）牌号；

d) 批号、批重、件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本文件编号；

g) 生产日期。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量；

- 化学成分及物理性能特殊需求；

d) 本文件编号；

e) 其他。

# Comments

主元素建议已分量的形式表示，麻烦您再结算一下分量。

没有企业调研数据

企业调研数据最大0.002

根据调研数据更改为0.0200

此处含量争议比较大，需要再核对此处数据。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

镍锰二元素复合氧化物

Nickel manganese composite oxide

（送审稿）

ICS 77.160

CCS H 71

N   M   O   XX   XX

Mn的物质的量分数

Ni的物质的量分数

代表氧化物

代表Mn

代表Ni