YS

DAITI

前      言

本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/ T424-202X 《二硼化钛粉末化学分析方法》的第1部分。YS/ T424-202X已经发布了以下部分：

-----第1部分：钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法

-----第2部分：总硼含量的测定 酸碱中和滴定法

-----第3部分：铁含量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

-----第4部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

-----第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件代替YS/ T424.3-2000《二硼化钛粉末化学分析方法 铁量的测定》,除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

----增加了方法名称“1,10-二氮杂菲分光光度法”

------更改了测定范围（0.05-0.5%修改为0.05-1.0%）

------更改了测量波长508nm修改为510nm

------更改了称样量（见表1）；

-------更改了测量次数（三次修改为两次）；

------修改了样品要求；

——删除了刚果红试纸

------6.3.2采用乙酸－乙酸铵缓冲溶液(ｐＨ≈５) 调节ｐＨ

----增加了试验报告条款（见10）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属文件化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：中南大学粉末冶金研究院。

本文件主要起草人：

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2000年首次发布为YS/T 424.3-2000

——本次为第一次修订。

引  言

1.二硼化钛陶瓷粉体是一种灰黑色粉末，粉末颗粒具有完整的六方晶体结构。其化学分子式为TiB2，分子重量69.52，密度4.52 g/cm3，熔点2980℃，显微硬度34Gpa，热导率25J/m.s.k，热膨胀系数8.1×10-6m/m.k，电 阻 率14.4μΩ.cm。二硼化钛粉具有高熔点、高硬度、耐磨损、抗酸碱、导电性能优良，导热性强，具有极好的化学稳定性和抗热振性能，抗氧化温度高，能抗1100℃以下的氧化，其制品具有较高的强度和韧性，与铝等熔融金属不侵蚀。

2、二硼化钛粉的主要用途：

2.1导电陶瓷材料。是真空镀膜导电蒸发舟的主要原料之一。

2.2陶瓷切削刀具及模具。可制造精加工刀具、拉丝模、挤压模、喷砂嘴、密封元件等。

2.3复合陶瓷材料。可作为多元复合材料的重要组元，二硼化钛可与TiC、TiN、SiC等材料组成切削工具的复合材料，还可作为一种组分制作装甲防护材料，是各种耐高温件、功能器件的最好材料；

2.4铝电解槽阴极涂层材料。由于TiB2与金属铝液良好的润湿性，用TiB2作为铝电解槽阴极涂层材料，可以使铝电解槽的耗电量降低，延长电解槽寿命。

2.5制作成PTC 发热陶瓷材料和柔性PTC 材料，是A1 、Fe 、Cu 等金属材料很好的强化剂，具有安全、省电、可靠、易加工成型等特点，是各类电热材料的一种更新换代的高科技产品。

2.6可作为金属基表面耐高温、抗腐蚀涂层材料。

二硼化钛及其复合材料已引起广泛关注并被公认的极具有推广价值和应用前景的高新技术材料。

YS/ T422-202X 诣在原标准YS/T424-2000的基础上修改并完善二硼化钛粉末化学分析方法，拟由五部分组成。

-----第1部分：钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法

-----第2部分：总硼含量的测定 酸碱中和滴定法

-----第3部分：铁含量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

-----第4部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

-----第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件完善了二硼化钛粉末的产业链，有利于生产企业和使用加工企业采用统一的分析方法开展质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益 。

二硼化钛粉末化学分析方法

第3部分：铁量的测定

1,10-二氮杂菲分光光度法

警示—--使用焦硫酸钾熔融时最好带眼镜。建议戴手套。溶解熔融物时需加小心。

1  范围

本文件规定了二硼化钛粉末中铁含量的测定方法。

本文件适用于二硼化钛粉末中铁量的测定。测定范围：0.01%~1.0%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   原理

试料以焦硫酸钾熔融，以稀硫酸浸取，用柠檬酸络合钛，铁(Ⅲ)用盐酸羟胺还原为铁(Ⅱ)，在pH5左右，二价铁离子与1，10 –邻-二氮杂菲生成红色络合物，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

5  试剂

5.1  盐酸(ρ=1.19 g/mL

5.2  盐酸 (1+1)

5.3  硫酸（(ρ=1.84 g/mL）。

5.4  硫酸 (1+9)。

5.5  柠檬酸溶液 (500g／L)。

5.6  盐酸羟胺溶液（100 g/L）现用现配。

5.7  乙酸－乙酸铵缓冲溶液： ｐＨ≈５，称取２５０ｇ乙酸铵溶于水中，加２５ｍＬ冰乙酸，用 水稀至１Ｌ。

5.8  1,10 — 邻二氮杂菲（2.5 g/L乙醇溶液）。

5.9  铁标准贮存溶液：称取经110℃烘2h后的三氧化二铁（基准试剂）0.1430 g，置于250 mL烧杯中，加40mL(1+1)盐酸，盖上表面皿，低温加热溶解，冷却，移人1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含100 µg铁。

5.10  铁标准溶液：移取25.00 mL铁标准贮存溶液(5.9)置于250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10 µg铁。

5.11焦硫酸钾（粉状）

6  仪器

分光光度计

7   样品

样品为粉末状，粒度应不大于0.104 mm。

8  试验步骤

8.1  试料

按表1称取试样，精确至0.000 1g

表1

| 铁含量．% | 试料量，g | 焦硫酸钾(3.1)，g |
| --- | --- | --- |
| 0.01~0.10 | 0.30 | 8 |
| >0.10~0.50 | 0.20 | 7 |
| >0.50~1.0 | 0.10 | 6 |

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料(8.1)置于30 mL瓷坩埚中，按表1加焦硫酸钾(5.11)并拌匀，在电热板上加热，至冒硫酸白烟；再将坩埚置于高温炉中，在650℃熔解2~3min，夹出坩埚摇匀，再在750℃熔融至红色流体状，取出冷却。将坩埚置于预先加有50 mL硫酸(5.4)的烧杯内，温热溶解熔块，并以热水洗净坩埚。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。.

8.4.2铁含量小于或等于0.5%时，分取试液10. 00 mL置于50 mL容量瓶中；铁含量大于0.5%时，分取试液5. 00 mL置于50 mL容量瓶中。

8.4.3  加入5 mL柠檬酸溶液(5.5)及2 mL盐酸羟胺溶液(5.6)，混匀。加入10 mL乙酸－乙酸铵缓冲溶液(5.7)，混匀。再加入5 mL 1，10 -二氮杂菲溶液(5.8)，用水稀释至刻度，混匀。置于80~90℃水浴中加热5min，取出，冷却至室温。

8.4.4  将部分溶液移入1-3 cm吸收皿中，以水为参比，于分光光度计510 nm处测量其吸光度。

8.4.5  减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0.00、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00 mL铁标准溶液(5.10)，分别置于一组50mL容量瓶中，加水至10 mL，以下按8.4.2~8.4.3操作。

8.5.2  减去试剂空白的吸光度，以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

铁含量以铁的质量分数 w Fe计,按公式（1）计算：

wFe=%   ---------------------   (1)

式中： m1——从工作曲线上查得的铁量，单位为微克（µg）；

V0——（试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

按照GB/T8170的规则进行数值修约，计算结果表示到小数点后两位。若铁含量小于0.10%时，表示至数点后三位。

10    精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况下不超过5%。

表2 重复性限

| Wt% | 0.050~0.10 | >0.10~0.20 | >0.20~0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| r% | 0.010 | 0.020 | 0.025 |
| 注：重复性限（r）为2.83 S, S为重复性文件差 |

10.2再现性

在再现性条件下获得的两次测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过再现性限（ R），超过再现性限（R）的情况下不超过5%。

表3 再现性限

| Wt% | 0.050~0.10 | >0.10~0.20 | >0.20~0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| R% | 0.015 | 0.020 | 0.030 |
| 注：再现性限（R）为2.83 S, S为再现性文件差 |

11  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

--------------------------------------------------------

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

202×-××-××实施

202×-××-××发布

二硼化钛粉末化学分析方法

第3部分：铁含量的测定

1,10-二氮杂菲分光光度法

Methods for chemicaL anaLysis of titanium diboride powder-

Part3: Determination of iron content-

1,10-Phenanthroline spectrophotometry

（送 审 稿）

YS/T 424.3－XXXX

中华人民共和国有色金属行业文件

ICS 77.160

H 71

代替YS/T 424.3-2000