YS

前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：中南大学粉末冶金研究院、xxxxxx

本文件主要起草人：xxxxxxxxx

二硼化钛粉

范围

本文件规定了二硼化钛粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装 、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本文件适用于高温制得的二硼化钛粉。产品供生产各种复合材料，陶瓷材料，耐磨材料等用。

规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5314  粉末冶金用粉末取样方法

YS/T 424（所有部分）二硼化钛化学分析方法

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 4698.21 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 发射光谱法测定锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   技术要求

4.1  产品化学成分应符合表1的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定

表1 化学成分

| 牌号 | FTiB2-1 | FTiB2-2 | FTiB2-3 | FTiB2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度% | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥96.0 | ≥94.0 |
| 化学成分(wt%) | Ti | ≥68..0 | ≥67.5 | ≥67.0 | ≥66.0 |
|  | B | ≥31.0 | ≥30..5 | ≥29.0 | ≥28.0 |
|  | O | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.5 | ≤2.5 |
|  | C | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.00 |
|  | Fe | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.70 | ≤1.0 |
|  | 其他 | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤1.5 |

4.2  产品按用途分为四类，其粒度应符合表2的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表2 粒度

| 类别 | 粒度范围 | 粒度分布 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | ≤30μm | 3μm≤D50≤10μm | 适用于复合阴极炭块、蒸发舟等 |
| Ⅱ类 | ≤50μm | 20μm≤D50≤30μm | 适用于复合陶瓷材料 |
| Ⅲ类 | ≤80μm | 40μm≤D50≤50μm | 适用于复合材料涂层等 |
| Ⅳ类 | ≤100μm | 30μm≤D50≤70μm | 适用于耐火材料 |

4.3  外观质量

产品呈黑褐色粉末，颜色应均匀一致，无目视可夹杂物。

5  试验方法

5.1  化学成分分析按YS/T424的规定进行。

5.2  杂质含量的检验按GB/T 4698.21的规定进行。

5.3  粒度的检验按GB/T 10977的规定进行。

5.4  外观质量用目视检查。

6  检验规则

6.1检查和验收

6.1.1产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本文件的规定（或订货合同）进行检验，如检验结果与本文件（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在供需方共同进行。

6.2组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一类别、同一混合料组成。

6.3检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按YS/T424的规定进行 | 4.1 | 5.1 |
| 粒度 | 按GB/T 10977规定进行 | 4.2 | 5.2 |
| 外观质量 | 逐批 | 4.3 | 5.3 |

6.4检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分检验不合格，允许对不合格项进行重复检验或从该批产品中另取双倍数量试样对不合格项进行重复检验，若检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

6.4.2  产品的粒度检验不合格，允许加倍取样进行重复检验，若检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

6.4.3  产品的外观质量不合格，判该批产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标志

产品外包装上应标明下列内容：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号和类别；

d）生产批号；

e） 净重、毛重；

f ） 包装日期；

g )“防潮”、“向上”等字样或标志。

7.2  包装、运输、贮存

7.2.1产品内包装采用双层聚乙烯塑料袋抽真空封口包装，产品包装采用不锈钢或铝合金容器，或按合同（或订货单）要求包装。每件重量由供需双方协商确定。

7.2.2产品应采用防雨运输工具，运输过程应防火、防潮，不得剧烈碰撞，防止产品的包装损伤。

7.2.3产品应存放于干燥、无酸、碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

7.2.4产品的存放期不宜超过24个月。

7.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、邮编、电话；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）本文件编号；

f）各项分析检验结果和质量监督部门印记；

g）检验日期（或包装日期）。

8  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）产品净重；

d）本文件编号；

e）其他要求。

# Text boxes

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××实施

20××-××-××发布

二 硼 化 钛 粉

Titanium diboride powder

（ 送 审 稿 ）

YS/T ××××—20××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H71