×

ICS 77.120.99

CCS H 17

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX.1—202X

银钨合金化学分析方法

第1部分：银含量的测定

电位滴定法

Chemial Analysis Methods of Silver -Tungsten Alloy - Part 1 Determination of Silver Content - Potentiometric Method

(讨论稿)

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件为YS/T ××××的第1部分。YS/T ××××《银钨合金化学分析方法》分为如下部分：

——第1部分：银含量的测定 电位滴定法；

——第2部分：钨含量的测定 钨酸铵重量法；

——第3部分：钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、

本文件主要起草人：。

银钨合金化学分析方法

第1部分　银含量的测定

电位滴定法

- 1  范围

本文件规定了银钨合金中银含量的测定方法。

本文件适用于银钨合金中银含量的测定。测定范围：质量分数20%~80%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 602   化学试剂杂质测定用标准溶液的配制

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料以硫酸-硫酸铵溶解样品，在酸性介质中，用氯化钠标准滴定液进行电位滴定至电位突跃，根据消耗的氯化钠标准滴定液体积来计算样品中银的含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 纯银（wAg≥99.99%）。

5.2 氯化钠。

5.3 硫酸铵。

5.4 硫酸（ρ 1.84 g/ml）。

5.5 氯化钠标准滴定液

5.5.1 配制：称取5.8g氯化钠于200mL烧杯中，加入100mL水溶解，转移至2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.5.2 标定：称取0.10g纯银于250mL烧杯中，按8.4实验方法进行实验，于电位滴定仪上用氯化钠滴定至电位滴定仪电位突跃点，记录氯化钠滴定溶液消耗体积V。

按式（1）计算氯化钠标准滴定溶液对银的滴定度T，单位为毫克每毫升（mg/mL）。

T=mV×1000  ………..………………..（1）

式中：

T——氯化钠标准滴定溶液对银的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m——纯银的称样量，单位为克（g）。

V——氯化钠标准滴定溶液消耗的体积，单位为毫升（mL）；

1000——单位换算系数。

平行标定三份，取其平均值。计算结果保留四位有效数字。

6  仪器设备

自动电位滴定仪，附搅拌装置、与仪器匹配的银电极。

7  样品

样品置于干燥器中存放。

8  分析步骤

8.1 试料

按表1称取样品(7)，精确至0.0001 g。

8.2 测定次数

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.4）做空白试验。

8.4 测定

按表1称取样品（精确至 0.0001 g）于250mL烧杯中，用少量水湿润试料，按表1加入硫酸铵（5.3），8mL硫酸（5.4），盖上表面皿，加热至浓白烟在烧杯内回流，至样品溶解完全，继续回流30min，取下，冷却至室温，缓慢加水至150mL。

用氯化钠标准滴定溶液（5.5）滴定至电位滴定仪上发生明显电位突跃为终点，记录氯化钠滴定溶液消耗体积。

表1 样品定容体积和分取体积表

| wAg /% | 称样量/g | 硫酸铵加入量/g |
| --- | --- | --- |
| 20~30 | 0.40g | 5g |
| ＞30~80 | 0.20g | 3g |

9  分析结果的计算

银的含量以元素的质量分数wAg计，以%表示，按式（2）计算：

………..……………（2）

式中：

T ——氯化钠滴定溶液对银的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m1 ——称取试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——滴定试料所消耗的氯化钠滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

所得结果保留至小数点后两位。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按照表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| w / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |

10.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| w / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |

11  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12  试验报告

- 本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——测定中观察的异常现象；

- ——试验日期。