中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.4—20XX

银钨化学分析方法

第4部分：碳量的测定

Methods for chemical analysis of silver and tungsten—

Part 4: Determination of carbon content

（预审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 引    言

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、北矿检测技术有限公司、贵研铂业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、江西省汉氏贵金属有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、紫金铜业有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。

- 本文件主要起草人：

银钨化学分析方法

第4部分：碳量的测定

- 1  范围

本文件规定了银钨中碳含量的测定方法。

本文件适用于银钨中碳含量的测定。测定范围：0.002 % ～ 0.10 %。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试样在高温下燃烧，碳生成二氧化碳气体，载气将二氧化碳载带进入红外池检测碳的含量。

- 5  试剂或材料

5.1  丙酮或其他有机试剂。

5.2  铁屑。（C<0.002%，S<0.002%）

5.3  锡粒。（C<0.002%，S<0.002%）

5.4  钨锡粒。（C<0.0005%，S<0.0005%）

5.5  标准物质/样品：选择与试料成分相似、碳含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

5.6  坩埚和坩埚盖：使用前在马弗炉中900°C～1000°C灼烧至少2h，灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

5.7  载气：氧气（体积分数≥99.99 %）。

5.8  动力气：氮气、氩气或压缩空气等。

- 6  仪器设备

高频感应炉燃烧红外检测系统（包括高频感应炉、吸尘装置、载气净化及分析气流转化系统、红外检测系统、电脑及软件控制系统）。检测器灵敏度：0.1ug/g。

- 7  样品

7.1  样品为小块状、屑状或粉末状，其中小块状和屑状试样需经丙酮或其他有机溶剂（5.1）清洗，取出后冷风吹干。

7.2  处理好的样品在分析检测前不能有任何污染。检测过程中应使用干净的镊子进行夹取。

- 8  试验步骤

- 8.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气（5.7）、动力气（5.8）。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

- 8.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值，使仪器处于正常稳定状态。

- 8.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助设备确定仪器无漏气现象。

- 8.4  空白检测

空白值包括坩埚和助熔剂的空白。助熔剂为铁锡钨混合助溶剂 [0.5 g铁屑（5.2），0.1 g锡粒（5.3）和1.2 g钨粒（5.4）]或其他适用助熔剂。将助熔剂放入坩埚中，盖好盖，平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值不大于：0.0005 %。

- 8.5  仪器校准

平行测试3 ～ 5个标准物质/样品（5.5），计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个测定值不应超出标准物质/样品证书给定的不确定度范围。

- 8.6  样品分析

8.6.1  称取0.3 g ～ 0.5 g样品（5），精确到0.0001g，放入瓷坩埚（5.6），加入助熔剂，盖好坩埚盖（5.6）。

8.6.2  将装有助熔剂和试料的坩埚置于坩埚支座上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中的碳含量。

- 9 精密度

- 9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按照以下表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| 碳的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |

- 9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| 碳的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |

- 10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

- 附录A

- （待完善）