ICS 77.150.50

CCS H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T 3621—XXXX

代替GB/T 3621-2007

钛及钛合金板材

Titanium and titanium alloy plate and sheet

（预审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3621-2007《钛及钛合金板材》，与GB/T 3621-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 将“TA1、TA2、TA3、TA4”更改为“TA1G、TA2G、TA3G、TA4G”（见表1，2007年版的表1）；

- 增加了TA0、TA1、TA2、TA3、TA1GELI、TA22、TA23、TA24、TA32、TC20产品的技术要求（见表1、表5、表6、表7、表8）；

- 增加了产品的规格范围（见表1）；

- 增加了产品推荐的公称尺寸（见4.1.2）；

- 更改了板材的尺寸允许偏差（见表2、表3、表4,2007年版的表2、表3、表4）；

- 增加了板材侧边弯曲度（见5.2.4）；

- 更改了部分牌号的的力学性能和弯曲性能（见表5和表6）；

- 增加了β转变温度（见5.5）；

- 更改了表面质量（见5.6,2007年版的3.6）；

- 更改化学成分的分析方法（见6.1,2007年版的4.1）；

- 更改了室温拉伸性能的试样和检验方法（见6.3.1,2007年版的4.3.1）；

- 更改了高温拉伸性能的检验方法（见6.3.2,2007年版的4.3.2）；

- 更改了检查和验收要求（见7.1,2007年版的5.1）；

- 删除了质量证明书（2007年版的6.3）；

- 增加了随行文件（见8.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、新疆湘润新材料科技有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、西部钛业有限责任公司、西北有色金属研究院、有研医疗器械（北京）有限公司、中航金属材料理化检测科技有限公司。

本文件主要起草人：马忠贤、王勤波、张江峰、岳旭、刘正乔、任利娜、张永强、袁志山、张方、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1983年首次发布为GB/T 3621-1983，1994年第一次修订，2007年第二次修订；

——本次为第三次修订。

钛及钛合金板材

范围

本文件规定了钛及钛合金板材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于轧制方法生产的钛及钛合金板材（以下简称板材）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010　金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 228.2　金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

GB/T 232　金属材料  弯曲试验方法

GB/T 2039-1997　金属拉伸蠕变及持久试验方法

GB/T 3620.1　钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2　钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180　钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23605　钛合金β转变温度测定方法

YS/T 1262　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射

光谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类和标记

产品分类

产品的牌号、状态、规格、制造方法应符合表1的规定。

产品推荐的公称尺寸如下：

- 板材的公称厚度在表1所规定范围内，厚度不大于5.0mm的板材，为0.1mm厚度的整数倍；厚度大于5.0mm的板材，为0.5mm厚度的整数倍；

- 板材的公称宽度在表1所规定范围内，为10mm宽度的整数倍；

- 板材的公称长度在表1所规定范围内，为50mm长度的整数倍；

- 经供需双方协商并在订货单中注明时，可供推荐公称尺寸以外的其他尺寸的产品。

- 牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 规格 mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| TA0、TA1、TA2、TA3、TA1GELI、TA1G、TA2G、TA3G、TA4G、TA5、TA6、TA7、TA8、TA8-1、TA9、TA9-1、TA10、TA11、TA13、TA15、TA17、TA18、TA22、TA23、TA24、TA32、TC1、TC2、TC3、TC4、TC4ELI、TC20 | 退火态（M）a | 0.3～5.0 | 400～1800 | 1000～4000 |
|  |  | ＞5.0～100.0 | 400～3000 | 1000～6000 |
| TB2、TB5、TB6、TB8 | 固溶态（ST） | 0.5～5.0 | 400～1800 | 1000～4000 |
|  |  | ＞5.0～100.0 | 400～3000 | 1000～6000 |
| 注：需方需要其他牌号、状态、规格时，由供需双方协商确定后在订货单中注明。 |
| a 经供需双方协商并在订货单中注明时，可供热加工态（R）、冷加工态（Y）的产品。 |

产品标记

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格、文件编号的顺序表示。

用TA2牌号制造的、状态为退火态、厚度为1.0mm、宽度1000mm、长度2000mm的板材，标记为：

板 TA2 M 1.0x1000x2000mm GB/T 3621-XXXX

用TB2牌号制造的、状态为固溶态、厚度为1.0mm、宽度1000mm、长度2000mm的板材，标记为：

板 TB2 ST 1.0x1000x2000mm GB/T 3621-XXXX

技术要求

化学成分

板材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

需方从板材上取样进行化学成分复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

外形尺寸及其允许偏差

板材的厚度允许偏差应符合表2的规定。

- 厚度允许偏差                                单位为毫米

| 板材厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| 0.3～0.5 | (0.05 | - | - |
| ＞0.5～0.8 | (0.07 | (0.09 | - |
| ＞0.8～1.0 | (0.09 | (0.10 | - |
| ＞1.0～1.5 | (0.10 | (0.13 | - |
| ＞1.5～2.0 | (0.13 | (0.15 | - |
| ＞2.0～2.5 | (0.15 | (0.18 | - |
| ＞2.5～3.0 | (0.18 | (0.22 | - |
| ＞3.0～5.0 | (0.22 | (0.30 | - |
| ＞5.0～6.0 | (0.22 | (0.40 | (0.80 |

表2 厚度允许偏差（续）                            单位为毫米

| 板材厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差a |
| --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| ＞6.0～8.0 | (0.35 | (0.60 | (0.80 |
| ＞8.0～10.0 | (0.40 | (0.60 | (0.80 |
| ＞10.0～15.0 | (0.50 | (0.80 | (1.00 |
| ＞15.0～20.0 | (0.70 | (0.90 | (1.10 |
| ＞20.0～30.0 | (0.90 | (1.00 | (1.20 |
| ＞30.0～40.0 | (1.10 | (1.20 | (1.50 |
| ＞40.0～50.0 | (1.20 | (1.50 | (2.00 |
| ＞50.0～70.0 | (1.60 | (2.00 | (2.50 |
| ＞70.0～100.0 | (2.00 | (2.50 | (2.50 |
| a 当需方要求厚度允许偏差全为“+”或全为“-”的单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

板材的宽度和长度允许偏差应符合表3的规定。

- 宽度和长度允许偏差                      单位为毫米

| 板材厚度 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 | 规定长度范围的长度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～3000 | 1000～4000 | ＞4000～6000 |
| 0.3～5.0 | +5 0 | +5 0 | +10 0 | - |
| ＞5.0～30.0 | +5 0 | +10 0 | +10 0 | +15 0 |
| ＞30.0～50.0 | +8 0 | +10 0 | +10 0 | +15 0 |
| ＞50.0～100.0 | +10 0 | +15 0 | +10 0 | +15 0 |

板材的不平度应符合表4的规定。

- 不平度

| 板材厚度 mm | 规定宽度范围的不平度，不大于 |
| --- | --- |
|  | 400mm～1000mm | ＞1000mm～2000mm | ＞2000mm～3000mm |
| 0.5～5.0 | 10mm/m | 12mm/m | - |
| ＞5.0～10.0 | 10mm/m | 12mm/m | 15mm/m |
| ＞10.0～50.0 | 8mm/m | 10mm/m | 12mm/m |
| ＞50.0～100.0 | 6mm/m | 8mm/m | 10mm/m |

板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

板材边部应切成直角，且无裂口、卷边、毛剌，切斜应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

力学性能

板材的室温拉伸性能应符合表5的规定。

- 室温拉伸性能a

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A b % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA0 | M | 0.3～2.0 | 280～420 | ≥170 | ≥45 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 280～420 | ≥170 | ≥30 |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 280～420 | ≥170 | ≥25 |

表5 室温拉伸性能a（续）

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A b % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | M | 0.3～2.0 | 370～530 | ≥250 | ≥40 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 370～530 | ≥250 | ≥30 |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 370～530 | ≥250 | ≥25 |
| TA2 | M | 0.3～1.0 | 440～620 | ≥320 | ≥35 |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 440～620 | ≥320 | ≥30 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 440～620 | ≥320 | ≥25 |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 440～620 | ≥320 | ≥18 |
| TA3 | M | 0.3～1.0 | 540～720 | ≥410 | ≥30 |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 540～720 | ≥410 | ≥25 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 540～720 | ≥410 | ≥20 |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 540～720 | ≥410 | ≥16 |
| TA1GELI | M | 0.3～50.0 | ≥200 | ≥140 | ≥30 |
| TA1G | M | 0.3～50.0 | ≥240 | 140～310 | ≥30 |
| TA2G | M | 0.3～50.0 | ≥400 | 275～450 | ≥25 |
| TA3G | M | 0.3～50.0 | ≥500 | 380～550 | ≥20 |
| TA4G | M | 0.3～50.0 | ≥580 | 485～655 | ≥20 |
| TA5 | M | 0.5～1.0 | ≥685 | ≥585 | ≥20 |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥685 | ≥585 | ≥15 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | ≥685 | ≥585 | ≥12 |
| TA6 | M | 0.8～1.5 | 685～850 | ≥605 | ≥20 |
|  |  | ＞1.5～2.0 | 685～850 | ≥605 | ≥15 |
|  |  | ＞2.0～25.0 | 685～850 | ≥605 | ≥12 |
| TA7 | M | 0.8～1.5 | 765～930 | ≥685 | ≥20 |
|  |  | ＞1.5～2.0 | 765～930 | ≥685 | ≥15 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 765～930 | ≥685 | ≥12 |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 730～900 | ≥660 | ≥9 |
| TA8 | M | 0.3～25.0 | ≥400 | 275～450 | ≥20 |
| TA8-1 | M | 0.3～25.0 | ≥240 | 140～310 | ≥24 |
| TA9 | M | 0.3～25.0 | ≥400 | 275～450 | ≥20 |
| TA9-1 | M | 0.3～25.0 | ≥240 | 140～310 | ≥24 |
| TA10（A类） | M | 0.3～25.0 | ≥485 | ≥345 | ≥18 |
| TA10（B类） | M | 0.3～25.0 | ≥345 | ≥275 | ≥25 |
| TA11 | M | 5.0～12.0 | ≥895 | ≥825 | ≥10 |
| TA13 | M | 0.5～2.0 | 540～770 | 460～570 | ≥18 |
| TA15 | M | 0.8～1.8 | 930～1130 | ≥855 | ≥12 |
|  |  | ＞1.8～4.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥10 |
|  |  | ＞4.0～10.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥8 |
|  |  | ＞10.0～70.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 |

表5 室温拉伸性能a（续）

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA17 | M | 0.5～1.0 | 685～835 | － | ≥25 |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 685～835 | － | ≥15 |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 685～835 | － | ≥12 |
|  |  | ＞4.0～10.0 | 685～835 | － | ≥10 |
| TA18 | M | 0.5～2.0 | 590～735 | － | ≥25 |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 590～735 | － | ≥20 |
|  |  | ＞4.0～10.0 | 590～735 | － | ≥15 |
| TA22 | M | 4.0～30.0 | ≥635 | ≥490 | ≥18 |
| TA23 | M | 1.0～10.0 | ≥700 | ≥590 | ≥18 |
| TA24 | M | 8.0～90.0 | ≥700 | ≥550 | ≥13 |
| TA32 | M | 0.8～4.0 | ≥900 | ≥800 | ≥8 |
| TB2 | ST | 1.0～3.5 | ≤980 | - | ≥20 |
|  | STA | 1.0～3.5 | ≥1320 | - | ≥8 |
| TB5 | ST | 0.8～3.2 | 705～945 | 690～870 | ≥12 |
| TB6 | ST | 1.0～5.0 | ≥1000 | - | ≥6 |
| TB8 | ST | 0.3～0.6 | 825～1000 | 795～965 | ≥6 |
|  |  | ＞0.6～2.5 | 825～1000 | 795～965 | ≥8 |
| TC1 | M | 0.3～2.0 | 590～735 | ≥460 | ≥25 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 590～735 | ≥460 | ≥20 |
|  |  | ＞10.0～25.0 | 590～735 | ≥460 | ≥15 |
| TC2 | M | 0.5～1.0 | 685～920 | ≥620 | ≥25 |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 685～920 | ≥620 | ≥15 |
|  |  | ＞2.0～25.0 | 685～920 | ≥620 | ≥12 |
| TC3 | M | 0.5～2.0 | 880～1080 | ≥820 | ≥12 |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 880～1080 | ≥820 | ≥10 |
| TC4 | M | 0.5～4.0 | 925～1150 | ≥870 | ≥12 |
|  |  | ＞4.0～5.0 | 925～1150 | ≥870 | ≥10 |
|  |  | ＞5.0～10.0 | 895～1100 | ≥825 | ≥10 |
|  |  | ＞10.0～100.0 | 895～1100 | ≥825 | ≥9 |
| TC4ELI | M | 0.5～＜25.5 | ≥895 | ≥830 | ≥10 |
|  |  | 25.5～100.0 | ≥860 | ≥795 | ≥10 |
| TC20 | M | 0.5～25.0 | ≥900 | ≥800 | ≥10 |
| 注1:室温拉伸性能适用于板材的纵向和横向。 注2:TA10板材的室温拉伸性能分为A类和B类，A类适用于一般工业、B类适应于复合板用复材；订货单中未注明时，按A类供货；经供需双方协商并在订货单中注明时，可按B类供货。 |
| a 订货单中未注明时，仅检测板材的横向室温拉伸性能；经供需双方协商并在订货单中注明时，可检测板材的纵向室温拉伸性能。 |

经供需双方协商并在订货单中注明时，板材的高温力学性能应符合表6的规定。

- 高温力学性能

| 牌号 | 板材厚度 mm | 试验温度 ℃ | 抗拉强度Rm MPa | 持久性能a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | σ，MPa | τ,h |
| TA6 | 0.8～25.0 | 350 | ≥420 | 390 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥340 | 195 | ≥100 |
| TA7 | 0.8～30.0 | 350 | ≥490 | 440 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| TA11 | 5.0～12.0 | 425 | ≥620 | － | － |
| TA15 | 0.8～＜30.0 | 500 | ≥635 | 470 | ≥50 |
|  |  | 500 | ≥635 | 440 | ≥100 |
|  | 30.0～70.0 | 500 | ≥570 | 470 | ≥50 |
|  |  | 500 | ≥570 | 440 | ≥100 |
| TA17 | 0.5～10.0 | 350 | ≥420 | 390 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥390 | 360 | ≥100 |
| TA18 | 0.5～10.0 | 350 | ≥340 | 320 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥310 | 280 | ≥100 |
| TA32 | 0.8～4.0 | 550 | ≥600 | 350 | ≥100 |
| TC1 | 0.3～25.0 | 350 | ≥340 | 320 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥310 | 295 | ≥100 |
| TC2 | 0.5～25.0 | 350 | ≥420 | 390 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥390 | 360 | ≥100 |
| TC3 | 0.5～10.0 | 400 | ≥590 | 540 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| TC4 | 0.5～30.0 | 400 | ≥590 | 540 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| a TA15板材的持久性能按50h的试验时间进行检验，仲裁检验按100h的试验时间进行。 |

弯曲性能

板材应进行弯曲试验，弯曲部位应无裂纹。弯曲压头直径和弯曲角应符合表7的规定。

- 弯曲性能

| 牌号 | 厚度 mm | 弯曲压头直径 mm | 弯曲角 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA0 | 0.3～5.0 | 3T | ≥140 |
| TA1 | 0.3～2.0 | 3T | ≥140 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥130 |
| TA2 | 0.3～2.0 | 3T | ≥100 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥90 |
| TA3 | 0.3～2.0 | 3T | ≥90 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥80 |
| TA1GELI | 0.3～2.0 | 3T | ≥105 |
|  | ＞2.0～5.0 | 4T | ≥105 |
| TA1G | 0.3～2.0 | 3T | ≥105 |
|  | ＞2.0～5.0 | 4T | ≥105 |
| TA2G | 0.3～2.0 | 4T | ≥105 |
|  | ＞2.0～5.0 | 5T | ≥105 |
| TA3G | 0.3～2.0 | 4T | ≥105 |
|  | ＞2.0～5.0 | 5T | ≥105 |

表7 弯曲性能（续）

| 牌号 | 厚度 mm | 弯曲压头直径 mm | 弯曲角 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA4G | 0.3～2.0 | 5T | ≥105 |
|  | ＞2.0～5.0 | 6T | ≥105 |
| TA5 | 0.5～40.0 | 5T | ≥100 |
| TA6 | 0.8～1.5 | 3T | ≥50 |
|  | ＞1.5～5.0 | 3T | ≥40 |
| TA7 | 0.8～2.0 | 3T | ≥50 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥40 |
| TA8 | 0.3～＜1.8 | 4T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 5T | ≥105 |
| TA8-1 | 0.3～＜1.8 | 3T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 4T | ≥105 |
| TA9 | 0.3～＜1.8 | 4T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 5T | ≥105 |
| TA9-1 | 0.3～＜1.8 | 3T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 4T | ≥105 |
| TA10 | 0.3～＜1.8 | 4T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 5T | ≥105 |
| TA13 | 0.5～2.0 | 2T | 180 |
| TA15 | 0.8～6.0 | 3T | ≥30 |
| TA17 | 0.5～1.0 | 3T | ≥80 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥60 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥50 |
|  | ＞5.0～25.0 | 6T | ≥120 |
| TA18 | 0.5～1.0 | 3T | ≥100 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥70 |
|  | ＞2.0～10.0 | 3T | ≥60 |
| TA22 | 4.0～16.0 | 3T | ≥60 |
| TA23 | 1.0～10.0 | 5T | 180 |
| TA24 | 8.0～48.0 | 5T | ≥100 |
|  | ＞48.0～90.0 | 5T | ≥70 |
| TA32 | 0.8～4.0 | 3T | ≥25 |
| TB2 | 1.0～3.5 | 3T | ≥120 |
| TB5 | 0.8～＜1.8 | 4T | ≥105 |
|  | 1.8～3.2 | 5T | ≥105 |
| TB8 | 0.8～＜1.8 | 3T | ≥105 |
|  | 1.8～2.5 | 3.5T | ≥105 |
| TC1 | 0.5～1.0 | 3T | ≥100 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥70 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥60 |
| TC2 | 0.5～1.0 | 3T | ≥80 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥60 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥50 |

表7 弯曲性能（续）

| 牌号 | 厚度 mm | 弯曲压头直径 mm | 弯曲角 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC3 | 0.5～2.0 | 3T | ≥35 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥30 |
| TC4 | 0.5～1.8 | 9T | ≥105 |
|  | ＞1.8～5.0 | 10T | ≥105 |
| TC4ELI | 0.5～1.8 | 9T | ≥105 |
|  | ＞1.8～5.0 | 10T | ≥105 |
| TC20 | 0.5～＜1.8 | 9T | ≥105 |
|  | 1.8～5.0 | 10T | ≥105 |
| 注1：T为弯曲试样的厚度。 注2：TB2、TB5、TB8的弯曲性能适用于固溶态试样。 |

β转变温度

需方要求并在订货单中注明时，板材可按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

表面质量

板材应以酸洗、水磨、喷砂或机加工表面供货。

板材表面应光洁，允许通过修磨的方法清除表面的局部缺陷，但清除后应保证板材的最小允许厚度。

清除表面局部缺陷时，应沿轧制方向修磨，修磨后板材应经酸洗、水磨、喷砂或机加工的方式使板材表面光泽和粗糙度趋于一致。

试验方法

化学成分

产品的化学成分分析按GB/T 4698（所有部分）或YS/T 1262进行检测，化学成分仲裁分析按GB/T 4698（所有部分）进行检测。

外形尺寸及其允许偏差

产品的外形尺寸及其允许偏差用相应精度的量具进行测量。其中厚度允许偏差在距顶角不小于100mm和距边部不小于10mm部位进行测量。

力学性能

产品的室温拉伸性能按GB/T 228.1-2010进行检验。厚度小于3.0mm的板材取P1试样，厚度3.0mm～6.0mm的板材取P7试样；厚度大于6.0mm～10.0mm的板材取P7或R8试样；厚度大于10.0mm的板材取P7或R7试样。

产品的高温拉伸性能按GB/T 228.2进行检验。

产品的高温持久性能按GB/T 2039-1997进行检验。

弯曲性能

产品的弯曲性能按GB/T 232进行检验，试样的宽度为15mm。

β转变温度

产品的β转变温度按GB/T 23605进行检验。

表面质量

产品的表面质量用目视进行检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定及订货单的规定。

需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸、表面质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于化学成分、力学性能、弯曲性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、厚度规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表8的规定。

- 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批任取1份 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐张 | 5.2 | 6.2 |
| 力学 性能 | 室温拉伸 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 5.3.1 | 6.3.1 |
|  | 高温拉伸 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 5.3.2 | 6.3.2 |
|  | 高温持久 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 5.3.2 | 6.3.3 |
| 弯曲性能 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 5.4 | 6.4 |
| β转变温度 | 每批任取1份试样 | 5.5 | 6.5 |
| 表面质量 | 逐张 | 5.6 | 6.6 |
| a 氢含量在成品上取样分析，其他成分供方以铸锭的分析结果报出，需方复验均在成品上进行。 |

检验结果的判定

化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

力学性能、弯曲性能各项试验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍试样进行该不合格项目的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，则该批产品不合格。但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

外形尺寸及其允许偏差、表面质量检验不合格时，判单张不合格。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

标志

产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

牌号；

规格；

状态；

批号；

本标准编号。

包装标志

产品的包装标志应符合GB/T 8180的规定。

包装、运输、贮存

产品的包装、运输、贮存应符合GB/T 8180的规定。

随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

订货单（或合同）内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

牌号；

规格；

状态；

净重（或张数）；

纵向力学性能（需方需要时）；

- β转变温度（需方需要时）；

- 本文件编号；

- 其他。

_________________________________

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会