ICS 77.120.99

CCS H 63

中华人民共和国有色行业标准

YS

YS/T 660—××××

代替：YS/T 660-2007

钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

Designation and composition of molybdenum and

molybdenum alloy wrought product

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 660-2007《钼及钼合金加工产品牌号和化学成分》，与YS/T 660-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了Mo1、Mo2中P含量的要求（见表1，2007年版的表1）；

- 增加了MoLa中La元素的含量，修改了MoLa中Fe、Al、Si、Ca、Mg杂质元素的含量（见表1，2007年版的表1）；

- 修改了TZM牌号的表述方式以及Fe、Si、Ni的成分要求（见表1，2007年版的表1）；

- 增加了RMoTi0.5、MoY、MoK、Mo-Y-Ce、MoTa、MoNa、MoNb、MoTi12、MoHfC、Mo5Re、MoZrO2、Mo41Re、Mo44.5Re、Mo47.5Re等牌号的技术要求（见表1）；

- 增加了备注 RMoTi0.5为熔炼钼钛合金牌号（见表1，2007年版的表1）；

- 删除了MoTi2.5Zr0.3C0.3（TZC）牌号及化学成分要求（见表1，2007年版的表1）；

- 增加了主元素中含C的合金，分析产品中C含量时，应从试样中心部位取样（见5.3条，2007年版的5.3条）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：宝钛集团有限公司、金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、宝鸡钛业股份有限公司、宝钛特种金属有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司。

本文件主要起草人：王雪艳、王郭亮、张江峰、白智辉、马忠贤、刘红、赵娟、郭雪琪、唐鑫鑫、谭华、陈凤群。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——YS/T 660-2007。

- 钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

  - 范围

本文件规定了钼及钼合金产品的牌号、化学成分及化学成分分析等。

本文件适用于熔炼、粉末冶金和压力加工的各种钼及钼合金产品（包括烧结坯、铸锭及其半成品）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4325（所有部分）  钼化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - 牌号命名规则

    - 纯钼的牌号以Mo加阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示化学成分分级。

    - 钼合金牌号以Mo加合金元素符号和阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示合金元素含量。

  - 牌号和化学成分

    - 钼及钼合金产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。

- 产品的牌号和化学成分                           质量分数％

| 牌号 | 主要成分 |  | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | 合金元素 | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O | p | W | Cr |
| Mo1 | 余量 | — | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | — | — |
| RMo1 a | 余量 | — | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | — | — | — |
| Mo2 | 余量 | — | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | — | — |
| MoW20 | 余量 | W:20±1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | — | — | — |
| MoW30 | 余量 | W:30±1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | — | — | — |
| MoW50 | 余量 | W:50±1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | — | — | — |
| MoTi0.5 | 余量 | Ti:0.40～0.60 C:0.01～0.04 | 0.002 | — | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | — | 0.001 | 0.003 | — | — | — |
| MoTi0.5 Zr0.1 (TZM) b | 余量 | Ti:0.40～0.55 Zr:0.06～0.12 C:0.01～0.04 | — | — | 0.005 | — | 0.002 | 0.005 | — | 0.003 | 0.080 | — | — | — |
| MoTi1.5 Zr0.1C0.2(TZC) | 余量 | Ti:1.0～2.0 Zr:0.4～0.6 C:0.1～0.3 | — | — | 0.005 | — | 0.002 | 0.002 | — | 0.003 | 0.100 | — | — | — |
| MoLa | 余量 | La:0.10～2.00 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | — | — | — | — |
| RMoTi0.5 c | 余量 | Ti:0.40～0.60 C:0.01～0.04 | 0.002 | — | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | — | 0.001 | 0.003 | — | — | — |
| MoY | 余量 | Y2O3：0.01～1.00 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | — | — | 0.02 | — |
| MoK | 余量 | K:0.005-0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | — | — | 0.02 | — |

- 表1(续) 产品的牌号和化学成分                     质量分数％

| 牌号 | 主要成分 |  | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | 合金元素 | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O | p | W | Cr |
| Mo-Y-Ce | 余量 | Y：0.3～0.55； Ce：0.04～0.16 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | — | — | 0.002 | — | — |
| MoTa | 余量 | Ta：9.0～15.0 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.15 | 0.005 | — | — |
| MoNa | 余量 | Na：1.0～3.0 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 1.8 | 0.005 | — | — |
| MoNb | 余量 | Nb：9.0～15.0 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.15 | 0.005 | — | — |
| MoTi12 | 余量 | Ti：9.0～15.0 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.15 | 0.005 | — | — |
| MoHfC | 余量 | Hf:0.17-2.00 C:0.03-0.15 | — | — | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | - | 0.003 | 0.12 | 0.005 | — | — |
| Mo5Re | 余量 | Re:5±1 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | — | 0.005 |
| Mo41Re | 余量 | Re:41±1 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | — | 0.005 |
| Mo44.5Re | 余量 | Re:44.5±1 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | — | 0.005 |
| Mo47.5Re | 余量 | Re:47.5±1 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | — | 0.005 |
| MoZrO2 | 余量 | Zr:0.6-2.0 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | - | 0.002 | — | 0.002 |
| - a RMo1为熔炼钼牌号。 - b 对熔炼TZM钼合金，其氧含量应不大于0.005%，且允许加入0.02％硼（B）。 - c RMoTi0.5为熔炼钼钛合金牌号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 当需方有特殊要求时，应经双方协商并在合同中注明。

  - 化学成分分析和分析报告

    - 钼及钼合金产品化学成分的仲裁分析按GB/T 4325进行检验，其中未包括的元素分析方法由供需双方协商确定。

    - 除产品标准另有规定之外，允许供方在钼及钼合金铸锭及粉末冶金坯上取样分析。

    - 取样时应去除产品表面的氧化层、脏物、油污等，在取样、制样过程中应避免因氧化、腐蚀或污染等改变试样的成分。主元素中含C的合金，分析产品中C含量时，应从试样中心部位取样。

    - 化学成分分析报告中的分析数值，其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。