- 《钛及钛合金网篮》

- 送审稿编制说明

- 工作简况

- 任务来源

1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、编制组成员

根据2019年6月24日，工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函【2019】126号）的要求，行业标准《钛及钛合金网篮》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口，项目计划编号：2019-0466T-YS，项目周期为24个月，计划完成年限为2021年6月，标准项目由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

1.2 项目编制组单位变化情况

技术审查会前，依据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为: 宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

- 2.1 主要参加单位情况

标准主编单位宝钛集团有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关标准，负责项目的总体实施和策划，能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，编制实测数据统计表，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

中国有色金属标准计量质量研究所为本标准提供理论研究基础，并为国内外钛及钛合金网篮标准研究工作提供有力支持。

宝鸡钛业股份有限公司积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、取样、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并对标准中钛及钛合金网篮的技术指标进行严格把关。积极配合编制组开展现场取样及试验验证工作，承担了标准中第三方的试验验证工作，主要完成了钛及钛合金网篮验证数据的对比，为标准技术要求部分提供有力保障。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - 王文君 | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
| - 马忠贤 | - 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
| - 白智辉 | - 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| - 马佳琨 | - 提供理论支撑，并对国内外钛及钛合金网篮标准对比提供支持 |
| - 岳希星 | - 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
| - 解晨、胡志杰 | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - 张江峰 | - 提供技术指导 |

- （三)工作过程

- 1. 预研阶段

2018年11月至2019年11月，由宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司及中国有色金属标准计量质量研究所对国内钛及钛合金网篮进行了现场调研，具体内容为:了解国内钛及钛合金网篮的技术水平及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《钛及钛合金网篮》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

- 2. 立项阶段

2019年11月，宝钛集团有限公司向全体委员提交了《钛及钛合金网篮》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意国家标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报国标委，并挂网向社会公开征求意见。

2019年工业和信息化部办公厅下达了制定《钛及钛合金网篮》行业标准的任务，计划编号：2019-0466T-YS，完成年限为2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3. 起草阶段

本标准为修订标准，在起草阶段进行了大量的数据收集，同时兼顾全国钛网篮生产厂家的现状。

1） 2019年11月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

2） 2019年11月～2020年1月对钛及钛合金网篮使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

3） 2020年1月～2020年6月根据对钛及钛合金网篮的相关资料进行分析和总结，并对相关牌号的国外标准进行调研，对产品牌号、化学成分等一系列相关问题逐一进行了重新核实，经修改，形成了《钛及钛合金网篮》的草案稿。并进行了广泛的征求意见工作。

- 4.征求意见情况

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见。

2020年10月14日，由中国有色金属标准计量质量研究所主持，在雅安市召开了有色金属材料标准工作会。来自全国13家单位20位代表参加了会议，与会代表对《钛及钛合金网篮》行业标准进行了认真、仔细的讨论。

在征求意见阶段，共发函15家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共13家、回函并有建议或意见的单位共10家、没有回函的单位共2家（征求意见情况详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）。

2021年4月，本标准编制组依据各单位提出的意见和建议，继续对征求意见稿进行了修改和完善，形成了标准送审稿及其编制说明，并提交标委会对标准送审稿进行审查。

- 标准编制原则

（一）修改产品牌号，拓展标准使用范围

a)将牌号“TA1、TA2、TA3”分别修改为“TA1G、TA2G、TA3G”；

b)删除“Gr1、Gr2”的产品牌号；

c)将“Gr1、Gr2”产品技术要求与“TA1G、TA2G”的技术要求进行合并。

（二)增加随形文件的内容，保证产品的质量安全

a)增加了随形文件的内容，要求产品注明:供方名称，产品名称，产品牌号、型号和规格，批号、批重和件数，所规定的各项分析检验结果及技术监督部门印记，本标准编号，包装日期。

- 标准主要内容的确定依据及验证情况分析

- 确定标准主要内容的论据

- 1.1产品分类

本标准为YS/T 577-2006《钛及钛合金网篮》的修订版本。本标准与YS/T 577-2006相比，主要有以下变动：①将牌号“TA1、TA2、TA3”分别修改为“TA1G、TA2G、TA3G”(见3.1.1.1、，2006年版的3.1.1.1)；②删除了“Gr1、Gr2”的产品牌号(见3.1.1.1，2006年版的3.1.1.1)。

a)牌号“TA1、TA2、TA3”的修改

依据GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》中对纯钛牌号及化学成分的修订，本标准将TA1、TA2、TA3修订为TA1G、TA2G、TA3G，与国家标准保持一致。

b)牌号“Gr1、Gr2”的修改

YS/T 577-2006已经制定有十余年，GB/T 3620.1 《钛及钛合金牌号和化学成分》等标准均有了较大变化或者以作废换版，本标准以最新版国家标准为依据删除了Gr1、Gr2的产品牌号。

1.2化学成分

本标准与YS/T 577-2006相比，主要有以下变动：①合并了“Gr1、Gr2”与“TA1G、TA2G”的技术要求(见3.2，2006年版的3.2)。

a) “Gr1、Gr2”与“TA1G、TA2G”技术要求的修改

随着我国钛工业的发展和标准体系的不断完善，YS/T 577-2006中规定的Gr1、Gr2产品牌号不符合我国钛及钛合金牌号命名的基本规则（见GB/T 3620.1-2016中附录C：钛及钛合金牌号命名规则）。本标准将按GB/T 3620.1-2016的要求合并了Gr1、Gr2与TA1G、TA2G的技术要求，使本标准中的产品牌号符合我国钛工业标准体系的规定要求，同时牌号的化学成分与ASTM等国际标准接轨。

- 主要试验（或验证）情况分析

1. 针对《钛及钛合金网篮》产品，按本标准规定的方法，对主要技术指标进行了验证，验证数据结果见表4及表5。

- 表4

| 牌号 | 锭号 | 型号 | 状态 | 化学成分% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fe | C | N | O | H |
| TA1G | 501-20190613 | TWLⅠ-01 | M | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.001 |
|  | 501-20142631 | TWLⅠ-02 | M | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | 0.003 |
|  | 501-20190364 | TWLⅠ-05 | M | 0.03 | 0.01 | <0.003 | 0.035 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.03 | 0.01 | <0.003 | 0.042 | 0.002 |
| TA2G | 502-201918212 | TWLⅠ-07 | M | 0.04 | 0.02 | <0.01 | 0.12 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.11 | 0.002 |
|  | 502-20192674 | TWLⅠ-11 | M | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.11 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.12 | 0.001 |
|  | 502-20192844 | TWLⅠ-14 | M | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.10 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.05 | 0.02 | <0.01 | 0.12 | 0.003 |
| TA3G | 503-20141040 | TWLⅡ-10 | M | 0.16 | 0.02 | <0.01 | 0.23 | <0.001 |
|  |  |  | M | 0.17 | 0.02 | <0.01 | 0.21 | <0.001 |
|  | 503-20141047 | TWLⅡ-06 | M | 0.20 | 0.01 | <0.01 | 0.21 | <0.001 |
|  |  |  | M | 0.19 | 0.01 | <0.01 | 0.23 | <0.001 |
| Gr1 | 501-20190663 | TWLⅠ-01 | M | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.001 |
|  | 501-20190608 | TWLⅠ-02 | M | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.001 |
|  | 501-20190616 | TWLⅠ-05 | M | 0.03 | 0.03 | <0.01 | 0.06 | 0.001 |
|  |  |  | M | 0.04 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | 0.001 |
| Gr2 | 502-20142470 | TWLⅠ-07 | M | 0.05 | 0.01 | <0.01 | 0.09 | 0.003 |
|  |  |  | M | 0.05 | 0.01 | <0.01 | 0.09 | 0.003 |
|  | 502-20192743 | TWLⅠ-11 | M | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.11 | 0.003 |
|  |  |  | M | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.10 | 0.003 |
|  | 502-20202388 | TWLⅠ-14 | M | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.08 | 0.002 |
|  |  |  | M | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.11 | 0.002 |

表5数据分析

| 牌号 | 项目 | 标准值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1G | H% | ≤0.015 | 0.0015 | 0.003 | 0.001 |
| TA2G | H% | ≤0.015 | 0.0015 | 0.003 | 0.001 |
| TA3G | H% | ≤0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Gr1 | H% | ≤0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Gr2 | H% | ≤0.015 | 0.0027 | 0.003 | 0.002 |

同时对相应钛及钛合金网篮所规定的尺寸和外形及外观质量检查，产品均符合本标准要求。

2.验证分析结论

由表3、表4的数据分析，标准中规定的化学成分、外观质量等规定是合理可行的，规定的技术要求科学合理，同时便于生产厂家调整。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简介

YS/T 577-2006自发布实施以来，对我国钛及钛合金网篮的生产应用起到了积极的推广作用，但随着我国钛工业的发展和标准体系的不断完善，YS/T 577-2006中规定的Gr1、Gr2产品牌号不符合我国钛及钛合金牌号命名的基本规则（见GB/T 3620.1-2016中附录C：钛及钛合金牌号命名规则）。本标准将按GB/T 3620.1-2016的要求对纯钛牌号进行统一修改，使本标准中的产品牌号符合我国钛工业标准体系的规定要求。

本标准修订符合《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》（国办发[2015]89号），三、重点领域，（一）加强经济建设标准化，支撑转型升级，专栏2、工业标准化重点，材料中完善钢铁、有色金属等原材料工业标准，加快标准制修订工作，充分发挥标准上下游协同作用的要求。

（二）项目的可行性简介

目前国内钛及钛合金网篮已成规模生产，因此《钛及钛合金网篮》标准制定时机成熟，标准的实施将会进一步提高和稳定国内钛及钛合金网篮的质量。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

本标准的修订，可以及时解决国家标准中产品牌号表述不一致、最新研制产品无标准可依等该标准在实施过程中存在的各项问题，以便充分发挥国家标准之间的相互协调性和一致性。

通过本标准的修订，可使我国一般钛及钛合金网篮的技术要求更加先进、合理，使我国钛及钛合金网篮的整体质量水平达到国际先进水平，对促进我国钛及钛合金网篮生产应用的有序化和规范化将产生积极作用，对推广我国钛及钛合金网篮的发展将产生重要影响，并将有力的推广我国钛及钛合金网篮产品快速健康的发展。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

现未查询到国外相关标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。新修订的《钛及钛合金网篮》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

- 鉴于本标准规定的钛及钛合金网篮，不涉及人身及设备安全的内容，其属产品标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 本项目制定的《钛及钛合金网篮》，不仅与生产企业有关，而且与设计单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

- 废止现行有关标准的建议

- 在本标准发布实施之日起，代替YS/T 577-2006《钛及钛合金网篮》。

- 其他应予说明的事项

- 经本标准对YS/T 577-2006进行修订后，规定的产品品种及技术要求更具普遍性、广泛性和适用性，修订后的本标准更加先进、合理。

- 本标准的实施，将为钛及钛合金网篮的生产和采购提供指导，在满足国内需求的同时提高在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，对我国钛行业的发展会产生重要的影响。

《钛及钛合金网篮》标准编制组