- 《制表用纯钛板材》

- 送审稿编制说明

一、工作简况

- 任务来源

- 1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、编制组成员

- 根据2019年6月24日，工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2019]126号）的要求，行业标准《制表用纯钛板材》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2019-0467T-YS，项目周期为24个月，计划完成年限为2021年6月，标准起草单位为宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司等。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。行业标准《制表用纯钛板材》由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司负责起草。

- 1.2 项目编制组单位变化情况

- 技术审查会前，依据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为：宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

- 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

- 2.1 主要参加单位情况

- 标准主编单位宝钛集团有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外制表用纯钛板材标准，负责项目的总体实施和策划，公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，编制实测数据统计表，最终带领编制组完成标准的编制工作。

- 有色金属技术经济研究院有限责任公司为本标准提供理论研究基础，并为国内外制表用纯钛板材标准研究工作提供有力支持。

- 宝鸡钛业股份有限公司积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、取样、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并对标准中制表用纯钛板材的技术指标进行严格把关。积极配合编制组开展现场取样进行试验验证工作，承担了标准中第三方的试验验证工作，主要完成了制表用纯钛板材验证数据的对比，为标准技术要求部分提供有力保障。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

- 本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - 王文君 | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
| - 马忠贤 | - 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
| - 白智辉 | - 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| - 马佳琨 | - 提供理论支撑，并对国内外钛及钛合金板材标准对比提供支持 |
| - 岳希星 | - 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
| - 解晨、胡志杰 | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - 张江峰 | - 提供技术指导 |

- 工作过程

- 1 预研阶段

- 2017年10月至2018年10月，由宝鸡钛业股份有限公司、宝钛集团有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司对国内制表用纯钛板材生产现状进行了现场调研，具体内容为：了解国内制表用纯钛板材的技术水平、检测及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《制表用纯钛板材》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

- 2 立项阶段

- 2018年10月，宝钛集团有限公司向全体委员会议提交了《制表用纯钛板材》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。

- 2019年6月24日，工业和信息化部办公厅下达了修订《制表用纯钛板材》行业标准的任务，计划编号为2019-0467T-YS，完成年限为2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3 起草阶段

- 3.1 召开标准进度汇报及进度协调会

- 2019年8月14日，根据工业和信息化部办公厅关于下达《制表用纯钛板材》修订计划的要求，由稀有金属标委秘书长牵头，组织召开了《制表用纯钛板材》修订协调会议，主编单位对标准的主要技术要求以及编制进度进行了汇报，各相关单位对标准的技术指标进行了充分讨论，并确定了标准的编制成员。

- 依据此次会议精神，编制组及时修改了标准文本，形成了《制表用纯钛板材》标准征求意见稿及编制说明。

- 4.征求意见情况

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见。

2020年10月14日，由中国有色金属标准计量质量研究所主持，在雅安市召开了有色金属材料标准工作会。来自全国13家单位20位代表参加了会议，与会代表对《制表用纯钛板材》行业标准进行了认真、仔细的讨论。

在征求意见阶段，共发函16家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共12家、回函并有建议或意见的单位共12家、没有回函的单位共4家（征求意见情况详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）。

2021年4月，本标准编制组依据各单位提出的意见和建议，继续对征求意见稿进行了修改和完善，形成了标准送审稿及其编制说明，并提交标委会对标准送审稿进行审查。

二、标准编制原则

- 增加产品牌号，拓宽标准适用范围

- 增加了牌号TA1G纯钛板材的技术要求，提高了标准的适用范围。

- 将“WTP-1”更改为“TA1G-1”，提高了与已发布实施国家标准之间的协调性和一致性。

- 增加了产品推荐的公称尺寸，提高了产品的通用性。

- 更改了板材的尺寸允许偏差，提高了产品的外形尺寸的精度控制。

- 增加了板材侧边弯曲度，提高了产品的外形尺寸的精度控制。

- 更改了表面质量，提高了产品的外观质量的控制。

- 更改化学成分的分析方法，提高了产品质量检测数据的稳定性。

- 更改了检查和验收要求，细化规定内容。

- 删除了质量证明书。

- 增加产品随行文件，保证产品的质量安全

- 三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- 确定标准主要内容的论据

  - 产品分类

本标准在YS/T 580-2006的基础上，依据GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》中对纯钛牌号及化学成分的修订，本标准将WTP-1修订为TA1G-1、增加牌号“TA1G”，与国家标准保持一致，

本标准为提高产品规格的通用性，增加了产品推荐的公称尺寸，具体内容如下：

- 板材的公称厚度在标准所规定范围内，厚度不大于5.0mm的板材，为0.1mm厚度的整数倍；厚度大于5.0mm的板材，为0.5mm厚度的整数倍；

- 板材的公称宽度在标准所规定范围内，为10mm宽度的整数倍；

- 板材的公称长度在标准所规定范围内，为50mm长度的整数倍；

- 经供需双方协商并在订货单中注明时，可供推荐公称尺寸以外的其他尺寸的产品。

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 本标准依据产品规格的修订变化和实际生产控制水平，增加了厚度不大于5.0mm、宽度＞1000mm～2000mm板材的厚度允许偏差，以及厚度＞5～10mm，宽度＞1000mm～3000mm板材的厚度允许偏差。厚度允许偏差见表1。

- 厚度允许偏差

| 标准版次 | 板材厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| YS/T 580-2006 | ＜3.0 | +0.20 -0.05 | - | - |
|  | ≥3.0～6.0 | +0.20 -0.10 | - | - |
|  | ＞6.0～10.0 | +0.30 -0.10 | - | - |
| 本标准 | 1.0～1.5 | +0.20 -0.05 | 0.13 | - |
|  | ＞1.5～2.0 | +0.20 -0.05 | 0.15 | - |
|  | ＞2.0～2.5 | +0.20 -0.05 | 0.18 | - |
|  | ＞2.5～3.0 | +0.20 -0.05 | 0.22 | - |
|  | ＞3.0～5.0 | +0.20 -0.10 | 0.30 | - |
|  | ＞5.0～6.0 | +0.20 -0.10 | 0.40 | 0.80 |
|  | ＞6.0～8.0 | +0.30 -0.10 | 0.60 | 0.80 |
|  | ＞8.0～10.0 | +0.30 -0.10 | 0.60 | 0.80 |

    - 本标准加严修改了板材的宽度允许偏差、长度允许偏差以及对不平度的规定要求，更改变化表2和表3。除此之外，还增加了板材侧边弯曲度应不大于3mm/m的要求。

- 宽度和长度允许偏差                      单位为毫米

| 标准版次 | 板材厚度 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 |  | 规定长度范围的长度允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400～1000 | ＞1000～3000 | ≤2400 | 1000～4000 | ＞4000～6000 |
| YS/T 580-2006 | ＜3.0 | +10 0 | - | +15 0 | - | - |
|  | ≥3.0～6.0 | +15 0 | - | +20 0 | - | - |
|  | ＞6.0～10.0 | +20 0 | - | +25 0 | - | - |
| 本标准 | 1.0～5.0 | +5 0 | +5 0 | - | +10 0 | - |
|  | ＞5.0～10.0 | +5 0 | +10 0 | - | +10 0 | +15 0 |

- 不平度

| 标准版次 | 板材厚度 mm | 规定宽度范围的不平度，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400mm～1000mm | ＞1000mm～2000mm | ＞2000mm～3000mm |
| YS/T 580-2006 | ≤4 | 20mm/m | 20mm/m | - |
|  | ＞4～10 | 18mm/m | 18mm/m | 20mm/m |
| 本标准 | 1.0～5.0 | 10mm/m | 12mm/m | - |
|  | ＞5.0～10.0 | 10mm/m | 12mm/m | 15mm/m |

- 主要试验（或验证）情况分析

- 本标准经过了大量实物供应及数据验证，对YS/T 580-2006进行了科学合理的修订，并对修订变化钛及钛合金板材化学成分和性能的验证数据进行了对比分析。

  - 化学成分验证

    - 典型新增牌号化学成分的实测验证数据表4。

- 化学成分的实测验证数据

| 项目 | 牌号 | 主元素，% |  |  | 杂质元素，不大于，% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ti | Al | Si | Fe | C | N | H | 0 |
| 本标准规定值 | TA1G-1 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 |
| 实测数据1 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 实测数据2 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据3 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 实测数据4 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 实测数据5 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据6 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据7 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.10 |
| 实测数据8 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 实测数据9 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 实测数据10 | TA1G-1 | 余量 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.11 |
| 本标准规定值 | TA1G | Ti | Al | Si | Fe | C | N | H | 0 |
|  |  | 余量 | - | - | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 |
| 实测数据1 | TA1G | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据2 | TA1G | 余量 | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |
| 实测数据3 | TA1G | 余量 | - | - | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据4 | TA1G | 余量 | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |
| 实测数据5 | TA1G | 余量 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据6 | TA1G | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据7 | TA1G | 余量 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |
| 实测数据8 | TA1G | 余量 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据9 | TA1G | 余量 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.12 |
| 实测数据10 | TA1G | 余量 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |

    - 验证分析结论

      - 经过前期典型牌号多批次试验验证，产品化学成分控制稳定，满足本标准规定要求。

      - 本标准对新增化学成分范围的规定是科学合理的，同时实测化学成分稳定性有一定富余度及可加严控制的空间，通过本标准的实施，使本标准更适用于当前制表行业的市场需求。

  - 力学性能的验证

    - 典型新增产品室温拉伸性能实测验证数据表4。

- 室温拉伸性能实测验证数据

| 项目 | 牌号 | 厚度 | 抗拉强度 HRB |
| --- | --- | --- | --- |
| 本标准规定值 | TA1G-1 | 1.0～4.0 | 80~90 |
| 实测数据1 | TA1G-1 | 1.5 | 81.5 |
| 实测数据2 | TA1G-1 | 1.5 | 81 |
| 实测数据3 | TA1G-1 | 2.5 | 87 |
| 实测数据4 | TA1G-1 | 2.5 | 87.5 |
| 实测数据5 | TA1G-1 | 4.0 | 83 |
| 实测数据6 | TA1G-1 | 4.0 | 84 |
| 实测数据7 | TA1G-1 | 3.6 | 87 |
| 实测数据8 | TA1G-1 | 3.6 | 85 |
| 实测数据9 | TA1G-1 | 3.3 | 83 |
| 实测数据10 | TA1G-1 | 3.3 | 84 |
| 本标准规定值 | TA1G | 2.0～4.0 | 80~90 |
| 实测数据1 | TA1G | 4.0 | 84 |
| 实测数据2 | TA1G | 4.0 | 82 |
| 实测数据3 | TA1G | 3.3 | 83.5 |
| 实测数据4 | TA1G | 3.3 | 84 |
| 实测数据5 | TA1G | 3.4 | 86 |
| 实测数据6 | TA1G | 3.4 | 87 |
| 实测数据7 | TA1G | 2.0 | 83 |
| 实测数据8 | TA1G | 2.0 | 85 |
| 实测数据9 | TA1G | 2.0 | 82 |
| 实测数据10 | TA1G | 2.0 | 84 |

    - 验证分析结论

      - 经过前期典型牌号多批次试验验证，产品的洛氏硬度性能稳定，满足本标准规定要求。

      - 本标准对产品主要技术参数的规定是合理可行的，同时产品主要技术参数的实测验证数据稳定，并有一定富余度及可提升空间，规定产品的技术要求科学合理。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题

五、预期达到的社会效益等情况

- 项目的必要性简述

- 本标准修订符合《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》（国办发[2015]89号），三、重点领域，（一）加强经济建设标准化，支撑转型升级，专栏2、工业标准化重点，材料中完善钢铁、有色金属等原材料工业标准，加快标准制修订工作，充分发挥标准上下游协同作用的要求。

- 近年来，在在制表用纯钛板材的研制应用中，不仅实现了批量化稳定生产和大幅度应用，还将其规格范围进行了大浮动的扩展，对其尺寸允许偏差等考核指标也进行了较大的提高，同时产品实物的技术要求也达到了国外先进技术标准的水平，现急需修订本标准以便解决产品规格不全、技术要求落后的问题。

- 项目的可行性简介

- YS/T 580-2006自发布实施以来，对我国制表用纯钛板材的生产应用起到了积极的推广作用，但随着我国钛工业的发展和标准体系的不断完善，YS/T 580-2006中规定的WTP-1产品牌号不符合我国钛及钛合金牌号命名的基本规则（见GB/T 3620.1-2016中附录C：钛及钛合金牌号命名规则）。在我国制表用纯钛板材的开发研制过程中，现已成功研制并成熟应用了新的纯钛牌号，可以批量稳定的生产和应用最新研制的钛及钛合金板材，也积累了大量真实可靠的生产应用数据，现修订YS/T 580-2006《制表用纯钛板材》行业标准的技术条件已成熟，具备充实的修订条件和恰当的修订时机。

- 本标准在将WTP-1按GB/T 3620.1-2016的要求进行修改的基础上，将增加已稳定生产、成熟应用的产品牌号。在修订过程中将按实际生产验收要求和判定指标修改相应的技术要求，使本标准更适用于当前制表行业的市场需求。

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

- 本标准的修订，可以及时解决与国家标准中产品牌号表述不一致、最新研制产品无标准可依、技术要求落后国外先进技术标准等该标准在实施过程中存在的各项问题，以便充分发挥国家标准之间的相互协调性和一致性。

- 通过本标准的修订，可使我国一般工业用钛及钛合金板材的技术要求更加先进、合理，使我国钛及钛合金板材的整体质量水平达到国际先进水平，对促进我国钛及钛合金板材生产应用的有序化和规范化将产生积极作用，对推广我国钛及钛合金板材的发展将产生重要影响，并将有力的推动我国钛及钛合金产品快速健康的发展。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

- 现无查询到国外相关标准

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 本标准修订时，在标准的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面与国内相关标准协调一致；新修订的《制表用纯钛板材》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 暂无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

- 鉴于本标准规定的制表用纯钛板材，不涉及人身及设备安全的内容，其属产品标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 1、首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 2、本次修订的《制表用纯钛板材》，不仅与生产企业有关，而且与设计单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 3、可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 4、建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 在本标准发布实施之日起，代替YS/T 580-2006《制表用纯钛板材》。

十二、其他应予说明的事项

- 经标准编制组对YS/T 580-2006进行修订后，规定的产品品种更为全面、技术要求更具适用性，修订后的本标准更加先进、合理。

- 本标准发布实施后，将使我国制表用纯钛板材的整体质量水平可以完全达到国际先进水平，在满足国内需求的同时提高了在国际市场上的竞争实力，对促进我国制表用纯钛板材的发展将产生深远的影响。

《制表用纯钛板材》标准编制组