国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家标准

GB/T 26016-XXXX

代替GB/T 26016-2010

高纯镍

High Purity Nickel

（送审稿）

xxxx -xx-xx发布

xxxx -xx-xx实施

ICS 77.150.30

CCS H 62

发 布

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

本文件代替GB/T 26016-2010《高纯镍》，与GB/T 26016-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

——增加了产品分类中的牌号HPNi-4N一个牌号（见第4章）；

——修改原文件中总杂要求，改为各个元素的具体要求及总和要求（见5.1,2010年版的3.2）；

——修订了高纯镍外观的质量要求（见5.3.1,2010年版的3.4）；

——修改了产品试验方法（见第6章,2010年版的第4章）；

——修改了检验规则中的取样方法（见7.3.,2010年版的5.3）；

——修改了检测结果判定（见7.4.,2010年版的5.4；

——删除了原标准附录A（见2010年附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、兰州精普检测技术有限公司、有研亿金新材料有限公司，宁波江丰电子股份有限公司，山东有研新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：杨晓艳 胡家彦 曹笃盟 白延利 吕锦雷 张亚东 贺昕 黎楷 魏丽梅 李伟  景献德 姚力军 邱平 吴川梅 曹欢欢 袁海军

本文件的及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26016-2010；

——本次为第一次修订。

- 高纯镍

- 1 范围

本文件规定了电解高纯镍产品的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本文件适用于溅射靶材及离子镀膜、电子工业各种连接线、电子封装用键合线、高品质音频线、高纯试剂、标样及高级合金等用途的高纯镍。

- 2 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 1012 高纯镍化学分析方法痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 3 术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4 产品分类

- 高纯镍按镍含量分为三个牌号：HPNi-6N、HPNi-5N、HPNi-4N。

- 5 要求

- 5.1化学成分

高纯镍的化学成分要求应符合表1规定。

表1 高纯镍的化学成分

| 牌 号 |  | HPNi-6N | HPNi-5N | HPNi-4N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍含量（质量分数）/%，不小于 |  | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
| 杂质含量（质量分数）/10-4%，不大于 | Ag | 0.05 | 0.1 | 1 |
|  | Al | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | As | 0.05 | 0.1 | 1 |
|  | Au | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

续：表1 高纯镍的化学成分

|  | B | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Be | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | Bi | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Ca | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Cd | 0.01 | 0.02 | 1 |
|  | Cu | 0.2 | 0.5 | 5 |
|  | Cr | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Fe | 0.3 | 0.5 | 5 |
|  | Ge | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
|  | Hg | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | K | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Li | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | Mg | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Mn | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Mo | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
|  | Na | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | Nb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Co | 0.3 | 0.5 | 2 |
|  | P | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|  | Pb | 0.2 | 0.5 | 5 |
|  | Sb | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
|  | Se | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
|  | Si | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  | Sn | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | Te | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
|  | Th | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
|  | Ti | 0.3 | 0.5 | 5 |
|  | U | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | V | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Zn | 0.1 | 0.2 | 5 |
|  | Zr | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
|  | S | 0.2 | 0.5 | 1 |
|  | Cl | 1 | 2 | 3 |
| 杂质含量总和（质量分数）/10-4%，不大于 |  | 1 | 10 | 100 |
| 注：高纯镍的镍含量为100%减去表中所列但不限于表中所列杂质元素实测值总和的余量（不含S、Cl）。 |  |  |  |  |

- 5.2尺寸

- 具体尺寸可根据需方的要求确定。

- 5.3外观质量

- 5.3.1高纯镍表面具有金属光泽、表面干净整洁、无油污及附着物、无贯穿型气孔。

- 5.3.2高纯镍表面突起物尺寸面积不超过3*3mm，超出表面高度不大于3mm，小于3*3mm的突起物每平方厘米不超过3个。

- 5.3.3同一批产品色泽应保持一致。

- 5.4其他要求

- 如需方对高纯镍化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

- 6 试验方法

- 6.1 高纯镍杂质元素的测定按YS/T 1012规定的方法进行。

- 6.2 产品的尺寸及表面突起物尺寸采用相应精度量具测量。

- 6.3其余外观采用目视法进行。

- 7 检验规则

- 7.1 检查与验收

7.1.1 供方质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，由双方协商仲裁取样，由供需双方共同进行。

- 7.2 组批

- 每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号的产品组成，每批产品不大于300kg。

- 7.3  取样与制样

- 7.3.1产品产出后化学成分取样，用剪切设备随机剪取不少于两块样品，样品尺寸规格要求符合YS/T 1011分析要求，样品尺寸规格要求符合YS/T 1012分析要求；

- 7.3.2产品交付后化学成分仲裁取样，用剪切设备在当批产品中随机剪取不少于两块样品（具体可由供需双方协商，并在合同中注明），样品尺寸规格要求符合YS/T 1012分析要求；

- 7.3.3将剪切好的样品置于配比为V（硫酸）：V（去离子水）=1:1的硫酸溶液（硫酸纯度要求分析纯以上）中浸泡1-2min，然后用去离子水充分洗涤，清除全部外来污物及表面余酸并干燥（避免氧化），铝塑袋中真空包装，供仲裁分析。

- 7.4 检验结果判定

7.4.1分析结果按照GB/T 8170中规定进行修约，并采用修约值比较法进行判定。

7.4.2化学成分仲裁分析结果与本文件及订货单（或合同）的规定不符时，判该批产品不合格。

- 7.4.3产品基本尺寸与本文件及订货单（或合同）的规定不符时，且无法再次剪裁的，按块判定不合格；再次裁剪使其达到尺寸要求，合格者交货。

7.4.4外观质量与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，按块判定不合格；合格者交货。

- 8 产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 8.1 标志

- 产品外包装应印有产品名称、商标、供方名称、供方地址、批号、净重，并有“防潮”、“小心轻放”字样或标志

- 8.2包装

- 高纯镍产品内包装用缓冲材料进行包覆后采用铝塑袋真空封装，外包装采用纸箱或者木箱包装，净重以实际重量为准。

- 8.3 运输

- 产品运输时应防潮，小心轻放，并与其他物品分开堆放。

- 8.4贮存

- 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起。

- 8.5 质量证明书

- 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- a) 供方名称、地址、电话；

- b) 产品名称、尺寸、牌号、批号、批重与产品件数；

- c) 分析检测结果及检验部门印记；

- d) 本标准编号；

- e) 出厂日期。

- 9 订货单（或合同）内容

- 订购本文件所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 化学成分及物理规格（形状、尺寸、表面突起物等）的特殊要求；

d) 数量；

e) 标准编号；

f) 其他。