YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－202X

粗二氧化碲

Crude Tellurium Dioxid

（送审稿）

ICS 77.150.99

CCS H62

202X年××月××日发布                          202X年××月××日实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：紫金矿业集团股份有限公司、紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、成都中建材有限公司、白银有色集团股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、龙岩学院。

本文件主要起草人：

粗二氧化碲

1 范围

本文件规定了粗二氧化碲的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于从冶炼电解阳极泥、冶炼渣料、含碲边角料等含碲物料富集中提取的粗二氧化碲。本产品主要用于碲精炼及碲化工生产的原料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 87 铜、铅电解阳极泥取制样方法

YS/T 1227 粗碲化学分析方法

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4.分类

粗二氧化碲按化学成分分为三个品级：一级、二级和三级。

5 技术要求

5.1 化学成分

粗二氧化碲的化学成分应符合表1的规定。

表1  粗二氧化碲的化学成分

| 品级 | 质量分数 % |
| --- | --- |
|  | TeO2，不小于 |
| 一级 | 90.00 |
| 二级 | 70.00 |
| 三级 | 50.00 |

5.2 其他元素

粗二氧化碲中金、银为有价元素，应报分析数据。

5.3水分要求

粗二氧化碲中水分含量不大于40%。

5.4 外观质量

粗二氧化碲为白色或灰白色粉泥料，不应有可见夹杂物。

6 试验方法

6.1 粗二氧化碲中碲含量的测定按照YS/T1227.1规定进行。

6.2 粗二氧化碲中金、银含量的测定按照YS/T1227.2规定进行。

6.3粗二氧化碲中水分的测定按YS/T87的规定进行。

6.4粗二氧化碲的外观质量采用目视检查。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单（合同）的具体规定不符时，应在30d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

粗二氧化碲应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，批重不大于5t（或由供需双方协商确定批重）。

7.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、水分、外观质量的检验。

7.4 取样和制样

7.4.1 粗二氧化碲取样按照双方约定的取样方法或参照GB/T 6679的规定进行取样，每个包装单元必须取样，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，并将所取份样混合均匀。

7.42 将取出的样品全部或缩分部分按照YS/T 87进行水分测定，将水分测定后的样品研磨至样品全部过0.15mm筛网，分取或缩分出3份分析试样，一份为供方样、一份为需方样、一份为仲裁样，每份分析试样不少于150g。

7.5 检验结果判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170中的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 化学成分或水分与本文件或订货单（合同）不相符时，该批次不合格。

7.5.3 检验批内粗二氧化碲颜色明显不一致或有掺杂物等，该批次不合格。

8 包装、运输、贮存及随行文件

8.1 包装

粗二氧化碲为袋装方式，采用同一规格带塑料内衬的包装袋；或者由供需双方协商其他包装方式。

8.2  运输

粗二氧化碲在运输过程中不得与氧化剂、酸类混装、混运，应防渗、防晒、防雨淋，在运输过程中，避免碰撞导致包装破损。

8.3 贮存

产品的贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，不应与其它化学物质混贮。

8.4随行文件：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 分析检验结果及检验部门印记；

d) 重量；

e) 出厂日期；

f) 本文件编号；

9.订货单内容

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 品级；

- 化学成分的特殊要求；

- 重量；

- 本文件编号；

- 其他。