YS/T XXXXX-XXXX

中华人民共和国行业标准

高 纯 镍 铸 锭

High purity nickel ingot

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.120.40

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、北京有研亿金新材料有限公司、甘肃精普检测技术有限公司、宁波江丰电子股份有限公司。

本文件主要起草人：张亚东 胡家彦 杨晓艳 曹笃盟 白延利 柴明强 贺昕 李伟 吕锦雷 冯晓锐 艾琳 魏丽梅 石磊 邱平 吴婧 何艳 边逸军 姚力军 王学泽 钟伟华

高纯镍铸锭

1范围

本文件规定了高纯镍铸锭的产品要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本文件适用于半导体溅射靶材、超高性能合金、高纯试剂、高纯标样等所需的高纯镍铸锭。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GJB 1580A  变形金属超声检验方法

YS/T 1012  高纯镍化学分析方法痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4 产品分类

高纯镍铸锭按化学成分分为四个牌号：HPINi-6N、HPINi-5N、HPINi-4N5、HPINi-4N。

5 要求

5.1化学成分要求

5.1.1 高纯镍铸锭的杂质成分要求应符合表1规定。

表1  高纯镍铸锭的杂质成分

| 牌号 |  | HPINi-6N | HPINi-5N | HPINi-4N5 | HPINi-4N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍含量（质量分数）/%，不小于 |  | 99.9999 | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
| 杂质含量/10-4%，不大于 | Ag | 0.05 | 0.1 | 1 | 5 |
|  | Al | 0.05 | 1 | 5 | 10 |
|  | As | 0.05 | 0.5 | 5 | 10 |
|  | Au | 0.01 | 0.06 | 1 | 5 |
|  | B | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 1 |
|  | Be | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
|  | Bi | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
|  | Ca | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|  | Cd | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
|  | Cr | 0.05 | 0.5 | 15 | 50 |
|  | Co | 0.5 | 2 | 20 | 30 |
|  | Cu | 0.5 | 2 | 20 | 30 |
|  | Fe | 0.5 | 2 | 20 | 30 |
|  | Ga | 0.1 | 0.15 | 1 | 5 |
|  | Ge | 0.08 | 0.08 | 1 | 5 |
|  | Hg | 0.005 | 0.03 | 1 | 5 |
|  | K | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 1 |
|  | Li | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
|  | Mg | 0.02 | 0.08 | 1 | 10 |
|  | Mn | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 5 |
|  | Mo | 0.1 | 0.5 | 5 | 10 |
|  | Na | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5 |
|  | Nb | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 1 |
|  | P | 0.15 | 1 | 1 | 5 |
|  | Pb | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 |
|  | Sb | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 |
|  | Se | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 |
|  | Si | 0.25 | 0.5 | 10 | 10 |
|  | Sn | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 |
|  | Te | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
|  | Th | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.1 |
|  | Ti | 0.35 | 0.6 | 15 | 20 |
|  | U | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.1 |
|  | W | 0.05 | 0.06 | 0.5 | 1 |
|  | V | 0.01 | 0.1 | 15 | 20 |
|  | Zn | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 |
|  | Zr | 0.015 | 0.015 | 5 | 5 |
| 杂质总含量/10-4%，不大于 |  | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 注：高纯镍铸锭的镍含量为100%减去表中所列但不限于表中所列杂质元素实测值总和的余量（不含气体元素）。 |  |  |  |  |  |

5.1.2 高纯镍铸锭中碳、氮、氧、氢、硫、氯杂质元素含量见表2。

表2  高纯镍铸锭中碳、氮、氧、氢、硫、氯杂质元素含量

| 牌号 |  | HPINi-6N | HPINi-5N | HPINi-4N5 | HPINi-4N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍含量（质量分数）/%，不大于 |  | 99.9999 | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
| 杂质含量/10-4%，不大于 | C | 10 | 30 | 200 | 200 |
|  | N | 5 | 5 | 50 | 50 |
|  | O | 10 | 20 | 300 | 300 |
|  | H | 5 | 5 | 30 | 50 |
|  | S | 1 | 5 | 20 | 30 |
|  | Cl | 0.3 | 1 | 1 | 10 |

5.2 形状和尺寸

高纯镍铸锭形状一般为底部为圆弧形的圆柱形，其外形尺寸，根据需方要求提供或由供需双方协商。

图1 高纯镍铸锭示意图

5.3 外观质量

高纯镍铸锭表面光滑洁净，无裂纹、无毛刺、无夹杂、无孔洞和其它沾污。

5.4 内部质量

高纯镍铸锭内部应连续一致，无气孔、疏松、缩孔和夹杂等缺陷。

6 检验方法

6.1 化学成分分析方法

6.1.1 高纯镍铸锭中其它杂质元素的分析方法按照YS/T 1012的规定执行。

6.1.2 高纯镍铸锭中杂质元素碳、氮、氧的分析按照GB/T14265的规定执行。

6.2 外观质量

外观质量用目视检测，如发现与本文件5.3规定不符，在10倍放大镜下目视检查，确认外观质量并进行判定。

6.3 内部缺陷检查

高纯镍铸锭内部缺陷检查按YS/T 837的规定进行。

7 检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1 供方质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，由双方协商仲裁取样，由供需双方共同进行。

- 7.2 组批

- 每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号的产品组成，每批产品不大于300kg。

- 7.3 取样与制样

- 7.3.1产品产出后化学成分取样，在铸锭的上下两端切片，并按规格取两块样品，样品尺寸规格要求符合YS/T 1011分析要求，样品尺寸规格要求符合YS/T 1012分析要求；

- 7.3.2产品交付后化学成分仲裁取样，用剪切设备在当批产品中随机剪取不少于两块样品（具体可由供需双方协商，并在合同中注明），样品尺寸规格要求符合YS/T 1012分析要求；

- 7.3.3将剪切好的样品置于配比为V（硝酸）：V（去离子水）=1:1的硝酸溶液（硝酸纯度要求分析纯以上）中浸泡1-2min，然后用去离子水充分洗涤，清除全部外来污物及表面余酸并干燥（避免氧化），铝塑袋中真空包装，供仲裁分析。

- 7.4 检验结果判定

7.4.1分析结果按照GB/T 8170中规定进行修约，并采用修约值比较法进行判定。

7.4.2化学成分仲裁分析结果与本文件及订货单（或合同）的规定不符时，判该批产品不合格。

- 7.4.3产品基本尺寸与本文件及订货单（或合同）的规定不符时，且无法再次修正的，判定不合格；重新加工使其达到尺寸要求，合格者交货。

7.4.4外观质量与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，按根判定不合格；合格者交货。

8 包装、标志、运输、贮运和质量证明书

8.1包装

8.1.1 高纯镍铸锭独立包装，采用珍珠棉独立包覆表面。

8.1.2 外包装采用定制木箱包装。包装箱内空隙处应放置防碰撞的填充物，将质量证明书和产品清单放于包装箱内。需方有特殊要求时，由供需双方商定。

8.1.3 包装产品应保存于清洁、干燥的环境中。

8.2标志

每个包装箱上应贴产品标签，内容包括：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品规格尺寸；

d）产品净重；

e）产品批号；

f）生产日期；

g）生产企业名称。

8.3 运输和贮存

8.3.1 产品运输过程中，应防止碰撞、高出坠落、雨淋、表面接触各种试剂，保证包装完整。

8.3.2 产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品共同贮存。

8.4 质量证明书

每批产品应有质量证明书，上面注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）产品批号；

e）检测报告和质量检验印记；

f）生产日期；

g）产品商标；

h）执行标准。

8.5 产品清单

每批产品应有产品清单，上面注明：

a）产品名称；

b）产品批号；

c）产品牌号；

d）产品重量；

e）产品规格尺寸；

f）同批号样品重量；

g）生产部门印记。

9 合同（或订货单）内容

订购本文件所列高纯镍铸锭的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品规格尺寸；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其它。