行  业  标  准

YS/T 319－XXXX《铅精矿》

编  制  说  明

《铅精矿》行业标准修订小组

二○二一年三月

行业标准《铅精矿》（YS/T319-XXXX）修订

编制说明

一、任务来源

根据2020年11月30日工业和信息化部办公厅发布的《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号)及附件内容，铅精矿(YS/T319-2013)标准被列入有色金属行业标准修订计划，项目计划号为2020-1543T-YS，完成年限为2022年。中金岭南有色金属股份有限公司为标准修订主承担单位，负责标准的修订及协调工作。

二、工作过程简介

2021年2月，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司接到对现行行业标准《铅精矿》进行修订任务后，即将修订任务下达到深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂，我厂为此成立标准修订工作小组，制订了工作计划和进度安排，确定了修订原则和方法，并开始收集相关资料，以确保修订质量和进度。

1、广泛征集修订意见和建议

2021年3月，标准修订小组起草了“关于征集行业标准《铅精矿》修订意见和收集有关资料的函”，同时向中金岭南凡口铅锌矿、河南豫光金铅集团有限公司、株洲冶炼集团有限公司、水口山有色金属集团有限公司、陕西东岭冶炼有限公司、白银有色集团有限公司、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司等7家国内主要的铅精矿生产及使用单位进行发函调研，收到回函7件，都提出了各自的意见和建议。

2、广泛收集、查阅国内相关精矿产品标准、文件，以确保修订后的铅精矿标准与其他相关标准、文件的一致性。

3、对冶炼厂实际生产和综合回收水平、产品质量等进行分析，以确定杂质元素种类及其限量。

4、标准起草小组对回函反馈的意见和建议以及收集的相关资料进行了充分的讨论，在此基础上形成行业标准《铅精矿》（讨论稿）。

三、标准修订原则

1、充分考虑国内铅精矿资源状况和特点，有利于促进矿产资源的综合利用和社会效益最大化。

2、充分考虑国家生态环保相关法令法规和企业生产实际，有利于促进矿产品生产企业和矿产品使用企业积极采取环境风险管控措施，保障国家环境生态安全。

3、有利于促进公平竞争和保护供需双方的利益。

4、有利于提高标准的适用性，并坚持在生产应用方面具有较强的可操作性。

四、主要技术内容的确定

1、品级划分及化学成分

修订后的《铅精矿》标准品级未发生变化，共分为五个品级，考虑到既要有利于矿产资源的综合回收利用，又要满足冶炼厂的使用要求，同时也要适应环境保护的要求，本次修订主要对化学成分作了适当修订，具体如下：

- （1）增加了Cd、Hg、Tl的化学成分含量要求

- 标准的制定既要有利于矿产资源的综合回收利用，又要满足冶炼生产企业的使用要求，同时更要适应环境保护的要求。随着国家对环保要求的提高，铅冶炼企业在生产过程中对铅精矿含Cd、Hg、Tl、As都进行了监控，但现行标准中仅对As做了化学成分规定，而没有对Cd、Hg、Tl等有害杂质成分没有进行限制规定，鉴于国家环保政策对铅锌行业的整体要求日趋严格，Cd、Hg、Tl等有害杂质成分应纳入标准进行限制规定。根据韶关冶炼厂近10年持续不断地检验检测和生产验证，Cd不大于0.4%，Tl不大于0.001%的情况下，空气、水、土壤均能达到国家污染物防治要求，Hg只要符合GB20424的规定即可满足国家环保防止要求。

- （2）增加了可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的含量要求

- 现行标准只对铅精矿主金属铅元素成分含量做了规定，没有对可溶性铅含量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）做出规定，在现实贸易活动中存在系统技术漏洞，易被不诚信供应商利用掺入成本很低的含铅废料（铅渣、废蓄电池、铅泥、进口含铅废料等）。铅精矿中可溶性铅的含量对于铅冶炼的生产过程影响较大，主要体现在影响烧结块的温度，脱硫率及结块性等关键指标。可溶性铅含量过高会导致粗铅产量及质量下降，显著降低了铅冶炼生产的经济技术指标，掺假铅精矿严重损害了铅精矿原料使用企业的利益，需修订标准修补漏洞，根据企业多年来对铅精矿中可溶性铅的检测，将铅精矿中可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的含量限定为不应大于3％是符合生产经营实际的。

(3)更改了五级品Pb含量的限制范围

由于自然矿产资源的日益匮乏，国内铅精矿供应不足，需要进口来补充。进口业务在报关时海关是依据铅精矿行业标准进行质量判定。中国每年进口的铅精矿量在120万吨以上。国家也一直鼓励企业充分利用海外资源进行生产，而现行铅精矿的标准限制了高价值的铅精矿的进口。随着国内铅冶炼工艺富氧熔池熔炼的普及和铅矿资源的贫化，目前铅冶炼企业开始大量投用含Pb小于45%的铅矿粉，该标准里铅最低品级要求含Pb不小于45%。同时含铅低于45%的含银矿粉在进口时被归为银精矿（其实远达不到银精矿标准）或其他贵金属矿砂（含金银并不高），这样不利于国外富含金银的铅矿的采购，需增加一个各方面都能接受的较低品位的铅精矿品级，因此本次标准修订将第五级的铅精矿品位含Pb不小于45%”调整为“含Pb不小于40%，更有利于国内铅冶炼企业的发展。

(4)更改了四级品及五级品对Zn含量的限制范围

根据目前铅冶炼工艺生产实践，主要冶炼工艺对杂质Zn的适应性已经逐渐增强，而且回收Zn已经逐渐成为冶炼厂的综合回收项目之一，也是企业利润的重要途径。随着各企业综合回收工艺越来越先进，当前铅冶炼企业大都希望收购富含锌铜的铅矿，以便回收其中的锌铜来增加企业利润。但现行标准对锌铜要求较为严格（上限要求Zn＜7.0%，Cu＜4.0%），这和企业的实际生产需求相悖,反而误导了对矿粉的判断，从国外进口时被判定为不符合标准或对标准有瑕疵，即不合格品或残次品。

因此，结合铅冶炼企业生产实际，此次修订适当放宽了对Zn含量的限制，将“化学成分”中四级品及五级品含Zn量分别由6.5%、7.0调整为为7.0%、8.0%。

(5)更改了化学成分中对Cu含量的限制

根据目前铅冶炼工艺生产实践，主要冶炼工艺对杂质Cu的适应性已经逐渐增强，而且回收铜已经逐渐成为冶炼厂的主要综合回收项目之一，也是企业利润的重要途径。因此，此次修订适当放宽了对Cu含量的限制，将一级品至三级品含Cu由不大于3.0更改为不大于4.5%、四级品及五级品含Cu由不大于4.0更改为不大于7.0%。

五、主要意见和建议的处理

此次《铅精矿》标准修订主要意见和建议的处理见表一。

六、与现行法规、标准的关系

本标准与有关的现行的相关法律、法规以及强制性国家标准、行业标准具有一致性，并无冲突。

《铅精矿》行业标准修订小组

2021年3月