YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

锌铅合金粉

Zinc-lead binary alloy powder

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   发布

ICS 77.120.01

H30

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 要求	1

3.1 产品分类	1

3.2 化学成分	1

3.3 粒度及筛余物	1

3.4 外观质量	2

3.5 其他	2

4 试验方法	2

4.1 化学成分分析方法	2

4.2 粒度的测定方法	2

4.3 外观质量	2

5 检验规则	2

5.1 检查和验收	2

5.2 组批	2

5.3 检验项目	3

5.4 仲裁取样和制样	3

5.5 检验结果判定	3

6 包装、运输、标志、贮存、质量证明书和使用说明书	3

6.1 包装	3

6.2 标志	3

6.3 运输和贮存	4

6.4 质量证明书	4

6.5 使用说明书	4

7 合同（或订货单）内容	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件主要起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司。

锌铅合金粉

- 范围

本文件规定了锌铅合金粉的要求，试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于以金属锌或含锌物料为原料，用蒸馏法、雾化法、电热还原法生产的锌铅合金粉，主要供冶金生产使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1715   颜料筛余物测定法

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 6524   金属粉末粒度分布的测定光透法

GB/T 6890   锌粉

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 产品分类

    - 锌铅合金粉按化学成分分为一级、二级、三级三个等级。

    - 锌铅合金粉按粒度为13µm、45µm、75µm三种规格。

  - 化学成分

锌铅合金粉的化学成分如表1所示：

- 锌铅合金粉的化学成分

| 品级 | 主品位，不小于 |  |  | 化学成分（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |
|  | 全锌 | 金属锌 | Pb | As | Fe | Cd | Cl | 酸不溶物 |
| 一级 | 98 | 96 | 0.5-1.0 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.2 |
| 二级 | 98 | 94 | 0.5-1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| 三级 | 96 | 92 | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.2 |
| - 以含锌物料为原料生产的三级锌铅合金粉，其硫含量应不大于0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 粒度及筛余物

锌铅合金粉的粒度应符合表2的规定。

- 锌铅合金粉的粒度

| 规格 | 筛余物，不小于 |  | 粒度分布，% 不小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 杂质含量不大于 |  |
|  | 最大粒径，µm | 含量，% | 45µm以下 | 10µm以下 |
| 13µm | 45 | - | 90 | 80 |
| 45µm | 75 | 0.3 | - | - |
| 75µm | 150 | 0.1 | - | - |

  - 外观质量

锌铅合金粉外观呈灰色，锌铅合金粉内不应混入外来夹杂物。

  - 其他

如需锌铅合金粉化学成分或粒度有特殊要求时，由供需双方商定。

- 试验方法

  - 化学成分分析方法

锌铅合金粉的化学成分仲裁分析方法按GB/T 6890 《锌粉》中的分析的规定进行。

  - 粒度的测定方法

    - 锌铅合金粉粒度分布的仲裁测定方法按GB/T 6524中光透法的规定进行。

    - 锌铅合金粉筛余物的仲裁测定方法按GB/T 3852中甲法的规定进行。

  - 外观质量

外观质量用目视法检测。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 锌铅合金粉由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需方共同进行。

  - 组批

锌铅合金粉应成批提交验收，每批应由同一规格、等级的锌铅合金粉组成（若干个生产批构成一个检验批的时间应不超过7d）。每批净重不超过60t。

  - 检验项目

每批锌铅合金粉应进行化学成分、粒度、筛余物和外观质量的检验。

  - 仲裁取样和制样

    - 仲裁取样方法按GB/T 5314的规定进行。

    - 将所有试样混匀，并缩分至1kg，均匀分成四等份，1份供供方分析用，1份供需方分析用，1份供仲裁分析用，1份备用。

  - 检验结果判定

    - 化学成分的仲裁分析结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，判该批为不合格品。

    - 粒度的仲裁测定结果与本文件规定不符时，该批为不合格品。

    - 锌铅合金粉的颜色与本文件规定不符时，判该批为不合格品；有外来夹杂物时，判该桶为不合格品。

- 包装、运输、标志、贮存、质量证明书和使用说明书

  - 包装

锌铅合金粉用铁桶包装，内衬塑料袋，袋口紧封，桶盖应牢固并密封。每桶净重分为25kg、40kg、50kg。需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 标志

    - 包装桶表面应涂上不易脱落的颜色标志，各包装桶的颜色标志规定如表3如下。

- 包装桶的颜色标志

| - 规格/µm | - 颜色标志 |
| --- | --- |
| - 13 | - 黑色 |
| - 45 | - 黄色 |
| - 75 | - 绿色 |

    - 包装桶上应注明：

- 生产厂名称及厂址；

- 产品名称；

- 净重；

- 注册商标；

- 防潮、防火、轻放标志。

    - 每个包装桶上应有产品合格证，其上注明：

- 生产厂名称及厂址；

- 产品名称；

- 批号；

- 牌号、等级；

- 标准编号；

- 生产日期。

  - 运输和贮存

    - 锌铅合金粉在运输过程中应防潮、防火、轻放，避免撞击和跌落。

    - 锌铅合金粉应贮存在通风、干燥、防火的库房内。

  - 质量证明书

每批锌铅合金粉出厂时应附有产品质量证明书，其上应注明：

- 生产厂名称及厂址；

- 产品名称；

- 批号；

- 牌号、等级、批净重和桶数；

- 主要技术指标检验结果及技术监督部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期。

  - 使用说明书

每批锌铅合金粉出厂时应附有产品使用说明书，说明书内一般应包括下列内容：

- 产品特点；

- 主要用途及适用范围；

- 主要参数；

- 使用注意事项；

- 生产厂名称、厂址等。

- 合同（或订货单）内容

本文件所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 规格；

- 等级；

- 数量；

- 本文件编号；

- 其他。

_________________________________

XXXXX XXXXX.XX—XXXX