标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：加工铜及铜合金牌号和化学成分        承办人：赵万花       共2页    第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司   电 话：0379-64948148  2021年3月15日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 增加2 规范性引用文件 | 有色标委会 和宏精工 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
|  | 2 | 规范性引用文件，缺少引导语。 | 浙江力博 金龙精密铜管 | 采纳 |  |
| 2 | 4.3 | 增加“Cu+所列列元总和为最低限量” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 4.6 | 增加“数值修约按GB/T 8170规定进行修约。” | 浙江海亮、宁波兴敖达、江西耐乐铜业、华鸿铜管 | 采纳 |  |
| 4 | 表1 | 增加TUP0.002、T4、C15735（TUAl0.35）； | 金威铜业、华中铜、 博威合金 | 采纳 |  |
| 5 | 表1 | 建议TUAg0.05、TUAg0.1、TAg0.1、TAg0.05、TAg0.08的Ag含量，降低O含量 | 浙江力博 | 未采纳 现有成分已包含调整后的范围。如有特殊使用要求可使用专用技术标准。 |  |
| 6 | 表1 | T1和T4，除O含量和Sn含量外，其他元素含量一致，是否有必要单独增加T4牌号。 | 浙江力博 | 未采纳 T4控制氧含量的有氧铜，性能和使用均与T1有区别。待会上讨论确定。 |  |
| 7 | 表1 | 美标弥散铜测的是Al，如果测的是Al203，检测值应该是O的两倍左右 | 博威合金 | 采纳 |  |
| 8 | 表2～表4 | 增加C18400、C19000、C19160、C19900、HBi58-1.5 、C51900、C53400 | 博威合金 | 采纳 |  |
| 9 | 表3 | HPb59-2、HPb58-2、HPb58-3的“Cu+所列 元素总和”修改为“99.7%”，HPb57-3、HPb57-4的“Cu+所列元素总和”修改为“99.3%”，HPb57-4删除杂质元素Sn0.5%的控制。 | 宁波长振 | 采纳 |  |
| 10 | 表4 | QAl10-3-1.5成分中的铝含量由“8.5-10.5”调整为“8.5～10.0” | 博威合金 | 修改采纳。该合金为耐磨材料，用于重要领域，设计和选型确定后不可改动，同时该合金使用非常稳定，因此成分不宜更改。考虑到部分特殊使用要求，增加“柴油发动机用的QAl10-3-1.5，其铝的质量分数上限可达11.0%”的规定。 |  |
| 11 | 表2～表5 | 增加C19800、C18410、C41125、C50715、C74300、C79200 | 博威合金 | 采纳 |  |
| 12 | 表4 | QSn2-0.2建议Sn的含量调整为1.7-2.5， C70350中Ni的含量调整为1.0-2.0 Co的含量调整为0.9-2.0 | 宁波兴业盛泰 | 部分采纳。 QSn2-0.2 中Sn含量未采纳，与IS3110中C5071成分一致； C70350的Ni含量采纳，Co未采纳，为保持与ASTM标准一致 |  |
| 13 | 表5 | 增加C72950、C72900、C72700 | 中色奥博特 | 采纳 |  |
| 14 | 其他 | 结构和编辑性修改 | 有色标委会 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：加工铜及铜合金牌号和化学成分     承办人：赵万花        共2页    第 2 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司   电 话：0379-64948148  2021年3月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | 江苏远航精密合金 |  | 回函无意见的单位 |
| 16 |  |  | 芜湖市海源铜业 |  |  |
| 17 |  |  | 富威科技 |  |  |
| 18 |  |  | 菏泽广源铜带 |  |  |
| 19 |  |  | 灵宝金源朝辉铜业 |  |  |
| 20 |  |  | 北铜新材料 |  |  |
| 21 |  |  | 常熟中佳新材料 |  |  |
| 22 |  |  | 浙江天宁合金 |  | 未回函单位 |
| 23 |  |  | 苏州富瑞合金 |  |  |
| 24 |  |  | 浙江花园铜业 |  |  |
| 25 |  |  | 芜湖恒鑫铜业 |  |  |
| 26 |  |  | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |
| 27 |  |  | 安徽铜工艺文化研究院 |  |  |
| 28 |  |  | 铜陵铜官府文化创意股份公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：28个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：28个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14个

④没有回函的单位数：0个。