ICS 77.150.30

CCS H 00

YS/T 443―20xx

- 代替YS/T 443―2001

铜加工企业检验、测量

和试验设备配备导则

Guidelines for equipping of inspection、measurement

and test equipment for copper processing enterprises

（送审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 443-2001《铜加工企业检验、测量和试验设备配备导则》。与YS/T 443-2001相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了37项引用文件：GB/T 231.1、GB/T 232、GB/T 241、GB/T 242、GB/T 244、GB/T 246、GB/T 3310、GB/T 3358.2、GB/T 4340.1、GB/T 6394、GB 11911、GB/T 17791、GB/T 23606、GB/T 26303.1、GB/T 32791、GB/T 33370、GB/T 33817、GB/T 34505、GB/T 39152、NB/T 47013.5、HJ/T 398、HJ 618、HJ 629、HJ 776、HJ 1075、GBZ 2.1、GBZ 2.2、GBZ/T 189.8、GBZ/T 192.1、GBZ/T 300、YS/T 347、YS/T 464、YS/T 482、YS/T 483、YS/T 864、JJF 1001、JJF 1059.1(见第2章)；

- 更改了8项引用文件：GB/T 3248-1982更改为GB/T 351、GB/T 5748-1985更改为GBZ/T 192.1-2007、GB/T 7474-1987更改为HJ 485-2009、GB/T 11914-1989更改为HJ 828-2017、GB/T 15262-1994更改为HJ 482-2009、GB/T 15436-1995更改为HJ 479-2009、 GB/T 16488-1996更改为HJ 637-2018、GB/T 17167更改为YS/T 1401-2020（见第2章，2001年版的第2章）；删除了2项标准：GB/T 7487、GB/T 7490（见2001年版的第2章）；

- 将术语“检验”的定义“对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或度量并将其结果与规定的要求进行比较以确定每项特性的合格情况所进行的活动”更改为“通过观察和判定，适当时结合测量、试验或量测的合格评定”，将“试验”的定义“对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务，按照规定的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作”更改为“按照规定的程序，为对某给定的产品、过程或服务确定一个或多个特性所进行的技术操作”，增加了术语“分辨力”（见第3章，2001年版的第3章）；

- 表1“能力评价”由“足够、一般、不足、低”更改为“足够、满足、一般、不足、低”，测量能力指数增加“<”符号进行分界，将“类别”中“检验、监控Mcp”和“测量Mcp”更改为“被测对象检验、监控Mcp”和“被测对象测量Mcp”（见表1，2001年版的表1）；

- “Mcp主要与测量不确定度有关”更改为“测量能力指数（Mcp）值作为配备检验、测量和试验设备的重要技术参考依据，既要满足预期使用的目的，同时要防止检测能力过高而增加不必要的成本”（见4.1.2，2001年版的4.2）；

- 增加了“当多种设备均可以满足同一被测对象时，可以任选其一”的规定（见4.1.6）；

- 更改了测量能力指数计算公式中“U”及“U 1”定义（见4.2，2001年版的3.4）；

- 表2被测对象中的“主成分及杂质”、“缺陷”、“尺寸”更改了配备依据及相应的设备信息；被测对象增加了金属管扩口试验、金属管弯曲试验、金属管水压试验、金属材料管压扁试验、铜氢脆检验、弯曲应力松弛、软化温度，增加了表面清洁度、铜管材内表面碳和铜管材内表面残留物（总量）、油分、水分、氯离子、石蜡含量，并增加了相应配备的设备信息及其法规依据（见表2，2001年版的表2）；

- “特殊有超高要求的测量对象，其Mcp可根据实际情况适当降低”更改为“特殊有超高要求的测量对象，其Mcp等级不以A级为限，可根据实际情况适当提高”（见6.2，2001年版的6.2）；

- 表3“废水”中的被测对象中增加了锰,“砷化物”更改为“砷”，删除了挥发酚、总氰化物及其相关内容，更改了“废水”中的被测对象设备配备依据及相应设备信息；“环境空气”中被测对象增加了颗粒物（PM10、PM2.5），删除了自然沉降量及其相关内容，更改了二氧化硫、氮氧化物的设备配备依据及相应设备信息；“车间空气”法规依据由“《有色金属工业尘、毒测试管理办法》1990”变更为“GBZ 2.1”，被测对象增加了铜及其无机化合物 、铍及其无机化合物，更改了“车间空气”中被测对象的设备配备依据及相应设备信息；更改了“污染源”中烟气SO2、林格曼黑度设备配备依据及相应设备信息；“噪声”的法规依据由“《工业企业噪声卫生标准》（卫生部、国家劳动总局1979）”更改为“GB 12348、GBZ 2.2”，增加了工作场所噪声的设备配备依据及相应设备信息（见表3,2001年版的表3）；

- “企业的能源计量器具配备按 GB/T 17167执行”更改为“企业的能源计量器具配备按YS/T 1401执行”，删除了“重点机台、炉窑的确定”（见第8章，2001版的第8章）；

- 增加了资料性附录测量能力判定示例（见附录A）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2001首次发布YS/T 443-2001；

——本次为第一次修订。

铜加工企业检验、测量和试验设备配备导则

1  范围

本文件规定了铜加工企业检验、测量和试验设备配备的通用要求。

本文件适用于铜加工企业在原料及成品检验，生产过程监控、能源计量、环境监测、安全防护等环节的检验、测量和试验设备的选择配备，并提供验证与评价的依据。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010       金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1-2018       金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 231.1-2018       金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 232-2010         金属材料 弯曲试验方法

GB/T 235-2013         金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法

GB/T 239.1-2012       金属材料 线材 第一部分：单向扭转试验方法

GB/T 239.2-2012       金属材料 线材 第二部分：双向扭转试验方法

GB/T 241-2007         金属管 液压试验方法

GB/T 242-2007         金属管 扩口试验方法

GB/T 244-2020 　      金属材料 管 弯曲试验方法

GB/T 246-2017　       金属材料 管 压扁试验方法

GB/T 351-2019         金属材料 电阻系数测量方法

GB/T 2976-2020        金属材料 线材 缠绕试验方法

GB 3095-2012          环境空气质量标准

GB/T 3310-2010        铜及铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 3358.2-2009      统计学词汇及符号 第2部分：应用统计

GB/T 4156-2007        金属材料 薄板和薄带 埃里克森杯突试验

GB/T 4340.1-2009      金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5248-2016        铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 6394-2017        金属平均晶粒度测定方法

GB 6920-1986          水质PH值的测定 玻璃电极法

GB 7475-1987          水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法

GB 7485-1987          水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB 8978-1996          污水综合排放标准

GB 9078-1996          工业炉窑大气污染物排放标准

GB 11901-1989         水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11910-1989         水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法

GB 11911-1989         水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 11912-1989         水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB 12348-2008         工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14480-2015       无损检测仪器 涡流检测设备

GB/T 15432-1995       环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 16157-1996       固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 17791-2017       空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管

GB/T 23606-2009       铜氢脆检验方法

GB/T 26303（所有部分）铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法

GB/T 32791-2016       铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 33370-2016       铜及铜合金软化温度的测定方法

GB/T 33817-2017       铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法

GB/T 34505-2017       铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

GB/T 39152-2020       铜及铜合金弯曲应力松弛试验方法

NB/T 47013.5-2015     承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

GBZ 2.1-2019          工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2-2007          工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ/T 189.8-2007      工作场所物理因素测量 第8部分：噪声

GBZ/T 192.1-2007      工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度

GBZ/T 300-2017        工作场所空气有毒物质测定（标准汇编）

HJ/T 398-2007         固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ 479-2009           环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 482-2009          环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 485-2009           水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

HJ 618-2011           环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法

HJ 629-2011           固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 637-2018           水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法

HJ 776-2015           水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 828-2017           水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 1075-2019          水质 浊度的测定 浊度计法

YS/T 347              铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 464-2019         阴极铜直读光谱分析方法

YS/T 482              铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483              铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 864-2013         铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法

YS/T 1401-2020        铜加工行业能源计量器具配备和管理要求

JJF 1001-2011         通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012       测量不确定度评定与表示

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检验inspection

通过观察和判定，适当时结合测量、试验或量测的合格评定。

[来源: GB/T 3358.2-2009，4.1.2]

3.2

测量 measurement

以确定量值为目的的一组操作。

[来源: GB/T 3358.2-2009，3.2.1]

3.3

试验 test

按照规定的程序，为对某给定的产品、过程或服务确定一个或多个特性所进行的技术操作。

[来源: GB/T 3358.2-2009，3.2.3]

3.4

测量能力指数 measuring capability parameter (Mcp)

衡量测量不确定度能否满足参数测量要求的质量指标。

3.5

分辨力 resolution

引起相应示值产生可察觉到变化的被测量的最小变化。

[来源: JJF 1001-2011，7.14]

注：对于数字式显示装置，就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。

4  配备通则

4.1  设备选择

4.1.1  应选择满足产品标准、工艺规程、理化试验方法或分析标准等法规要求的检验、测量和试验设备。

### 4.1.2  应选择计量性能（准确度、稳定度、量程和分辨力等）满足实际需要的检验、测量和试验设备。 测量能力指数（Mcp）值作为配备检验、测量和试验设备的重要技术参考依据，既要满足预期使用的目的，同时要防止检测能力过高而增加不必要的成本，选择测量设备应满足表1。

表1  测量能力指数（Mcp）评价表

| 类别 级别 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测对象检验、监控Mcp | 3.0～<5.0 | 2.0～<3.0 | 1.5～<2.0 | 1.0～<1.5 | <1.0 |
| 被测对象测量Mcp | 1.7～<2.0 | 1.3～<1.7 | 1.0～<1.3 | 0.7～<1.0 | <0.7 |
| 能力评价 | 足够 | 满足 | 一般 | 不足 | 低 |
| 注1：被测对象检验、监控需对测量结果进行判定，确认测量结果是否合格或处于受控状态，因此该测量活动Mcp应不低于1.5。 注2：被测对象测量特指因测量结果对产品质量不产生直接影响，无需判定是否合格或处于受控状态的某些测量活动，如进出厂物料检斤、电、水耗量的测量等。该测量活动Mcp应不低于1.0。 |  |  |  |  |  |

4.1.3  根据参数的重要程度，优先选择Mcp达到A、B 级的测量设备。

4.1.4  Mcp级别A、B、C、D、E与“测量设备分类管理”A、B、C类不存在对应关系。但测量设备如果属于A类或B类，在配备时应考虑其Mcp不低于C 级。

4.1.5  选择检验、测量和试验设备不仅应充分考虑成本、校准、安装、维修、互换、环境等因素，还应注意信号传输、自动控制与技术进步的需要。

4.1.6  当多种设备均可以满足同一被测对象时，可以任选其一。

4.2  测量能力指数（Mcp）的计算

T2UMcp的计算按式（1）计算：

Mcp =    ...................（1）

式中:

Mcp ——测量能力指数；

T ——产品参数加工制造允许的误差范围；或者工艺过程监测控制参数允许变化范围；或者参数测量允许测量误差范围；

U ——测量的总不确定度（按照JJF 1059.1进行评定，扩展因子k=2）。

在现场难以获取测量不确定度的检测点，或者非关键参数测量点，可按式（2）计算Mcp。

T3U1 Mcp =     ...................（2）

式中：

Mcp ——测量能力指数；

T ——产品参数加工制造允许的误差范围；或者工艺过程监测控制参数允许变化范围；或者参数测量允许测量误差范围；

U 1 ——测量设备（装置或系统）所造成的不确定度。在现场计算中，U 1可用测量设备的检定、校准证书给出不确定度或示值误差，或仪器说明书上给定相关不确定信息，或按B类不确定度评定计算得出。

5  原料、半成品及成品检验

原料、半成品及成品检验所配备的检验、测量和试验设备及配备依据见表2。

表2  原料、半成品及成品检验所配备的设备及依据

| 需测 项目 | 法规依据 | 被测对象 | 配备依据 | 检验、测量、试验设备 | 准确度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 料 、 半 成 品 及 成 品 化 学 成 分 | 产品标准、 需方要求 | 主成分 及杂质 | GB/T 5121（所有部分） YS/T 482 YS/T 483 YS/T 464-2019 | 标准物质 | 二级及以上 |  |
|  |  |  |  | 玻璃量器 | B级及以上 |  |
|  |  |  |  | 天平 | ①3 | e=0.1mg |
|  |  |  |  | 电解器 |  |  |
|  |  |  |  | 分光光度计 | Ⅲ级及以上 |  |
|  |  |  |  | 原子吸收光谱仪 |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  |  |  | 高频加热红外线吸收仪 （测碳、硫） |  | 灵敏度≤0.0001% |
|  |  |  |  | 脉冲加热红外线吸收仪（测氧） |  | 灵敏度≤0.00005% |
|  |  |  |  | 智能型测汞仪 |  | 检出限≤0.05×10-9 g/mL |
|  |  |  |  | 原子荧光光谱仪 |  | 检出限≤2×10-9g/mL |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | B级及以上 | 分辨率小于0.02nm |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 质量分辨率优于（0.8±0.1）amu |
|  |  |  |  | 光电直读光谱仪 | B级及以上 |  |
|  |  |  |  | X射线荧光光谱仪 | B级及以上 |  |
|  |  | 表面清洁度 | YS/T 864-2013 | 天平 | ①3 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |  |
|  |  | 铜管材内表面残留物（总量） | GB/T 17791-2017 | 超声波震荡器 |  |  |
|  |  |  |  | 天平 | ①3 | e=0.1mg |
|  |  |  |  | 电热恒温烘箱 | ±5℃ |  |
|  |  | 铜管材 内表面油分 |  | 油分分析仪 |  | 分析精度：0.1mg/L |

表2  原料、半成品及成品检验所配备的设备及依据（续）

| 需测 项目 | 法规依据 | 被测对象 | 配备依据 | 检验、测量、试验设备 | 准确度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料、半成品及成品 化学成分 | 产品标准、 需方要求 | 铜管材 内表面水分 | GB/T 17791-2017 | 水分分析仪 |  | 分析精度：1.0mg/L |
|  |  | 铜管材内表面氯离子 |  | 离子色谱仪 |  | 检测限≤10μg/L，精度：1μg/L |
|  |  | 铜管材 内表面石蜡 |  | 家用电冰箱 |  | 冷冻温度<-18℃ |
|  |  | 铜管材 内表面碳 | GB/T 33817-2017 | 管式炉加热-红外碳硫分析仪 |  |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺或千分尺 |  | 分辨力≤0.1mm |
| 物理 试验 | 产品标准、 需方要求 | 抗拉强度 延伸强度 断后伸长率 断面收缩率 | GB/T 228.1-2010 GB/T 34505-2017 | 材料试验机 | ±1% |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 0mm～300mm | ±0.02mm |  |
|  |  |  |  | 外径千分尺 | ±1μm |  |
|  |  | 硬度 | GB/T 230.1-2018 GB/T 231.1-2018 GB/T4340.1-2009 | 硬度计（洛、布、维） | ±1% |  |
|  |  | 晶粒度 | GB/T 6394-2017 YS/T 347 | 金相显微镜 | 0.2μm |  |
|  |  | 电阻 系数 | GB/T 351-2019 | 电桥 | ±0.15% |  |
|  |  |  |  | 外径千分尺 | ±0.01mm |  |
|  |  |  |  | 温度计 | ±0.1℃ |  |
|  |  | 导电率 | GB/T 32791-2016 | 涡流导电仪 | 1% |  |
|  |  |  |  | 温度计 | ±0.1℃ |  |
|  |  | 铜氢脆检验 | GB/T 23606-2009 | 氢气退火装置、弯曲试验机、 电解抛光和机械抛光装置、 金相显微镜 |  |  |
|  |  | 软化温度 | GB/T 33370-2016 | 退火炉 | ±0.5℃ | 炉膛内恒温区温度变化<5℃ |
|  |  |  |  | 布氏硬度计、维氏硬度计 | ±1% |  |
|  |  | 弯曲试验 | GB/T 244-2020 GB/T 232-2010 | 弯曲试验机 |  | 管弯试验机应能防止管的横截面产生椭圆变形 |
|  |  | 密度 |  | 密度天平 | ①4 |  |
|  |  |  |  | 温度计 | ±0.1℃ |  |
|  |  | 缺陷 | GB/T 3310-2010 | 超声波探伤仪 | 灵敏度余量≥46dB |  |
|  |  |  | GB/T 5248-2016 GB/T 14480-2015 | 涡流探伤仪 | 周向分辨率≤3dB |  |
|  |  |  | NB/T 47013.5-2015 | 渗透剂 |  |  |
|  |  | 反复弯曲 | GB/T 235-2013 | 弯折试验机 |  |  |
|  |  | 杯突值 | GB/T 4156-2007 | 杯突试验机 | 0.1mm |  |
|  |  | 弯曲 应力松弛 | GB/T 39152-2020 | 单端固定块式夹具 |  |  |
|  |  |  |  | 环境箱 | ±0.5℃ | 恒温区温度变化<5℃ |
|  |  |  |  | 金相显微镜或工具显微镜 | 分辨率不低于10μm |  |
|  |  | 金属管 扩口试验 | GB/T 242-2007 | 压力机或万能试验机 |  |  |

表2  原料、半成品及成品检验所配备的设备及依据（续）

| 需测 项目 | 法规依据 | 被测对象 | 配备依据 | 检验、测量、试验设备 | 准确度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理 试验 | 产品标准、 需方要求 | 金属管 水压试验 | GB/T 241-2007 | 水压试验机 |  |  |
|  |  |  |  | 压力仪表 | ≥1级 |  |
|  |  | 金属材料 管压扁试验 | GB/T 246-2017 | 压力机或万能试验机 |  |  |
|  |  | 缠绕 | GB/T 2976-2020 | 缠绕试验机 |  |  |
|  |  | 线材扭转 | GB/T 239.1-2012 GB/T 239.2-2012 | 扭转试验机 |  |  |
| 几何量测量 |  | 尺寸 | GB/T 26303 （所有部分） | 外径千分尺、内测千分尺、壁厚千分尺、游标卡尺、万能角度尺、直角尺、半径样板（R规）、塞规、内径量表、钢直尺、钢卷尺、平板、显微镜、投影仪 | Mcp≥3 | T3 分辨力≤ |
| 物料称重 |  | 重量 |  | 机械秤、电子秤 | Ⅲ级及以上 |  |

6  工艺过程监控

6.1  铜加工生产工艺、装备水平、产品规格各企业间差别较大，工艺过程监控配备检验、测量与试验设备按第4章的规定进行。

6.2  特殊有超高要求的测量对象，其Mcp等级不以A级为限，可根据实际情况适当提高。

7  环境监测与防护

7.1  环境监测与安全防护检验、测量、试验设备的选择及配备依据见表3。

7.2  按照法规所要求的项目，企业都必须进行监测。不能自行监测的，允许外委进行监测。

7.3  表3中所有项目监测所用到的标准物质均为一或二级；所配备玻璃量器为A或B级。天平的等级为e =0.1mg①3和e =1mg①4各一台。不同项目所用同一种检验、测量、试验设备不必重复配备。

表3  环境监测与安全防护所配备的设备及依据

| 需测项目 | 法规依据 | 被测对象 | 配备依据 | 检验、测量、试验设备 | 准确度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | GB 8978 -1996 | PH值 | GB/T 6920-1986 | 酸度计 | ±0.1pH |  |
|  |  | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 天平 |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 回流装置、天平、酸式滴定管 |  |  |
|  |  | 浊度 | HJ 1075-2019 | 浊度仪 | 示值相对误差≤10% |  |
|  |  | 铜、镍 | HJ 485-2009 GB 7475-1987 GB 11912-1989 GB 11910-1989 HJ 776-2015 | 分光光度计 | Ⅲ级 及以上 |  |
|  |  |  |  | 原子吸收光谱仪 |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | B级及以上 | 分辨率小于0.02nm |

表3  环境监测与安全防护所配备的设备及依据（续）

| 需测项目 | 法规依据 | 被测对象 | 配备依据 | 检验、测量、试验设备 | 准确度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | GB 8978 -1996 | 铅、锌、砷、锰 | GB 7475-1987 GB 7485-1987 GB 11911-1989 HJ 776-2015 | 原子吸收光谱仪 |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | B级及以上 | 分辨率小于0.02nm |
|  |  | 油类 | HJ 637-2018 | 红外分光光度计 | Ⅲ级及以上 |  |
| 环境空气 | GB 3095 -2012 | 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 总悬浮颗粒空气采样器 |  |  |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物 | HJ 482-2009 HJ 479-2009 | 分光光度计 | Ⅲ级及以上 |  |
|  |  |  |  | 空气采样器 |  |  |
|  |  | 颗粒物（PM10、PM2.5） | HJ 618-2011 | 天平 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物（PM10、PM2.5）采样器 |  |  |
| 车间空气 | GBZ 2.1- 2019 | 二氧化硫 | GBZ/T 300.49 | 分光光度计 | Ⅲ级及以上 |  |
|  |  |  |  | 空气采样器 |  |  |
|  |  | 砷及其无机化合物 | GBZ/T 300.47-2017 | 原子吸收光谱仪 (带氢化物发生器) |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  |  |  | 原子荧光光谱仪 |  | 检出限≤0.04ng |
|  |  | 铜及其无机化合物 | GBZ/T 300.11-2017 | 原子吸收光谱仪 |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  | 铍及其无机化合物 | GBZ/T 300.4-2017 | 原子荧光光谱仪 |  | 检出限≤0.04ng |
|  |  | 氧化锌、铅及其无机化合物、锰及其无机化合物 | GBZ/T 300.15-2017 GBZ/T 300.17-2017 GBZ/T 300.31-2017 | 分光光度计 | Ⅲ级及以上 |  |
|  |  |  |  | 原子吸收光谱仪 |  | 检出限≤0.02mg/L |
|  |  | 粉尘 | GBZ/T 192.1-2007 | 粉尘采样器、天平 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 | GBZ/T 300.37-2017 | 一氧化碳红外分析仪 | 五级及以上 |  |
| 污染源 | GB 9078 -1996 | 烟尘浓度、排放量 | GB/T 16157-1996 | 天平 |  |  |
|  |  | 烟气林格曼黑度 | HJ/T 398-2007 | 风向和风速测定仪 |  |  |
|  |  | 烟气中SO2 | HJ 629-2011 | 非分散红外法二氧化硫气体分析仪 | ±5% |  |
| 噪声 | GB 12348 -2008、 GBZ 2.2 -2007 | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 积分声级计 | 2级及以上 |  |
|  |  | 工作场所噪声 | GBZ/T 189.8-2007 |  |  |  |

8  能源计量

企业的能源计量器具配备按YS/T 1401执行。

附录 A

测量能力判定示例

(资料性)

A.1  测量任务：某带材厚度测量检验

A.2  参数要求：规格0.15（-0.01～0.01）mm；公差带宽：T =0.02mm。

各备选量具的分辨力及示值误差分别由量具说明书及检定证书给出。

表A.1  备选量具的计量特性                            单位为毫米

| 要 素 | 备选量具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千分尺 | 微米千分尺 | 数显外径千分尺 | 板厚千分尺 |
| 测量范围 | 0～25 | 0～25 | 0～25 | 0～25 |
| 分辨力 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 示值误差 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.008 |

A.3  备选量具Mcp的计算及能力评价

备选千分尺Mcp按照式（2）计算：

Mcp = ==1.7

该备选千分尺测量任务为检验，因此根据表1，该量具Mcp级别判定为C级，不满足表2中Mcp≥ 3的要求。

备选千分尺分辨力为0.01mm，大于，因此该量具分辨力不足。

其他备选量具Mcp计算及能力评价过程同上。

A.4  备选量具的Mcp及能力评价结果

表A.2  备选量具评价

| 要 素 | 备选量具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千分尺 | 微米千分尺 | 数显外径千分尺 | 板厚千分尺 |
| Mcp | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 0.8 |
| 能力评价 | 分辨力不足 Mcp为C级 测量能力不满足要求 | 分辨力满足 Mcp为B级 测量能力不满足要求 | 分辨力满足 Mcp为A级 测量能力满足要求 | 分辨力不足 Mcp为E级 测量能力不满足要求 |