国家标准《磷化镓单晶》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1、立项目的与意义

磷化镓（GaP）是Ⅲ族元素Ga和Ⅴ族元素P化合而成的半导体材料。磷化镓单晶是一种电子功能材料，主要用于制备可见光的发光二极管，根据掺杂的不同，可以发出红色、黄色、绿色等不同颜色的光，具有一定的市场价值。随着磷化镓单晶生产水平的提高，目前现有的标准GB/T 20229-2006《磷化镓单晶》已经不能满足现有产品的需求，有必要对原来的技术参数进行修订、增加其他相关指标。标准修订后，可作为磷化镓单晶行业今后组织生产、销售和接受质量监督的依据，以利于磷化镓单晶材料的更好发展。

2、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2019年第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]40号，2019年12月31日）的要求，由中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称中国电科13所）负责修订GB/T 20229-2006《磷化镓单晶》，计划编号为20194175-T-469，项目周期为18个月。

3、主要工作过程

3.1 起草阶段

中国电科13所于2020年1月成立编制组，负责本标准的调研和编写工作。2020年1月～7月之间，编制组根据任务落实确定的起草原则，对国内外生产磷化镓单晶产品的相关企业进行调研和统计，并调研了下游客户的质量要求，按照产品标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，同时结合企业的一些技术指标和检验数据，起草了本标准的初稿。

2020年9月23日～25日，在昆明召开了《磷化镓单晶》国家标准第一次工作会议（讨论会），会上与会专家对标准讨论稿进行了逐条讨论，并对标准文本提出了具体的修改和补充建议。会后，编制组根据会议意见对标准讨论稿进行了修改，形成了标准的征求意见稿和编制说明（征求意见稿）。

3.2 征求意见阶段

2020年11月编制组形成了征求意见稿，将征求意见稿及编制说明，发函磷化镓材料相关的生产、使用、检测等相关单位广泛征求意见。结合征求的意见，编制组对标准整体进行梳理和修改，于2021年3月再次将征求意见稿和编制说明发函征求意见。共征求了47家单位意见，其中8家单位回函，7家单位提出了意见，共征集到29条意见，具体见意见汇总表。编制组根据回函意见对标准进行了修改，形成了标准的送审稿和编制说明（送审稿）。

4、主要起草单位和工作成员及其所作的工作

本项目牵头单位中国电子科技集团公司第十三研究所，多年从事电子材料和元器件的研制和生产，且重视标准化工作，是全国半导体器件标准化技术委员会秘书处依托单位，是国际电工委员会IEC TC47技术委员会的技术对口单位，多年来一直在标准化领域开展了大量国内和国际标准化工作。

中国电科13所从70年代开始从事磷化镓单晶材料制备的科研工作，已有40余年的历史，获得过《磷化镓材料在单晶炉内合成和制备》的全国科学大会奖。本单位具有丰富的工作经验，技术力量雄厚，专业配置合理，具有很强的科研技术开发能力，了解和熟悉国内磷化镓单晶材料的生产、使用和研制工作动态及技术水平。中国电科13所曾编写了GB/T 20229《磷化镓单晶》、GJB 2917A《磷化铟单晶片规范》、GB/T 20230《磷化铟单晶》、SJ/T 21475《磷化铟单晶片几何参数测试方法》等多项国军标、国标及行军标。

二、标准主要内容和确定主要内容的依据

1、编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《磷化镓单晶》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 根据国内磷化镓单晶生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

- 根据技术发展水平及测试数据确定技术取值范围；

- 按照GB/T 1.1、产品标准编写的要求进行格式和结构编写。

2、标准主要内容和确定主要内容的依据

本标准的内容是在GB/T 20229-2006的基础上，针对原有标准中与当前实际应用中不符合的部分进行修订，主要修订内容如下：

补充“范围”变动内容的解释

2.1 牌号

不再独立进行牌号的要求编写，修改为符合GB/T 14844的规定，形成统一标准。

修订了磷化镓单晶锭的电学性能中n型材料的指标，增加了半绝缘型、p型磷化镓单晶锭的指标。

经过调研中国电科13所、有研光电、日本信越化学等单位，电学性能指标依据国内多家单位电学参数结果，结合完成的多个课题指标要求，综合国外磷化镓生产厂家的产品参数，在满足国内客户需求的基础上，考虑现有国内制备磷化镓单晶锭的水平，制定出了电学特性参数的指标。

- 电学性能

| - 导电类型 | 掺杂剂 | 电阻率 Ω·cm | 载流子浓度 cm-3 | 迁移率 cm2/（V•s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n型 | S | （0.1～6）×10-3 | （1.0～8.0）×1017 | ≥100 |
|  | Te | (1～6)×10-3 | ≥5×1017 | ≥100 |
|  | 非掺 | ≥1×10-3 | ≤1×1016 | ≥100 |
| p型 | Zn | 0.01～0.1 | ≥1×1017 | ≥20 |
| 半绝缘型 | Fe | ≥5×107 | - | - |

2.3位错密度

修订了位错密度的表示方法，更改为位错密度级别，并将此节调整为磷化镓单晶锭指标。

经过调研中国电科13所、有研光电、日本信越化学等单位，位错密度指标依据国内多家单位电学参数结果，结合完成的多个课题指标要求，综合国外磷化镓生产厂家的产品参数，在满足国内客户需求的基础上，考虑现有国内制备磷化镓单晶锭的水平，制定出了位错密度参数的指标。依据不够充分

原标准中将位错密度统一写成不大于5×105个/cm2，随着单晶制备水平的提高，目前可以做到更低位错密度水平。因此，进行了修订，将参数划分为三个级别，如下表：

- 位错密度级别划分

| 级别 | 位错密度 个/cm2 |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≤1×105 |
| Ⅱ | ≤3×105 |
| Ⅲ | ≤5×105 |

2.4 表面取向

增加了磷化镓单晶片表面取向的偏离大小。

根据目前国内外磷化镓生产厂家的实际生产情况，和用户使用要求，综合国外多家磷化镓生产厂家的产品参数，进行指标的增加。目前随着加工水平的提高，生产厂家基本能满足上述要求。解释内容过于雷同。建议从技术指标的意义、重要性、影响因素等等角度解释。

2.5 几何参数

增加了几何参数指标参考面长度及允许偏差、翘曲度、总厚度变化、总指示读数，增加了63.5mm、76.2mm的单晶片指标；

根据目前国内外磷化镓生产厂家的实际生产情况，增加63.5mm磷化镓单晶尺寸规格，将磷化镓单晶片直径分为“50.8mm和63.5mm”，并规定其相应的几何参数指标。

根据用户使用要求，综合国外多家磷化镓生产厂家的产品参数，修订了磷化镓单晶片的参数指标。指标如下所示：

- 磷化镓单晶片几何参数

| 直径及允许偏差 mm | 厚度及允许偏差 μm | 参考面长度及允许偏差 mm | 翘曲度warp μm | 总厚度变化TTV μm | 总指示读数TIR μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.8±0.5 | 300±20 | 16.0±2.0 | ≤12 | ≤15 | ≤10 |
| 63.5±0.5 | 300±20 | 20.0±2.0 | ≤15 | ≤15 | ≤10 |
| 76.2±0.5 | 500±20 | 22.0±2.0 | ≤18 | ≤15 | ≤15 |

在实际生产中，50.8mm直径参考面长度一般采用16.0±2.0mm，63.5mm直径参考面长度一般采用20±2.0mm，76.2mm直径参考面长度一般采用22±2.0mm,后续加工时定晶向较方便准确；实际生产中晶片几何参数的总厚度变化和翘曲度在表3范围内的研磨片，后续外延层的生长质量较好。

2.6表面质量

增加了磷化镓单晶片表面质量要求，即应无孪晶、无划伤、无崩边、无裂纹、无桔皮、无凹坑、无沾污等。

根据目前国内外磷化镓生产厂家的实际生产情况，和用户使用要求，综合国外多家磷化镓生产厂家的产品参数，进行指标的增加。目前随着加工水平的提高，生产厂家基本能满足上述要求。

这几项要求为研磨片的基本要求，单晶片的表面质量将直接影响后续外延层的生长质量。

技术内容的确定依据解释存在一样的问题，解释有点泛，需要结合实际情况进行补充。

2.7增加了第9章订货单内容章节

三、标准水平分析

本标准达到了国内先进水平。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准作为推荐性国家标准发布实施。

七、代替或废止现行有关标准的建议

本标准修订后，将代替GB/T 20229-2006磷化镓单晶

八、其他需要说明的事项

无。

九、预期效果

参照《砷化镓单晶》的编制说明修改三章及以后的编制说明结构及内容。