中华人民共和国工业和信息化部

发布

中华人民共和国国家标准

GB21251—202x

代替GB21251—2014

代替代替GB21251—2007

代替

镍冶炼企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of

nickel metallurgical enterprise

预审稿

202x-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

ICS 27.010

F01

前   言

本标准的4.1条和4.2条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准代替GB21251-2014《镍冶炼企业单位产品能源消耗限额》。与GB21251-2014相比，本标准主要变化如下：

——更新了引用标准；

——放宽了高镍锍工艺能耗和综合能耗的限定值；

——加严了镍冶炼企业工艺能耗和综合能耗准入值和先进值的要求；

——对原标准5.1.1内容做了删减；

——对原标准5.1.2内容做了补充；

——对原标准5.1.3内容做了删除；

——对原标准5.1.4内容做了补充；

——对原标准6内容做了补充。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司和中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：金川集团股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、天津茂联科技有限公司和中合镍业有限公司。

本标准主要起草人：朱启保  赵 洪  张豫川  张  东  严楼杨  胡晓雷  赵永善  林若虚 高双飞   吴传眉  魏文斌  张英建  衣淑立  陈大林  高俊兴

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 21251-2014；

——GB 21251-2007；

——YS/T 104-1992。

镍冶炼企业单位产品能源消耗限额

1  范围

本标准规定了镍冶炼企业产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围和计算方法、计算范围和节能管理与措施。

本标准适用于处理硫化镍精矿的镍熔炼、镍精炼企业产品能源消耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

本标准不适用于以氧化镍矿为原料的镍冶炼企业。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589    综合能耗计算通则

GB/T 12723   单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则。

3  术语和定义

GB/T 2589和GB/T 12723中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

镍冶炼综合能耗  consumption  energy consumption of nickel  smelting

是指统计报告期内，镍冶炼企业从处理镍精矿到产出合格电解镍的生产过程的能源消耗总量与同期该合格产品产量的比值。

4  要求

4.1 现有镍冶炼企业单位产品能耗限定值

现有镍冶炼企业单位产品能耗限定值应符合表1的要求。

表1  现有镍冶炼企业单位产品能耗限定值

| 工序、工艺 | 能耗限定值（kgce/t，≤） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） | 1230 | 1400 |
| 电解工序（阳极镍-电解镍） | 1250 | - |
| 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） | 1900 | 2000 |
| 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） | 4900 | 5200 |

4.2  新建镍冶炼企业单位产品能耗限额准入值

新建镍冶炼企业单位产品能耗限额准入值应符合表2的要求。

表2  新建镍冶炼企业单位产品能耗准入值

| 工序、工艺 | 能耗限额准入值（kgce/t，≤） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） | 600 | 630 |
| 电解工序（阳极镍-电解镍） | 1100 | - |
| 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） | 1400 | 1500 |
| 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） | 3600 | 3800 |

4.3 镍冶炼企业单位产品能耗限额先进值

镍冶炼企业单位产品能耗限额先进值应符合表3的要求。

表3  镍冶炼企业单位产品能耗先进值

| 工序、工艺 | 能耗限额先进值（kgce/t，≤） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） | 430 | 530 |
| 电解工序（阳极镍-电解镍） | 1050 | - |
| 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） | 1300 | 1400 |
| 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） | 3250 | 3450 |

5  统计范围、计算方法和计算范围

5.1  统计范围

5.1.1企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源，它包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必须包括在内。

二次能源或耗能工质加工转换所消耗的各种能源应按能量等价值原则折算成一次能源的能量。

5.1.2  企业计划统计期内的能源或燃料能源实物消耗量和能源消耗量

企业计划统计期内的某种能源或燃料能源实物消耗量的计算，应符合式(1)：

eh=e1+e2-e3-e4-e5 ……………………………………………………（1）

式中：

eh——企业的能源实物消耗量；

e1——企业购入能源实物量；

e2——期初、末库存能源增减实物量；

e3——外销能源实物量；
 e4——生活用能源实物量；
 e5——企业工程建设用能源实物量。
  企业计划统计期内的能源消耗量，应符合公式（2）：

E=E1+E2-E3-E4-E5…………………………………………… (2)

式中：

E——企业计划统计期内能源消耗量；

E1——购入能源量；

E2——库存能源增减量；

E3——外销能源量；

E4——生活用能源量；

E5——企业工程建设用能源量。

企业计划统计期内的能源消耗量和诸产品能源消耗的关系，应符合公式（3）：

E=EZG+EZF=EZZ…………………………………………………（3）

E——企业计划统计期内能源消耗量；

EZG——诸产品工艺能源消耗总量；

EZF——间接辅助生产部门用能源量及损耗；

EZZ——诸产品综合能源消耗总量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，能源输入、输出双方在计算时量值上应保持一致。设备年度大修的能源消耗量，应计入产品工艺能耗，按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T2589的规定进行。

5.1.3  能源实物量及能耗量的计量单位

——企业生产能耗量、产品工序能耗量、产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）以及产品综合能耗量的单位：kgce、tce（千克标煤、吨标煤）；

——煤、焦炭、重油的单位：kg、t 、104 t（千克、吨、万吨）；

——电的单位：kW．h、 104 kW．h（千瓦小时、万千瓦小时）；

——蒸汽的单位：kg、 t或kJ 、GJ（千克、吨或千焦、吉焦）；

——煤气、压缩空气、氧气的单位：m3、104m3（立方米、万立方米）；

——水的单位：t、104t（吨、万吨）；

——企业生产能耗量的单位为：kgce或tce（千克标煤或吨标煤）；

——产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）、产品综合能耗量的单位均为：kgce/t或tce/t（千克标煤/吨或吨标煤/吨）。

5.1.4  各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量的方法

5.1.4.1  企业实际消耗的燃料能源以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。低（位）发热量等于29307.6千焦（KJ）的燃料，统称为1千克标准煤（1kgce）。29307.6千焦（KJ）＝1千克标准煤（1kgce）。

5.1.4.2 外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录A。除了电按当量值折算外，其他二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算。企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值应经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值应相同，当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B。余热发电统一按电力的折算系数。

5.1.5 单位产品能耗的产品产量的规定

计算备料工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格焙砂（干精矿）产量。

计算熔炼、吹炼工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格高镍锍产量。

计算高镍锍磨浮工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格镍精矿产量。

计算熔铸工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格高锍阳极板产量。

计算电解精炼工序单位产品能耗，应采用同一计划统计期内产出的合格电解镍产量。

合格产品产量指同一计划统计期内，该工序产出的合格产品产量、中间产品产量或物料处理量，如：焙砂、高镍锍、电解镍等。所有产品产量，均以企业计划部门上报的数据为准。

5.1.6企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重复计算。余热回收装置用能计入该工序或工艺能耗。各工序或工艺中余热回收的热量或发电量，若输出本工序或工艺时应予以扣除；若回收的热量或发电量在本工序或工艺中消耗或使用，则在本工序或工艺中无扣减能源消费量。不得重复计算扣除的余热回收量；转供其他工序时，在所用工序以正常能源消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣除余热回收能源”。

5.1.7  辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应（包括外销）中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品，参照5.2.3计算。

5.2  计算方法

5.2.1　工序（工艺）实物单耗计算公式

工序（工艺）实物单耗按公式（4）计算：

ES＝MS/ PZ…………………………………………………………………………（4）

式中：

ES——某工序（工艺）的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨(kW.h/t)、立方米每吨(m3/t)；

MS——某工序（工艺）直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦时(kW.h)、立方米(m3)；

PZ——某工序（工艺）产出的合格产品产量，单位为吨（t）。

5.2.2  工序（工艺）能源单耗计算公式

工序（工艺）能源单耗按公式（5）计算：

EI= EH/PZ………………………………………………………………………………（5）

式中：

EI——某工序（工艺）的能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EH——某工序（工艺）直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ——某工序（工艺）产出的合格产品产量，单位为吨（t）。

注：该工序直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，当含回收余热时，按第5.1.7条处理。以免回收余热和外购能源重复计算。

5.2.3 工序（工艺）综合能耗计算公式

工序（工艺）综合能耗按公式（6）计算：

EZ＝EI＋EF…………………………………………………………………（6）

式中：

EZ——某产品综合能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EI——某产品工艺（工序）能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EF——某产品辅助能耗及损耗分摊量，单位为千克标煤每吨（kgce/t）。

5.3 计算范围

5.3.1  高镍锍工艺能耗

5.3.1.1 备料工序

5.3.1.1.1 备料工序产品能耗的计算范围

指从精矿仓开始到产出镍铜混合焙砂或镍铜干精矿为止的用能量。包括精矿干燥、物料输送、熔剂制备、燃料加热以及相关配套系统（风机、收尘、设备冷却、余热回收……）等消耗的各种能源量。

5.3.1.1.2 备料工序实物单耗、备料工序能耗计算

备料工序实物单耗按式（4）计算，备料工序能源单耗按式（5）计算。

5.3.1.2 熔炼、吹炼工序

5.3.1.2.1 熔炼、吹炼工序产品能耗的计算范围

指从镍铜焙砂或镍铜干精矿入炉熔炼开始到产出高镍锍为止的用能量。包括闪速炉、矿热电炉、贫化电炉、转炉以及相关配套系统（制氧、风机、余热回收、循环水……）等消耗的各种能源量。

5.3.1.2.2  熔炼、吹炼工序实物单耗，熔炼、吹炼工序能耗计算

熔炼、吹炼工序实物单耗按式（4）计算，熔炼、吹炼工序能源单耗按式（5）计算。

5.3.1.3 高镍锍工艺(镍精矿_____高镍锍)能耗

5.3.1.3.1　高镍锍工艺产品能耗的计算范围

包括备料工序、熔炼工序、吹炼工序和厂内辅助能耗分摊量。

5.3.1.3.2 高镍锍工艺实物单耗按式（4）计算；高镍锍工艺能源单耗按式（5）计算；高镍锍工艺综合能耗按式（6）计算。

5.3.2　镍精炼工艺能耗

5.3.2.1　高镍锍磨浮工序

5.3.2.1.1高镍锍磨浮工序产品能耗的计算范围

高镍锍磨浮工序能源消耗总量指从高镍锍破碎开始到选别出镍精矿、铜精矿和镍铜合金为止的用能量。包括破碎、球磨、浮选、磁选、脱水、回水以及相关配套系统（物料输送、吊车……）等消耗的各种能源量。

高镍锍磨浮工序有三种产品：即镍精矿、铜精矿和镍铜合金。镍精矿某种能源消耗量按产品产量分摊，按式（7）计算：

MSN=PN/(PC+PN+PH) ·MSF……………………………………（7）

式中：

MSN——磨浮工序镍精矿消耗某种能源量，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨（kW．h/t）、立方米每吨（m3/t）；

PN——镍精矿产量，单位为吨（t）；

PC——铜精矿产量，单位为吨（t）；

PH——镍铜合金产量，单位为吨（t）；

MSF——磨浮工序某种能源消耗量，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨（kW．h/t）、立方米每吨（m3/t）。

5.3.2.1.2 高镍锍磨浮工序实物单耗、高镍锍磨浮工序能耗计算

高镍锍磨浮工序实物单耗按式（4）计算，高镍锍磨浮工序能源单耗按式（5）计算。

5.3.2.2  熔铸工序

5.3.2.2.1 熔铸工序产品能耗的计算范围

指从二次镍精矿入炉开始到产出高锍阳极板为止的用能量。包括反射炉、浇铸机及相关配套系统（物料输送、加热燃料、收尘、余热回收……）等消耗的各种能源量。

5.3.2.2.2  熔铸工序实物单耗、熔铸工序能耗计算

熔铸工序实物单耗按式（4）计算，熔铸工序能源单耗按式（5）计算。

5.3.2.3  电解工序

5.3.2.3.1  电解工序产品能耗的计算范围

电解工序产品能耗的计算范围包括：生产槽、种板槽、造液槽以及相关配套系统（物料输送、溶液净化、始极片加工、洗渣……）等消耗的各种能源。

5.3.2.3.2　电解工序电单耗计算

电解工序电单耗按式（4）计算。

5.3.2.3.3　电解工序蒸汽单耗计算

电解工序蒸汽单耗按式（4）计算。

电解工序可比蒸汽单耗，按不同地区的气温和海拨高度，按式（8）进行修正：

EQ　＝ESQ　/ K ·H　……………………………………（8）

式中：

EQ——电解工序可比蒸汽单耗,单位为千克每吨（kg/t）；

ESQ——电解工序蒸汽单耗,单位为千克每吨（kg/t）；

K——地区气温修正系数：长江以南取1.0，长江以北、山海关以南取1.03，山海关以北取1.09；

H——高度修正系数：海拨1500m以上取1.03。

注：蒸汽热焓按98.1kpa饱和蒸汽计算。

5.3.2.3.4　电解工序能耗计算

电解工序能源单耗按式（5）计算。

5.3.2.4　镍精炼工艺（高镍锍磨浮――电解精炼）能耗

5.3.2.4.1　镍精炼工艺产品能耗的计算范围

包括高镍锍磨浮工序、熔铸工序、电解工序和厂内辅助能耗分摊量。

5.3.2.4.2　镍精炼工艺实物单耗、能源单耗的计算

镍精炼工艺实物单耗按式（4）计算；镍精炼工艺能源单耗按式（5）计算；镍精炼工艺综合能耗按式（7）计算。

5.3.3　镍冶炼能耗

5.3.3.1　镍冶炼工艺产品能耗的计算范围

包括镍熔炼工艺、镍精炼工艺及直接辅助生产所消耗的各种能源量之和。

5.3.3.2　镍冶炼工艺能源单耗按公式（9）计算：

EK＝ERCD/CGRJ＋EJ　……………………………………………………（9）

式中：

EK——镍冶炼工艺能源单耗,单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

ER——镍熔炼工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

CD——电解镍品位；

CG——高镍锍品位；

RJ——镍精炼工艺直收率；

EJ——镍精炼工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）。

5.3.3.3 镍冶炼工艺综合能耗

镍冶炼工艺综合能耗按式（6）计算。

6  节能管理与措施

6.1 节能基础管理

6.1.1 企业应建立节能考核制度，定期对镍冶炼企业的各生产工序或工艺能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到车间、班组或重点耗能设备。

6.1.2  企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3  企业应根据GB17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.1.4  企业应建立能源管理管控平台，对能源贮存、转换、输送以及使用实施过程监控。

6.2  节能技术管理

6.2.1  镍冶炼企业应配备余热回收等节能设备，充分采用余热回收技术，最大限度地回收工序产生的能源。

6.2.2  合理组织生产，减少中间环节，提高生产能力，延长生产周期。

6.2.3  镍冶炼企业应大力发展循环经济，提高资源综合利用水平。

附录  A

（资料性附录）

常用能源品种现行折标煤系数见表A.1。

表A.1常用能源品种现行折标煤系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数及单位 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 焦炭 | 28435 kJ/kg(6800kcal/kg) | 0.9714 kgce/kg |
| 原油 | 41816 kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 燃料油 | 41816 kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43070 kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 4265 kJ/kg(10200kcal/kg)2 | 1.4571 kgce/kg |
| 重油 | 41816 kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344 kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 煤气 | 1250×4.1868 kJ/ m3 | 1.786Tce/104m3 |
| 天然气 | 3893 kJ/ m3 | 1.3300 Tce/103m3 |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg(12000 kcal/kg) | 1.7143 kgce/kg |
| 发生炉煤气 | 5227 kJ/kg(1250 kcal/ m3) | 0.1786 kgce/ m3 |
| 热力（当量值） |  | 0.03412 kgce/MJ |
| 电力（当量值） | 3600 kJ/(KW.h)[860 kcal/ KW.h] | 0.1229 kgce/(KW.h) |
| 电力（等价值） | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |
| 蒸汽（低压） | 3763MJ/t(900Mcal/t) | 0.1286 kgce/kg |
| 本附录中折标煤系数随国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则相应另行设定 |  |  |

附录  B

（资料性附录）

耗能工质能源等价参考值

常用耗能工质能源等价值见表 B.1。

表B.1 常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 能源等价值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值/MJ | 折标煤/kgce |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | t | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水, 按平均耗电计算。 |
| 2 |  | 软化水 | t | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | m3 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | m3 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 鼓风 | m3 | 0.88 | 0.0300 |  |
| 6 |  | 氧气 | m3 | 11.7230 | 0.4000 |  |
|  |  | 氮气 | m3 | 11.7230 | 0.4000 | 作为副产品时 |
| 7 |  |  | m3 | 19.6771 | 0.6714 | 作为主产品时 |
| 8 |  | 乙炔 | m3 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 9 | 固体 | 电石 | kg | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |

说明：当无法获得各种燃料能源的低（位）发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参照附录A和附录B。