烧结金属多孔材料

阻尼性能的测定

编制说明

（送审稿）

烧结金属多孔材料  阻尼性能的测定行业标准编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2019] 126号）的文件精神，由西北有色金属研究院负责制订有色金属行业标准《烧结金属多孔材料  阻尼性能的测定》，该项目计划编号为：2019-0445T-YS。按计划要求，本标准应在2021年完成。

1.2 方法简介

阻尼性能是表征烧结金属多孔材料的减振性能的指标之一，是指材料受到外力作用而振动时，产生了一种使外力衰减的反力，是反映材料对外界振动消耗能力的重要指标。其原理为半功率宽带法，根据简谐振动系统共振时的振幅放大因子曲线来计算阻尼系数。测试方法如下：采用矩形条状样品，将样品垂直安装，上端刚性固定，下端自由，构成悬臂梁测试系统。测试系统的仪器由激振和检测两部分组成，信号发生器产生一个随机信号经功率放大器后激振电磁激振器，电磁激振器通过偏心磁距对样品施加激振力；检测传感器检测样品的振动响应信号，经放大器放大后送入分析仪，分析仪根据半功率宽带法计算出样品的阻尼系数，并以此代表材料的阻尼性能。通过烧结金属多孔材料的阻尼性能测试评价材料的减振性能，可以为其工程应用提供理论依据。

1.3承担单位情况

西北有色金属研究院是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心，也是稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心等的依托单位。经过四十多年的不懈努力，西北有色金属研究院已成为一个由具有较强综合科技实力的国家级重点研究院、工程研究中心和若干产业化公司组成的大型科技集团，形成了基础研究、工程化和产业化并举的发展模式。已经建立起了13个研究所、中心，共获得近1100项科研成果奖和160多项专有和专利技术，其中部省级以上成果奖400多项。开发试制新产品8600多种，拥有多项国家高技术产业示范工程项目。近年来先后发起组建了10多个控股参股的高新技术企业，形成了国内最大的稀有金属新材料科研、生产基地。

西北有色金属研究院是我国金属多孔材料研发的骨干单位，是我国最早从事金属多孔材料研究机构之一，曾被定为原子能行业用金属过滤材料及元件的定点生产单位。从1965年开始，应我国“两弹一星”任务的需求，开始研究核工业分离提纯用镍金属膜，由此带动和促进了我国金属多孔材料的发展。在此后的五十多年的时间里，西北有色金属研究院承担了众多国家重点项目，为我国的国防军工、煤炭机械、冶金化工、食品医药等领域开发研制了上百种金属多孔材料元器件，其中许多成果获得国家奖励，包括1项全国科技大会奖、1项国家技术发明二等奖、2项国家技术进步二等奖和十余项省部级一、二等奖，拥有一百多项专利，发表论文500余篇，制定了我国烧结金属多孔材料及元件的材料标准和检测标准（4个材料标准和10个检测标准），先后出版了3部金属多孔材料专著，其中一部是我国最早的金属多孔材料专著，在我国乃至国际金属多孔材料领域具有举足轻重的地位。

1.4参编单位及主要起草人工作情况

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。西安赛隆金属材料有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司提供了相关产品的测试数据和技术支持等工作。西北有色金属研究院提供不锈钢纤维多孔阻尼材料，西安赛隆金属材料有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司提供了技术支持及实验数据的验证等工作。

标准主要起草人以及分工见下表。

标准主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 负责标准方案制定、调研、协调工作 |
|  |  | 负责全过程的标准调研、验证、标准起草 |
|  |  | 负责标准验证、起草工作 |
|  |  | 负责标准调研、编制工作 |
|  |  | 负责标准审核、协调工作 |
|  |  | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  |  | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  |  | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  |  | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  |  | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |

1.5主要工作过程

1.5.1 起草阶段

西北有色金属研究院接到《烧结金属多孔材料 阻尼性能的测定》的制订任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制组，明确了成员的任务，制定了工作计划和进度安排。标准编制组首先对国际和国外标准进行了查新，收集、分析，研究了相关技术资料，对该检测方法进行了多次验证实验，在此基础上，于2020年8月形成了标准的草稿。随后标准编制组对国内金属多孔材料阻尼性能检测方法进行了充分讨论和分析，对草稿进行了修改和完善，于2020年10月形成了标准的征求意见稿和编制说明。

1.5.2 征求意见阶段

2020年11月2日～4日，全国有色金属标准化技术委员会组织在桐乡召开本标准的讨论会。来自全国有色金属标准化委员会粉末冶金分技术委员会、有色金属技术经济研究院、中南大学、西安赛隆金属材料有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司、广东省工业分析检测中心、广东省材料与加工研究所、深圳市注成科技股份有限公司、成都易态科技有限公司、西安欧中材料科技有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、株洲硬质合集团有限责任公司、江苏威拉里新材料科技有限公司、北矿检测技术有限公司等21家单位的30多位专家代表参加了会议。与会代表对本标准的征求意见稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议。标准组根据讨论的意见对标准进行修改，形成了标准意见汇总处理表和预审稿。

同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2021年3月，标准编制组对收集到的意见进行整理，共收到了10条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准编制组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

1.5.3 审查阶段

2021年4月20日～22日，由全国有色金属标准化技术委员会在贵阳组织召开有色金属标准工作会。来自XXX、XXX等XX家单位的XX多位专家代表参加了会议，见《有色金属审定会参加单位及代表签名》。会议对西北有色金属研究院负责制订的有色金属行业标准《烧结金属多孔材料  阻尼性能的测定》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

1.5.4 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至工业和信息化部审批、发布。

二、标准的编制原则、标准的主要内容与论据

2.1标准编制原则

1）符合性

该标准制订的程序和格式严格按照GB/T1.1、GB/T1.2、GB/T20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。

2）适用性

本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，以测定金属多孔材料的减振性。本标准的制订规范了烧结金属多孔材料阻尼性能的测定方法，简单易行，具有可操作性，有利于烧结金属多孔材料的生产及应用相关企业正确评价用于烧结金属多孔元件的减振性，为金属多孔材料设计和生产单位提供性能数据。本标准充分反应了当前国内各研究、生产单位的检测技术水平，易于检测对比，便于生产应用。本标准的制订，可统一我国烧结金属多孔元件阻尼性能的测试方法，具有更好的操作性和规范性。

3）先进性

目前国内外生产烧结金属多孔材料的企业很多，但对用于烧结金属多孔材料元件阻尼性能的测试还没有相应的检测规范与标准。本标准在参照国内技术水平的基础上制定，充分考虑相关企业、使用单位等各方面的意见和建议，体现了烧结金属多孔元件减振性能测定技术水平，同时，也体现了与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2标准制定的主要内容与论据

2.2.1标准制定的主要内容

1）范围：本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料的阻尼性能的测定，以测定烧结金属多孔材料的减振性。其他材料或非烧结成形的金属多孔材料的阻尼性能也可以参照执行；

2）规范性引用文件：GB/T 14465界定的术语和定义适用于本文件；

3）原理：简单介绍了烧结金属多孔材料阻尼性能的测试方法原理；

4）样品：规定了试验用烧结金属多孔材料样品尺寸、制备以及数量要求；

5）仪器设备：规定了测试仪器的组成及技术参数；

6）试验步骤：详细规范了测试烧结金属多孔材料阻尼性能的试验步骤；

7）数据处理：规定了烧结金属多孔材料阻尼性能的计算方法以及测试结果的数值修约；

8）试验报告：规定了试验报告的内容。

2.2.2标准制定的论据

2.2.2.1标准制定的必要性

随着我国航空航天、高速铁路和精密集成电子器件的发展，为提升乘客的舒适性和减少环境污染，提高航空器和电子器件的使用安全性和长寿命服役要求，对噪声控制问题已变得尤为突出；随着信息技术的发展，各种功能的精密集成电子器件已经应用在各行各业。大量研究表明，噪声对电子器件的使用和可靠性具有重要影响，特别是高强度噪声会产生声疲劳从而引起结构破坏使内部电子设备损坏和失效：噪声会引起电子器件的输出噪声信号，引发继电器抖动或断路；高强度噪声还会导致引线脱焊、微调电容器失调、印刷电路板的损坏等问题，当噪声级超过150dB时，会严重损坏电阻、电容、晶体管等元件。

针对噪声的治理和防护，目前开展了许多有关材料和性能的研究工作，噪声治理主要可分为两部分，降噪处理和阻尼减振。在实际应用中较为常用的是阻尼技术，阻尼技术是阻尼减振降噪技术的简称，阻尼材料也可称为振动衰减材料。

阻尼材料应具有良好的阻尼性能，用于表征阻尼材料及结构的阻尼性能的参数有阻尼比、损耗因子、相位差角正切、对数衰减率和品质因子的倒数，其中主要的参数为阻尼比和损耗因子。目前用于阻尼性能测试的方法很多主要有相位法、动态粘弹实验、正弦力激励法、强迫共振法和悬臂梁共振法（振幅衰减法）等。对于阻尼材料，常用动态粘弹实验测试其阻尼性能；对于阻尼结构，常用悬臂梁共振法测试其阻尼比随时间的变化曲线。针对不同的阻尼性能参数和阻尼材料，有着不同的测试方法和仪器，例如①针对大型沥青混合阻尼材料（300mm×300mm×50mm）的阻尼比及损耗因子的测试，采用轮胎做垂直自由落体衰减振动试验，通过固定在试件上各测点的加速度传感器获取其振动衰减过程的加速度信号；②动态力学分析(DMA)法：在TA Instrument DMA 983 Dynamic Mechanical Analysis设备上进行，样品尺寸为18mm×4mm×5mm，保护气氛为N2，频率为1Hz，温度为-50~150℃，升温速率为2℃/min，通过tanδ~T曲线分析材料的阻尼性能；③根据标准GB/T 18258-2000，采用悬臂梁共振法测试材料的阻尼损耗因子和阻尼比。

方法①主要是针对大型建筑材料的阻尼比及损耗因子进行测试，要求材料的尺寸比较大，不适用于小型尺寸的样品测试；方法②动态力学分析（DMA）法对环境要求较为复杂，测试过程要在氮气保护下完成，由于计算过程涉及到温度因素，所以需将样品放置于密闭容器内进行测试，且测试结果需要进行换算才能得到阻尼数值；方法③标准GB/T 18258-2000涉及多种材质的阻尼性能测试，且要求根据材质不同，在样品制作过程中贴合单层或双层的均质单板进行整体制作。测量前需要对样品的密度及尺寸进行测量；测试过程需要在一个恒温的环境中进行，温度增量为5℃或10`C，在每个测点上应恒温10min后才能测量；测量完成后需要通过复杂的计算公式、利用测得的弹性杨氏模量或剪切模量、损耗因子等诸多参数计算得到最终的阻尼系数值，此方法过程复杂，计算繁琐。

因此迫切需要制定烧结金属多孔材料阻尼性能的测试方法，可以正确评价用于烧结金属多孔元件的减振性能，为金属多孔材料设计和生产单位提供性能数据。

2.2.2.2标准制定的主要论据

西北有色金属研究院采用测试烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼性能来评定烧结不锈钢纤维多孔元件的减振性能，建立了相应的企业标准Q/NIN 0325《烧结金属多孔材料阻尼性能的测定》，测试了不同烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数，获得了一些数据，见表1，测试的结果得到了委托单位和用户的认可。

表1西北有色金属研究院不同规格的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼性能

| 序号 | 丝径（μm） | 孔隙率（%） | 阻尼系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平铺 | 直立 |
| 1 | 8 | 75 | 23.00 | 12.30 |
| 2 | 20 | 75 | 17.40 | 9.29 |
| 3 | 28 | 75 | 30.00 | 5.45 |
| 4 | 28 | 75 | 7.43 | 9.65 |
| 5 | 28 | 75 | 13.10 | 15.70 |
| 6 | 28 | 75 | 8.17 | 15.10 |
| 7 | 28 | 75 | 7.90 | 24.10 |
| 8 | 28 | 75 | 8.05 | 35.10 |
| 9 | 28 | 75 | 16.80 | 29.80 |
| 10 | 28 | 75 | 12.30 | 9.41 |
| 11 | 28 | 75 | 27.60 | 34.90 |
| 12 | 28 | 75 | 6.23 | 8.67 |
| 13 | 28 | 80 | 7.60 | 8.08 |
| 14 | 28 | 85 | 6.71 | 12.90 |

编制小组调研了相关技术资料，收集、分析了近年来测试数据，总结了测试经验和教训，形成了相应的检测方法。标准对方法原理、试样、仪器设备、实验步骤、数据处理及试验报告等进行了详细表述。

2.2.3实验验证

西北有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司按照本标准的规定分别测试了不同纤维烧制成型的多孔板的阻尼系数，提供了测试数据，见表2 ~ 表4。

2021年03月，西北有色金属研究院（简称为西北院）分别采用丝径为 8μm不锈钢纤维毛毡制成孔隙度分别为 67% 和55% 的两种烧结不锈钢纤维多孔材料，经油压机压至厚度为3 mm，线切割加工至长为180 mm，宽为10 mm的板状试样，分发给西安赛隆金属材料有限责任公司（简称为赛隆公司）、西部宝德科技股份有限公司（简称为宝德公司）进行验证。

西北院采用PULSE声学测试平台，在温度为23℃下，按本标准的规定进行了两种不同孔结构的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数试验，结果见表2所示。由结果可知，孔隙度为67%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为7.56%；孔隙度为55%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为8.44%。

表2 西北院烧结金属多孔材料的阻尼性能验证结果

| 试样编号 | 材质 | 丝径（μm） | 孔隙度（%） | 阻尼系数1 （%） | 阻尼系数2 （%） | 阻尼系数3 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L | 8 | 67 | 7.41 | 7.93 | 7.34 | 7.56 |
| 2 | 316L | 8 | 55 | 8.33 | 8.51 | 8.47 | 8.44 |

赛隆公司采用损耗因子测试法，在温度为23℃下，按本标准的规定进行了两种不同孔结构的烧结不锈钢纤维多孔材料的损耗因子性能试验，经过计算所得结果见表2所示。由结果可知，孔隙度为67%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为7.59%；孔隙度为55%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为8.53%。

表3 赛隆公司烧结金属多孔材料的阻尼性能验证结果

| 试样编号 | 材质 | 丝径（μm） | 孔隙度（%） | 阻尼系数1 （%） | 阻尼系数2 （%） | 阻尼系数3 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L | 8 | 67 | 7.98 | 7.36 | 7.44 | 7.59 |
| 2 | 316L | 8 | 55 | 8.97 | 8.18 | 8.45 | 8.53 |

宝德公司采用手动敲击式阻尼测试平台，在温度为23℃下，按本标准的规定进行了两种不同孔结构的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数试验，结果见表2所示。由结果可知，孔隙度为67%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为7.59%；孔隙度为55%的烧结不锈钢纤维多孔材料的阻尼系数为8.56%。

表4 宝德公司烧结金属多孔材料的阻尼性能验证结果

| 试样编号 | 材质 | 丝径（μm） | 孔隙度（%） | 阻尼系数1 （%） | 阻尼系数2 （%） | 阻尼系数3 （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L | 8 | 67 | 7.83 | 7.93 | 7.01 | 7.59 |
| 2 | 316L | 8 | 55 | 8.82 | 8.87 | 7.98 | 8.56 |

验证结果表明，虽然各单位检测仪器的厂家和型号不完全相同，但按本标准要求检测不同孔隙度的烧结金属纤维多孔材料的阻尼系数基本一致，进一步证明本标准具有广泛的适用性和可操作性。

相关单位的测试数据证明烧结金属多孔材料阻尼性能的测定标准的广泛性和适用性，为标准的制订奠定了坚实的基础。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

经查，国外无相同类型的标准。本标准达到国内先进水平。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

无。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

金属多孔材料是一种具有明显孔隙特征的金属材料，兼具金属材料与多孔材料的双重特征，与致密材料相比具有一些较为独特的功能特性，如：流体渗透、吸声减振、能量吸收、毛细现象，阻火和隔热等功能，因此广泛应用于过滤分离、噪声治理、振动控制、热交换、催化等领域。目前，随着信息技术的发展，各种功能的精密集成电子器件已经应用在各行各业。噪声对电子器件的使用和可靠性具有重要影响，金属多孔材料是阻尼减振的关键材料。目前，金属多孔材料的研究与应用得到了空前的发展，近年来的需求呈爆炸性增长，有着广阔的发展前景。工况需求大量的高性能烧结金属多孔材料，阻尼性能是决定烧结金属多孔材料减振特性的关键因素之一。电子器件、坦克装甲、飞机车辆、重型设备等领域中大量使用的金属多孔元件，实际应用过程中发现阻尼性能对所用材料能否发挥较好的减振性能有很大的影响。阻尼性能是指物体受到外力作用而振动时，产生了一种使外力衰减的反力，是反映烧结金属多孔材料的减振性能好坏的重要指标之一。目前烧结金属多孔材料阻尼性能测试方法不完善，数据不系统，是因为没有统一的检测标准来规范化。通过烧结金属多孔材料的阻尼性能测试评价该材料的减振特性，可以为其工程应用提供理论依据。

本标准的制订，可统一我国粉末冶金行业关于烧结金属多孔材料阻尼性能的检测方法，对促进企业的有序竞争和行业的技术发展具有积极的实际意义。

《烧结金属多孔材料  阻尼性能的测定》标准编制组

2021年3月19日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准名称：烧结金属多孔材料 阻尼性能的测定         承办人：谈萍  共1页  第1 页

标准负责起草单位：西北有色金属研究院

电话029-86231095                         2021 年3月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 将“本方法原理为半功率宽带法”中的本方法及后面涉及到该词语处均去掉。 | 全国有色金属标准化委员会粉末冶金分技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 4 | 将“特别是在环境激励的情况下，被广泛的用于测量结构阻尼性能” 删除，写入编制说明中。 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
| 3 | 4 | 将“试样”改为“样品”，后续涉及的做相应修改。 | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 4 | 将“分析仪根据半功率宽带法计算出试样的阻尼性能，显示在显示器上”中的“阻尼性能”改为“阻尼系数”，并将“显示在显示器上”删除，将“并以此来代表材料的阻尼性能”填在后面。 | 广东省工业分析检测中心 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.1 | 在“厚度也可按材料的实际使用厚度取样”后面添加尺寸加公差，将“长宽公差为± 0.1 mm，厚度公差为±0.2 mm”加在该句后面。 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.3 | 删除此条 | 成都易态科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2.1 | 将“激励传感器的频率范围”加在最后。 | 广东省材料与加工研究所 | 采纳 |  |
| 8 | 7 | 将本节中的“垂直距离”中的“垂直”去掉。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7.2 | 删除此条 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8 | 将“每个试样测三次，最终的”去掉，并将“阻尼性能”改为“阻尼系数” | 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 11 |  | 无 | 清远佳致新材料研究院有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无 | 中南大学 |  |  |
| 13 |  | 无 | 贵州省分析测试研究院、 |  |  |
| 14 |  | 无 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无 | 自贡硬质合金有限责任公司 |  |  |
| 16 |  | 无 | 西安瑞福莱钨钼有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无 | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |
| 20 |  | 无 | 格林美股份有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：21个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：21个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

（4）没有回函的单位数：0个。