镍锰酸锂化学分析方法

第2部分：锰含量的测定

电位滴定法

编制说明

（征求意见稿）

2021年4月

镍锰酸锂化学分析方法

第2部分：锰含量的测定 电位滴定法

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2019〕126号）的文件精神，行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东邦普循环科技有限公司牵头起草。该项目计划编号为2019-0434T-YS，项目计划完成时间为2021年12月。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、金川集团股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、江西锂电产品质量监督检验中心、紫金矿业集团股份有限公司、贵州省分析测试研究院、南通金通动力储能新材料有限公司、天齐锂业股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司。

其中国标（北京）检验认证有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司为一验单位，负责对试验报告中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见。金川集团股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、江西锂电产品质量监督检验中心、紫金矿业集团股份有限公司、贵州省分析测试研究院、南通金通动力储能新材料有限公司、天齐锂业股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司为二验单位，负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见。在本标准起草过程中，广东邦普循环科技有限公司负责制备试验样品。

国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

本文件主要起草人有：陈雄飞、张芳、孙海峰、李长东、冯焕村、周春仙、季师青、骆月英、刘玮、王玮、付海阔、皮晓梅、张永进、王兴君、王玉娇、谢柏华、李旭、阎戈、陈建军、邓蓓、管红素、陈小兵、杨艳辉。

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表1所示：

表1 各起草人及其工作职责

| 起草人姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 陈雄飞、张芳、孙海峰 | 样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写 |
| 李长东、冯焕村、周春仙、季师青、骆月英、刘玮 | 试验方案和试验条件的验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见 |
| 王玮、付海阔、皮晓梅、张永进、王兴君、王玉娇、谢柏华、李旭、阎戈、陈建军、邓蓓、管红素、陈小兵、杨艳辉 | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见 |

1.3 主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司在接到本标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2019年10月29日~31日全国有色金属标准化技术委员会在山东省泰安市召开了全国有色金属标准化技术委员会2019年度年会，会上对《镍锰酸锂化学分析方法》系列标准进行了任务落实。确定了由国标（北京）检验认证有限公司负责《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》的起草工作，由广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、金川集团股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、江西锂电产品质量监督检验中心、紫金矿业集团股份有限公司、贵州省分析测试研究院、南通金通动力储能新材料有限公司、天齐锂业股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等19家单位协助起草。会上确定采用电位滴定法测定镍锰酸锂中质量分数为40.00%~50.00%的锰含量，同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

- 样品收集及试验研究：

2019年11月~2020年8月广东邦普循环科技有限公司开展试验样品的成分设计和制备；同时本编制组在国内镍锰酸锂研发和生产的企业、机构内广泛征集试验样品，共收集到3种试验样品，经检验成分均匀，可以作为该标准试样研究的统一样品。

2020年9月~11月本编制组开展了大量试验研究工作，包括溶样酸用量的考察、焦磷酸钠饱和溶液用量的考察、滴定时pH值的考察、共存元素干扰情况的研究，以及精密度试验和准确度试验，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。

2020年11月24日~26日全国有色金属标准化技术委员会在江苏省徐州市组织召开了行业标准《镍锰酸锂化学分析方法》的讨论会。来自国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、天齐锂业股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等单位的30余位专家对《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》的标准讨论稿和编制说明进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。

- 试验验证：

2020年12月下旬~2021年2月底，本编制组将修改后标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给19家验证单位，开展验证试验。2021年3月底本编制组收到19家验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即采用GB/T 6379对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。

1.3.2 征求意见阶段

- 本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》标准征求意见稿进行意见征询。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379。2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：依据GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》产品标准的要求，并结合镍锰酸锂生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法（电位滴定法），能很好地满足行业对镍锰酸锂中锰含量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了镍锰酸锂生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于镍锰酸锂中锰含量的测定。本标准的测定范围以国内现行的产品标准GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》中规定的锰元素的含量范围（44.5%~46.5%）为依据。为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到以后新配方镍锰酸锂的研发和生产以及不合格产品的出现，故本标准的测定范围确定为40.00%~50.00%。

3.2 测定方法的确定

高含量锰元素的测定方法主要有电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法。硫酸亚铁铵滴定法主要是在酸性介质中，用高氯酸或硝酸铵将二价锰氧化成三价，然后在合适的指示剂存在下，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行滴定，根据消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积计算试样中的锰含量。如GB/T 1506-2016《锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法》采用硫酸亚铁铵滴定法测定锰矿石中质量分数为8.00%~16.00%的锰元素。电位滴定法是在含有焦磷酸钠的弱酸性溶液中，用高锰酸钾标准滴定溶液进行滴定，根据消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积计算试样中的锰含量。如GB/T 223.4-2008《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》采用高锰酸钾电位滴定法测定合金钢中质量分数为2％～25％的锰元素。

电位滴定法是一种电化学方法，具有准确度高、检测速度快、操作简便等优点，几乎能够分析所有传统可视滴定法分析的样品，且可以避免因溶液有颜色或浑浊而带来的终点指示困难。近些年来，随着电化学分析技术的发展，电位滴定法已在有色金属分析测试领域，特别是在锂离子电池正极材料中钴、锰等元素含量的测定中得到了广泛应用。如YS/T 1342-2019《二次电池废料化学分析方法》系列标准均采用了电位滴定法测定样品中钴和锰元素的含量。故本标准采用电位滴定法作为镍锰酸锂中锰含量的分析方法。

3.3 溶样方法选择

- 采用不同的溶样方法，考察3种试验样品的溶解情况，结果见表2所示。

表2 不同溶样方法对试验样品的溶解情况

| 方法号 | 方法内容 | 实验现象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 方法1 | 3 mL浓盐酸 | 溶解不完全 | 溶解缓慢 | 溶解缓慢 |
| 方法2 | 5 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法3 | 10 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法4 | 5 mL浓硝酸 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 |
| 方法5 | 5 mL浓盐酸+3mL浓硝酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |

- 由表2结果可以看出，采用浓盐酸即可将样品溶解，当浓盐酸用量≥5 mL时，在低温加热状态下，3种试验样品均能溶解完全。因此，本方法采用5 mL~10 mL的浓盐酸溶解样品。

- 一验单位广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表3所示。

表3 验证单位对溶样方法的试验验证结果

| 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法号 | 方法内容 | 实验现象 |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 方法1 | 3 mL浓盐酸 | 溶解不完全 | 溶解缓慢 | 溶解缓慢 |
| 方法2 | 5 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法3 | 10 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法4 | 5 mL浓硝酸 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 |
| 方法5 | 5 mL浓盐酸+3mL浓硝酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 方法号 | 方法内容 | 实验现象 |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 方法1 | 3 mL浓盐酸 | 溶解不完全 | 溶解缓慢 | 溶解完全 |
| 方法2 | 5 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法3 | 10 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法4 | 5 mL浓硝酸 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 |
| 方法5 | 5 mL浓盐酸+3mL浓硝酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |  |  |
| 方法号 | 方法内容 | 实验现象 |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 方法1 | 3 mL浓盐酸 | 溶解不完全 | 溶解缓慢 | 溶解缓慢 |
| 方法2 | 5 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法3 | 10 mL浓盐酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法4 | 5 mL浓硝酸 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 | 大部分不溶解 |
| 方法5 | 5 mL浓盐酸+3mL浓硝酸 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |

3.4 焦磷酸钠饱和溶液用量选择

移取一定量的锰标准溶液于一组400 mL烧杯中，分别加入不同量的焦磷酸钠饱和溶液，按选定的试验方法进行测定，结果见表4。

表4 焦磷酸钠饱和溶液用量试验

| 序号 | 焦磷酸钠饱和溶液用量/mL | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 30.00 | 溶液呈白色浑浊，终点不明显 | / |
| 2 | 80 | 30.00 | 滴定中溶液呈浑浊，终点不明显 | / |
| 3 | 100 | 30.00 | 29.82 | 99.40 |
| 4 | 120 | 30.00 | 29.99 | 99.97 |
| 5 | 150 | 30.00 | 29.96 | 99.87 |
| 6 | 180 | 30.00 | 29.96 | 99.87 |
| 7 | 200 | 30.00 | 29.98 | 99.93 |

从实验过程和结果可以看出，当焦磷酸钠饱和溶液用量大于100 mL时，整个滴定过程中，溶液始终保持澄清，滴定曲线平滑，测得的锰的回收率大于99.5%。从滴定结果的准确性和节省试剂用量等方面综合考虑，本方法选择焦磷酸钠饱和溶液的用量为150 mL。

本方法的化学反应原理为：

4Mn2++MnO4-+8H++15(P2O7H2)2-=5Mn(P2O7H2)33-+4H2O

从上述化学反应式中可以看出，焦磷酸根参与滴定反应。如果焦磷酸钠溶液用量过少，导致滴定反应缓慢，终点难以判断。且焦磷酸钠能够络合样品中各种金属离子，防止其在碱性条件下生成沉淀或对滴定造成干扰。因此，本方法需要加入过量的焦磷酸钠饱和溶液。

一验单位广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表5所示。

表5 验证单位对焦磷酸钠饱和溶液用量的试验验证结果

| 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 焦磷酸钠饱和溶液用量/mL | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 50 | 30.00 | 溶液呈白色浑浊，终点不明显 | / |
| 2 | 80 | 30.00 | 滴定中溶液呈浑浊，终点不明显 | / |
| 3 | 100 | 30.00 | 29.92 | 99.7 |
| 4 | 120 | 30.00 | 30.11 | 100.4 |
| 5 | 150 | 30.00 | 30.05 | 100.2 |
| 6 | 180 | 30.00 | 29.95 | 99.8 |
| 7 | 200 | 30.00 | 30.08 | 100.3 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 焦磷酸钠饱和溶液用量/mL | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 50 | 30.00 | 临近终点时电位突越有反复 | / |
| 2 | 80 | 30.00 | 临近终点时电位突越有反复 | / |
| 3 | 100 | 30.00 | 29.98 | 99.93 |
| 4 | 120 | 30.00 | 29.99 | 99.97 |
| 5 | 150 | 30.00 | 29.99 | 99.97 |
| 6 | 180 | 30.00 | 29.99 | 99.97 |
| 7 | 200 | 30.00 | 29.99 | 99.97 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 焦磷酸钠饱和溶液用量/mL | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 50 | 30.00 | 溶液呈白色浑浊，终点不明显 | / |
| 2 | 80 | 30.00 | 滴定中溶液呈浑浊，终点不明显 | / |
| 3 | 100 | 30.00 | 29.98 | 99.93 |
| 4 | 120 | 30.00 | 29.95 | 99.83 |
| 5 | 150 | 30.00 | 30.01 | 100.03 |
| 6 | 180 | 30.00 | 30.02 | 100.07 |
| 7 | 200 | 30.00 | 29.97 | 99.90 |

3.5 滴定时pH值的选择

移取一定量的锰标准溶液于一组400 mL烧杯中，用盐酸（1+1）和碳酸钠溶液分别调节溶液pH值至4.0、5.0、6. 0、7.0、8.0、9.0，按照选定的试验条件测得不同pH条件下的锰量，测定结果见表6。

表6 不同pH值对测定结果的影响

| 序号 | pH值 | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% | 实验现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.0 | 30.00 | 28.83 | 96.10 | —— |
| 2 | 5.0 | 30.00 | 29.87 | 99.57 | —— |
| 3 | 6.0 | 30.00 | 29.95 | 99.83 | —— |
| 4 | 7.0 | 30.00 | 29.94 | 99.80 | —— |
| 5 | 8.0 | 30.00 | 29.84 | 99.47 | —— |
| 6 | 9.0 | 30.00 | —— | —— | 没有滴定终点 |

从表6结果可以看出，当溶液pH在6.0~7.0之间时，测得的锰的回收率较好，在99.80%~99.83%之间。溶液pH值过高或过低都会影响测定结果。根据本方法的化学反应原理，滴定反应需要H+的参与，而加入过量的焦磷酸钠饱和溶液后试液会呈碱性，因此，需要调节溶液pH至6.0~7.0之间。

一验单位广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表7所示。

表7 验证单位对溶液pH值选择的试验验证

| 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | pH值 | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% | 实验现象 |
| 1 | 4.0 | 30.00 | 29.05 | 96.8 | —— |
| 2 | 5.0 | 30.00 | 29.80 | 99.3 | —— |
| 3 | 6.0 | 30.00 | 29.94 | 99.8 | —— |
| 4 | 7.0 | 30.00 | 29.97 | 99.9 | —— |
| 5 | 8.0 | 30.00 | 29.95 | 99.8 | —— |
| 6 | 9.0 | 30.00 | —— | —— | 没有滴定终点 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 序号 | pH值 | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% | 实验现象 |
| 1 | 4.0 | 30.00 | 29.71 | 99.03 | 终点电位突越不明显 |
| 2 | 5.0 | 30.00 | 29.94 | 99.80 | 终点电位突越不明显 |
| 3 | 6.0 | 30.00 | 30.01 | 100.03 | —— |
| 4 | 7.0 | 30.00 | 29.99 | 99.97 | —— |
| 5 | 8.0 | 30.00 | 30.01 | 100.03 | —— |
| 6 | 9.0 | 30.00 | —— | —— | 没有电位突越 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 序号 | pH值 | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% | 实验现象 |
| 1 | 4.0 | 30.00 | 28.75 | 95.83 | —— |
| 2 | 5.0 | 30.00 | 29.86 | 99.53 | —— |
| 3 | 6.0 | 30.00 | 29.98 | 99.93 | —— |
| 4 | 7.0 | 30.00 | 29.95 | 99.83 | —— |
| 5 | 8.0 | 30.00 | 29.77 | 99.23 | —— |
| 6 | 9.0 | 30.00 | —— | —— | 没有滴定终点 |

3.6 共存元素干扰试验

根据产品标准GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》对化学成分的规定，样品中的共存元素主要有Ni（15.0%~17.0%），Li（3.6%~4.0%），微量的K、Na、Ca、Fe、Cu（≤0.05%）和Si（≤0.01%），以及痕量的Cr、Cd、Pb（≤0.005%）等。

3.6.1 单元素干扰试验

3.6.1.1 镍的干扰试验

在不同量的锰标准溶液中加入不同量的镍，按照选定的试验方法进行测定，考察镍的干扰情况，测定结果见表8所示。

表8 镍的干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 待测试液中镍量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | 5 | 19.99 | 99.95 |
| 2 | 20.00 | 10 | 19.96 | 99.80 |
| 3 | 30.00 | 5 | 29.95 | 99.83 |
| 4 | 30.00 | 10 | 30.02 | 100.07 |

从表8实验结果可以看出，样品中的镍对锰含量的测定没有干扰。

3.6.1.2 锂的干扰试验

在不同量的锰标准溶液中加入不同量的锂，按照选定的试验方法进行测定，考察锂的干扰情况，测定结果见表9所示。

表9 锂的干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 待测试液中锂量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | 1 | 20.01 | 100.05 |
| 2 | 20.00 | 5 | 20.01 | 100.05 |
| 3 | 30.00 | 1 | 29.98 | 99.93 |
| 4 | 30.00 | 5 | 29.95 | 99.83 |

从表9实验结果可以看出，样品中的锂对锰含量的测定没有干扰。

3.6.2 综合干扰试验

在不同量的锰标准溶液中分别加入不同量的Ni、Li、K、Na、Ca、Fe、Cu、Si、Cr、Cd、Pb，按照选定的试验方法进行测定，考察共存元素的综合干扰情况，测定结果见表10。

表10 共存元素综合干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量 /mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 20.02 | 100.08 |
| 2 | 30.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 29.90 | 99.67 |

从表10实验结果可以看出，样品中各共存元素对锰含量的测定没有干扰。

一验单位广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表11所示。

表11 验证单位对共存元素综合干扰的试验验证结果

| 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量 /mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 20.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 19.96 | 99.8 |
| 2 | 30.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 29.94 | 99.8 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量 /mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 20.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 19.99 | 99.95 |
| 2 | 30.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 29.97 | 99.90 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量 /mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| 1 | 20.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 20.01 | 100.05 |
| 2 | 30.00 | Ni10、Li5、K0.5、Na0.5、Ca0.5、Fe0.5、Cu0.5、Si0.25、Cr0.05、Cd0.05、Pb0.05 | 29.99 | 99.97 |

3.7 加标回收试验

向1#和2#试验样品中加入不同量的锰标准溶液，按照选定的试验方法进行测定，考察该方法的准确度，测定结果见表12。

- 表12 加标回收试验结果

| 样品编号 | 样品中含锰量/mg | 加入锰量 /mg | 测得锰量 /mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 219.75 | 50.00 | 269.36 | 99.22 |
|  | 218.75 | 30.00 | 248.41 | 98.87 |
| 2# | 240.53 | 50.00 | 289.96 | 98.86 |
|  | 239.96 | 30.00 | 269.83 | 99.57 |

从表12结果中可以看出，本方法的加标回收率在98.86%~99.57%之间，准确度较高，能够满足分析要求。

一验单位广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验进行了验证，回收率分别为98.6%~100.8%、98.33%~99.00%、99.83%~100.10%，表明该方法准确性较高，见表13所示。

- 表13 验证单位加标回收试验结果

| 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 样品中含锰量/mg | 加入锰量 /mg | 测得锰量 /mg | 回收率/% |
| 1# | 218.58 | 50.00 | 267.85 | 98.6 |
|  | 219.76 | 50.00 | 269.46 | 99.4 |
| 2# | 239.80 | 50.00 | 290.21 | 100.8 |
|  | 240.57 | 50.00 | 289.97 | 98.8 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 样品编号 | 样品中含锰量/mg | 加入锰量 /mg | 测得锰量 /mg | 回收率/% |
| 1# | 218.68 | 50.00 | 267.98 | 98.60 |
|  | 218.43 | 30.00 | 247.93 | 98.33 |
| 2# | 238.52 | 50.00 | 287.86 | 98.68 |
|  | 238.19 | 30.00 | 267.89 | 99.00 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |  |  |
| 样品编号 | 样品中含锰量/mg | 加入锰量 /mg | 测得锰量 /mg | 回收率/% |
| 1# | 219.31 | 50.00 | 269.33 | 100.04 |
|  | 219.54 | 30.00 | 249.49 | 99.83 |
| 2# | 241.23 | 50.00 | 281.28 | 100.10 |
|  | 241.57 | 30.00 | 281.50 | 99.77 |

3.8 方法比对试验

参考GB/T 1506-2016《锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法》、GB/T 223.4-2008《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》等现行标准，采用硫酸亚铁铵滴定法对1#和2#样品中的锰含量进行测定，测定结果与电位滴定法进行比对，见表14所示。

表14 硫酸亚铁铵滴定法与电位滴定法测定结果的比对

| 样品编号 | 硫酸亚铁铵滴定法测定结果值/% | 电位滴定法测定结果平均值/% |
| --- | --- | --- |
| 1# | 43.335 43.252 43.395 | 43.447 |
| 2# | 47.320 47.463 47.297 | 47.551 |

从表14中可以看出，电位滴定法的测定结果与硫酸亚铁铵滴定法的测定结果基本一致，表明电位滴定法准确性良好。

一验单位广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司对该试验进行了验证，得到的结论与起草单位基本一致，结果见表15所示。

表15 验证单位方法比对试验结果

| 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 样品编号 | 硫酸亚铁铵滴定法测定结果值/% | 电位滴定法测定结果平均值/% |
| 1# | 43.129 43.332 43.311 | 43.426 |
| 2# | 47.225 47.375 47.287 | 47.542 |
| 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |
| 样品编号 | 硫酸亚铁铵滴定法测定结果值/% | 电位滴定法测定结果平均值/% |
| 1# | 43.789 43.798 43.839 | 43.865 |
| 2# | 48.230 48.139 48.192 | 48.227 |

3.9 精密度试验

3.9.1 起草单位的精密度试验

按照选定的试验方法对3种镍锰酸锂样品中的锰含量进行11次独立测定，测定结果见表16。

- 表16 精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.292、43.644、43.301、43.547、43.583、43.430、43.288、43.521、43.336、43.484、 43.491 | 43.447 | 0.126 | 0.291 |
| 2# | 47.470、47.515、47.394、47.550、47.541、47.397、47.611、47.743、47.538、47.715、47.583 | 47.551 | 0.112 | 0.236 |
| 合成样① | 49.542、49.422、49.420、49.538、49.464、49.469、49.491、49.430、49.377、49.443、49.475 | 49.461 | 0.050 | 0.102 |

从表16结果可知，3种镍锰酸锂料样品精密度试验结果的RSD在0.102%~0.291%之间，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表17所示。

表17 精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值/% | s/% | Gmax | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.644 | 0.197 | 0.126 | 1.563 |
| 2# | 47.743 | 0.192 | 0.112 | 1.714 |
| 合成样① | 49.377 | 0.084 | 0.050 | 1.680 |

经查表，λ（0.05,11）的临界值为2.355。因此，上述3种镍锰酸锂试验样品11次独立测定的结果均无异常值，表明该方法精密度良好。

为了考察本方法的精密度，19家验证单位按照起草单位制定的实验方案进行了验证试验，并对3种镍锰酸锂样品分别独立测定11次，测定结果见表18~表31所示。

3.9.2 广东邦普循环科技有限公司

表18 广东邦普精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.51 | 43.55 | 43.42 | 43.58 | 43.5 | 43.46 | 43.49 | 43.71 | 43.64 | 43.57 | 43.68 | 43.56 | 0.088 | 0.20 |
| 2# | 47.73 | 47.81 | 47.79 | 47.85 | 47.65 | 47.76 | 47.78 | 47.76 | 47.87 | 47.72 | 47.64 | 47.76 | 0.069 | 0.15 |
| 合成样① | 49.69 | 49.71 | 49.62 | 49.57 | 49.68 | 49.74 | 49.74 | 49.78 | 49.52 | 49.83 | 49.67 | 49.69 | 0.086 | 0.17 |

3.9.3 广东佳纳能源科技有限公司

表19 广东佳纳精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.338 | 43.206 | 43.363 | 43.371 | 43.392 | 43.632 | 43.476 | 43.321 | 43.332 | 43.691 | 43.560 | 43.426 | 0.147 | 0.339 |
| 2# | 47.469 | 47.533 | 47.594 | 47.602 | 47.425 | 47.506 | 47.683 | 47.602 | 47.369 | 47.435 | 47.740 | 47.542 | 0.114 | 0.240 |
| 合成样① | 49.537 | 49.430 | 49.497 | 49.449 | 49.458 | 49.416 | 49.644 | 49.498 | 49.505 | 49.717 | 49.624 | 49.525 | 0.097 | 0.196 |

3.9.4 湖南长远锂科股份有限公司

表20 长远锂科精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.850 | 43.910 | 43.812 | 43.853 | 43.890 | 43.859 | 43.901 | 43.852 | 43.866 | 43.858 | 43.862 | 43.865 | 0.026 | 0.059 |
| 2# | 48.180 | 48.240 | 48.182 | 48.199 | 48.196 | 48.225 | 48.239 | 48.259 | 48.239 | 48.243 | 48.269 | 48.227 | 0.031 | 0.064 |
| 合成样① | 50.081 | 50.256 | 50.315 | 50.265 | 50.124 | 50.165 | 50.122 | 50.128 | 50.155 | 50.106 | 50.099 | 50.165 | 0.074 | 0.148 |

3.9.5 金川集团股份有限公司

表21 金川集团精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.207 | 43.126 | 43.172 | 43.215 | 43.124 | 43.186 | 43.403 | 43.317 | 43.352 | 43.348 | 43.327 | 43.252 | 0.099 | 0.229 |
| 2# | 47.338 | 47.545 | 47.467 | 47.453 | 47.416 | 47.562 | 47.456 | 47.718 | 47.405 | 47.604 | 47.428 | 47.490 | 0.108 | 0.227 |
| 合成样① | 49.389 | 49.519 | 49.551 | 49.444 | 49.346 | 49.522 | 49.407 | 49.436 | 49.383 | 49.416 | 49.496 | 49.446 | 0.067 | 0.135 |

3.9.6 清远佳致新材料研究有限公司

表22 清远佳致精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.667 | 43.770 | 43.539 | 43.590 | 43.530 | 42.813 | 43.305 | 43.427 | 43.514 | 43.522 | 43.707 | 43.489 | 0.259 | 0.595 |
| 2# | 47.488 | 47.599 | 47.345 | 47.576 | 47.455 | 47.707 | 47.523 | 47.959 | 47.639 | 47.821 | 47.598 | 47.610 | 0.172 | 0.361 |
| 合成样① | 49.577 | 49.497 | 49.532 | 49.518 | 49.485 | 49.593 | 49.558 | 49.475 | 49.658 | 49.709 | 49.367 | 49.542 | 0.093 | 0.188 |

3.9.7 北矿检测技术有限公司

表23 北矿检测精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.538 | 43.521 | 43.512 | 43.598 | 43.547 | 43.346 | 43.412 | 43.298 | 43.600 | 43.351 | 43.472 | 43.472 | 0.105 | 0.242 |
| 2# | 47.605 | 47.767 | 47.774 | 47.496 | 47.706 | 47.478 | 47.463 | 47.521 | 47.585 | 47.602 | 47.467 | 47.588 | 0.117 | 0 .245 |
| 合成样① | 49.474 | 49.645 | 49.503 | 49.426 | 49.539 | 49.385 | 49.387 | 49.399 | 49.411 | 49.640 | 49.455 | 49.479 | 0.095 | 0.191 |

3.9.8 广东省科学院工业分析检测中心

表24 广州院精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.307 | 43.511 | 43.427 | 43.503 | 43.287 | 43.471 | 43.436 | 43.522 | 43.296 | 43.447 | 43.383 | 43.417 | 0.088 | 0.201 |
| 2# | 47.527 | 47.706 | 47.542 | 47.386 | 47.495 | 47.558 | 47.626 | 47.296 | 47.416 | 47.523 | 47.436 | 47.501 | 0.114 | 0.240 |
| 合成样① | 49.386 | 49.207 | 49.472 | 49.517 | 49.519 | 49.622 | 49.405 | 49.336 | 49.411 | 49.437 | 49.433 | 49.431 | 0.108 | 0.219 |

3.9.9 国合通用（青岛）测试评价有限公司

表25 国合青岛精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.576 | 43.625 | 43.534 | 43.547 | 43.421 | 43.591 | 43.398 | 43.544 | 43.421 | 43.557 | 43.464 | 43.516 | 0.077 | 0.177 |
| 2# | 47.561 | 47.464 | 47.580 | 47.519 | 47.606 | 47.506 | 47.436 | 47.468 | 47.459 | 47.656 | 47.521 | 47.525 | 0.069 | 0.145 |
| 合成样① | 49.339 | 49.418 | 49.493 | 49.523 | 49.505 | 49.389 | 49.346 | 49.479 | 49.509 | 49.544 | 49.589 | 49.467 | 0.082 | 0.166 |

3.9.10 北京当升材料科技股份有限公司

表26 当升科技精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.751 | 43.622 | 43.680 | 43.581 | 43.425 | 43.558 | 43.641 | 43.448 | 43.502 | 43.420 | 43.496 | 43.557 | 0.109 | 0.251 |
| 2# | 47.490 | 47.655 | 47.492 | 47.983 | 47.521 | 47.598 | 47.603 | 47.539 | 47.662 | 47.495 | 47.501 | 47.594 | 0.144 | 0.303 |
| 合成样① | 49.359 | 49.771 | 49.658 | 49.759 | 49.586 | 49.458 | 49.702 | 49.661 | 49.603 | 49.399 | 49.453 | 49.583 | 0.145 | 0.292 |

3.9.11 浙江华友钴业股份有限公司

表27 华友钴业精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.55 | 43.30 | 43.69 | 43.57 | 43.27 | 43.23 | 43.41 | 43.48 | 43.25 | 43.32 | 43.25 | 43.39 | 0.16 | 0.36 |
| 2# | 47.52 | 47.68 | 47.64 | 47.48 | 47.47 | 47.75 | 47.37 | 47.78 | 47.40 | 47.73 | 47.38 | 47.56 | 0.16 | 0.33 |
| 合成样① | 49.85 | 49.91 | 49.99 | 49.96 | 49.93 | 49.84 | 49.72 | 49.81 | 49.78 | 49.81 | 49.99 | 49.87 | 0.091 | 0.18 |

3.9.12 湖南杉杉能源科技股份有限公司

表28 杉杉能源精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.794 | 43.542 | 43.365 | 43.385 | 43.54 | 43.435 | 43.386 | 43.374 | 43.296 | 43.339 | 43.390 | 43.794 | 0.140 | 0.322 |
| 2# | 47.425 | 47.928 | 47.432 | 47.551 | 47.408 | 47.178 | 47.600 | 47.727 | 47.435 | 47.538 | 47.295 | 47.928 | 0.204 | 0.430 |
| 合成样① | 49.682 | 49.707 | 49.652 | 49.622 | 49.724 | 49.715 | 49.577 | 49.820 | 49.577 | 49.642 | 49.652 | 49.820 | 0.071 | 0.14 |

3.9.13 赣州源滙通锂业股份有限公司

表29 源滙通锂业精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.319 | 43.621 | 43.553 | 43.398 | 43.361 | 43.554 | / | / | / | / | / | 43.468 | 0.124 | 0.285 |
| 2# | 47.412 | 47.366 | 47.683 | 47.589 | 47.728 | 47.567 | / | / | / | / | / | 47.714 | 0.144 | 0.303 |
| 合成样① | 49.425 | 49.616 | 49.541 | 49.483 | 49.388 | 49.454 | / | / | / | / | / | 49.484 | 0.083 | 0.167 |

3.9.14 深圳清华大学研究院

表30 深圳清华精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.106 | 43.178 | 43.063 | 43.071 | 43.016 | 43.108 | 43.228 | 43.142 | 43.242 | 43.016 | 43.116 | 43.117 | 0.077 | 0.179 |
| 2# | 47.725 | 47.591 | 47.868 | 47.795 | 47.919 | 47.827 | 47.693 | 47.508 | 47.642 | 47.396 | 47.406 | 47.670 | 0.189 | 0.397 |
| 合成样① | 49.508 | 49.416 | 49.273 | 49.355 | 49.652 | 49.457 | 49.222 | 49.499 | 49.406 | 49.416 | 49.508 | 49.428 | 0.119 | 0.241 |

3.9.15 江西锂电产品质量监督检验中心

表31 江西锂电精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 42.735 | 42.865 | 42.763 | 43.14 | 42.862 | 42.685 | 42.954 | 43.176 | 43.207 | 43.281 | 42.773 | 42.949 | 0.215 | 0.500 |
| 2# | 48.764 | 48.964 | 49.170 | 48.832 | 48.879 | 49.022 | 49.043 | 48.879 | 49.241 | 49.016 | 49.278 | 49.008 | 0.168 | 0.342 |
| 合成样① | 49.742 | 49.671 | 49.407 | 49.528 | 49.459 | 49.451 | 49.618 | 49.731 | 49.383 | 49.502 | 49.607 | 49.554 | 0.127 | 0.257 |

3.9.16 紫金矿业集团股份有限公司

表32 紫金矿业精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.497 | 43.323 | 43.386 | 43.473 | 43.249 | 43.202 | 43.509 | 43.546 | 43.231 | 43.296 | 43.408 | 43.375 | 0.122 | 0.281 |
| 2# | 47.692 | 47.54 | 47.389 | 47.321 | 47.598 | 47.636 | 47.714 | 47.246 | 47.317 | 47.455 | 47.227 | 47.467 | 0.179 | 0.376 |
| 合成样① | 49.364 | 49.221 | 49.295 | 49.289 | 49.245 | 49.473 | 49.617 | 49.29 | 49.411 | 49.322 | 49.235 | 49.342 | 0.119 | 0.241 |

3.9.17 贵州省分析测试研究院

表33 贵州测试院精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.640 | 43.570 | 43.881 | 43.753 | 43.851 | 43.768 | 43.535 | 43.676 | 43.601 | 43.691 | 43.540 | 43.682 | 0.120 | 0.274 |
| 2# | 47.685 | 47.666 | 47.853 | 47.796 | 47.753 | 47.871 | 47.786 | 47.876 | 47.615 | 47.595 | 47.668 | 47.742 | 0.102 | 0.214 |
| 合成样① | 49.340 | 49.387 | 49.652 | 49.649 | 49.553 | 49.488 | 49.474 | 49.540 | 49.473 | 49.411 | 49.440 | 49.492 | 0.100 | 0.202 |

3.9.18 南通金通动力储能新材料有限公司

表34 南通金通精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.465 | 43.532 | 43.421 | 43.460 | 43.476 | 43.421 | / | / | / | / | / | 43.462 | 0.042 | 0.094 |
| 2# | 47.975 | 47.888 | 47.944 | 47.916 | 47.897 | 47.882 | / | / | / | / | / | 47.917 | 0.037 | 0.076 |
| 合成样① | 49.832 | 49.864 | 49.834 | 49.999 | 49.883 | 49.881 | / | / | / | / | / | 49.882 | 0.062 | 0.124 |

3.9.19 天齐锂业股份有限公司

表35 天齐锂业精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.404 | 43.224 | 43.453 | 43.316 | 43.284 | 43.361 | / | / | / | / | / | 43.340 | 0.083 | 0.192 |
| 2# | 47.668 | 47.806 | 47.804 | 47.709 | 47.679 | 47.616 | / | / | / | / | / | 47.714 | 0.077 | 0.161 |
| 合成样① | 49.483 | 49.402 | 49.45 | 49.512 | 49.447 | 49.463 | / | / | / | / | / | 49.460 | 0.038 | 0.075 |

3.9.20 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

表36 天津盟固利精密度试验数据

| - 样品编号 | - 锰的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 平均值/% | - SD/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 43.359 | 43.599 | 43.425 | 43.468 | 43.473 | 43.468 | 43.357 | 43.558 | 43.437 | 43.447 | 43.443 | 43.458 | 0.073 | 0.166 |
| 2# | 47.619 | 47.590 | 47.674 | 47.685 | 47.722 | 47.615 | 47.666 | 47.666 | 47.722 | 47.740 | 47.736 | 47.676 | 0.052 | 0.108 |
| 合成样① | 49.600 | 49.634 | 49.598 | 49.673 | 49.578 | 49.601 | 49.583 | 49.637 | 49.584 | 49.642 | 49.582 | 49.610 | 0.032 | 0.063 |

3.10 重复性和再现性

- 3.10.1 离群值检验

- 表37 各实验室精密度数据平均值统计

| 单位名称 样品编号 | 1# /% | 2# /% | 合成样① /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、国标检验 | 43.447 | 47.551 | 49.461 |
| 2、广东邦普 | 43.56 | 47.76 | 49.69 |
| 3、广东佳纳 | 43.426 | 47.542 | 49.525 |
| 4、长远锂科 | 43.865 | 48.227 | 50.165 |
| 5、金川集团 | 43.252 | 47.490 | 49.446 |
| 6、清远佳致 | 43.489 | 47.610 | 49.542 |
| 7、北矿检测 | 43.472 | 47.588 | 49.479 |
| - 广州院 | 43.417 | 47.501 | 49.431 |
| 9、国合青岛 | 43.516 | 47.525 | 49.467 |
| 10、当升科技 | 43.557 | 47.594 | 49.583 |
| 11、华友钴业 | 43.39 | 47.56 | 49.87 |
| 12、杉杉能源 | 43.794 | 47.928 | 49.820 |
| 13、源滙通锂业 | 43.468 | 47.714 | 49.484 |
| 14、深圳清华 | 43.117 | 47.670 | 49.428 |
| 15、江西锂电 | 42.949 | 49.008 | 49.554 |
| 16、紫金矿业 | 43.375 | 47.467 | 49.342 |
| 17、贵州测试院 | 43.682 | 47.742 | 49.492 |
| 18、南通金通 | 43.462 | 47.917 | 49.882 |
| 19、天齐锂业 | 43.340 | 47.714 | 49.460 |
| 20、天津盟固利 | 43.458 | 47.676 | 49.610 |
| 总平均值/% | 43.452 | 47.739 | 49.587 |

对每个样品各实验室测定结果的平均值重新组成新的数据组，视为单次测定值（见表37）。采用格拉布斯（Grubbs）检验法对每个样品进行组内离群值检验和判定。判定方法：在一组测定值中，如某测定值xi，有残差|xi−x|。当|xi−x|＞λ(α,n)s时，则xi为离群值，应被剔除。检验结果见表38所示。

表38 组内格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果（1）

| 样品编号 | 1# | 2# | 合成样① |
| --- | --- | --- | --- |
| 组内最大值/% | 43.865 | 49.008 | 50.165 |
| 组内最小值/% | 42.949 | 47.467 | 49.342 |
| 总平均值x/% | 43.452 | 47.739 | 49.587 |
| s/% | 0.205 | 0.350 | 0.203 |
| Gmax=¦xi－x¦s | 2.454 | 3.626 | 2.847 |
| λ(α,n) | λ(0.05, 19)=2.681 | λ(0.05, 19)=2.681 | λ(0.05, 19)=2.681 |
| 有无离群值 | N | Y | Y |

表38Grubbs检验结果表明，1#样品无组内离群值；2#样品15号实验室的测定结果为离群值，应剔除；3#样品4号实验室的测定结果为离群值，应剔除。将剔除离群值后的数据重新进行Grubbs检验，结果见表39。

表39 组内格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果（2）

| 样品编号 | 2# | 合成样① |
| --- | --- | --- |
| 组内最大值/% | 48.227 | 49.882 |
| 组内最小值/% | 47.467 | 49.342 |
| 总平均值x/% | 47.672 | 49.556 |
| s/% | 0.188 | 0.154 |
| Gmax=¦xi－x¦s | 2.952 | 2.117 |
| λ(α,n) | λ(0.05, 18)=2.651 | λ(0.05, 18)=2.651 |
| 有无离群值 | Y | N |

表39Grubbs检验结果表明，2#样品4号实验室的测定结果为离群值，应剔除；3#样品无离群值。将剔除离群值后的数据重新进行Grubbs检验，结果见表40。

表40 组内格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果（3）

| 样品编号 | 2# |
| --- | --- |
| 组内最大值/% | 47.928 |
| 组内最小值/% | 47.467 |
| 总平均值x/% | 47.642 |
| s/% | 0.136 |
| Gmax=¦xi－x¦s | 2.103 |
| λ(α,n) | λ(0.05, 17)=2.620 |
| 有无离群值 | N |

表40Grubbs检验结果表明，2#样品无离群值。

3.10.2 等精度检验

- 采用科克伦（Cochran）检验法对每个样品剔除离群值后的不同实验室测定结果的平均值之间进行等精度检验。先计算m组数据的各组n个数据的方差，再计算其中的最大方差与m个方差和之比：

- Cmax=smax2/i=1msi2

- 根据所取显著性水平α、数据组数m和重复测定次数n，从科克伦法检验临界值表查得临界值C(α,m,n)。当统计量Cmax小于显著性水平α=0.05的临界值，则接受被检测数据为正确值；当统计量Cmax大于显著性水平α=0.05的临界值，但小于显著性水平α=0.01的临界值，则被检测的数据为岐离值；当统计量Cmax大于显著性水平α=0.01的临界值，则被检测的数据为离群值，应当剔除。

表41 科克伦（Cochran）检验结果（1）

| 单位名称 样品编号 | 1# |  |  |  | 2# |  |  |  | 合成样① |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准偏差s/% | s2 | 测定次数n | 标准偏差s/% |  | s2 | 测定次数n | 标准偏差s/% |  | s2 | 测定次数n |
| 1、国标检验 | 0.126 | 0.016 | 11 | 0.112 |  | 0.013 | 11 | 0.050 |  | 0.003 | 11 |
| 2、广东邦普 | 0.088 | 0.008 | 11 | 0.069 |  | 0.005 | 11 | 0.086 |  | 0.007 | 11 |
| 3、广东佳纳 | 0.147 | 0.022 | 11 | 0.114 |  | 0.013 | 11 | 0.097 |  | 0.009 | 11 |
| 4、长远锂科 | 0.026 | 0.001 | 11 | / |  | / | / | / |  | / | / |
| 5、金川集团 | 0.099 | 0.010 | 11 | 0.108 |  | 0.012 | 11 | 0.067 |  | 0.004 | 11 |
| 6、清远佳致 | 0.259 | 0.067 | 11 | 0.172 |  | 0.030 | 11 | 0.093 |  | 0.009 | 11 |
| 7、北矿检测 | 0.105 | 0.011 | 11 | 0.117 |  | 0.014 | 11 | 0.095 |  | 0.009 | 11 |
| - 8、广州院 | 0.088 | 0.008 | 11 | 0.114 |  | 0.013 | 11 | 0.108 |  | 0.012 | 11 |
| 9、国合青岛 | 0.077 | 0.006 | 11 | 0.069 |  | 0.005 | 11 | 0.082 |  | 0.007 | 11 |
| 10、当升科技 | 0.109 | 0.012 | 11 | 0.144 |  | 0.021 | 11 | 0.145 |  | 0.021 | 11 |
| 11、华友钴业 | 0.16 | 0.026 | 11 | 0.16 |  | 0.026 | 11 | 0.091 |  | 0.008 | 11 |
| 12、杉杉能源 | 0.140 | 0.020 | 11 | 0.204 |  | 0.042 | 11 | 0.071 |  | 0.005 | 11 |
| 13、源滙通锂业 | 0.124 | 0.015 | 6 | 0.144 |  | 0.021 | 6 | 0.083 |  | 0.007 | 6 |
| 14、深圳清华 | 0.077 | 0.006 | 11 | 0.189 |  | 0.036 | 11 | 0.119 |  | 0.014 | 11 |
| 15、江西锂电 | 0.215 | 0.046 | 11 | / |  | / | / | 0.127 |  | 0.016 | 11 |
| 16、紫金矿业 | 0.122 | 0.015 | 11 | 0.179 |  | 0.032 | 11 | 0.119 |  | 0.014 | 11 |
| 17、贵州测试院 | 0.120 | 0.014 | 11 | 0.102 |  | 0.010 | 11 | 0.100 |  | 0.010 | 11 |
| 18、南通金通 | 0.042 | 0.002 | 6 | 0.037 |  | 0.001 | 6 | 0.062 |  | 0.004 | 6 |
| 19、天齐锂业 | 0.083 | 0.007 | 11 | 0.077 |  | 0.006 | 11 | 0.038 |  | 0.001 | 11 |
| 20、天津盟固利 | 0.073 | 0.005 | 11 | 0.052 |  | 0.003 | 11 | 0.032 |  | 0.001 | 11 |
| i=1msi2 | 0.317 |  |  | 0.303 |  |  |  | 0.161 |  |  |  |
| Cmax=smax2/i=1msi2 | 0.211 |  |  | 0.139 |  |  |  | 0.130 |  |  |  |
| C(α, m, n) | C(0.05, 20, 11)=0.130 C(0.01, 20, 11)=0.150 |  |  | C(0.05, 20, 11)=0.130 C(0.01, 20, 11)=0.150 |  |  |  | C(0.05, 20, 11)=0.130 C(0.01, 20, 11)=0.150 |  |  |  |
| 结论 | 有离群值 |  |  | 有岐离值 |  |  |  | 等精度 |  |  |  |

- 表41结果表明，1号样品中6号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除；2号样品中12号实验室的统计量大于显著性水平α=0.05的临界值，但小于显著性水平α=0.01的临界值，视为岐离值，计入到后续的统计计算；3号样品各实验室测定结果之间是等精度的。

- 对1号样品剔除离群值后的数据重新进行科克伦检验，结果见表42。

表42 科克伦（Cochran）检验结果（2）

| 单位名称 样品编号 | 1# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准偏差s/% | s2 | 测定次数n |
| 1、国标检验 | 0.126 | 0.016 | 11 |
| 2、广东邦普 | 0.088 | 0.008 | 11 |
| 3、广东佳纳 | 0.147 | 0.022 | 11 |
| 4、长远锂科 | 0.026 | 0.001 | 11 |
| 5、金川集团 | 0.099 | 0.010 | 11 |
| 6、清远佳致 | / | / | / |
| 7、北矿检测 | 0.105 | 0.011 | 11 |
| - 8、广州院 | 0.088 | 0.008 | 11 |
| 9、国合青岛 | 0.077 | 0.006 | 11 |
| 10、当升科技 | 0.109 | 0.012 | 11 |
| 11、华友钴业 | 0.16 | 0.026 | 11 |
| 12、杉杉能源 | 0.140 | 0.020 | 11 |
| 13、源滙通锂业 | 0.124 | 0.015 | 6 |
| 14、深圳清华 | 0.077 | 0.006 | 11 |
| 15、江西锂电 | 0.215 | 0.046 | 11 |
| 16、紫金矿业 | 0.122 | 0.015 | 11 |
| 17、贵州测试院 | 0.120 | 0.014 | 11 |
| 18、南通金通 | 0.042 | 0.002 | 6 |
| 19、天齐锂业 | 0.083 | 0.007 | 11 |
| 20、天津盟固利 | 0.073 | 0.005 | 11 |
| i=1msi2 | 0.250 |  |  |
| Cmax=smax2/i=1msi2 | 0.184 |  |  |
| C(α, m, n) | C(0.05, 20, 11)=0.130 C(0.01, 20, 11)=0.150 |  |  |
| 结论 | 有离群值 |  |  |

- 表42结果表明，1号样品中15号实验室的室内方差较大，统计量大于显著性水平α=0.01的临界值，视为离群值，应被剔除。

- 对1号样品剔除离群值后的数据重新进行科克伦检验，结果见表43。

- 表43 科克伦（Cochran）检验结果（2）

| 单位名称 样品编号 | 1# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准偏差s/% | s2 | 测定次数n |
| 1、国标检验 | 0.126 | 0.016 | 11 |
| 2、广东邦普 | 0.088 | 0.008 | 11 |
| 3、广东佳纳 | 0.147 | 0.022 | 11 |
| 4、长远锂科 | 0.026 | 0.001 | 11 |
| 5、金川集团 | 0.099 | 0.010 | 11 |
| 6、清远佳致 | / | / | / |
| 7、北矿检测 | 0.105 | 0.011 | 11 |
| - 8、广州院 | 0.088 | 0.008 | 11 |
| 9、国合青岛 | 0.077 | 0.006 | 11 |
| 10、当升科技 | 0.109 | 0.012 | 11 |
| 11、华友钴业 | 0.16 | 0.026 | 11 |
| 12、杉杉能源 | 0.140 | 0.020 | 11 |
| 13、源滙通锂业 | 0.124 | 0.015 | 6 |
| 14、深圳清华 | 0.077 | 0.006 | 11 |
| 15、江西锂电 | / | / | / |
| 16、紫金矿业 | 0.122 | 0.015 | 11 |
| 17、贵州测试院 | 0.120 | 0.014 | 11 |
| 18、南通金通 | 0.042 | 0.002 | 6 |
| 19、天齐锂业 | 0.083 | 0.007 | 11 |
| 20、天津盟固利 | 0.073 | 0.005 | 11 |
| i=1msi2 | 0.204 |  |  |
| Cmax=smax2/i=1msi2 | 0.127 |  |  |
| C(α, m, n) | C(0.05, 20, 11)=0.130 C(0.01, 20, 11)=0.150 |  |  |
| 结论 | 等精度 |  |  |

- 表43结果表明，在经过两轮科克伦检验剔除离群值后，1号样品剩余各实验室测定结果之间是等精度的。

- 3.10.3 方法重复性限和再现性限计算

- 剔除离群值后，剩余各实验室的实验数据统计见表44所示。

- 表44 剔除离群值后各参与单位的实验数据统计

| 单位名称 样品编号 | 1# |  |  |  | 2# |  |  |  | 合成样① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | s/% | s2/% | n | 平均值/% | s/% | s2/% | n | 平均值/% | s/% | s2/% | n |
| 1、国标检验 | 43.447 | 0.126 | 0.016 | 11 | 47.551 | 0.112 | 0.013 | 11 | 49.461 | 0.050 | 0.003 | 11 |
| 2、广东邦普 | 43.56 | 0.088 | 0.008 | 11 | 47.76 | 0.069 | 0.005 | 11 | 49.69 | 0.086 | 0.007 | 11 |
| 3、广东佳纳 | 43.426 | 0.147 | 0.022 | 11 | 47.542 | 0.114 | 0.013 | 11 | 49.525 | 0.097 | 0.009 | 11 |
| 4、长远锂科 | 43.865 | 0.026 | 0.001 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5、金川集团 | 43.252 | 0.099 | 0.010 | 11 | 47.490 | 0.108 | 0.012 | 11 | 49.446 | 0.067 | 0.004 | 11 |
| 6、清远佳致 | / | / | / | / | 47.610 | 0.172 | 0.030 | 11 | 49.542 | 0.093 | 0.009 | 11 |
| 7、北矿检测 | 43.472 | 0.105 | 0.011 | 11 | 47.588 | 0.117 | 0.014 | 11 | 49.479 | 0.095 | 0.009 | 11 |
| - 8、广州院 | 43.417 | 0.088 | 0.008 | 11 | 47.501 | 0.114 | 0.013 | 11 | 49.431 | 0.108 | 0.012 | 11 |
| 9、国合青岛 | 43.516 | 0.077 | 0.006 | 11 | 47.525 | 0.069 | 0.005 | 11 | 49.467 | 0.082 | 0.007 | 11 |
| 10、当升科技 | 43.557 | 0.109 | 0.012 | 11 | 47.594 | 0.144 | 0.021 | 11 | 49.583 | 0.145 | 0.021 | 11 |
| 11、华友钴业 | 43.39 | 0.16 | 0.026 | 11 | 47.56 | 0.16 | 0.026 | 11 | 49.87 | 0.091 | 0.008 | 11 |
| 12、杉杉能源 | 43.794 | 0.140 | 0.020 | 11 | 47.928 | 0.204 | 0.042 | 11 | 49.820 | 0.071 | 0.005 | 11 |
| 13、源滙通锂业 | 43.468 | 0.124 | 0.015 | 6 | 47.714 | 0.144 | 0.021 | 6 | 49.484 | 0.083 | 0.007 | 6 |
| 14、深圳清华 | 43.117 | 0.077 | 0.006 | 11 | 47.670 | 0.189 | 0.036 | 11 | 49.428 | 0.119 | 0.014 | 11 |
| 15、江西锂电 | / | / | / | / | / | / | / | / | 49.554 | 0.127 | 0.016 | 11 |
| 16、紫金矿业 | 43.375 | 0.122 | 0.015 | 11 | 47.467 | 0.179 | 0.032 | 11 | 49.342 | 0.119 | 0.014 | 11 |
| 17、贵州测试院 | 43.682 | 0.120 | 0.014 | 11 | 47.742 | 0.102 | 0.010 | 11 | 49.492 | 0.100 | 0.010 | 11 |
| 18、南通金通 | 43.462 | 0.042 | 0.002 | 6 | 47.917 | 0.037 | 0.001 | 6 | 49.882 | 0.062 | 0.004 | 6 |
| 19、天齐锂业 | 43.340 | 0.083 | 0.007 | 11 | 47.714 | 0.077 | 0.006 | 11 | 49.460 | 0.038 | 0.001 | 11 |
| 20、天津盟固利 | 43.458 | 0.073 | 0.005 | 11 | 47.676 | 0.052 | 0.003 | 11 | 49.610 | 0.032 | 0.001 | 11 |
| 总平均值x/% | 43.478 |  |  |  | 47.632 |  |  |  | 49.550 |  |  |  |
| 重复性标准差sr2 | 0.012 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.009 |  |  |  |
| 实验室间标准差sL2 | 0.032 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.022 |  |  |  |
| 再现性标准差sR2 | 0.044 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.031 |  |  |  |
| sr | 0.108 |  |  |  | 0.132 |  |  |  | 0.093 |  |  |  |
| sR | 0.21 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |

- 通过数据统计和计算，得到该方法的重复性限和再现性限，见表45所示。

- 表45 重复性限（r）和再现性限（R）

| wMn/% | 43.48 | 47.63 | 49.55 |
| --- | --- | --- | --- |
| r | 0.31 | 0.38 | 0.27 |
| R | 0.59 | 0.54 | 0.51 |

- 标准中涉及的专利情况

- 本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

- 镍锰酸锂是一种具有尖晶石结构的锂离子正极材料，具有生产成本低、安全性高、毒性低、能量密度高、充放电速度快等诸多优点。目前镍锰酸锂已被广泛应用于电动汽车，无人机、军工等领域，是锂离子电池应用中最有前途的高电压材料之一。与其他锂离子正极材料一样，镍锰酸锂的电化学性能与其化学成分的组成和结构有着密切关系。其中Ni、Mn、Li是富锂锰基正极材料的主要成分，彼此之间的元素比例和价态决定了正极材料的晶体结构，从而最终决定了锂电池的电化学性能。K、Na、Ca、Si等元素属于镍锰酸锂的杂质元素。杂质元素会在锂电池中会产生自放电现象，容易引起电池升温甚至着火爆炸，严重降低锂电池的性能和寿命，因此，在锂电池生产过程中需严格控制杂质元素的含量。由此可见，作为镍锰酸锂开发和应用领域的一个重要支撑部分，研究并建立一套镍锰酸锂化学成分的分析方法及标准，对于控制镍锰酸锂质量，提高锂电池的性能和寿命具有十分重要的意义。

- 产品标准GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》已于2019年11月1日正式发布实施，标准中规定了镍锰酸锂中锰元素含量（质量分数）范围为44.5%~46.5%。然而目前国内针对镍锰酸锂中锰含量的测定还没有配套相应的化学分析方法标准。为了使产品标准更具有可操作性，满足行业对镍锰酸锂研发、生产和检测的需求，十分有必要制订包括锰元素在内的分析方法标准，以在行业内形成统一的测试评价方法，增加检测结果的可靠性和可比性。在充分调研的基础上，本标准拟采用盐酸溶解试样，在焦磷酸钠介质中，调节溶液pH为6~7，用高锰酸钾标准溶液滴定至电位突跃即为终点，根据滴定消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积计算试样中锰的含量。电位滴定法具有操作简便、分析结果准确度高、重现性好等优点，适合在行业内推广应用。

5.2 标准预期的作用和效益

- 本文件充分考虑了目前国内镍锰酸锂生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对镍锰酸锂化学成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国锂离子电池产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》配套使用，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 建议向镍锰酸锂研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

- 无。

- 其他应予说明的事项

- 起草单位变更说明：根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2019〕126号）的文件精神，行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》的原牵头起草单位为广东邦普循环科技有限公司。在该标准任务落实会上，经过协商牵头起草单位变更为国标（北京）检验认证有限公司。

- 《镍锰酸锂化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 电位滴定法》编制组

- 2021年4月10日