ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土铁合金化学分析方法

第4部分：铁量的测定

Chemical analysis methods for rare earth ferroalloy

Part 2: Determination of iron content

The Potassium dichromate volumetric method

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T xxxx.4—202X

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T xxxx《稀土铁合金化学分析方法》的第4部分。

——第1部分：稀土总量的测定  重量法；

——第2部分：稀土总量的测定  容量法；

——第3部分：稀土总量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法。

本文件代替GB/T 26416.4 -2010《镝铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾容量法》，与GB/T 26416.4 -2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a） 更改了标准应用范围，修改为：“本文件规定了稀土铁合金中铁含量的测定方法；本文件适用于稀土铁合金中铁含量的测定，测定范围：10%~90%。”（见第1章，GB/T 26416.4 -2010第1章）

b） 增加了规范性引用文件（见第2章）；

c） 增加了术语和定义（见第3章）；

d） 更改了方法原理，修改为 “以氯化亚锡将大部分Fe3+还原成Fe2+，以钨酸钠为指示剂，加入硫磷混酸调节酸度至2.5mol/L左右，同时降低Fe2+/Fe3+电极电位”描述（见第4章，GB/T 26416.4 -2010第2章）；

e） 更改了试料的称取量，由5g改为1g（见8.1，GB/T 26416.4 -2010版6.1）；

f） 更改了试料的溶解方法，采用“10mL盐酸和0.5mL过氧化氢”代替“30mL盐酸”溶解样品，增加用氯化亚锡还原Fe3+的步骤（见8.4.1，GB/T 26416.4 -2010版6.4.1）；

g） 增加了不同铁含量的样品的分取体积（见表1）

h） 更改了试剂的加入顺序为“硫磷混酸-钨酸钠-TiCl3-指示剂”（见8.4.2，GB/T 26416.4 -2010版6.4.2、6.4.3）

i） 将“允许差”修改为“再现性”（见4.7.3，2003年版的8.2）

j） 删除了质量保证和控制（见2003年版的第9章）；

k） 增加了精密度试验原始数据（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、南方稀土高技术股份有限公司、淄博加华新材料资源有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司

本文件主要起草人： 常诚、张翼明、龙旭东、修迎、温斌、田佳、朱霓、刘荣丽、陈绯宇、刘延谟、王安丽

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 26416.4 -2010

稀土铁合金化学分析方法

第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法

- 范围

本文件规定了稀土铁合金中铁含量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金中铁含量的测定，测定范围：10%~90%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12805  实验室玻璃仪器 滴定管

GB/T 12806  实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808  实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

- 术语和定义

- 无

- 方法原理

试料用盐酸加过氧化氢溶解后，以氯化亚锡将大部分Fe3+还原成Fe2+，以钨酸钠为指示剂，加入硫磷混酸调节酸度至2.5mol/L左右，同时降低Fe2+/Fe3+电极电位，用三氯化钛将剩余Fe3+还原成Fe2+至生成”钨蓝”，用重铬酸钾初调溶液氧化过量的三价钛，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

5.1 盐酸（ρ1.19 g/mL ）。

5.2 硫酸（ρ1.84 g/mL）。

5.3 磷酸（ρ1.70 g/mL）。

5.4 过氧化氢溶液（30%）

5.5 市售三氯化钛溶液（150～200g/L）。

5.6 盐酸（1+9）。

5.7 硫酸（5+95）。

5.8 硫磷混酸：将300 mL硫酸（5.2）在不断搅拌下缓慢注入500 mL水中，再加入300 mL磷酸（5.3），混匀。

5.9 三氯化钛溶液（1+19）：将市售三氯化钛溶液（5.5）用盐酸（5.6）稀释20倍，用时现配。

5.10 氯化亚锡溶液（100g/L）：将100g氯化亚锡结晶体（SnCl2·2H2O）溶于200mL的盐酸（5.1）中，低温加热溶解，冷却后用水稀释定容至1L。该溶液应贮存在装有少量锡粒的棕色瓶中。

5.11 钨酸钠溶液（250g/L）：称取25g钨酸钠溶于适量水中（若浑浊需过滤），加5mL磷酸（5.3），用水稀释至100mL，混匀。

5.12 硫酸亚铁铵溶液[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]（约0.06mol/L）：称取25g硫酸亚铁铵[[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]溶解于硫酸（5.7）中，用硫酸（5.7）稀释至1000mL水，混匀。

5.13 重铬酸钾初调溶液c（K2Cr2O7）≈0.0030mol/L：称取1.7651g重铬酸钾溶于水后，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.14 重铬酸钾标准溶液c（K2Cr2O7）=0.01000mol/L：称取5.8837g基准重铬酸钾（预先经150℃烘干1h后，置于干燥器中，冷却至室温）溶于水后，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。

5.15 二苯胺磺酸钠指示剂（5g/L）。

6  仪器设备

6.1 电子天平：感量0.1 mg。

6.2 酸式滴定管，容量25mL，其他均为普通实验室仪器。

7  样品

将试样去掉表面氧化层，制成屑状或颗粒状后立即称量。

8  试验步骤

8.1  试料

称取1 g试样（7），精确至0.0001g。

8.2  平行试验

称取两份试料（8.1）进行平行测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。准确加入6.00mL硫酸亚铁铵溶液（5.12）于300mL 三角瓶中，加入10mL硫磷混酸溶液 （5.8），滴加2滴二苯胺磺酸钠指示剂（5.15），立即用重铬酸钾标准溶液（5.14）滴定至终点，记下消耗重铬酸钾标准溶液（5.14）的体积V1。再向溶液中准确加入6.00mL硫酸亚铁铵溶液（5.12），仍以重铬酸钾标准溶液（5.14）滴定至终点，当V1、V2为一恒定值时，则（V1-V2）即为空白实验消耗重铬酸钾标准溶液（5.14）的体积V0。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于300mL烧杯中，用10mL水润洗，加10mL盐酸（5.1）和0.5mL过氧化氢溶液（5.4），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解，趁热滴加氯化亚锡溶液（5.10），并充分摇动，至溶液成浅黄色，冷却至室温，移入100mL容量瓶中稀释至刻度，混匀。

8.4.2  根据铁含量范围按表1移取相应体积试液V1 mL（8.4.1）于300mL烧杯中，用水吹洗内壁至体积约90mL，加入10mL硫磷混酸（5.8），加入1mL钨酸钠溶液（5.11），滴加三氯化钛溶液（5.9）至溶液出现蓝色并过量1滴～2滴，用重铬酸钾初调溶液（5.13）回滴至淡蓝色（不计读数）。

表1

| 铁含量范围/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| >10~20 | 50 |
| >21~50 | 20 |
| >51~90 | 10 |

8.4.3  向溶液（8.4.2）中滴加2滴二苯胺磺酸钠指示剂（5.15），立即用重铬酸钾标准溶液（5.14）滴定至紫色30s不消失为终点。

注：滴定与配制重铬酸钾标准溶液的温度应保持一致，否则应进行体积校正。温度每变化1℃，溶液体积的相对变化率约为0.02%。即当滴定温度每高于配制温度1℃时，重铬酸钾标准溶液的浓度相对降低约0.02%。

- 试验数据处理

铁的含量以质量分数w计，按式（1）计算：

w(Fe)=c(V−V0)×55.85×6×10−1m×V1×100…………………………（1）

式中：

c——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定试液所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白实验消耗的重铬酸钾标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

55.85——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

6——重铬酸钾标准溶液与铁的相关系数；

V0——分取待测溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

- 精密度

4.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2020年由7家试验室对5个不同铁含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铁含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见附录A。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.7.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| 铁质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 13.82 | 0.19 |
| 28.84 | 0.31 |
| 50.38 | 0.36 |
| 70.86 | 0.47 |
| 89.32 | 0.54 |

4.7.3  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| 二氧化硅的质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 13.82 | 0.22 |
| 28.84 | 0.34 |
| 50.38 | 0.42 |
| 70.86 | 0.49 |
| 89.32 | 0.56 |

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

本方法的精密度数据是在2020年由7家试验室对5个不同铁含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铁含量在重复性条件下独立测定11次。测量原始数据见表A.1。

表A.1  钼蓝分光光度法（方法1）精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | 铁质量分数w/%，（n=11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 13.967 | 13.902 | 13.925 | 14.025 | 13.953 | 14.052 | 14.032 | 13.823 | 14.027 | 13.997 | 13.987 |
|  | 2 | 28.839 | 28.620 | 28.643 | 28.832 | 28.724 | 28.770 | 28.499 | 28.769 | 28.888 | 28.846 | 28.770 |
|  | 3 | 50.398 | 50.783 | 50.225 | 50.490 | 50.515 | 50.575 | 50.290 | 50.318 | 50.379 | 50.358 | 50.556 |
|  | 4 | 70.730 | 70.843 | 70.607 | 70.925 | 70.751 | 70.669 | 70.761 | 70.700 | 70.597 | 70.556 | 70.884 |
|  | 5 | 89.581 | 89.493 | 89.365 | 89.502 | 89.295 | 89.366 | 89.373 | 89.904 | 89.698 | 89.606 | 89.691 |
| 2 | 1 | 13.839 | 13.858 | 13.902 | 13.875 | 13.888 | 13.892 | 13.881 | 13.709 | 13.714 | 13.789 | 13.854 |
|  | 2 | 28.874 | 28.848 | 28.774 | 28.881 | 28.884 | 28.775 | 28.669 | 28.779 | 28.796 | 28.828 | 28.688 |
|  | 3 | 50.600 | 50.390 | 50.580 | 50.432 | 50.625 | 50.458 | 50.552 | 50.575 | 50.498 | 50.612 | 50.379 |
|  | 4 | 70.666 | 70.558 | 70.593 | 70.880 | 70.711 | 70.556 | 70.752 | 70.689 | 70.598 | 70.677 | 70.752 |
|  | 5 | 89.429 | 89.446 | 89.748 | 89.502 | 89.567 | 89.438 | 89.553 | 89.612 | 89.719 | 89.666 | 89.718 |
| 3 | 1 | 13.590 | 13.601 | 13.480 | 13.611 | 13.507 | 13.627 | 13.469 | 13.418 | 13.457 | 13.579 | 13.492 |
|  | 2 | 28.825 | 28.406 | 28.964 | 28.764 | 28.834 | 28.755 | 28.768 | 28.903 | 28.750 | 28.684 | 28.705 |
|  | 3 | 50.530 | 50.270 | 50.287 | 50.270 | 50.376 | 50.200 | 50.265 | 50.198 | 50.265 | 50.197 | 50.365 |
|  | 4 | 71.180 | 70.910 | 71.180 | 70.840 | 70.910 | 71.040 | 70.796 | 70.575 | 70.815 | 70.737 | 70.840 |
|  | 5 | 89.640 | 89.550 | 89.740 | 89.740 | 89.449 | 89.556 | 89.747 | 89.440 | 89.560 | 89.655 | 89.438 |
| 4 | 1 | 14.104 | 14.031 | 14.028 | 14.027 | 13.985 | 13.947 | 13.862 | 13.909 | 14.125 | 14.023 | 14.021 |
|  | 2 | 28.935 | 28.948 | 28.843 | 28.936 | 28.784 | 28.767 | 28.862 | 28.864 | 28.978 | 28.913 | 28.852 |
|  | 3 | 50.342 | 50.404 | 50.382 | 50.384 | 50.495 | 50.210 | 50.017 | 50.410 | 50.138 | 50.199 | 50.291 |
|  | 4 | 71.138 | 71.033 | 70.991 | 71.026 | 70.922 | 70.531 | 70.596 | 70.881 | 70.624 | 70.954 | 70.634 |
|  | 5 | 89.525 | 89.723 | 89.629 | 89.716 | 90.069 | 89.501 | 89.105 | 89.741 | 89.870 | 89.669 | 89.959 |
| 5 | 1 | 13.603 | 13.649 | 13.618 | 13.699 | 13.634 | 13.705 | 13.602 | 13.656 | 13.648 | 13.597 | 13.712 |
|  | 2 | 28.765 | 28.696 | 28.789 | 28.721 | 28.747 | 28.734 | 28.687 | 28.825 | 28.703 | 28.627 | 28.834 |
|  | 3 | 50.516 | 50.349 | 50.181 | 50.416 | 50.282 | 50.463 | 50.396 | 50.329 | 50.506 | 50.406 | 50.339 |
|  | 4 | 70.926 | 70.874 | 71.075 | 70.874 | 70.673 | 70.957 | 70.622 | 71.058 | 70.838 | 70.778 | 70.800 |
|  | 5 | 89.260 | 89.293 | 89.824 | 89.370 | 89.726 | 89.572 | 89.313 | 89.526 | 89.513 | 89.225 | 89.638 |
| 6 | 1 | 13.898 | 13.824 | 13.683 | 13.717 | 13.871 | 13.811 | 13.760 | 13.762 | 13.811 | 13.858 | 13.881 |
|  | 2 | 28.950 | 29.011 | 28.794 | 29.036 | 28.928 | 29.211 | 29.056 | 28.978 | 29.274 | 29.212 | 28.945 |
|  | 3 | 50.430 | 50.430 | 50.601 | 50.259 | 50.430 | 50.259 | 50.259 | 50.261 | 50.361 | 50.265 | 50.311 |
|  | 4 | 71.114 | 71.369 | 71.482 | 71.310 | 70.944 | 70.944 | 71.369 | 71.009 | 70.956 | 70.988 | 71.429 |
|  | 5 | 90.519 | 90.715 | 90.789 | 90.452 | 91.091 | 90.475 | 90.577 | 90.638 | 90.995 | 90.733 | 91.242 |
| 7 | 1 | 13.842 | 13.964 | 13.941 | 14.023 | 14.033 | 13.945 | 13.877 | 13.965 | 14.012 | 13.869 | 13.958 |
|  | 2 | 28.753 | 29.114 | 29.086 | 28.892 | 28.963 | 28.891 | 28.944 | 28.873 | 28.836 | 29.055 | 29.010 |
|  | 3 | 50.422 | 50.198 | 50.381 | 50.469 | 50.135 | 50.269 | 50.700 | 50.448 | 50.265 | 50.396 | 50.155 |
|  | 4 | 70.614 | 70.999 | 71.100 | 70.574 | 70.782 | 70.861 | 70.945 | 70.834 | 71.043 | 70.878 | 70.922 |
|  | 5 | 90.135 | 90.364 | 90.282 | 90.241 | 90.032 | 89.854 | 90.311 | 90.138 | 90.215 | 89.994 | 90.037 |