ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX

粗锑化学分析方法

第1部分：锑量的测定  硫酸铈滴定法

Methods for chemical analysis of Crude Antimony

Part1: —Determination of antimony content

—Cerium sulfate titration method

（送审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

————————————————————————————————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布

### 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《粗锑化学分析方法》的第1部分。

YS/T XXXX 《粗锑化学分析方法》共分为３个部分：

——第1部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法；

——第2部分：金量的测定 火试金法；

——第3部分；砷、铅、铜、硒、铋量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司。

本文件起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司、安化渣滓溪矿业有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、湖南辰州矿业股份有限公司、长沙矿冶研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、水口山有色金属集团有限公司、中金岭南股份有限公司韶关冶炼厂、华南理工大学、贵州分析测试研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、白银有色集团股份有限公司。

本文件主要起草人：

粗锑化学分析方法

第1部分：锑量的测定

硫酸铈滴定法

1  范围

本文件规定了粗锑（铅不大于3%）中锑量的测定方法。

本文件适用于粗锑中锑量的测定。测定范围：锑的质量分数80.00%～99.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硫酸-硫酸钾分解，以滤纸碳化后作还原剂和助溶剂，在盐酸介质中，以甲基橙为指示剂，在80℃～90℃用硫酸铈标准滴定溶液滴定至溶液红色消失为终点。

5  试剂

除非另有说明，本文件所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂和符合GB/T6682规定的三级水及以上纯度的水。

5.1  硫酸钾。

5.2  硫酸（ρ=1.84 g/mL)。

5.3  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.4  盐酸（1+1）。

5.5  磷酸（ρ=1.69 g/mL）。

5.6  硫酸铈标准滴定溶液[c（Ce(SO4)2）约0.1mol/L]配制及标定。

5.6A  配制：称取40.50g硫酸铈[Ce(SO4)2·4H2O]，置于1000mL烧杯中，加入30mL硫酸（5.2），搅拌均匀，在电炉上逐渐升温加热溶成糊状，并冒硫酸白烟约20min，取下冷却，加入400mL水，再缓缓加入140mL硫酸（5.2），搅拌溶解至清亮，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.6B  标定：称取四份0.20（精确到0.0001g）纯锑[wSb≥99.99%]，分别置于300mL锥形瓶中，以少量水润湿，加入12mL硫酸（5.2），加热溶解至清亮，取下冷却。以下操作按7.4.2款进行。

随同标定做空白试验。

按（1）式计算硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的实际浓度：

................(1)

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m-----金属锑的质量，单位为克（g）；

V1-----滴定锑消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V0-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的体积，单位为毫升（mL）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取四份标定结果的平均值为硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的实际浓度。平行标定所消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.6）浓度的极差值不超过0.0003mol/L 。

5.7  甲基橙指示剂(1g/L)。

6  试样

6.1  试样粒度应小于0.100mm。

6.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

7 试验步骤

7.1  试料

称取0.20g试样，精确至0.0001g。

7.2  平行试验

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  测定

7.4.1  将试料（7.1）置于300mL锥形瓶中，加入2g硫酸钾（5.1），以少量水润湿，加入15mL硫酸（5.2），置于电炉上加热溶解，冒白烟至瓶口时降低温度，盖上表面皿，在保持溶液微沸的温度下溶解30min。取下稍冷，加入约10cm2定性滤纸炭化后，继续加热至溶液的暗红色消失，取下冷却。

7.4.2  加入40mL水、30mL盐酸（5.4），混匀，煮沸，加5mL磷酸（5.5）,加入两滴甲基橙指示剂（5.7），在保持溶液80℃～90℃的温度下，用硫酸铈标准滴定溶液（5.6）滴至溶液的红色恰好消失，即为终点。

8  试验数据处理

锑含量以锑的质量分数wSb计，按公式（2）计算：

----------------------（2）

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2-----滴定试液消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V3-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.6）的体积，单位为毫升（mL）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m0-----试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应表示到小数点后两位。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，在测定范围内，重复性限（r）为0.46%。

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，在测定范围内，再现性限（R）为0.62。

10  试验报告

试验报告所包括的内容至少应给出以下几个方面：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是由17家实验室对4个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

（质量分数）%

| 实验室 | 水平数 | N |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 83.63 | 83.78 | 83.48 | 83.63 | 83.63 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.48 | 83.48 | 83.33 |
|  | 2 | 94.82 | 94.67 | 94.97 | 94.97 | 94.94 | 94.55 | 94.68 | 94.81 | 94.94 | 94.81 | 94.72 |
|  | 3 | 96.74 | 96.92 | 96.79 | 96.89 | 96.89 | 97.05 | 96.92 | 96.74 | 96.76 | 97.19 | 96.89 |
|  | 4 | 98.07 | 97.63 | 98.07 | 98.07 | 97.78 | 97.96 | 97.96 | 97.79 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
| 2 | 1 | 83.60 | 83.57 | 83.51 | 83.59 | 83.81 | 83.49 | 83.59 | 83.42 | 83.62 | 83.46 | 83.47 |
|  | 2 | 94.90 | 94.88 | 94.76 | 94.51 | 94.49 | 94.57 | 94.80 | 94.66 | 94.76 | 94.72 | 94.68 |
|  | 3 | 96.91 | 96.78 | 96.51 | 96.57 | 96.59 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.63 | 96.82 | 96.77 |
|  | 4 | 98.19 | 98.10 | 98.03 | 97.93 | 98.15 | 97.95 | 97.98 | 97.90 | 98.00 | 97.96 | 97.96 |
| 3 | 1 | 83.21 | 83.18 | 83.43 | 83.15 | 83.40 | 83.69 | 83.42 | 83.37 | 83.69 | 83.42 | 83.69 |
|  | 2 | 94.69 | 94.62 | 94.21 | 94.45 | 94.48 | 94.48 | 94.71 | 94.62 | 94.87 | 94.67 | 94.45 |
|  | 3 | 96.19 | 96.53 | 96.22 | 96.43 | 96.70 | 96.43 | 96.53 | 96.49 | 96.46 | 96.70 | 96.46 |
|  | 4 | 83.21 | 83.18 | 83.43 | 83.15 | 83.40 | 83.69 | 83.42 | 83.37 | 83.69 | 83.42 | 83.69 |
| 4 | 1 | 83.44 | 83.41 | 83.42 | 83.46 | 83.39 | 83.44 | 83.32 | 83.38 | 83.39 | 83.44 | 83.47 |
|  | 2 | 94.43 | 94.69 | 94.56 | 94.55 | 94.68 | 94.59 | 94.68 | 94.53 | 94.76 | 94.71 | 94.62 |
|  | 3 | 96.67 | 96.84 | 96.69 | 96.79 | 96.85 | 96.72 | 96.65 | 96.71 | 96.82 | 96.76 | 96.86 |
|  | 4 | 98.24 | 98.19 | 98.14 | 97.99 | 97.97 | 98.01 | 98.14 | 98.24 | 98.02 | 98.04 | 98.08 |
| 5 | 1 | 83.11 | 83.27 | 83.17 | 83.17 | 83.30 | 83.17 | 83.27 | 83.24 | 83.46 | 83.33 | 83.43 |
|  | 2 | 94.58 | 94.61 | 94.74 | 94.49 | 94.97 | 94.65 | 94.74 | 94.74 | 94.65 | 94.71 | 94.65 |
|  | 3 | 96.24 | 96.59 | 96.34 | 96.30 | 96.18 | 96.34 | 96.30 | 96.34 | 96.37 | 96.27 | 96.37 |
|  | 4 | 97.83 | 97.99 | 97.99 | 98.02 | 98.31 | 97.93 | 97.93 | 97.96 | 97.93 | 97.90 | 97.90 |
| 6 | 1 | 83.44 | 83.35 | 83.95 | 83.39 | 83.81 | 83.72 | 83.58 | 83.77 | 83.63 | 84.00 | 84.14 |
|  | 2 | 94.82 | 94.91 | 95.28 | 95.10 | 95.38 | 95.38 | 95.47 | 94.72 | 94.72 | 95.65 | 94.54 |
|  | 3 | 96.31 | 96.35 | 95.98 | 96.77 | 96.40 | 96.68 | 96.21 | 96.12 | 96.59 | 96.49 | 96.21 |
|  | 4 | 97.33 | 97.61 | 97.71 | 97.24 | 96.73 | 97.80 | 97.89 | 97.15 | 97.24 | 97.99 | 98.08 |
| 7 | 1 | 83.45 | 83.47 | 83.50 | 83.69 | 83.56 | 83.36 | 83.27 | 83.55 | 83.61 | 83.47 | — |
|  | 2 | 94.86 | 94.86 | 94.82 | 94.97 | 94.99 | 94.98 | 94.71 | 94.88 | 94.82 | 94.75 | — |
|  | 3 | 96.80 | 96.88 | 97.05 | 96.91 | 97.09 | 96.78 | 97.13 | 97.13 | 96.74 | 97.26 | — |
|  | 4 | 97.78 | 97.64 | 97.80 | 97.87 | 98.11 | 97.96 | 97.75 | 97.75 | 97.87 | 97.99 | — |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

（质量分数）%

| 实验室 | 水平数 | N |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 1 | 83.76 | 83.18 | 83.50 | 83.47 | 83.87 | 83.42 | 83.15 | 83.65 | 83.31 | 83.26 | 83.39 |
|  | 2 | 94.69 | 94.50 | 94.98 | 94.90 | 94.58 | 94.46 | 94.54 | 94.65 | 94.61 | 94.70 | 94.88 |
|  | 3 | 96.47 | 96.95 | 96.35 | 96.68 | 96.74 | 96.41 | 96.97 | 96.78 | 96.59 | 96.42 | 96.90 |
|  | 4 | 83.76 | 83.18 | 83.50 | 83.47 | 83.87 | 83.42 | 83.15 | 83.65 | 83.31 | 83.26 | 83.39 |
| 9 | 1 | 83.50 | 83.45 | 83.78 | 83.66 | 83.40 | 83.37 | 83.70 | 83.66 | 83.41 | 83.60 | 83.35 |
|  | 2 | 94.66 | 94.96 | 94.73 | 94.97 | 94.79 | 94.93 | 94.79 | 94.92 | 94.69 | 94.89 | 94.69 |
|  | 3 | 96.89 | 96.89 | 96.70 | 96.76 | 96.97 | 96.80 | 97.10 | 97.10 | 96.84 | 96.88 | 96.88 |
|  | 4 | 97.84 | 98.02 | 97.97 | 98.00 | 97.76 | 97.77 | 98.02 | 97.75 | 97.97 | 98.07 | 97.83 |
| 10 | 1 | 82.89 | 82.99 | 83.07 | 83.51 | 83.78 | 82.97 | 83.17 | 83.24 | 83.37 | 83.18 | 83.20 |
|  | 2 | 94.59 | 94.48 | 94.58 | 94.62 | 94.50 | 94.55 | 94.72 | 94.66 | 94.56 | 94.55 | 94.59 |
|  | 3 | 96.95 | 96.64 | 96.90 | 96.75 | 96.55 | 96.86 | 96.77 | 96.82 | 96.98 | 96.97 | 96.82 |
|  | 4 | 97.74 | 97.76 | 98.02 | 97.80 | 97.86 | 97.50 | 97.55 | 97.67 | 97.79 | 97.83 | 97.86 |
| 11 | 1 | 83.31 | 83.39 | 83.02 | 83.49 | 83.75 | 83.62 | 83.82 | 83.45 | 83.75 | 83.49 | 83.28 |
|  | 2 | 94.71 | 94.53 | 95.02 | 95.05 | 94.60 | 95.15 | 94.72 | 94.72 | 95.08 | 94.89 | 94.64 |
|  | 3 | 96.42 | 96.55 | 96.30 | 96.79 | 97.10 | 96.45 | 96.69 | 96.73 | 97.10 | 96.38 | 96.52 |
|  | 4 | 97.99 | 97.88 | 98.13 | 97.73 | 97.81 | 97.93 | 98.05 | 97.65 | 98.40 | 98.02 | 98.34 |
| 12 | 1 | 83.30 | 83.69 | 83.44 | 82.96 | 82.95 | 82.83 | 82.89 | 83.06 | — | — | — |
|  | 2 | 94.58 | 94.71 | 94.58 | 94.65 | 94.57 | 94.48 | 94.21 | 94.36 | — | — | — |
|  | 3 | 96.37 | 96.55 | 96.36 | 96.31 | 96.08 | 96.10 | 96.37 | 96.18 | — | — | — |
|  | 4 | 97.75 | 98.26 | 98.22 | 97.68 | 98.09 | 97.69 | 98.03 | 98.29 |  |  |  |
| 13 | 1 | 83.48 | 83.33 | 83.56 | 83.57 | 83.49 | 83.38 | 83.30 | 83.46 | 83.58 | 83.64 | 83.37 |
|  | 2 | 94.97 | 94.90 | 94.79 | 94.86 | 94.65 | 94.91 | 94.88 | 94.71 | 95.02 | 94.75 | 94.85 |
|  | 3 | 96.89 | 96.82 | 96.66 | 96.80 | 96.79 | 96.89 | 96.94 | 96.99 | 96.74 | 96.99 | 96.62 |
|  | 4 | 97.64 | 97.99 | 97.71 | 97.92 | 97.85 | 97.90 | 97.86 | 97.79 | 97.99 | 97.80 | 97.92 |
| 14 | 1 | 83.50 | 83.69 | 83.42 | 83.79 | 83.44 | 83.81 | 83.45 | — | — | — | — |
|  | 2 | 94.56 | 94.71 | 94.49 | 94.89 | 94.51 | 94.51 | 94.48 | — | — | — | — |
|  | 3 | 96.79 | 97.19 | 97.26 | 96.98 | 96.80 | 97.11 | 96.95 | — | — | — | — |
|  | 4 | 97.87 | 97.91 | 97.98 | 97.97 | 97.92 | 97.83 | 97.99 | — |  |  |  |
| 15 | 1 | 83.16 | 83.46 | 83.23 | 83.33 | 83.29 | 83.19 | 83.41 | 83.42 | 83.36 | 83.22 | 83.17 |
|  | 2 | 94.38 | 94.39 | 94.65 | 94.99 | 94.78 | 95.01 | 94.56 | 94.77 | 94.64 | 94.55 | 94.78 |
|  | 3 | 96.87 | 96.53 | 96.46 | 96.38 | 96.61 | 96.48 | 96.78 | 96.66 | 96.51 | 96.39 | 96.48 |
|  | 4 | 97.65 | 97.79 | 97.83 | 97.63 | 97.99 | 98.06 | 97.77 | 97.59 | 97.90 | 98.16 | 97.71 |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

（质量分数）%

| 实验室 | 水平数 | N |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 1 | 83.27 | 83.30 | 83.55 | 83.60 | 83.70 | 83.77 | 83.68 | 83.38 | 83.50 | 83.71 | 83.67 |
|  | 2 | 94.95 | 94.83 | 94.90 | 94.92 | 94.87 | 94.93 | 94.77 | 94.96 | 94.55 | 94.65 | 94.68 |
|  | 3 | 97.25 | 96.78 | 97.20 | 97.12 | 97.30 | 96.95 | 97.22 | 97.25 | 96.80 | 96.88 | 96.90 |
|  | 4 | 98.29 | 97.97 | 97.85 | 97.89 | 98.09 | 98.35 | 97.70 | 98.35 | 98.12 | 97.88 | 98.15 |
| 17 | 1 | 83.43 | 83.44 | 83.31 | 83.39 | 83.44 | 83.50 | 83.40 | 83.50 | 83.55 | 83.45 | 83.50 |
|  | 2 | 94.57 | 94.62 | 94.57 | 94.57 | 94.52 | 94.62 | 94.59 | 94.62 | 94.57 | 94.62 | 94.65 |
|  | 3 | 96.80 | 96.82 | 96.69 | 96.82 | 96.87 | 96.80 | 96.80 | 96.70 | 96.70 | 96.85 | 96.85 |
|  | 4 | 97.92 | 97.94 | 97.81 | 97.94 | 97.86 | 97.81 | 97.92 | 97.89 | 97.88 | 97.90 | 97.85 |

_________________________________