标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍精矿化学分析方法  第6部分 金铂钯含量的测定   承办人：喻生洁      共1页 第1页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司         电话：0935-8828112        2021年4月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “YS/T 341《镍精矿化学分析方法》已经发布了以下部分”内容中增加“第6部分 金、铂和钯含量的测定”和“第7部分 银含量的测定”，并于前言后增加引言部分。 | 国家有色金属质量监督检验中心 | 采纳 |  |
| 2 | 条款5 | “除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水”改为“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上纯度的试剂和符合GB/T 6682规定的三级水及以上纯度的水。 | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 3 | 附录A | 将表中数据的歧离值和离群值分别用“*”和“**”标注。 | 甘肃精普检测科技有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.15 | 将“分别移取5.00 mL金标准贮存溶液（5.12）、铂标准贮存溶液（5.13）、钯标准贮存溶液（5.14）于100 mL容量瓶中”改为“分别移取5.00 mL金、铂、钯标准贮存溶液（5.12）、（5.13）、（5.14）于100 mL容量瓶中”。 | 金隆铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.3 | 将“灰皿（镁砂或骨灰）”更改为“灰皿（镁砂）”。 | 中条山有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 8.3.1 | 将“平行测定3次”改为“平行测定2次”。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心 | 采纳 |  |
| 7 | 8.3.2 | “以下操作按8.4.2、8.4.3、8.4.5进行”改为“以下操作按8.4.2~8.4.5进行” | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8.3.2 | 建议将 “称取40g无水碳酸钠（5.1）、…、20g硼砂（5.4）…”中的空白配料，修改为 “称取45g无水碳酸钠（5.1）、…、15g硼砂（5.4）…”，与8.4.1样品的配料一致。 | 华南理工大学 | 不采纳 | 空白和样品配料不一样，是因为考虑到样品中其他成分的影响，所以增加了碳酸钠和减少了硼砂的用量。由于火试金的空白来源于氧化铅，其他试剂基本没有金铂钯的空白，且大多火试金法的标准，空白和样品的配料，除氧化铅外的其他试剂也有所不同，也是基于此原因。 |
| 9 | 8.3.5 | 将表2的“试样的分取体积”更改为“试样的分取体积及补加混合酸体积”，并将 “测定试液体积/mL”整列删除。 | 国家有色金属质量监督检验中心 | 采纳 |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 白银有色集团股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 贵州分析测试研究院 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：12；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：0；

（4）没有回函的单位数：0。