ICS 77.120.99

CCS H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.7-202X

代替GB/T17473.7-2008

微电子技术用贵金属浆料测试方法
可焊性、耐焊性测定

Test methods of precious metals pastes used for microelectronics

determination of solderability And soldering resistance

（修订送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T17473-2008《微电子技术用贵金属浆料测试方法》的第7部分。GB/T17473-2008已发布了以下部分：

—— 第1部分：固体含量测定；

—— 第2部分：细度测定；

—— 第3部分：方阻测定；

—— 第4部分：附着力测试；

—— 第5部分：粘度测定；

—— 第6部分：分辨率测定；

—— 第7部分：可焊性、耐焊性测定。

本文件代替GB/T17473.7-2008《微电子技术用贵金属浆料测试方法 可焊性、耐焊性测定》，与GB/T17473.7-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了供测试选用基片的规定和要求，将“纯度不小于95％的氧化铝基片，表面粗糙度为0.5μm～1.5μm”更改为“根据浆料的实际应用情况选用相对应的基片，基片表面粗糙度≤1.5μm”（见5.1，2008年版的3.1）；

- 删除了“最高使用温度为1000℃”（见2008年版的4.2）；

- 更改了选用干燥设备的规定，将“红外干燥箱”更改为“干燥设备”（见6.4，2008年版的4.4）；

- 更改了浆料印刷图案面积的规定，将“1mm×1mm或者0.5mm×0.5mm”更改为“2mm×2mm”（见7.3，2008年版的5.2）；

- 更改了焊料设定温度的规定，将“根据焊料熔融温度确定焊料温度”更改为“根据焊料类型设定相应的焊料温度，其中无铅焊料的设定温度为255℃±5℃，有铅焊料的设定温度为235℃±5℃”（见7.6.1、7.7.1，2008年版的5.5.1、5.6.1）；

- 更改了可焊性试验浸焊时间的规定，将“浸入时间根据不同浆料确定”更改为“浸入时间为2s±1s”（见7.6.6，2008年版的5.5.6）；

- 更改了耐焊性试验浸焊时间的规定，将“根据不同浆料确定浸入时间”更改为“浸入时间为10s±1s”（见7.7.3，2008年版的5.6.3）。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本文件主要起草人：梁诗宇、李江民、李文琳、刘继松、樊明娜、马晓峰、朱武勋。

本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：

——1998年首次发布为GB/T17473.7-1998，2008年第一次修订；

——本次为第二次修订。

微电子技术用贵金属浆料测试方法
可焊性、耐焊性测定

警示-使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家相关法规规定的条件。

- 1  范围

本文件规定了微电子技术用贵金属可焊浆料的可焊性、耐焊性测定方法。

本文件适用于微电子技术用贵金属可焊浆料的可焊性、耐焊性测定。

非贵金属浆料可焊浆料亦可参照使用。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  方法原理

根据熔融焊料在浆料烧结（固化）后的金属导体膜层上的浸泡饱和程度，用放大镜目测确定其可焊性。

根据金属导体膜在熔融焊料中侵蚀前后面积的变化，用放大镜目测确定其耐焊性。

- 材料

- 5.1  基片：根据浆料的实际应用情况选用相对应的基片，基片表面粗糙度≤1.5μm (在测量距离为10mm的条件下测量)

  - 焊料：HLSn60PbA或者HLSn60PbB焊料以及无铅焊料SnAg3.0Cu0.5。

  - 助焊剂：松香酒精溶液，质量浓度为0.15g/mL～0.3g/mL。

  - 焊料清洗剂：乙醇。

- 仪器设备

- 6.1  丝网印刷机。

- 6.2  隧道烧结炉，控温精度为±10℃。

- 6.3  容量不小于150mL的焊料槽。

- 6.4  干燥设备。

- 7  测定步骤

7.1  试验条件

试验在温度15℃～35℃，相对湿度45％～75％，大气压力86kPa～106kPa环境下进行。

- 7.2  将送检浆料搅拌均匀。

- 7.3  在选用的基片上用丝网印刷机印刷规格为2mm×2mm印刷图案，制出供可焊性、耐焊性测试的图案共10片。

- 7.4  将印刷基片静置5min～10min，然后在干燥设备中于100℃～150℃烘干。

- 7.5  烘干试样在隧道炉中烧成膜厚为11μm±2μm。

- 7.6  可焊性试验

- 7.6.1  根据焊料类型设定相应的焊料温度，其中无铅焊料的设定温度为255℃±5℃，有铅焊料的设定温度为235℃±5℃。

- 7.6.2  除去焊料表面焊渣和氧化膜。

- 7.6.3  将试样浸助焊剂，在滤纸上贴1s。

- 7.6.4  将浸过助焊剂的试样浸入焊料槽。

- 7.6.5  导体浸入焊料界面深度为2mm以下。

- 7.6.6  浸入时间为2s±1s。

- 7.6.7  将焊好的基片取出清洗，除去残余的助焊剂。

- 7.6.8  在放大镜下观察焊料浸润基片印刷图案导体膜的情况。

- 7.7  耐焊性试验

- 7.7.1  根据焊料类型设定相应的焊料温度，其中无铅焊料的设定温度为255℃±5℃，有铅焊料的设定温度为235℃±5℃。

- 7.7.2  焊料试验按7.6.1～7.6.5和7.6.8操作。

    - 浸入时间为10s±1s。

- 7.7.4  在放大镜下观察基片印刷图案导体膜接受焊料的情况。

- 8  测定结果表述

- 8.1  可焊性

- 8.1.1  在放大镜下观察，若基片印刷图案导电膜接受焊锡的面积不小于图案面积的9/10，则为可焊性好，小于9/10为可焊性差。

- 8.1.2  基片印刷图案若有1/10未焊面积，则可焊性差。

- 8.1.3  一批试样中若出现一个可焊性差的试样，则重新取双倍试样试验，重复7.6.1～7.6.8操作，试样中无8.1.2情况为可焊性好，双倍试样中若出现一个可焊性差的试样，则该批试样可焊性差。

- 8.2  耐焊性

- 8.2.1  在放大镜下观察，若基片印刷图案导电膜接受焊锡的面积不小于图案面积的9/10，则为耐焊性好，小于9/10为耐焊性差。

- 8.2.2  基片印刷图案若有1/10未焊面积，则耐焊性差。

- 8.2.3  一批试样中若出现一个耐焊性差的试样，则重新取双倍试样试验，重复7.7.1～7.7.4操作，试样中无8.2.2情况为耐焊性好，双倍试样中若出现一个耐焊性差的试样，则该批试样耐焊性差。

- 9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

――样品；

――所使用的标准；

――结果；

――观察到的异常现象；

――试验日期。