ICS 77.150.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T      —XXXX

晶界扩散钕铁硼永磁材料

Grain boundary diffusion NdFeB permanent magnet materials

（本稿完成日期：2021年2月1日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　品种与牌号	2

4.1　品种	2

4.2　牌号	2

4.3　牌号表示方法	2

5　要求	2

5.1　磁性能	3

5.2　磁性能温度系数	3

5.3　其它物理性能	3

5.4　失重	3

5.5　镀层（或涂层）防护	3

5.6　磁偶极矩一致性	3

5.7　高温磁通不可逆损失	3

5.8　外观尺寸	3

6　试验方法	3

6.1　磁性能	3

6.2　磁性能温度系数	3

6.3　其它物理性能	3

6.4　失重	5

6.5　镀层（或涂层）防护	5

6.6　磁偶极矩一致性	5

6.7　高温磁通不可逆损失	5

6.8　外观尺寸	5

6.9　数值修约	5

7　检验规则	5

7.1　检验分类	5

7.2　检验项目	5

7.3　产品出厂检验抽样和批次规则	5

7.4　检验结果判定及复验规则	6

7.5　型式检验的结果判定及复验规则	6

8　包装、标志、运输、贮存	6

8.1　包装	6

8.2　标志	6

8.3　运输、贮存	7

附录A　（资料性）　晶界扩散钕铁硼永磁材料的化学成分、制造工艺、内部HcJ的变化及应用	8

附录B　（资料性）　晶界扩散钕铁硼永磁材料CGS单位制牌号与牌号对照	10

附录C　（资料性）　晶界扩散钕铁硼永磁材料的磁性能温度系数	11

附录D　（资料性）　晶界扩散钕铁硼永磁材料的其它物理性能	13

附录E　（资料性）　永磁体尺寸及形位偏差	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：宁波韵升股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、北京工业大学、有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、赣州富尔特电子股份有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、福建省长汀金龙稀土有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司。

本文件主要起草人：吕向科、张民、沈国迪、郑大伟、梁凤基、刘友好、金国顺、岳明、罗阳、付建龙、戚植奇、宋振纶、张久磊、娄树普、董义、黄秀莲、曹朔豪、刘卫强、闫文龙、庞再升、杨丽景、姜建军。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本次为首次发布。

晶界扩散钕铁硼永磁材料

- 范围

本文件规定了晶界扩散钕铁硼永磁材料的品种与牌号、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本文件适用于经晶界扩散工艺处理的钕铁硼永磁材料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3217 永磁（硬磁）材料 磁性试验方法

GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 4339 金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T 5166 烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定

GB/T 5167 烧结金属材料和硬质合金电阻率的测定

GB/T 6525 烧结金属材料室温压缩强度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9097 烧结金属材料（不包括硬质合金） 表观硬度和显微硬度的测定

GB/T 9637 电工术语 磁性材料与元件

GB/T 13560 烧结钕铁硼永磁材料

GB/T 22588 闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 24270 永磁材料磁性能温度系数测量方法

GB/T 29628 永磁（硬磁）脉冲测量方法指南

GB/T 31967.2 稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分：抗弯强度和断裂韧度的测定

GB/T 34491 烧结钕铁硼表面镀层

GB/T 38437 用抽拉或旋转方式测量铁磁材料样品磁偶极矩的方法

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T ***** 烧结钕铁硼表面涂层

GB/T ***** 烧结钕铁硼永磁体失重试验方法

GB/T ***** 稀土永磁体高温磁通不可逆损失检测方法

- 术语和定义

GB/T 9637和GB/T 13560界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

晶界扩散钕铁硼永磁材料  grain boundary diffusion NdFeB permanent magnet materials

晶界扩散钕铁硼永磁体

对烧结钕铁硼永磁材料（GB/T 13560）进行晶界扩散工艺（3.2）处理后制成的永磁材料。

晶界扩散工艺  grain boundary diffusion technology

晶界扩散工艺是指通过热处理，使得重稀土元素沿着烧结钕铁硼永磁体的晶界，从永磁体表面扩散进入永磁体内部，提升烧结钕铁硼永磁体的内禀矫顽力。

- 晶界扩散钕铁硼永磁材料的化学成分、制造工艺、内部HcJ的变化及应用参见附录A。

- 品种与牌号

  - 品种

晶界扩散钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力大小特征分为高矫顽力H（HcJ≥1353 kA/m）、特高矫顽力SH（HcJ≥1592 kA/m）、超高矫顽力UH（HcJ≥1990 kA/m）、极高矫顽力EH（HcJ≥2388 kA/m）、至高矫顽力TH（HcJ≥2786 kA/m）五个品种。

  - 牌号

每个品种以最大磁能积划分为若干个牌号。

  - 牌号表示方法

晶界扩散钕铁硼永磁材料的牌号由材料制造特征、主称、磁特征组成。第一部分G，表示材料制造特征的晶界扩散工艺；第二部分为主称由钕的元素符号Nd、铁的元素符号Fe和硼的元素符号B组成，即NdFeB；第三部分为斜线前的数字，是钕铁硼永磁材料最大磁能积(BH)max的标称值（单位为kJ/m3）；第四部分为斜线后的数字，是钕铁硼永磁材料内禀矫顽力HcJ的最小值（单位为kA/m）的十分之一，数值采用四舍五入取整。

G - NdFeB - ΧΧΧ / ΧΧ

表示HcJ的最小值十分之一

表示 (BH)max的标称值

表示钕铁硼

表示晶界扩散工艺

示例：G-NdFeB-380/199表示晶界扩散钕铁硼永磁材料，最大磁能积(BH)max的标称值为380 kJ/m3，内禀矫顽力HcJ的最小值为1990 kA/m。

采用CGS单位制的牌号与牌号对照关系参见附录C。

- 要求

  - 磁性能

永磁材料牌号的主要磁性能（在20 ℃时）和方形度应符合表1的规定。

  - 磁性能温度系数

永磁材料磁性能温度系数参见附录D，仅供用户设计使用参考，不作验收依据和拒绝的依据。

  - 其它物理性能

永磁材料其它物理性能参见附录E，仅供用户设计使用参考，不作验收依据和拒绝的依据。

  - 失重

永磁体材料试验持续时间96 h后失重应小于10 mg/cm2。

  - 镀层（或涂层）防护

永磁体经表面镀层（或涂层）防护后镀层（或涂层）厚度、耐蚀性和结合力应达到GB/T 34491或GB/T ***** （烧结钕铁硼表面涂层）规定的要求。

  - 磁偶极矩一致性

永磁体磁偶极矩一致性（在20 ℃温度条件下）应满足以下要求：质量在10 g以上永磁体的磁偶极矩偏差应小于4％，质量在5 g～10 g永磁体的磁偶极矩偏差应小于6％，质量在0.5 g～5 g永磁体的磁偶极矩偏差应小于8％，质量在0.5 g以下永磁体的磁偶极矩偏差应小于12％。

  - 高温磁通不可逆损失

永磁体高温磁通不可逆损失可接受值由供需双方商定。

  - 外观尺寸

永磁体表面不应有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边角脱落等缺陷，尺寸偏差、形状和位置偏差参见附录F。外观缺陷的尺寸限制及其它特殊要求由供需双方共同商定。

- 试验方法

  - 磁性能

永磁材料主要磁性能的测量按照GB/T 3217或GB/T 29628的规定进行。

  - 磁性能温度系数

永磁材料磁性能温度系数的测量按照GB/T 24270的规定进行。

  - 其它物理性能

    - 永磁材料密度的测量按GB/T 3850的规定进行。

    - 永磁材料硬度的测量按GB/T 9097的规定进行。

    - 永磁材料抗压强度的测量按GB/T 6525的规定进行。

    - 永磁材料热传导率的测量按GB/T 22588的规定进行。

    - 永磁材料杨氏模量的测量按GB/T 5166的规定进行。

- 晶界扩散钕铁硼永磁材料在室温20 ℃下的磁性能

| 品种 | 牌号 | 主要磁性能 |  |  |  | 方形度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Br T ≥ | HcJ kA/m ≥ | HcB kA/m ≥ | (BH)max kJ/m3 范围值 | - Hk/HcJ) % ≥ |
| H | G-NdFeB-415/135 | 1.425 | 1353 | 1074 | 390～422 | 90 |
|  | G-NdFeB-435/135 | 1.470 | 1353 | 1106 | 414～446 | 90 |
|  | G-NdFeB-450/135 | 1.495 | 1353 | 1122 | 429～462 | 90 |
| SH | G-NdFeB-360/159 | 1.335 | 1592 | 1003 | 342～366 | 90 |
|  | G-NdFeB-380/159 | 1.365 | 1592 | 1027 | 358～390 | 90 |
|  | G-NdFeB-400/159 | 1.395 | 1592 | 1051 | 374～406 | 90 |
|  | G-NdFeB-415/159 | 1.425 | 1592 | 1067 | 390～422 | 90 |
|  | G-NdFeB-435/159 | 1.470 | 1592 | 1106 | 414～446 | 90 |
| UH | G-NdFeB-260/199 | 1.135 | 1990 | 852 | 247～271 | 90 |
|  | G-NdFeB-280/199 | 1.170 | 1990 | 883 | 263～287 | 90 |
|  | G-NdFeB-300/199 | 1.220 | 1990 | 916 | 287～310 | 90 |
|  | G-NdFeB-320/199 | 1.255 | 1990 | 939 | 302～326 | 90 |
|  | G-NdFeB-335/199 | 1.285 | 1990 | 963 | 318～342 | 90 |
|  | G-NdFeB-360/199 | 1.320 | 1990 | 995 | 334～366 | 90 |
|  | G-NdFeB-380/199 | 1.365 | 1990 | 1027 | 358～390 | 90 |
|  | G-NdFeB-400/199 | 1.395 | 1990 | 1051 | 374～406 | 90 |
|  | G-NdFeB-415/199 | 1.425 | 1990 | 1067 | 390～422 | 90 |
|  | G-NdFeB-430/199 | 1.455 | 1990 | 1090 | 406～438 | 90 |
| EH | G-NdFeB-220/239 | 1.040 | 2388 | 780 | 207～231 | 90 |
|  | G-NdFeB-240/239 | 1.080 | 2388 | 812 | 223～247 | 90 |
|  | G-NdFeB-260/239 | 1.135 | 2388 | 852 | 247～271 | 90 |
|  | G-NdFeB-280/239 | 1.170 | 2388 | 883 | 263～287 | 90 |
|  | G-NdFeB-300/239 | 1.220 | 2388 | 916 | 287～310 | 90 |
|  | G-NdFeB-320/239 | 1.255 | 2388 | 939 | 302～326 | 90 |
|  | G-NdFeB-335/239 | 1.270 | 2388 | 955 | 310～342 | 90 |
|  | G-NdFeB-360/239 | 1.320 | 2388 | 995 | 334～366 | 90 |
|  | G-NdFeB-380/239 | 1.365 | 2388 | 1027 | 358～390 | 90 |
|  | G-NdFeB-400/239 | 1.395 | 2388 | 1051 | 374～406 | 90 |
| TH | G-NdFeB-220/279 | 1.040 | 2786 | 780 | 207～231 | 90 |
|  | G-NdFeB-240/279 | 1.080 | 2786 | 812 | 223～247 | 90 |
|  | G-NdFeB-260/279 | 1.135 | 2786 | 852 | 247～271 | 90 |
|  | G-NdFeB-280/279 | 1.170 | 2786 | 891 | 263～287 | 90 |
|  | G-NdFeB-300/279 | 1.220 | 2786 | 931 | 287～310 | 90 |
|  | G-NdFeB-320/279 | 1.240 | 2786 | 947 | 295～326 | 90 |

- 表1(续)

| 品种 | 牌号 | 主要磁性能 |  |  |  | 方形度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Br T ≥ | HcJ kA/m ≥ | HcB kA/m ≥ | (BH)max kJ/m3 范围值 | - Hk/HcJ % ≥ |
| TH | G-NdFeB-335/279 | 1.270 | 2786 | 963 | 310～342 | 90 |
|  | G-NdFeB-360/279 | 1.320 | 2786 | 995 | 334～366 | 90 |

    - 永磁材料电阻率的测量按GB/T 5167规定进行。

    - 永磁材料热膨胀系数的测量参照GB/T 4339的规定进行。

    - 永磁材料最高使用温度的测量按GB/T*****（稀土永磁体高温磁通不可逆损失检测方法）的规定进行。

  - 失重

永磁材料失重的测量按GB/T ***** （烧结钕铁硼永磁体失重试验方法）的规定进行。

  - 镀层（或涂层）防护

永磁体经表面防护后镀层（或涂层）厚度、耐蚀性和结合力的测量按GB/T 34491或GB/T ***** （烧结钕铁硼表面涂层）规定进行。

  - 磁偶极矩一致性

永磁体磁偶极矩的测量按GB/T 38437的规定进行。永磁体磁偶极矩一致性为抽样产品磁偶极矩极差（最大值与最小值之差）与平均值的比值。

  - 高温磁通不可逆损失

永磁体高温磁通不可逆损失测量按GB/T ***** （稀土永磁体高温磁通不可逆损失检测方法）的规定进行。

  - 外观尺寸

采用目测的方式检测永磁体的外观。尺寸测量应采用和5.8要求相适应的量具。

  - 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验，本文件只规定出厂检验的检验规则，型式检验规则由供需双方商定。

  - 检验项目

产品出厂检验项目应含5.1、5.5和5.8规定的各项。

  - 产品出厂检验抽样和批次规则

产品出厂检验抽样规则按表2。每批产品应由同一牌号、同一炉次制成的同一规格的产品组成。

- 产品出厂检验抽样规则

| 序号 | 检验项目 | 抽样方法 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁性能 | GB/T 2828.1-2012特殊检验水平S-2，正常检验一次抽样方案 | 5.1（表1） | 6.1 |
| 2 | 镀层（或涂层）防护 | ≥2件/批 | 5.5 | 6.5 |
| 3 | 外观尺寸 | GB/T 2828.1-2012一般检验水平Ⅰ，正常检验一次抽样方案 | 5.8 | 6.8 |

  - 检验结果判定及复验规则

产品检验中的每项均合格时，则该批产品为合格；如有不合格项，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，复验时，所有复验项合格，则该批产品合格；若复验时仍存在不合格，则判定该批产品为不合格。

  - 型式检验的结果判定及复验规则

由供需双方协商。

- 包装、标志、运输、贮存

  - 包装

按GB 39176的规定进行（执行）。

  - 标志

    - 每批产品应附有产品合格证及产品质量保证书，并盖有检验员和质量检验部门印鉴。

    - 产品合格证应标明：

- a) 供货产品名称(或代表符号)、尺寸规格及批号；

- b) 数量；

- c) 检验日期；

- d) 制造商名称及地址；

- e) 检验员代号和检验部门印鉴；

- f) 产品执行标准编号。

    - 如适用，产品质量保证书应包括：

- a) 供货产品名称(或代表符号)；

- b) 产品执行标准编号；

- c) 规格尺寸；

- d) 数量；

- e) 批号；

- f) 出厂日期；

- g) 制造商名称；

- h) 产品性能测定结果。

  - 运输、贮存

按GB 39176的规定进行（执行）。

- （资料性）
晶界扩散钕铁硼永磁材料的化学成分、制造工艺、内部HcJ的变化及应用

  - 化学成分

晶界扩散钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料，主要成分为钕（Nd）、铁（Fe）、硼（B）。为了获得不同性能，材料中的钕可用部分镨（Pr）、铽（Tb）、镝（Dy）等其它稀土元素替代，铁可被钴（Co）、铝（Al）等其它金属元素替代。晶界扩散钕铁硼永磁材料中重稀土的含量由永磁体表面到中心减小，在钕铁硼主相晶粒表层形成高重稀土含量的壳层。

晶界扩散钕铁硼永磁材料的化学成分范围见表A.1。

  - 晶界扩散钕铁硼永磁材料的化学成分%

| 组分 | Nd、Pr等 总量 | Dy、Tb 总量 | B | Co | 其他元素Cu、Al、Ga、Zr、Nb等总量 | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（质量分数） | [22,35] | (0,8] | [0.8,1.3] | [0,5] | (0,5] | 余量 |

  - 制造工艺

晶界扩散钕铁硼永磁材料的通常工艺流程如图A.1所示，晶界扩散工艺的主要工序包括：

（1）前处理，采用酸洗、清洗及喷砂等工艺，去除磁体表面的污物和氧化膜。

（2）包覆工序，采用物理或化学的方法将扩散源附着在永磁体表面。常见的扩散源为重稀土（Dy和Tb）的单质、合金、化合物或其混合物。常用的包覆工艺包括：①采用物理气相沉积（PVD）工艺在永磁体表面沉积重稀土单质或合金的薄膜；②采用喷涂、印刷、浸渍等工艺将重稀土化合物粉末与溶剂配置的浆料涂覆到永磁体表面，经烘干后形成粉末状涂覆层；③采用电泳、电镀、化学镀等工艺在永磁体表面制得金属或化合物的膜层。

（3）扩散工序，采用高温热处理工艺，使重稀土元素沿永磁体晶界从表面扩散进入永磁体内部，在主相晶粒表面形成高重稀土含量的外延层，提升磁体HcJ。通常情况下，采用镝（Dy）扩散，可使得永磁体的HcJ提升4 kOe～6 kOe，Br下降0～0.3 kGs；采用铽（Tb）扩散，可使得永磁体的HcJ提升8 kOe～11 kOe，Br下降0～0.3 kGs。

  - 晶界扩散钕铁硼永磁材料的通常工艺流程

  - 内部HcJ的变化

采用磁化方向扩散并双面磨削获得不同厚度的永磁体，测永磁体内禀矫顽力，即磨削后永磁体内禀矫顽力与晶界扩散钕铁硼永磁体双面磨削量的关系，来表征内部HcJ的变化，如图A.2所示。

取厚度为8 mm的烧结钕铁硼永磁体，采用铽沿着8 mm方向进行晶界扩散处理。将晶界扩散后的永磁体垂直于8 mm方向的两面同步磨削去相同的尺寸，测试磨削后不同厚度永磁体的磁性能。磨削后永磁体的内禀矫顽力与永磁体厚度的关系如图A.2所示，该结果以厚度为8 mm的晶界扩散钕铁硼永磁体为例表征了永磁体表面到中心位置内禀矫顽力的变化趋势。从结果可以得出，随着双面磨削量的增加，永磁体的内禀矫顽力逐渐降低。当磨削后的永磁体厚度为1 mm时，永磁体的内禀矫顽力比磨削前8 mm厚的永磁体内禀矫顽力下降了，但是仍然比扩散前永磁体的内禀矫顽力大幅提升。这表明在厚度为8 mm的晶界扩散永磁体中心1 mm的区域内，已经有重稀土铽扩散进入，使得永磁体内禀矫顽力提升。

  - 晶界扩散钕铁硼永磁体双面磨削量与磨削后永磁体内禀矫顽力的关系

  - 应用

晶界扩散钕铁硼永磁材料具有高磁能积、高矫顽力的特点，可广泛地应用于新能源汽车、变频空调、3C电子、工业电机等领域。

- （资料性）
晶界扩散钕铁硼永磁材料CGS单位制牌号与牌号对照

采用CGS单位制牌号与牌号的对照见表B.1。

  - CGS单位制牌号与牌号对照表

| 序号 | CGS单位制牌号 | 牌号 | 序号 | CGS单位制牌号 | 牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G52H | G-NdFeB-415/135 | 19 | G28EH | G-NdFeB-220/239 |
| 2 | G55H | G-NdFeB-435/135 | 20 | G30EH | G-NdFeB-240/239 |
| 3 | G57H | G-NdFeB-450/135 | 21 | G33EH | G-NdFeB-260/239 |
| 4 | G45SH | G-NdFeB-360/159 | 22 | G35EH | G-NdFeB-280/239 |
| 5 | G48SH | G-NdFeB-380/159 | 23 | G38EH | G-NdFeB-300/239 |
| 6 | G50SH | G-NdFeB-400/159 | 24 | G40EH | G-NdFeB-320/239 |
| 7 | G52SH | G-NdFeB-415/159 | 25 | G42EH | G-NdFeB-335/239 |
| 8 | G55SH | G-NdFeB-435/159 | 26 | G45EH | G-NdFeB-360/239 |
| 9 | G33UH | G-NdFeB-260/199 | 27 | G48EH | G-NdFeB-380/239 |
| 10 | G35UH | G-NdFeB-280/199 | 28 | G50EH | G-NdFeB-400/239 |
| 11 | G38UH | G-NdFeB-300/199 | 29 | G28TH | G-NdFeB-220/279 |
| 12 | G40UH | G-NdFeB-320/199 | 30 | G30TH | G-NdFeB-240/279 |
| 13 | G42UH | G-NdFeB-335/199 | 31 | G33TH | G-NdFeB-260/279 |
| 14 | G45UH | G-NdFeB-360/199 | 32 | G35TH | G-NdFeB-280/279 |
| 15 | G48UH | G-NdFeB-380/199 | 33 | G38TH | G-NdFeB-300/279 |
| 16 | G50UH | G-NdFeB-400/199 | 34 | G40TH | G-NdFeB-320/279 |
| 17 | G52UH | G-NdFeB-415/199 | 35 | G42TH | G-NdFeB-335/279 |
| 18 | G54UH | G-NdFeB-430/199 | 36 | G45TH | G-NdFeB-360/279 |

- （资料性）
晶界扩散钕铁硼永磁材料的磁性能温度系数

表C.1为晶界扩散钕铁硼永磁材料磁性能温度系数。

  - 晶界扩散钕铁硼永磁材料磁性能温度系数

| 牌号 | 基础温度 ℃ | 温度变化的上限温度 ℃ | α (Br)，%/K 不小于 | α (HcJ)，%/K 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-NdFeB-415/135 （G52H） G-NdFeB-435/135 （G55H） G-NdFeB-450/135 （G57H） | 20 | 100 | -0.115 | -0.66 |
|  |  | 120 | -0.125 | -0.62 |
| G-NdFeB-360/159 （G45SH） G-NdFeB-380/159 （G48SH） G-NdFeB-400/159 （G50SH） G-NdFeB-415/159 （G52SH） G-NdFeB-435/159 （G55SH） | 20 | 100 | -0.115 | -0.61 |
|  |  | 150 | -0.125 | -0.55 |
| G-NdFeB-260/199 （G33UH） G-NdFeB-280/199 （G35UH） G-NdFeB-300/199 （G38UH） G-NdFeB-320/199 （G40UH） G-NdFeB-335/199 （G42UH） G-NdFeB-360/199 （G45UH） G-NdFeB-380/199 （G48UH） G-NdFeB-400/199 （G50UH） G-NdFeB-415/199 （G52UH） G-NdFeB-430/199 （G54UH） | 20 | 100 | -0.110 | -0.56 |
|  |  | 180 | -0.130 | -0.48 |
| G-NdFeB-220/239 （G28EH） G-NdFeB-240/239 （G30EH） G-NdFeB-260/239 （G33EH） G-NdFeB-280/239 （G35EH） G-NdFeB-300/239 （G38EH） G-NdFeB-320/239 （G40EH） G-NdFeB-335/239 （G42EH） G-NdFeB-360/239 （G45EH） G-NdFeB-380/239 （G48EH） G-NdFeB-400/239 （G50EH） | 20 | 100 | -0.105 | -0.55 |
|  |  | 200 | -0.130 | -0.46 |

- 表C.1(续)

| 牌号 | 基础温度 ℃ | 温度变化的上限温度 ℃ | α (Br)，%/K 不小于 | α (HcJ)，%/K 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-NdFeB-220/279 （G28TH） G-NdFeB-240/279 （G30TH） G-NdFeB-260/279 （G33TH） G-NdFeB-280/279 （G35TH） G-NdFeB-300/279 （G38TH） G-NdFeB-320/279 （G40TH） G-NdFeB-335/279 （G42TH） G-NdFeB-360/279 （G45TH） | 20 | 100 | -0.095 | -0.51 |
|  |  | 200 | -0.120 | -0.43 |

括号内在最终版本将删去。

- （资料性）
晶界扩散钕铁硼永磁材料的其它物理性能

表D.1为晶界扩散钕铁硼永磁材料的其它物理性能，供设计选材时参考，不作验收依据。

  - 其它物理性能

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 |  | g/cm3 | 7.40～7.70 |
| 2 | 维氏硬度 |  | HV | 500～700 |
| 3 | 抗压强度 |  | MPa | 1000～1500 |
| 4 | 抗弯强度 |  | MPa | 150～400 |
| 5 | 热传导率（20℃） |  | W/(m·K) | 5～10 |
| 6 | 杨氏模量 |  | GPa | 80～200 |
| 7 | 电阻率 | C∥（20 ℃） | μΩ·m | 1.2～1.6 |
|  |  | C⊥（20 ℃） | μΩ·m | 1.0～1.4 |
| 8 | 热膨胀系数 | C∥（20-100 ℃） | 10-6/K | 4～9 |
|  |  | C⊥（20-100 ℃） | 10-6/K | -4～0 |
| 9 | 最高使用温度 | H品种 | ℃ | ≥120 |
|  |  | SH品种 | ℃ | ≥150 |
|  |  | UH品种 | ℃ | ≥180 |
|  |  | EH品种 | ℃ | ≥200 |
|  |  | TH品种 | ℃ | ≥230 |

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- （资料性）
永磁体尺寸及形位偏差

表E.1为晶界扩散钕铁硼永磁体尺寸及形位偏差。

- 表E.1 永磁体尺寸及形位偏差

| 尺寸范围 mm | 偏差值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方形 |  |  |  | 瓦形 |  |  |
|  | 平行度 mm | 关键面平面度 mm | 垂直度 mm | 尺寸偏差 mm | 内径/外径 mm | 角度 | 弦长 mm |
| ≤10 | ∥0.03 | □ 0.02 | ⊥0.05 | ±0.03 | ±0.05 | ±1° | ±0.05 |
| ＞10～20 | ∥0.03 | □ 0.02 | ⊥0.10 | ±0.05 | ±0.10 | ±30′ | ±0.10 |
| ＞20～50 | ∥0.05 | □ 0.03 | ⊥0.15 | ±0.10 | ±0.15 | ±30′ | ±0.15 |
| ＞50～80 | ∥0.10 | □ 0.05 | ⊥0.20 | ±0.15 | ±0.20 | ±20′ | ±0.20 |

_________________________________

- HK为退磁曲线磁极化强度为0.9Br时对应的反向磁场值。