行业标准

《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》

（送审稿）

编制说明

《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》（送审稿） 编制说明

# 一、工作简况

## 1. 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号）文件中下达的《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》行业标准制定计划，确定由国合通用测试评价认证股份公司负责标准《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》的编制任务，河北新立中有色金属集团有限公司、肇庆市大正铝业有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司、肇庆南都再生铝业有限公司、广西南南铝加工有限公司、山东创新金属科技有限公司、包头铝业（集团）有限责任公司等单位共同起草并制定。标准性质为推荐性行业标准，项目计划编号为 2020-1516T-YS，项目完成年限为 2023 年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

## 2. 项目概况

为贯彻落实《中国制造 2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020 年）》，加快推进绿色制造，工信部于 2016 年决定开展绿色制造体系建设，并始终坚持标准引领、评价保障的建设原则。截至 2020年，工信部公示通过 5 批共 2121 家国家级绿色工厂，有色行业有99家企业入选，铝行业共34家，而铸造铝合金行业仅入选 1 家企业。铸造铝合金行业是铝行业绿色制造重点领域，我国年产铸造铝合金锭（或铝水）700多万吨，其生产过程产生的铝灰属于危险废物，已经被国家环保部和发改委列入《国家危险废物名录》。我国再生铸造铝合金锭（或铝水）生产企业以中小型企业居多，大多企业技术研发力量不足，缺乏先进的计算机生产管理系统和先进的生产设备。因此，为帮助我国再生铸造铝合金锭（或铝水）生产企业走可持续性健康发展的道路，更好地贯彻落实《中国制造2025》战略部署，全面推行绿色制造，《铸造铝合金绿色工厂评价细则》）标准的制定，可以指导再生铸造铝合金锭（或铝水）生产企业，从原料质量控制及预处理、熔炼、铸造工艺控制、环保管控、铝液贮运等方面采取必要措施，提升产品纯净度，降低污染物排放量，合理利用铝灰渣等废弃物，并保证铝液的生产贮运安全，争当名副其实的铸造铝合金绿色工厂。

## 3. 主要参加单位和工作人员及所作的工作

### 3.1 主要参加单位情况

国合通用测试评价认证股份公司：国合通用测试评价认证股份公司负责起草试验方案工作，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。主编单位在文件编制过程中，积极主动收集绿色制造相关标准，前往一些有代表性的企业进行调研并收集现场数据，根据了解到现场的实际情况，结合对绿色发展的需求，编写绿色工厂评价要求标准文本，征求多家企业的意见，带领编制组完成标准的编制工作。

肇庆市大正铝业有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、肇庆南都再生铝业有限公司、广西南南铝加工有限公司、山东创新金属科技有限公司、包头铝业（集团）有限责任公司等起草单位为本标准积极配合编制组开展试验验证工作，他们配合主编单位开展现场调研、各种试验验证工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，积极反馈资源能源投入、产品和环境排放等评价指标数据，有力地保障了该标准的科学性与适用性。

肇庆南都再生铝业有限公司：南都再生铝业负责提供企业的现场调研及配合文件编写开展现场评价及数据提供。

国标（北京）检验认证有限公司：国标检验积极参加标准中评价要求和评价指标要求进行了研究和改进，主要针对文件中环保相关内容编写及把关。

河北新立中有色金属集团有限公司：河北新立中有色金属集团有限公司积极参加标准调研工作，针对标准的讨论稿进行修改和提出相关意见，协助主编单位调研相关企业生产情况，收集企业对绿色工厂应用的意见，并反馈试验实测数据。

山东南山铝业股份有限公司：针对绿色工厂评价指标和内容的适用性及指标值的设定，进行了分析和修改。

### 3.2 主要工作成员所负责的工作情况

本文件主要起草人及工作职责见表1

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位或人员 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 葛青 | 负责文件的工作指导、文件的编写、评价要求的确定及组织协调 |
| 鹿珂伟 | 负责文件的编写，尤其是生态设计及碳排放、碳核查内容的编写及把关 |
| 河北新立中集团 大正铝业 南都铝业 南山 包铝 | 负责提供企业的现场调研及配合文件编写开展现场评价及数据提供 |
| 郝雪龙、代荔莉 | 文件中环保相关内容编写及把关 |

## 4. 主要工作过程

### 4.1 预研阶段

2020年3月，国合通用测试评价认证股份公司完成了标准起草小组的人员征集和组建工作，根据绿色工厂评价通则的编制原则和标准内容要求，确定了铸造铝合金行业绿色工厂评价标准的框架和工作方案，并开展了企业调研。编制组对肇庆南都再生铝业有限公司进行调研和绿色工厂评价工作，深入企业调研铸造铝合金行业基本要求、基础设施、设备设施、管理体系、能源资源投入情况、产品要求、环境排放和绩效情况，对调研结果进行分析评价和总结，并根据有色金属冶炼行业绿色工厂评价通则，由主编单位整理形成《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准草案。

国合通测完成了标准起草小组的人员征集和组建工作，召开了标准起草小组内部启动会议，对标准制定工作的进度、任务分工、调研计划等进行了安排。接下来，收集、查阅了国内外同类标准及相关资料，编制《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》草案稿。

### 4.2 立项阶段

2020年3月，国合通测向全体委员会议提交了《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。

2020年12月2日，工信部发布《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号），确定了标准编制计划，项目计划编号为 2020-1516T-YS，项目完成年限为 2023 年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

### 4.3 起草阶段

4.3.1召开标准进度汇报及进度协调会

国合通用测试评价认证股份公司组织召开标准进度协调会，单位相继汇报标准的进展完成情况及需要协调问题，并对标准制定工作的进度、任务分工、调研计划等进行了进一步安排。

4.3.2第一次标准工作会议

2020年8月23日，全国有色金属标准化技术委员会在苏州主持召开了《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》行业标准任务落实会议，来自全国13个单位的20名代表参加了本次会议。本次会议为第一次针对《铸造铝合金行业业绿色工厂评价要求》（下简称“评价要求”）的讨论会，旨在确定评价要求的基本框架和编制思路，统一同期进行的相关标准文本编制的格式，明确下一步调研工作的方法与关注点。会议上针对《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》草案进行讨论，综合各方意见，对一些尚存在异议的内容进行进一步整理修改成《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准讨论稿1，同时编制“铸造铝合金行业绿色工厂评价要求调研表”，开展调研工作。

4.3.3调研工作

2020年9月，由标准主编单位国合通用测试评价认证股份公司组织，通过现场调研方式对河北立中集团开展现场调研工作，根据调研信息进行标准的修改工作，形成标准讨论稿2；

10月标准编制组对大正铝业开展现场调研工作，针对企业基础设施、设备设施、管理体系、能源资源投入情况、产品要求、环境排放等情况进行调研和讨论，根据本次调研信息进行修改，最终形成讨论稿3。

同时通过函调方式分别对西南铝业（集团）有限责任公司、肇庆南都再生铝业有限公司、广西南南铝加工有限公司、山东创新金属科技有限公司、包头铝业（集团）有限责任公司进行评价要求和内容信息调研，编制组根据调研相关信息对《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》进行修改，形成标准讨论稿4

4.3.4第二次标准工作会议

2020年11月-12月，标准编制组根据相关调研情况和研究召开研讨会，主要对能源低碳化、原料无害化、废物资源化等绩效要求进行了细化和修改，包括计算方法和方式，并讨论稿4的基础上进行完善，形成《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准征求意见稿及编制说明。

4.4 征求意见阶段

2021年3月，全国有色金属标准化技术委员会对《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准进行广泛征求意见，共发送单位X家。其中生产制造企业X家，所占比例为X%，科研院所X家，所占比例X%，检验检测单位X家，所占比例X%。回函单位数X,回函并有建议或意见的单位数X个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的建议，经标准编制工作组的讨论和研究，提出具体的意见和采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，于2021年4月20日形成了《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》标准送审稿。

4.5 审查阶段

4.5.1 委员审查会议

2021年4月23日，全国有色金属标准化技术委员会在贵阳召开全体委员大会暨技术委员会年会。全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会（SAC/TC243/SC1）全体委员大会应到会委员共计55名，实际到会委员54名。

会议经过认真热烈的讨论，对标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等进行了仔细审查和表决投票，形成委员审查会议纪要，审查结论为通过。

4.5.2标准技术专家审查会议

2021年6月4日，网络形式召开了《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》的审定会，根据与会企业及专家代表的认真研讨，形成审定会纪要，并在会议上经过专家审议通过。标准编制工作组根据审定会议纪要，修订了标准的送审稿，编制《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》报批稿。

4.6报批阶段

2021年6月，标准起草工作组根据审查会提出的修改意见和建议对标准进行进一步修改、整理，形成了本标准报批稿，报标委会秘书处。

# 二、标准编制原则

本标准在制定过程中，遵循有色行业特点、适用性、系统性等原则.

（1）突出行业特点，以提高绿色发展水平为核心

a) 新增再生铸造铝合金原料要求

b) 新增铝灰资源化利用要求

c) 融入最新的绿色环保和节能减排技术，保证铸造铝合金行业的绿色发展途径。

——熔炼环节余热利用

——炒灰环节

——烟气收集处理环节

（2）适用性

a) 立足国内企业绿色制造的实际以及工业和信息化部建设绿色制造体系、全面创建绿色工厂的要求，确保标准的可操作性；

b) 遵循“PDCA管理循环”模式，降低标准实施的难度；

c) 广泛地调研了国内铸造铝合金行业生产企业、检验检测机构、评价认证机构、科研院所、行业协会等意见，并确认了标准评价内容的适用性。

（3）系统性

a) 涵盖工厂生产的全过程、全链条和全要素；

b) 全面、系统建立绿色工厂评价指标体系。规定行业绿色评价要求内容及评价方法，避免能耗高、工艺落户、产品质量差的企业占优秀企业生存空间，促进行业绿色发展。

——规定单位产品能耗

——规定原料质量

——避免落后装备及技术

# 三、标准主要内容的确定依据及主要实验和验证情况分析

## 1 范围

铸造铝合金行业分为原生铝锭铸造和再生铝合金铸造两类。再生铝可以分为铸造铝和变形铝两类，其中再生铸造铝占比80%左右，主要用于汽车、摩托车零部件、五金工具、电器电子等行业。虽然传统汽摩产业增速下滑，但伴随电子消费增长及通讯领域的快速发展，再生铝材料在通讯电子领域的应用比例逐年上升；GB/T 38472-2019《再生铸造铝合金原料》国家标准于2019年12月正式发布，在行业内和社会上均引发巨大的反响。我国是一个制造业大国，每年有大量的产品需要出口，再生铝原料是最符合这个要求的商品之一，是国民经济发展至关重要的原材料。根据相关统计数据，再生铝原料中可提取铝量高达91%以上，每吨再生铝比原生铝可节省8 t铝土矿、减少7.6 m3的废弃物产生。因此再生铸造铝合金行业作为铸造铝合金行业重点类别，也纳入绿色工厂评价目标中。

## 2 规范性引用文件

文件主要从建筑、照明、设备设施、管理体系、有色金属能耗限额、节水、产品生态设计、环境排放以及清洁生产评价体系等方面引用相关文件。编制组还重点关注了正在编制过程中的《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》，注重与该标准的协调配套，充分考虑导则的相关要求，避免与其有矛盾冲突之处。

## 3 术语和定义

对于铸造铝合金行业绿色工厂评价要求中涉及的术语和定义进行了说明， GB/T 36132 界定的术语和定义均适用于本标准，同时明确了铸造铝合金行业工厂范围。

## 4 总则

文件本部分要求了评价原则和评价指标， 要求中工厂应达到的条件对应必选项，宜达到的要求为可选项，分数设定中必选：可选比例约为6:4，总分为100分。

根据铸造铝合金行业绿色发展特点，确定各指标权重系数。行业重点要求了再生铸造铝合金原料，熔铸环节单位产品能耗，熔铸环节余热利用及先进设备及工艺的应用，铝灰的资源化利用几大环节，因此相应的设定了能源与资源投入、环境排放的要求。

## 5 评价要求

### 5.1 基本要求

基本要求是铸造铝合金企业进行绿色工厂评价需要达到的最低要求，具有一票否决权，因此无分值体现，主要包括工厂合规性要求、最高管理者要求以及工厂要求。

合规性要求从符合法律法规、产业政策、无事故证明、污染物达标排放、能源消耗、企业信用、三同时制度等方面对工厂进行了规范。

从工厂依法设立、合法合规的角度评价工厂的经营合规性，如企业营业执照、近三年无违法、经营异常和行政处罚记录等。

相关方是指可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

从近三年无较大及以上安全、环保、质量等事故的角度评价工厂的环保、安全、质量的合规性。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法（试行）》等相关环保法律法规，铸造铝工厂需要执行“三同时” 制度、环境影响评价制度、排污许可制度。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》企业需按要求开展清洁生产审核，且应满足铸造铝合金行业规范条件。

最高管理者要求主要从领导作用和承诺、职责和权限分配等方面进行了规范。

工厂要求主要从管理组织机构、中长期规划、教育与培训等方面进行了规范。

### 5.2 基础设施要求

一下调研数据均来自于企业实际数据，本文件编制过程收集河北立中、南都铝业、大正铝业、南山铝业、包铝、山东创新6家企业调研情况，为保护企业隐私数据，且保证数据真实性，数据用A、B、C、D、E、F来代替。

5.2.1 建筑

本章内容需保证该工厂建筑在建设过程中，均按照国家和地方规定进行申请和备案，设计、施工、验收均符合相关的法律程序。从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、节水、节地等方面对建筑做出了要求。建筑应采用资源消耗低和环境影响小的建筑装饰装修材料，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等九项建筑材料有害物质限量的标准（GB 18580~GB 18588）和《建筑材料放射性核素限量标准》GB 6566 等标准，对各类建筑材料应满足的技术要求和性能参数进行规定；工厂宜采用钢结构建筑和金属建材、生物质建材、节能门窗、新型墙体和节能保温材料等绿色建材和本地建材，在满足生产需要的前提下优化围护结构热工性能、外窗气密性等参数，降低厂房内部能耗；厂区应绿化适宜，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物；宜多采用节水设备，选用《当前国家鼓励发展的节水设备》（产品）目录中公布的设备、器材和器具，根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等；厂房应采用多层建筑，以满足节地要求。

由于铸造铝合金行业原材料为原生铝锭或再生铸造铝合金原料，原材料的分类分级管理决定了合金熔铸环节的高效化和熔体洁净化。有必要时，对不同牌号再生原料分类存放后，应按照应用场景分级存放。产生铝灰渣为危险废物，应在二次炒灰后进行密封储存及运输。因此要求铸造车间仓库及料仓等建筑应封闭料仓，并实行分区管理，并标有明显标识。放置铝灰等污染物的房间应独立设置，应封闭并做防渗设施，并设立公示栏或警示牌，并标明危害性及重量。企业调研数据如下表所示。

| 企业 | 原材料储运 | 铝灰储运 |
| --- | --- | --- |
| A | 分类分级 | 未密封、未做防渗设施、未设立公示栏或警示牌、未标明危害性及重量 |
| B | 分类分级 | 密封储存但未密封运输、做防渗设施、未设立公示栏或警示牌、未标明危害性及重量 |
| C | 未完全分类分级 | 未密封、未做防渗设施、未设立公示栏或警示牌、未标明危害性及重量 |
| D | 分类分级 | 密封储存但未密封运输、做防渗设施、设立公示栏或警示牌、标明危害性及重量 |
| E | 分类分级 | 密封储存且未密封运输、做防渗设施、设立公示栏或警示牌、标明危害性及重量 |
| F | 分类分级 | 密封储存且未密封运输、做防渗设施、设立公示栏或警示牌、标明危害性及重量 |

根据调研结果，对企业原料及固废分类分级管理的调研情况进行分析发现，其中原材料能实现分级分类，且铝灰储运达到要求的有1家企业，代表行业先进水平，因此要求定为原材料储运应分类分级，铝灰储运密封储存且密封运输、做防渗设施、设立公示栏或警示牌、标明危害性及重量。

关于工厂绿化及场地现状进行现场调研，具体调研结果如下表。

| 企业 场所 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化情况 | 厂内有可遮阴避雨的步行连廊 | 厂区内建有多条遮阴避雨步行连廊 | 厂区内建有多条遮阴避雨步行连廊 | 厂区内建有多条遮阴避雨步行连廊 | 厂区内建有多条遮阴避雨步行连廊 | 厂区内建有多条遮阴避雨步行连廊 |
| 绿化面积占建筑占地面积比例 | 35.39 | 15 | 10 | - | 25 | 30 |
| 室外透水地面面积占室外总面积的比例（%） | 44.06 | 32.45 | 26.57 | 29.64 | 36.86 | 27.86 |

因此规定厂区绿化适宜，绿化率应不低于30%，室外透水地面面积占室外总面积的比例应不小于30%。

企业应采用可再生能源及节水器具和设备调研情况如下表

| 企业 场所 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源的使用宜占建筑总能耗的比例（%） | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 节水器具设备 | 节水坐便马桶、节水蹲便、节水花洒、感应式水龙头等 | 无 | 感应洗手盆节水龙头4 个、延时式按压冲水器具、感应小便池节水阀 | 无 | - | - |
| 节水率（%） | 12.5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 15 |

根据调研结果，规定应采用节水器具和设备，节水率不低于10%。

5.2.2 照明

天然光具有最好的显色性，可以提高生产效率，节省照明耗电量，丰富室内光环境，有利于工作人员的身心健康。工厂应充分利用天然光，优化窗墙面积比、屋顶透明部分面积比，将自然光引入建筑，提高建筑的节能型和舒适性。根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013，照明功率密度值分为现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制定的。而目标值是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，照明能耗会有一定程度的下降制订的。现行值为工业和民用建筑执行的功率密度最高限值，不是节能优化值。本标准规定照明应执行 GB 50034-2013 的照明功率密度目标值。不同的场所应进行分级设计、公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光灯措施。当室外光线强时，室内的人工照明应按人工照明的照度标准自动关闭部分灯具。这种根据室内照度和使用要求，自动调节人工光源的开关，可较好地节能。有条件时，可考虑采用智能照明系统，如路灯采用光敏探测及时钟控制技术，可根据自然光强及时间自动开关照明灯具。

针对照明功率密度指标和节能照明设备的调研，具体调研结果见表

| 企业 场所 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑照明功率密度 （W/m2） | 0.91 | 2.01 | 1.45 | 2.78 | 1.86 | 2.98 |
| 办公建筑照明功率密度 | 0.90 | 2.65 | 1.48 | 3.04 | 3.97 | 2.87 |
| 节能照明设备 | 节能灯；照明分区、分组、时控开关 | 节能灯 | 节能灯 | 节能灯 | 节能灯；照明分区、分组、时控开关 | 节能灯；照明分区、分组、时控开关 |
| 节能型照明设备的使用占比（%） | 100 | 100 | 71.25 | 84.38 | 100 | 100 |

厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光或节能灯，针对节能照明设备使用占比调研，具体调研结果如下表。

| 企业 场所 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区及各房间或场所（%） | 50 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 公共场所（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

由于不良的照明灯具对员工有影响，员工长时间在有频闪的灯光下工作，很容易产生错觉，且用眼疲劳症状，经常出现工作失误，影响和延误了生产时间。电费消耗大，每年消耗大量的电能，仅电费一项就是给该工厂增加了不少成本。自耗功率高，每年自耗电巨大。使用节能灯后节电约50%以上，光衰小，使用寿命长，采用LED芯片和先进的封装工艺，光衰小，平均使用寿命长达50000小时以上的超长使用寿命，50000小时之平均光衰为6%，远低于国家标准。安装快捷，节省成本，缩短工期：安装时不需要安装零线，无需布线，不但节省了安装成本，还可大大缩短工程时间，提高效率。绿色环保，LED-T8 、T5灯管和LED筒灯不含有毒物质汞，对环境0污染。T8LED灯管解决了传统荧光灯管的所有不足之处，是工厂照明和节能改造的最佳方案

根据调研结果，规定节能查明设备使用占比应大于60%

5.2.3 设备设施

根据铸造铝合金行业工艺特点，专用设备有：熔炼炉、保温炉、回转炉或立式炒灰机、冷灰桶、脉冲布袋除尘器（或其他除尘）、铸锭机、叠锭机。

这些设备需在《产业结构调整指导目录》（2010年本）（2013年修正）之列，且应采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。，现使用的设备不含国家《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中的设备、工艺和产品，现有运行设备均不属于《高能耗落后机电设备（产品）淘汰名录》。企业生产工艺、设备需属于《产业结构调整指导目录》最近版鼓励类，并对设备做高效、节能、低污染、规模化再生资源回收利用的详细说明。

除此之外，还应要求熔炼炉应采用烟气余热利用等其他先进节能技术以及提高金属回收率的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收设备设施；应配备在线除气设备，减少炉内除气时间，炉内除气时间长，温降时间长，能源消耗大，配备在线除气设备可提高效率，减少能源消耗量，提高铝液纯净度，提高产品品质，产品纯净度。

为了减少大气污染，应配备烟气净化系统，熔炼、精炼、热灰处理、热灰冷处理工艺系统应设置烟气净化系统，净化烟气中颗粒物、氮氧化物、氯化氢、氟化物、二噁英、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、粉尘、SO2、等污染物；再生铝烟气净化系统应采用净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小的脉冲布袋除尘器。

炒灰设备，应采用清洁能源、生产效率高、自动化水平高、操作维护方便的设备； 铸锭机，应采用生产能力大，自动化、智能化程度高，劳动生产率高，运行安全可靠的设备；叠锭机，应采用生产能力大，自动化、智能化程度高，劳动生产率高，运行安全可靠的设备。

针对专用设备，对企业调研结果如下

| 专用设备 | 达到要求情况 |
| --- | --- |
| 熔炼炉 | 油烟余热利用热量，减少燃气使用量，能减少10%-20%使用量，行业领先水平； 使用永磁搅拌器，铝液循环流动，加快了熔化速度，降低能源消耗； 熔铝炉采用蓄热式燃烧系统，投料口安装了铝料预热回转窑，充分利用烟气余热为铝料预热，最大限度地利用烟气热量，提高熔炼炉的热效率； 使用了节能型的蓄热式燃烧系统双室熔炼炉，天然气燃烧后产生的热量依次加热铝液、熔化铝料、预热铝料，余热多级利用，降低了能源消耗； 采用蓄热式燃烧系统双室炉结构，浸没式熔化，火焰不与铝料接触降低了铝烧损率； 采用蓄热式燃烧系统，充分利用外排的高温烟气加热蓄热式燃烧系统中的蓄热球，当窑炉助燃风经过蓄热球时对其进行加热，降低能源消耗； |
| 在线除气设备 | 减少炉内除气时间，炉内除气时间长，温降时间长，能源消耗大，配备在线除气设备可提高效率，减少能源消耗量，提高铝液纯净度，提高产品品质，产品纯净度， 发明专利：静波在线净化系统 |
| 炒灰设备 | 扒出来以后转移到起灰机，里面的铝直接汇聚往下沉，不使用能源。 铝灰量大的话，起灰窑更方便（需要加热） |

对通用设备的要求包括能效、能耗等要求，除此之外为了保证产品的质量，降低符合要求产品所需要的资源、能源投入及废物排放，还包括了对检测设备的要求，检测设备应包括成分检测、真空度、金相组织、力学性能检测等，特殊产品应包括含氢量、晶粒度等。

5.2.3.3计量设备

对于计量设备，应覆盖主要的能源、资源消耗设施，工厂需建立起计量体系， 计量仪器符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167、《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB 24789、《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》 GB/T 20902 等要求，并定期进行校准。对所有计量结果需建立完善的记录，并定期对数据进行统计分析，根据分析结果制定和实施改造计划。铸造铝合金行业需要配备的有电消耗（电表）、水消耗（水表）、气消耗（气体流量计）、原料消耗和辅料消耗（电子天平或地磅）等。

| 企业 | 计量设备 |
| --- | --- |
| A | 电消耗（电表）、水消耗（水表）、气消耗（气体流量计）、原料消耗和辅料消耗（电子天平或地磅） |
| B | 包括水、电、天然气、压缩空气 |
| C | 电、天然气、水、电子衡，公司Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级计量器具配备完善 |
| D | 水、电、气 |
| E | 未统计 |
| F | 未统计 |

5.2.3.4污染物处理

工厂投入适宜的污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设施的处理能力与工厂生产排放相适应，工厂应优先采购《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》、《大气污染防治重点工业清洁生产技术推行方案》、《2015  年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》、《2015 年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》、《国家先进污染防治技术目录》中的技术装备。在铸造铝企业中，应投入适宜的污染物处理设备，如脱硫脱硝设备、布袋除尘、废水收集池（若有废水）等，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求，目前多数地区已经要求超低排放，因此环保处理设备必不可少，未要求超低排放的地区，也应提前顺应绿色发展趋势，提前配备环保处理设备。

行业危废铝灰是影响绿色发展最重要的影响因素，因此优秀的企业宜具备对铝灰进行资源化利用能力，工厂如果不具备污染物处理条件，应将污染物（如铝灰）处理外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放。

| 企业 | 污染物处理 |
| --- | --- |
| A | 脱硫脱硝设备、布袋除尘，超低排放，不具备铝灰资源化利用能力，外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放 |
| B | 脱硫脱硝设备、布袋除尘，超低排放，不具备铝灰资源化利用能力，外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放 |
| C | 未上脱硫脱硝设备 |
| D | 脱硫脱硝设备、布袋除尘，超低排放，不具备铝灰资源化利用能力，外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放 |
| E | 脱硫脱硝设备、布袋除尘，超低排放，具备铝灰资源化利用能力，外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放 |
| F | 脱硫脱硝设备、布袋除尘，超低排放，不具备铝灰资源化利用能力，外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放 |

### 5.3 管理体系

分别从质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系以及社会责任等方面进行了规定。管理组织机构和管理体系建设体现了企业对绿色制造体系的重视程度和管理能力；管理体系要求均为必选要求，具有先进性。

对于工厂应建立为实现质量目标所必须的、系统的质量管理模式，涵盖顾客需求确定、设计研制、生产、检验、销售、交付的全过程策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求，以文件化的方式，成为工厂内部质量管理工作的要求。工厂应建立质量管理体系，满足 GB/T 19001 的要求，且应获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合 GB/T 19001  要求的认证证书。

工厂应建立职业健康安全管理体系，旨在使一个组织能够识别评价危险源， 并对重大职业健康安全风险制定目标方案，持续改进其绩效。本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系，其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。工厂应建立职业健康安全管理体系，满足 GB/T 45001 的要求，且应获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合 GB/T 45001 要求的认证证书。

工厂应建立环境方针、目标和指标等管理方面的内容，旨在指导各类组织实施正确的环境管理行为。通过实施环境管理体系，建立、健全职责明确的组织机构。对能源和资源的利用和污染物的产生等制定环境管理方针，对环境因素进行识别、评价，明确控制指标和目标等。工厂应建立环境管理体系，满足 GB/T 24001的要求，且应获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 24001要求的认证证书。

工厂应建立能源方针、能源目标、过程和程序以及实现能源绩效目标，旨在指导各组织采用系统的方法来实现能源绩效目标，包括能源利用效率、能源使用和消耗状况的持续改进。能源管理体系规定了能源使用和消耗的相关要求，包括测量，文件化和报告、设备、系统、过程的设计和采购，以及对能源绩效有影响的人员。工厂应建立能源管理体系，满足 GB/T 23331 的要求，且应获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合 GB/T 23331 要求的认证证书。

工厂宜按照 GB/T 36000、ISO 26000  或 SA 8000 的要求，编制社会责任报告，发布在网站或通过印刷形式向利益相关方传达。

| 企业 | 管理体系 |
| --- | --- |
| A | 三体系认证 |
| B | 三体系认证 |
| C | 四体系认证 |
| D | 四体系认证 |
| E | 三体系认证 |
| F | 只有质量管理体系 |

### 5.4 能源与资源投入

5.4.1能源投入

能源投入分别从优化生产结构和用能结构、降低能耗指标、充分利用余热余压、使用低碳清洁能源等方面进行了规定。

工厂宜做好能源选取的规划，优先采用可再生能源、清洁能源，减少不可再生能源投入，充分利用生产系统产生的余热，提高能源使用效率。优化生产工艺、多能源互补供能等方式，降低非清洁能源的使用率。重视自主创新，推进制造装备的节能改造。应采用国家鼓励的生产工艺、设备及产能，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》、《“能效之星”产品目录》、《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的生产工艺、设备及产能。

企业能源投入调研情况如下表

| 企业 | 能源投入情况 |
| --- | --- |
| A | 生产主要外购能源品种有电力、天然气、柴油、水，减少再生能源使用项目实施情况有废铝料余热烘干、熔铝炉蓄热式燃烧节能技改、前处理筛选涡选设备术改造。清洁能源天然气占全厂总耗比例约 81.34;减少不可 再生能源量 比例占全厂总能耗达到 6.28%，能源消费清洁化水平较高。 |
| B | 外购电力、柴油、天然气，综合能耗超过21000 tce，环保严格要求后，单位产品能耗上升。未使用可再生能源代替不可再生能源，清洁能源占97.39%。充分利用余热余压，每小时节约标准煤142.35kgce。 |
| C | 外购电力、柴油、天然气，综合能耗较高，无余热余压利用情况 |
| D | 外购电力、柴油、天然气，综合能耗较高，有余热利用情况 |
| E | 外购电力、柴油、天然气，综合能耗较高，有余热利用情况 |
| F | 外购电力、柴油、天然气，综合能耗较高，有余热利用情况 |

5.4.2资源投入

为贯彻执行国家相关节水方针政策，合理利用水资源，提高用水效率，规范铸造铝合金企业用水行为，工厂应开展节水评价工作，满足 GB/T 18916（所有部分）中对应本行业的取水定额要求。GB/T 7119 要求一级水表计量率达到 100%，二级水表计量率不小于 90%，重点设备或者重复利用用水系统的水表计量率不小于 85%，水表精确度不低于±2.5%。工厂应减少原辅材料中有害物质的使用。对原料进行控制的目的是加强工艺配置中对有害成分的回收和无害化，防止流失造成环境污染或毒害人、畜及其他生物。为保证工程质量、安全和节材，应淘汰能耗高、安全性能差，不符合“低碳”理念的材料，国家和地方会不定期对禁止使用的材料和产品名录予以发布。工厂宜使用回收料，如铸造铝合金原料等资源，替代原料使用；宜用可回收材料替代新材料、不可回收材料，并宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

不同企业单位产品主要原材料消耗量调研表如下

单位/t

|  | 企业A（t/t） |  |  | 企业B（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 废铝 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 201453.44 | 232357.14 | 214523.48 |
| 金属硅 | 0.046 | 0.051 | 0.055 |  |  |  |
| 纯铝锭 | 0.005 | 0.024 | 0.020 | 5339.87 | 4053 | 2445.23 |
| 精炼剂 |  |  |  | 575.13 | 454.13 | 456.4 |
| 其他金属 |  |  |  | 0 | 15.48 | 8.91 |
| 新鲜水耗 |  |  |  |  |  |  |
| 废铝占比% |  |  |  | 93.5 | 94.31 | 94.98 |
|  | 按照GB/T 29115的要求开展减少原辅材料使用量评价工作； 未回收利用废铝灰渣等资源 |  |  | 按照GB/T 29115的要求开展减少原辅材料使用量评价工作； 未回收利用废铝灰渣等资源 |  |  |
|  | 企业C |  |  | 企业D |  |  |
| 废铝 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 1.14 | 1.09 | 1.10 |
| 金属硅 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 |  |  |  |
| 纯铝锭 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 未统计 | 未统计 | 未统计 |
| 精炼剂 | 几百千克-几吨不定 | 几百千克-几吨不定 | 几百千克-几吨不定 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 其他金属 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 |  |  |  |
| 新鲜水耗 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 废铝占比% | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | 不同牌号要求不同 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
|  | 企业E |  |  | 企业F |  |  |
| 废铝 | -未统计 | - | - | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| 金属硅 | - | - | - | - | - | - |
| 纯铝锭 | - | - | - | - | - | - |
| 精炼剂 | - | - | - | 0.5 | 1.2 | 1.6 |
| 其他金属 | - | - | - | 按牌号要求 | 按牌号要求 | 按牌号要求 |
| 新鲜水耗 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 废铝占比% | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

5.4.3  采购

采购要求铸造铝企业应选择能够提供对环境友好的原材料的供应商来提供环保的材料作为原料，在采购行为中应充分考虑环境因素，实现资源的循环利用，尽量降低原材料的使用和减少废弃物的产生，实现采购过程的绿色化。企业应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

工厂提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。采购要求将环保原则纳入供应商管理机制中，定期对供应商进行评价

### 5.5 产品要求

5.5.1生态设计

生态设计，也称绿色设计或生命周期设计或环境设计，是指将环境因素纳入设计之中，从而帮助确定设计的决策方向。在产品设计开发阶段系统考虑原辅材料选用、生产、销售、包装运输、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原辅材料，减少污染物产生和排放，生态设计要求在产品开发的所有阶段均考虑环境因素，从产品的整个生命周期减少对环境的影响，最终引导产生一个更具有可持续性的生产和消费系统。生态设计活动主要包含两方面的涵义，一是从保护环境角度考虑，减少资源消耗、实现可持续发展战略；二是从商业角度考虑，降低成本、减少潜在的责任风险，以提高竞争能力。

铸造铝合金产品在生态设计时应考虑尽量减少所使用材料的种类，以便于产品废弃回收；生产过程中减少消耗品的种类和消耗量；提高回收材料或可再生材料所占比例；采用宜分拣和再循环的设计、采用等，提高保级利用技术的应用，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用.

5.5.2有害物质使用

产品的有害物质使用是从绿色生产的角度来考虑，产品应符合国家出台的相应产品质量标准，同时减少有害物质的使用和排放，必要时应进行RoHs认证。

5.5.3减碳

对于碳足迹，企业可参考ISO/TS 14067：2013《温室气体 产品碳足迹关于量化和通报的要求和指南》和 PAS 2050：201《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》等国际标准以及 GB/T 32150《工业企业温室气体排放核算和报告通则》，开展产品碳足迹量化与核查工作，以产品设计、生产、消费等过程为核心，减少产品生命周期内的温室气体排放，可将碳足迹的改善纳入环境目标，并制定相关的提升计划。

| 企业 | 碳足迹（tCO2 eq） |  | 对外公布情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2018 | 2019 |  |  |
| A | 29253.56 | 31249.39 | 已公布 | 已部分整改，整改后碳排放降低 |
| B | 42631.83 | 41218.97 | 已公布 | 已部分整改，整改后碳排放降低 |
| C | 108365.39 | 120987.83 | 未公布 | 未整改 |
| D | 未统计 |  |  |  |
| E | 未统计 |  |  |  |
| F | 37834.26 | 39284.94 | 未公布 | 未整改 |

5.5.6回收利用

对于可回收利用物品，宜考虑产品、包装等的回收处理成本与回收价值，对各方案进行分析和评价，确定出最佳回收处理方案如重点考虑铸造铝锭、废铝灰渣等可回收资源。

### 5.6环境排放

废水、废气、固体废物和噪声应满足相应地区最高标准，并配备检测和监控系统。

根据《温室气体排放管理规范》ISO 14064，及碳达峰目标和碳中和愿景，行业应对其厂界范围内的温室气体排放进行核查，并宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。关于碳排放的系数指标，按国家届时出台的有关规定予以执行。。

| 检测项目 | A | B | C | D | E | F | 排放限值 | 第三方检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 30 | 30 | 30 | 具备 |
| SO2 | - | - | - | 10 | 100 | 150 | 150（不含超低排放） | 具备 |
| NOX | 8 | - | - | 6 | 150 | 200 | 200 | 具备 |
| 砷及其化合物 | - | - | - | - | - |  | 0.4 | 具备 |
| 锡及其化合物 | 0.013 | 0.0194 | 0.0165 | - | - |  | 1 | 具备 |
| 镉及其化合物 | 6.1*10-4 | - | - | - | - |  | 0.05 | 具备 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.50 | 0.37 | 0.54 | 2.45 |  | 3 | 具备 |
| 铅及其化合物 | - | - | - | - | - |  | 1 | 具备 |
| 氟化氢 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | - | 30 |  | 30 | 具备 |
| 二噁英 |  |  |  | 0.092 |  |  |  |  |

企业大多未对无组织废气排放情况进行管控，调研企业中只有两家对无组织排放进行管控。

调研企业产生废水大多分三部分，生活污水、工业用水和循环冷却水，生活污水占主要来源。生活污水处理使用常规的三级化粪处理，而食堂等含油污水则经过隔油格栅处理后，排入园区污水处理站处理后达标排放。工艺废水零排放。

公司所产生的固体废弃物，包括了生活办公垃圾、项目分拣工序产的金属废料、熔化炉和搓灰炉产生的熔炼铝灰渣、铸造过程产生的金属边角料。公司均按照固体废物分类，设置临时堆存点、废物箱或专用库房，并分别设置明显的识别标识。

固体废物产生后，已按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所、废物箱或专用库房。存放场所应具备防泄漏、防扬尘等安全环保设施或措施。

废机油、废线路板、废油漆桶等危险固体废物有明显识别标志的容器或包装袋盛装堆存于专用库房，不得与其它物品混装堆存，设专人管理，并建立危险固体废物基础管理台账。

### 5.7 绩效

用地集约化对工厂容积率、建筑密度、单位用地面积产值进行了规定。根据《工业项目建设用地控制指标》，规定行业容积率不应小于60%，建筑密度不应低于30%，容积率应≥0.6，建筑密度宜大于40%，工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%，工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。

| 企业 | 企业容积率 | 建筑密度% |
| --- | --- | --- |
| A | 0.73 | 55.4 |
| B | 0.65 | 58.44 |
| C | 0.6 | 40 |
| D | 0.65 | 58.98 |
| E | 0.56 | 54.86 |
| F | 0.54 | 58.74 |

对于铸造铝合金生产行业，主要污染物有废水、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铝灰渣等。针对单位产品主要污染物产生量的调研，从调研结果可以看出，各企业数据水平差异极大，是由于各地方遵照排放标准不一致，部分地区执行超低排放，部分地区满足国家标准最低要求即可。编制组经与企业沟通，决定企业按地区不同分别要求，2+26城市按超低排放要求，其他地区设定先进值。企业认可相关数据的先进性后，将单位铝锭废水产生量≤Xkg/t-Al，单位铝锭颗粒物产生量≤Xkg/t-Al，单位铝锭二氧化硫产生量≤Xkg/t-Al，单位铝锭氮氧化物产生量≤Xkg/t-Al ，单位铝锭铝灰渣产生量≤Xkg/t-Al定为基准值，具有先进性。

针对工业固体废物（含危险废弃物）综合利用处置率、废水回用率，铝灰渣综合利用率等指标进行调研，调研结果如下

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物（含危险废弃物）综合利用处置率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 固体废物（不含危险废弃物）综合利用率（%） | 95 | 94 | 98 | 98 | 95 | 90 |
| 废水回用率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

表中数据反映了调研企业工业固体废物（含危险废弃物）综合利用处置率、固体废物（不含危险废弃物）综合利用率、废水回用率的调研结果，六家企业的相关固体废物（含危险废弃物）综合利用处置率、废水回用率指标均达到了 100%， 故将该数据做为指标的基准值，具有先进性；固体废物（不含危险废弃物）综合利用率指标定为 98%，经与调研结果比对，具有先进性。

针对铝锭生产过程综合能耗进行调研吗，具体调研结果见表

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝锭综合能源单耗（kgce/t-Al）（三年平均值） | 112 | 112 | 111 | 116 | 120 | 118 |

表中数据反映了调研企业能耗水平，分别根据调研结果将相关先进性指标确定为：115 kgce/t-Al。

## 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程， 包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

## 7 评价报告

a） 实施评价的组织；

b） 评价目的、范围及准则；

c） 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d） 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e） 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f） 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g） 发现的问题；

h） 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i） 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j） 相关支持材料