XB

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/T XXX-20XX

绿色设计产品评价技术规范

稀土抛光粉

Specification for Green Design Product assessment—rare earth polishing powder

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发  布

ICS 77.120.99

H 65

目 录

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语与定义	4

4 评价要求	5

5 评价方法和流程	9

6 产品生命周期评价报告编制方法	10

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古自治区稀土研磨材料工程技术研究中心、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头稀土研究院、四川省乐山锐丰冶金有限公司

本文件主要起草人：…………

- 绿色设计产品评价技术规范  稀土抛光粉

## 1 范围

本文件规定了稀土抛光粉绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、评价方法、流程、产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于以铈基稀土化合物为原料，经化学法制得的具有特定物相和性能的稀土抛光粉的绿色设计产品评价。

## 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15676 稀土术语

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB  18597 危险废物贮存污染控制标准

GB  18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20165 稀土抛光粉

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24020 环境管理环境标志和声明 通用原则

GB/T 24025 环境标志和声明Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价原则与框架

GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南

GB  24289 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB  26451 稀土工业污染物排放标准

GB  29435 稀土冶炼加工企业单位产品能耗限额

GBT 29490 企业知识产权管理规范

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 32162 生态设计产品标识

GB  39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

T/CAGP0028 绿色设计产品评价技术规范 烧结钕铁硼永磁材料

T/CNIA 0005-2018 绿色设计产品评价技术规范 稀土湿法冶炼分离产品

## 3 术语与定义

GB 26451-2011、GB/T 32161-2015和GB/T 15676-2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB 26451-2011、GB/T 32161-2015和GB/T 15676-2015中的某些术语和定义。

### 3.1稀土抛光粉生产工艺

以铈基稀土化合物为主要原料，经前处理、焙烧、粉碎等生产工序后，成为稀土抛光粉，直到包装出厂的过程。

### 3.2 稀土抛光粉

以铈为主的稀土化合物原料,经化学加工制得的具有一定抛削力的粉末状化合物。广泛用于各类玻璃、液晶显示器及电脑光盘的抛光。

### 3.3 绿色设计

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原辅材料选用、生产、销售、包装、运输、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原辅材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

注1：绿色设计也称生态设计。

### 3.4 绿色设计产品

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

注2：绿色设计产品也称生态设计产品。

### 3.5稀土抛光粉的生命周期范围

稀土抛光粉的生命周期范围包括原辅材料选用、产品生产和产品包装三个阶段。

### 3.6生命周期评价报告

依据生命周期评价方法编制的，用于披露产品绿色设计情况以及全生命周期环境影响信息的报告。

注3：[GB/T 32161-2015 定义3.7]。

### 3.7现场数据

通过直接定量测量方式获得的产品生命周期活动数据。

## 4 评价要求

### 4.1  基本要求

4.1.1生产企业的污染物排放应达到《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011），严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故；企业生产产品应符合《企业知识产权管理规范》的要求。

4.1.2生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T24001、GB/T45001及GB/T23331分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理、职业健康安全管理和能源管理等体系。

4.1.3生产企业应达到工业和信息化部《稀土行业规范条件》要求。

4.1.4参与绿色设计产品评价的稀土抛光粉产品，其基本性能应符合相应国家或者行业标准的规定，并满足设计和使用的要求。

4.1.5参与绿色设计产品评价的稀土抛光粉产品，宜进行生命周期评价，并提出持续改进方案。

4.1.6一般固体废弃物按照GB 18599的要求进行贮存、处置。危险固废按GB 18597要求进行收集、贮存、运输、处置。

### 4.2  评价指标及要求

- 4.2.1评价指标

产品的评价指标应按 GB/T 32161-2015 要求从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，应包括资源、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。稀土抛光粉产品的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1和表2。

表1 “干法”稀土抛光粉评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 绿色原辅材料质量占比 | % | ≥80 | 提供证明材料 | 原辅料选用 |
|  | 单位产品的HF用量 | t/t | 0 ~ 0.40 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 稀土回收率 | % | ≥90 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 工业废水重复利用率 | % | ≥60 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/t | 应符合GB 29435中稀土冶炼加工企业单位产品能耗 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 环境属性 | 单位产品工业固体废物产 生量（以干基计） | t/t | 0.15 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 企业废水pH | / | 6~9 | 现场检测 | 产品生产 |
|  | 企业废水悬浮物 | mg/L | ≤60 | 现场检测 | 产品生产 |
|  | 颗粒物最高允许排放浓度 | mg/m³ | ≤40 | 符合《GB 26451 稀土工业污染物排放标准》要求 | 产品生产 |
|  | 废气中氟化物排放浓度 | mg/m³ | ≤5 |  | 产品生产 |
|  | 废水中氟化物排放浓度 | mg/L | ≤8 |  | 产品生产 |
| 产品属性 | 产品性能 | / | 基本性能应符合GB/T 20165标准的规定或客户使用时的性能指标要求 | 提供证明材料 | 产品生产 |

表2 “湿法”稀土抛光粉评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗量 | m3/t | ≤100 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 绿色原辅材料质量占比 | % | ≥80 | 提供证明材料 | 原辅料选用 |
|  | 单位产品的NaF用量 | t/t | ≤0.16 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 工业废水重复利用率 | % | ≥60 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 稀土回收率 | % | ≥90 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/t | 应符合GB/T 29435中稀土冶炼加工企业单位产品能耗 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 环境属性 | 单位产品工业固体废物产 生量（以干基计） | t/t | ≤0.15 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 企业废水pH | / | 6~9 | 现场检测 | 产品生产 |
|  | 企业废水悬浮物 | mg/L | ≤60 | 现场检测 | 产品生产 |
|  | 颗粒物最高允许排放浓度 | mg/m³ | ≤40 | 符合《GB 26451 稀土工业污染物排放标准 》要求 | 产品生产 |
|  | 废气中氟化物排放浓度 | mg/m³ | ≤5 |  | 产品生产 |
|  | 废水中氟化物排放浓度 | mg/L | ≤8 |  | 产品生产 |
| 产品属性 | 产品性能 | / | 基本性能应符合GB/T 20165标准的规定或客户使用时的性能指标要求 | 提供证明材料 | 产品生产 |

注：表1和表2中部分二级指标名词解释：

- 绿色原辅材料占比：产品生产过程中所消耗的原辅材料中满足相关绿色评价标准的原辅材料质量占比。

- 工业废水重复利用率：一定计量时间内，工业废水中重复利用的水量占总生产废水量的百分比。

- 单位产品HF用量：生产单位质量稀土抛光粉产品所需投入的HF总量质量。

- 单位产品综合能耗：单位产品综合能源消耗是指报告期内生产某种单位产品所直接消耗的各种能源折合标准煤数量。

- 单位产品工业固体废物产生量是指在稀土抛光粉生产过程中产生的工业固废总量。

- 4.2.2 评价标准及指标权重

绿色产品评价时需采用至少近1年数据，每3年复评一次。绿色产品必须同时满足如下要求：

1）稀土抛光粉产品生产企业在近3年(含成立不足3年)未发生环保事故,；

2）稀土抛光粉产品生产企业在近3年(含成立不足3年)未发生以下环保处罚：① 停建罚款；② 查封扣押；③ 按日计罚；④ 限产、停产整治、停业关闭；⑤ 行政拘留；⑥ 因严重污染环境被罚款的；

3）稀土抛光粉产品评价分数不得低于90（不满足环境属性中二级指标中的颗粒物最高允许排放浓度，废气中氟化物排放浓度，废水中氟化物排放浓度要求的稀土抛光粉绿色产品总评分记0），评价指标权重见表3和表4。

表3 “干法”生产稀土抛光粉评价指标权重

| 一级指标 | 一级指标权重% | 二级指标 | 二级指标权重% |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 25 | 绿色原辅材料质量占比 | 25 |
|  |  | 单位产品的HF用量 | 20 |
|  |  | 工业废水重复利用率 | 15 |
|  |  | 稀土回收率 | 40 |
| 能源属性 | 25 | 单位产品综合能耗 | 100 |
| 环境属性 | 30 | 单位产品工业固体废物产 生量（以干基计） | 40 |
|  |  | 企业废水pH | 30 |
|  |  | 企业废水悬浮物 | 30 |
|  |  | 颗粒物最高允许排放浓度 | 否定项，任意一项不符合不参评绿色评价 |
|  |  | 废气中氟化物排放浓度 |  |
|  |  | 废水中氟化物排放浓度 |  |
| 产品属性 | 20 | 产品性能 | 100 |

表4 “湿法”生产稀土抛光粉评价指标权重

| 一级指标 | 一级指标权重% | 二级指标 | 二级指标权重% |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 25 | 单位产品新鲜水消耗量 | 25 |
|  |  | 绿色原辅材料质量占比 | 30 |
|  |  | 单位产品的NaF用量 | 15 |
|  |  | 工业废水重复利用率 | 25 |
|  |  | 稀土回收率 | 5 |
| 能源属性 | 25 | 单位产品综合能耗 | 100 |
| 环境属性 | 30 | 单位产品工业固体废物产 生量（以干基计） | 40 |
|  |  | 企业废水pH | 30 |
|  |  | 企业废水悬浮物 | 30 |
|  |  | 颗粒物最高允许排放浓度 | 否定项，任意一项不符合不参评绿色评价 |
|  |  | 废气中氟化物排放浓度 |  |
|  |  | 废水中氟化物排放浓度 |  |
| 产品属性 | 20 | 产品性能 | 100 |

### 4.3 数据来源

- 4.3.1 统计

企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。

- 4.3.2 实测

如果统计数据严重短缺，工业废水重复利用率等指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，一定计量时间一般不少于一个月。

- 4.3.3 采样和监测

污染物产生指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法，详见GB 26451-2011。

## 5 评价方法和流程

### 5.1 评价方法

本文件采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，可按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展自我评价或第三方评价，在满足评价指标要求的基础上，采用附录中的生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。绿色设计产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

- 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

- 提供生命周期评价报告（见6）。

### 5.2 评价流程

根据稀土抛光粉产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

图1  稀土抛光粉绿色设计产品评价流程

### 5.3 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价计划

d）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

e）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

f）评价指标及指标得分情况，计算出的评价加权综合评分，并判定受评产品是否符合评价要求和对应等级；

g）产品生命周期评价报告

h）发现的问题；

i）绿色产品工作亮点等；

j）对持续创建或保持绿色设计产品提出的下一步工作计划或建议；

k）相关证据和支持材料。

## 6  产品生命周期评价报告编制方法

### 6.1  方法

依据GB/T24040, GB/T24044和GB/T32161-2015给出的生命周期评价方法框架及总体要求编制稀土抛光粉产品的生命周期评价报告。

### 6.2 报告内容

- 6.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包

括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联

系人、联系方式等。在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范

围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

- 6.2.2 符合性评价

报告中应提供4.1基本要求和4.2评价指标要求的符合情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。

- 6.2.3 生命周期评价

6.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供稀土抛光粉的原材料组成及主要技术参数表，绘制并说明稀土抛光粉产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

6.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数

据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

6.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供稀土抛光粉生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

6.2.3.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出稀土抛光粉绿色设计改进的具体方案。

- 6.2.4 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初

步判断该产品是否为绿色设计产品。

- 6.2.5 附件

报告应在附件中提供：

——产品生产材料清单；

——产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

——各单元过程的数据收集表；

——其他。