ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNIA XXXX—XXXX

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿

Ultrapure resin vessels for trace impurities detection in semiconductor materials

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020-10

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件负责起草单位：江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、 北京诚驿恒仪科技有限公司、集萃新材料研发有限公司

本文件主要起草人：xxxxx。

本文件系首次发布。

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿

范围

本文件规定了半导体材料痕量杂质（ng/g级别）分析用超纯树脂器皿产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于PE、PP、PTFE、PFA等超纯树脂器皿。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 25915.1-2010  洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定

要求

外观

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿，应无可见的孔洞、纹理、斑点、异物等任何影响使用的痕迹。

容积和尺寸

容积偏差

器皿的尺寸偏差应不大于±3%。

厚度偏差

器皿的厚度偏差应不大于标称值的±1%。

溶出性杂质含量

溶出性杂质元素

超纯树脂器皿（B、Na、Mg、Al、P、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Co、Mo、Ag、Ti、W、Ga、In、Sb）的溶出性杂质元素量应符合表1的要求。

微粒子释放量

表1 溶出性杂质含量

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 杂质元素含量（单元素，ng/cm2） | ≤2 | ≤10 |
| 微粒子允许量（个/cm2，0.5μm） | ≤5 | ≤50 |

试验方法

外观

目测。

容积

按GB/T 6672规定进行测定。

容积

按GB/T 6672规定进行测定。

溶出性杂质元素的测定

试剂和仪器

硝酸：65~70%，杂质元素含量小于10ng/L

氢氟酸：65~70%，杂质元素含量小于10ng/L

纯水：电阻率不低于18.2MΩcm，杂质元素含量小于10ng/L

3%混酸:将硝酸（4.4.1.1）、氢氟酸（4.4.1.2）和纯水（4.4.1.3）按照2:1:97（V:V）进行混合；

3%硝酸:将硝酸（4.4.1.1）和纯水（4.4.1.3）按照3:97（V:V）进行混合；

ICP-MS：电感耦合等离子体质谱仪。

4.4.2 试样

使用纯水将样品进行冲洗干净后，放置在3%的硝酸中浸泡1周以上，备用。

4.4.3 试验步骤

在洁净度满足GB/T 25915.1-2010 ISO Class4的洁净环境下，往准备好的样品中加入3%混酸（4.4.1.4），装满后，盖好盖子。

将样品放入烘箱或电热板上加热至60℃，持续24h：

使用ICP-MS对器皿中的混酸及新配的混酸进行测定；

      - 结果计算

式中：

X：溶出性杂质元素含量，ng/cm2；

C：样品中溶液杂质元素含量，ng/mL；

C0：空白溶液杂质元素含量，ng/mL；

V：样品溶液的体积，mL；

S：接触到溶液的样品表面积，cm2。

  - 颗粒释放量测定

试剂和仪器

3%硝酸:将硝酸（4.4.1.1）和纯水（4.4.1.3）按照3:97（V:V）进行混合；

颗粒数测试仪。

4.5.2 试样

使用纯水将样品进行冲洗干净后，放置在3%的硝酸中浸泡1周以上，备用。

4.5.3 试验步骤

在洁净度满足GB/T 25915.1-2010 ISO Class4的洁净环境下，往准备好的样品中加入3%混酸（4.4.1.4），装满后，盖好盖子。

将样品放入烘箱或电热板上加热至60℃，持续24h：

使用颗粒数测试仪对器皿中的混酸及新配的混酸进行测定；

      - 结果计算

式中：

N：颗粒释放量，个/cm2；

n：样品中溶液颗粒数量，个/mL；

n0：空白溶液颗粒数量，个/mL；

V：样品溶液的体积，mL；

S：接触到溶液的样品表面积，cm2。

- 检验规则

### 检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，若检验结果与本文件或订货单(合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

### 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一条产品生产线、同一原料、同一工艺生产的产品组成。

### 检验项目

每批产品应对3.1~3.3中全部项目进行检验。

### 取样

除非特殊说明，应当遵守国家标准GB/T 2828.1-2012一般检查水平Ⅱ，正常检验一次抽样方案进行采样，或按照供需双方均认可的采样方式进行采样。

对于元素杂质和微粒子含量项目的检测，建议在满足GB/T 25915.1-2010所定义的6级以上洁净区域内进行采样。

### 检验结果的判定

当所有检验项目符合本文件的要求时，则该样品判定为合格，否则判定为不合格。

当不合格的样品数量小于等于接收限时，则判定批合格，当不合格数多于接收限时，则判定批不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

包装袋上的标志应牢固、清晰，至少包括以下内容：

a) 产品名称

b) 质量规格等级

c) 厚度、宽度及长度

d) 生产日期

e) 厂家名称

### 包装

本产品应采用内部用同材质的PE袋（膜）封装，外部应严实包装，严禁受到外界的污染。

### 运输

运输时应防止碰撞式接触锐利的物体、轻装轻卸，同时避免日晒雨淋，保证包装完好及包装袋不受污染。

### 储存

产品贮存在洁净、干燥、通风的库房内，远离热源定置存放。

### 质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上写明：

a）供方名称；

b) 产品名称及规格；

c）产品批号；

d）产品净重及数量；

e）分析检验结果和检验部门的印记；

f）本文件编号；

g）出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）应包含下列内容：

a)产品名称；

b)产品规格及要求；

c)数量；

d)本文件编号；

e)供需双方协商确定的其他要求。

# Text boxes

发布