《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》国家标准

编制说明（讨论稿）

- 任务来源

国家标准化技术委员会，号文件下达了《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》国家标准的起草任务，其项目计划号为。由宁波博威合金材料股份有限公司、路达（厦门）工业有限公司、宁波长振铜业有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、浙江天宁合金材料有限公司，完成年限为2022年。

- 工作简况

  - 立项目的和意义

- 近年来，铜合金在通讯连接器、高铁、冶金、光学、电子元器件、电力、五金卫浴、机械工程、采矿等领域的应用越来越广泛，据统计，2019年中国铜加工材产量为1816万吨，其中，经过机床车削加工产生了大量的切削屑。众所周知，切削屑若经过严格的管理，具有单一、纯净，回收价值高的特点，只需经过简单、科学的环保处理，可重新回炉熔化直接利用，产出合格的产品。但目前国内对切削屑的回收、管理、使用中存在大量的不到位的地方，夹杂物超标、混料、其他金属混入等现象时有发生，除铅黄铜因自身包含成分范围广影响不大外，其余高端铜合金的成分范围较为单一，切削屑的使用配料比例始终无法提高，导致制造成本的增加，甚至直接投料加入使用生产出的产品也是问题颇多，品质无法得到保障。很多切削屑直接做成了废品，造成资源、能源的二次浪费和环境的二次污染，很难像美、日、德等企业那样，经过严格分拣、预处理、熔体处理后保级使用，因此企业需要强化工艺纪律、技术指导和有效监管。更急需出台相关的标准，来规范铜及铜合切削屑的使用和国际贸易。

- 《铜及铜合金切削屑及其回收规范》标准的修订，可规范铜加工企业及下游客户对铜切削屑的贮存、回用、交易、流通，对降低铜合金加工材的生产成本，提高铜合金产品在国际上的竞争力，优化高端铜合金行业的发展，均具有重大作用。

  - 项目编制组成员

根据任务落实会会议精神，本项目的编制组由宁波博威合金材料股份有限公司负责起草,并且由相关单位参加起草，组织相关单位组建了《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》行业标准修订起草小组。

  - 主编单位的技术基础

本标准的负责起草单位宁波博威合金材料股份有限公司,成立于1987年，是目前铜合金线、棒材质量最优、品种最多的中国龙头企业，是全国有色金属标准化技术委员会铜及铜合线棒材产品标准主要起草单位，主持起草多项国家及行业标准。

博威合金先后承担国家科技创新基金项目3项，国家火炬计划项目4项、国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家重点新产品2项 ，公司在有色合金新材料领域多种新材料的成功研发及产业化，为起草本行业标准提供了有力的技术支撑，具备了起草本国家标准的技术基础。

4  主要工作过程

接到标准起草任务后，宁波博威合金材料股份有限公司立即成立了标准编制小组，主要由总工程师办公室、技术部、研发中心等技术人员组成。首先整理收集本企业曾经生产的铜及铜合金切削屑的技术要求及产品使用现状，同时会同市场开发和营销人员对铜及铜合金切削屑进一步调查、收集全国一些主要生产、使用及回收的企业的情况，收集了相关的产品标准，经综合研究、分析、整合调查的资料，对铜及铜合金切削屑及其回收规范进行了反复试验、检测、验证和确定。

- 标准编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。确定了《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内铜及铜合金企业对切削屑料及其回收规范管理的具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

- 确定标准主要内容的论据

1标准题目与适用范围

1.1 本文件立项名称为《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》。此标准名称一方面规定了产品是铜及铜合金切削屑料，使得铜及铜合金切削屑料的生产、使用、回收单位能方便快捷的查询到标准；另一方面也体现了铜及铜合金切削屑料回收规范的重要性。

1.2规定了本文件适用范围：本文件规定了铜及铜合金切削屑的分类、定义、回收管理、包装、贮运和循环再利用的要求。本标准的铜及铜合金涵盖了各工业部门常用的高铜、黄铜、青铜、白铜等产品，以利于客户在生产加工零件后对切削屑料进行回收。

1.3本文件适用于铜及铜合金切削屑的回收管理。在节约铜资源，提高废旧金属回收再利用和低碳节能减排的管理上也可参照使用。

2术语和定义

2.1

切削屑 Cutting filings

是指铜及铜合金材料经切削加工所产生的切削屑。

2.2

夹杂物 Foreign material

在生产、收集、包装和运输过程中混入铜及铜合金切削屑中的非金属物质（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、石块及粒径不大于2mm的粉状物等物质，但不包括包装物及在运输过程使用的其他物质）

2.3

水分 Moisture

在产生、收集、包装、存储和运输过程中，附着在铜及铜合金切削屑上的水、油及乳化液。

2.4

样品 Representative sample

从整批铜及铜合金切削屑中抽取，并能充分代表切削屑属性特征的一定量实物。

2.5

化学成分试样 Chemical composition sample

切削屑中直接抽取或熔融后制取的，用于检测铜及其他元素含量的试样。

2.6

金属回收率 Metal recycling rate

单位重量的切削屑，经预处理和熔化、凝固后，所得铸块重量占原样品重量的比值，以百分数表示。

2.7

直接有效回收：Direct and effective recovery

是指切削屑以单牌号品种，单独回收，而不是不分牌号品种、混合回收。

2.8

直接高效循环再利用：Direct and high-effective recycling

经筛选、脱油水、烘干的单一牌号，单独回收、贮运，回收的切削屑按配料比直接循环加入合金炉内进行熔铸的高效益低成本的循环再利用。

3 分类

切削屑按照GB/T 5231中的规定进行分类，类别、名称、分级见表1。切削屑按照不同类别分类，主张客户将同一类别的切削屑单独放置、回收，以降低因分选、处理造成的资源浪费。

表1 铜及铜合金的切削屑的类别、名称、分级

| 类 别 | 名 称 | 分 级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 纯铜切削屑 | 1~6 |
| Ⅱ类 | 高铜切削屑 | 1~6 |
| ⅡI类 | 黄铜切削屑 | 1~6 |
| IV类 | 青铜切削屑 | 1~6 |
| V类 | 白铜切削屑 | 1~6 |

4技术要求

4.1 表观特征

切削屑的表观特征见表2。

表2铜及铜合金切削屑的表观特征

| 名称 | 级别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 切削屑 | 1级 | 单一牌号的铜及铜合金屑，不含夹杂物、水分 |
|  | 2级 | 单一牌号的铜及铜合金屑，允许含少量的水分，夹杂物≤5% |
|  | 3级 | 混合的铜及铜合金屑，不含夹杂物、水分 |
|  | 4级 | 混合的铜及铜合金屑，允许含少量的水分，夹杂物≤5% |
|  | 5级 | 单一牌号的铜及铜合金屑，允许含少量的水分，夹杂物>5%-7% |
|  | 6级 | 混合的铜及铜合金屑，允许含少量的水分，夹杂物>5%-7% |
| 注：不含水分：水分含量低于0.3%， 允许含少量的水分：水分含量不超过2%。 |  |  |

4.2放射性污染物

切削屑中放射性污染物控制应符合以下要求：

a）不应混有放射性物质；

b）切削屑（含包装物）的外照射贯穿辐射剂量率不超过所在地正常天然辐射本底值+0.25  µGy/h；

c）切削屑表面α、β放射性污染水平为：表面任何部分的 300 cm2的最大检测水平的平均值α不超过 0.04 Bq/cm2，β不超过 0.4 Bq/cm2。

4.3 化学成分、金属回收率

切削屑的成分应符合相关牌号的化学成分要求。金属回收率要求如表3所示。

表3 铜及铜合金切削屑的金属回收率

| 名 称 | 级 别 | 金属回收率/(%) 不小于 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜切削屑 | 1级 | 99.2 |
|  | 2级 | 93 |
|  | 3级 | 99 |
|  | 4级 | 92.5 |
|  | 5级 | 92.7 |
|  | 6级 | 92.2 |
| 高铜切削屑 | 1级 | 99.2 |
|  | 2级 | 93 |
|  | 3级 | 99 |
|  | 4级 | 92.5 |
|  | 5级 | 92.7 |
|  | 6级 | 92.2 |
| 黄铜切削屑 | 1级 | 99.2 |
|  | 2级 | 93 |
|  | 3级 | 99 |
|  | 4级 | 92.5 |
|  | 5级 | 92.7 |
|  | 6级 | 92.2 |
| 青铜切削屑 | 1级 | 99.2 |
|  | 2级 | 93 |
|  | 3级 | 99 |
|  | 4级 | 92.5 |
|  | 5级 | 92.7 |
|  | 6级 | 92.2 |
| 白铜切削屑 | 1级 | 99.2 |
|  | 2级 | 93 |
|  | 3级 | 99 |
|  | 4级 | 92.5 |
|  | 5级 | 92.7 |
|  | 6级 | 92.2 |

4.4切削屑回用前油水含量和夹杂物的限额要求

4.4.1 切削屑在流通采购和销售过程中（即回用前）没有清除水分和夹杂物时，其含水分和夹杂物的总量为5%，或其含水分总量≤4%，含夹杂物总量≤1%。

4.4.2 切削屑在直接高效循环再利用时需进行分牌号脱水、磁选、烘干处理，经烘干处理的切削屑含水分和夹杂物总量为≤0.3%,逐步淘汰没脱水、磁选及烘干的切削屑的高污染、高消耗直接回用。

4.5 其他

4.5.1 切削屑中禁止混有废弃炸弹、炮弹等爆炸性弹药。

4.5.2 切削屑中禁止混有密闭容器、压力容器和国家法规规定的危险物质。

4.5.3 切削屑料应按照本标准规定的类别、名称和级别进行回收和贸易，不同类别、不同名称、不同级别的切削屑不应混合。未列入本标准的其他切削屑，可根据其表观特征、化学成分等归入相近的类别中。

4.5.4 超出本标准规定的或需方有其他要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

- 标准水平分析

本标准铜及铜合金切削屑的实际情况出发，现行的标准主要是对易切削铜合金屑回收进行规定，随着《再生铜原料》、《再生铜合金原料》等原料标准的制定，修订本标准迫在眉睫。本标准是对《再生铜原料》、《再生铜合金原料》的补充，本标准的整体内容达到国际先进水平。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国数铜及铜合金切削屑的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其它应予说明的事项

本标准根据目前国内铜及铜合金切削屑实际使用现状和订货合同情况，考虑随着新的切削屑料的收集、使用的更新，如果以后生产或订货合同中有其它原料或特征需求可在下一版中进行补充修订。

- 预期效果

本标准结合我国国情，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定的，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，可规范铜加工企业及下游客户对铜切削屑的贮存、回用、交易、流通，对降低铜合金加工材的生产成本，提高铜合金产品在国际上的竞争力，优化高端铜合金行业的发展，均具有重大作用。

《铜及铜合金切削屑料及其回收规范》国家标准编制组

2021年6月8日