GB/T1475《镓》

编 制 说 明

(送审稿)

中铝矿业有限公司

2021年6月

GB/T14475《镓》

送稿编制说明

一、工作简况（包括任务来源、编制工作单位、主要工作过程）

（一）任务来源

⒈  计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员（单位）

根据国标委[2020]6号文件，2020年3月6日，国家标准化管理委员会下达了修订《镓》国家标准的任务，计划号为20200722-T-610，完成年限为2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。国家标准项目《镓》由：中铝矿业有限公司、平果铝业有限公司、遵义铝业股份有限公司、中铝国际贸易集团有限公司、北京吉亚半导体材料有限公司、山西镓华天和电子材料有限公司负责起草。

⒉  项目编制组单位变化情况

2020年8月，在山东省烟台市召开GB/T 1475-202X《镓》任务落实会（第一次工作会议），来自中铝铝业矿业有限公司、中铝稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司、郑州有色金属研究院有限公司等28个单位的44名代表参加会议，确定编制组单位为中铝矿业有限公司、平果铝业有限公司、遵义铝业股份有限公司、中铝国际贸易集团有限公司、北京吉亚半导体材料有限公司、山西镓华天和电子材料有限公司负责起草。

技术审查会前，根据标准修订工作任务量和验证报告提供情况，重新调整了编制组构成，具体起草单位为中铝矿业有限公司、中国稀有稀土股份有限公司广西镓业分公司、中国稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司、中铝国际贸易集团有限公司、北京吉亚半导体材料有限公司、山西镓华天和电子材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所作工作

⒈ 主要参加单位情况

中铝矿业有限公司前身是始建于1958年我国第二个五年计划时期建设的郑州铝厂，1992年组建为中国长城铝业公司，2002年1月，板块资产重组上市，成立中国铝业河南分公司， 2017年12月完成中铝矿业与河南分公司资产重组，成立新的中铝矿业有限公司。生产指挥保障中心是中铝矿业有限公司的二级单位，系专职从事科技管理、技术开发、分析检测、高纯镓和超细氢氧化铝系列产品开发及生产的下属单位。是国家认可实验室，先后起草了国家标准16项、行业标准15项；获得中国有色金属工业科技进步二等奖二项、三等奖三项、发明专利三项。中铝矿业有限公司在标准修订过程中，积极主动收集资料，并进行生产企业和市场调研和产品的分析检测。根据多年的技术积累，带领报告编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求修改意见，最终带领编制组完成标准的修订工作。

中国稀有稀土股份有限公司广西镓业分公司成立于2019年10月30日，公司前身是中国铝业广西分公司氧化铝厂镓车间，车间镓回收项目为矿产资源综合利用示范基地建设内容之一，2013年10月开始建设，2014年4月29日40吨/年回收镓生产线投料试车成功，生产线采用氧化铝生产的拜耳法母液，使用国产树脂进行离子交换，经吸附、脱附、再生等循环过程，脱附后获得的含镓溶液经富集、净化、电解，得到4N金属镓，2015年1月1日项目达产达标，经多年运行和优化完善，具有无污染、产品质量高、自动化控制水平高、运行成本低等特点。镓的回收减少镓资源浪费，提高了资源利用率，增加了公司的产品品种，为公司创造新的经济增长点，对中铝公司扩大金属镓市场份额具有积极意义。

中国稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司成立于2019年10月30日，设计产能40吨/年。公司前身是遵义铝业股份有限公司氧化铝厂镓车间，2012年1月开始建设，2012年12月30日生产线投料试车成功。生产线采用氧化铝生产的拜耳法母液，使用国产树脂进行离子交换，经吸附、脱附、再生等循环过程，脱附后获得的含镓溶液经富集、净化、电解，得到4N金属镓。经多年运行和优化完善，产品质量高、运行成本低等特点。该团队自主研发能力强“重复结晶”提纯金属镓2019年获中铝股份“银点子”。

中铝国际贸易集团有限公司（中文简称“中铝国贸集团”）前身为中铝国际贸易有限公司，于2001年4月18日在北京成立。中铝国贸集团是中国铝业股份有限公司的全资子公司，是中铝集团主要的营销和贸易窗口，是具有法人资格，拥有进出口经营权的经济实体。负责中国铝业主要产品的对外经营、销售代理及进出口业务；主营氧化铝、电解铝、铝合金、焦煤、铜铅锌、稀贵金属、铝矿石、铜精矿、铁矿石等工业品国内及进出口贸易。

北京吉亚半导体材料有限公司成立于1999年12月，是由中铝山西铝业有限公司、美国晶体技术公司（AXT）、香港华港集团全资附属哈默尼海外有限公司、香港诚信地产有限公司四方合作组建的一家中外合作企业。分支机构北京吉亚半导体材料有限公司山西生产部设立在中铝山西铝厂希望街121号。公司采用离子交换技术从氧化铝的拜耳法种分母液中提取金属镓。

山西镓华天和电子材料有限公司成立于2013年5月，主要从事5-8N镓的生产和销售，规划规模年产50吨，现建有2条生产线，年产能20吨。该公司成套引进美国NPM公司的工艺、技术和设备，技术先进，产品纯度高，品质稳定，深受下游各类用户的认可和好评。是第二代半导体材料GaAs 生产商、第三代GaN生产商、铜铟镓硒太阳能生产商、单晶硅太阳能制造商的主要供货单位。

广东先导稀材股份有限公司成立于2003年5月，是一家集硒、碲、铋、镓、铟、锗等稀有金属及其化合物的研发、生产、销售为一体的大型高新技术企业，是国家工程技术中心的所在单位。工业镓产量为120t/年；高纯镓产量为90t/年。产品广泛应用于电子、通讯、光电半导体材料、热成像、探测器及太阳能光伏材料等行业。公司有多项产品如硒化锌红外激光材料和镜片、半导体砷化镓、ITO靶材、碲锌镉靶材、碲锌镉晶体窗口材料等均是填补了国家战略新型材料空白的产品。

⒉ 主要工作成员所负责的工作情况

表1 编制组成员及分工

| 成员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 中铝矿业有限公司 | 顶层设计，负责标准的工作指导，明确标准编写需要达到国际先进，国内高端水平，协调标准编写所需资源，为相关标准会提供支持。协调联系公司用户和供应商成为标准编制组成员。 |
| 中铝矿业有限公司、中国稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司 | 收集国内外的产品标准结合现场实际生产情况，制定标准讨论初稿；标准完善过程中，调动编制组成员单位收集产品各项数据，组织进行各项验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本及编制说明。 |
| 中铝矿业有限公司 | 负责提供企业的现场调研数据，配合标准编写开展现场试验验证及数据积累。 |
| 中铝国际贸易集团有限公司、广东先导稀材股份有限公司 | 结合国内供货协议、合同和订单要求，提供用户使用建议。 |
| 中铝矿业有限公司 | 负责第三方的检测服务，进行各项试验验证活动。 |

（三）主要工作过程

⒈ 预研阶段(第一次标准调研)

中铝矿业公司根据中铝股份科字〔2018〕579号文件“关于下达2018年技术标准新立项目计划的通知”，由中铝矿业有限公司牵头组织编制镓标准（中铝公司标准）。中铝矿业有限公司成立了标准编制工作起草小组，在2018年4月-2019年4月，经过技术调研、咨询，收集、消化有关资料，并结合镓的研制技术、生产经验和应用现状及技术发展趋势，以镓的生产及应用为主要参考依据，并召集专家讨论了当前国际国外先进标准的情况以及国内镓的生产使用现状，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

标准起草工作组提出了草案稿、标准意见稿、征求意见稿、标准审定稿，专家对《镓》标准各稿的内容条款及技术指标进行了逐条研讨，对标准制定中遇到的相关问题进行了深入交流并达成共识形成送审稿，报中铝公司审定。2019年4月24日，在郑州对标准审定稿进行了审定，认为符合公司产品质量的实际，对进一步提升镓产品质量，打造公司质量品牌，会有较大的促进作用，最终形成了标准报批稿并批准发布。

2019年，在此企业标准的基础上，形成了国家标准GB/T 1475-202X《镓》的草案。

⒉ 立项阶段

2019年4月，中铝矿业有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了《镓》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

2019年4月，在浙江省桐乡市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，全体委员经会议论证同意此制修订国家标准立项。

2020年3月6日，国家标准化管理委员会下达了修订《镓》国家标准的任务，计划号为20200722-T-610，下达了由中铝矿业有限公司负责国家标准《镓》的制修订任务，完成年限为2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

⒊ 起草阶段

3.1第一次工作会议

2020年8月，在山东省烟台市召开GB/T 1475-202X《镓》第一次工作会议，来自中铝矿业有限公司、中铝稀有稀土股份有限公司遵义镓业分公司、郑州有色金属研究院有限公司等28个单位的44名代表参加会议，确定编制组单位为中铝矿业有限公司、平果铝业有限公司、遵义铝业股份有限公司、中铝国际贸易集团有限公司、北京吉亚半导体材料有限公司、山西镓华天和电子材料有限公司负责起草。2021年1月广东先导稀材股份有限公司参加标准编制组。

3.2第二次标准调研

2020年5月-8月，通过全国有色金属标准化技术委员会发函向各家调研生产情况，具体内容为：近三年的工业镓和高纯镓的指标情况、产能和规模情况，检测及应用情况，对标准草案的意见，根据此次调研情况，由标准编制工作起草小组主整理并修订形成标准讨论稿。

2020年9月，标准编制工作起草小组又将标准讨论稿征求各家意见和建议。并由四家参与起草的生产单位向中铝矿业有限公司寄送了样品，由中铝矿业有限公司完成或送第三方检测机构进行样品的检测工作。

2020年12月，标准编制工作起草小组在此基础上整理并修订形成标准征求意见稿Ⅰ。

2020年1月，广东先导集团参与标准编制工作，提供了产品质量情况，并寄送了样品。

2020年3月，标准编制工作起草小组在此基础上整理并修订形成了预审稿（标准征求意见稿Ⅱ）。

3.3第二次工作会议

2021年3月17日—19日，在江苏省扬州市召开《镓》第二次工作会议，来自中国铝业矿业有限公司、郑州有色金属研究院有限公司、中铝山东有限公司、昆明冶金研究院、山东南山铝业股份有限公司等11个单位的36名代表参加会议，对GB/T 1475《镓》进行了预审，提出了意见和建议，经过与会代表讨论，达成了一致意见，形成会议纪要。后由标准主编单位根据会议内容进行修改，形成标准讨论稿Ⅲ。

⒋ 征求意见阶段

2020年12月，项目组编制了《镓》征求意见稿，通过会议、发函，共发送11家单位征求了对征求意见稿的意见和建议。其中单位包括广西分析测试研究中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，还包括中国有色金属工业标准计量质量研究所、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心（广州有色金属研究院）、中铝郑州有色金属研究院、昆明冶金研究院、山东南山铝业股份有限公司、日本岛津等企业和科研院所。11个单位中科研院所7个，所占比例为63.6%。回函单位为9个，回函并有建议或意见的单位数5个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》。于2021年6月11日形成本标准的《送审稿》。

二、标准编制原则

1. 遵守国家有关的法律法规及相关国家标准。

2. 对照进口高纯镓产品、国内外用户需求等进行收集、研究，并结合我国镓生产企业具体情况和技术水平，力求标准的广泛适用，整体水平达到国际先进水平。

3. 追求技术的先进性、指标的合理性和前瞻性。不仅要符合国内市场的需要，同时还应满足出口到世界各国的需要。

4. 完全按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

纯金属依据杂质含量可分为工业纯金属和超纯金属，以主金属含量的几个九（N）来表示。本标准涉及到工业镓和高纯镓，因此本标准名称为《镓》。

- 范围

本文件规定了镓的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

镓在大自然中很分散,没有形成集中的镓矿。99%以上的镓是以类质同相形式伴生铝、锌、锗的矿物共生，未形成独立的具有单独开采价值的镓矿床，只能随开采主金属矿床时在选冶中加以综合回收利用。目前市场上的90%以上的原生镓都是从生产氧化铝的种分母液中提取的，工业生产再以工业级金属镓为原料，用电解法、分步结晶法、区域熔融法进一步提纯，制得高纯镓。

本文件适用于氧化铝生产过程中回收制取的工业镓( 99.9% -99.999%) 和以工业镓为原料经电解、精炼等方法制取的高纯镓( 99.9999%)。

- 规范性引用文件

- 本标准引用的规范性文件有5项

1）GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

本标准中数据分析采用数值修约规则与极限数值的表示和判定，所以在规范性引用文件加入GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

2）YS/T 473  工业镓化学分析方法杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

3）YS/T 474  高纯镓化学分析方法杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

4）YS/T 872  工业镓化学分析方法 汞含量的测定 原子荧光光谱法

5）YS/T 666  工业镓化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体光谱法

产品要求及检测方法、文件引用标准均按照最新版要求执行，同时以上标准是已被镓行业广泛采用的一种成熟的镓化学成分检验方法标准，分析准确度高，检测成本低。

- 术语和定义

本文件中没有需要界定的术语和定义。

- 产品分类

纯金属依据杂质含量可分为工业纯金属和超纯金属，以主金属含量的几个九（N）来表示，根据目前镓生产情况，镓按化学成分分为5个牌号见表1 。

表1  牌号表

| 牌号 | Ga含量不小于/% | 名称 |
| --- | --- | --- |
| Ga3N | 99.9 | 工业镓 |
| Ga4N | 99.99 |  |
| Ga5N | 99.999 |  |
| Ga6N | 99.9999 | 高纯镓 |

- 5  要求

- 5.1化学成分

“高纯”和“超纯”只是相对的，以主金属含量的几个九（N）来表示，但是不完整。“超纯”的相对名词是杂质，是指化学杂质（元素）和物理杂质（晶体缺陷），后者是指位错及空位等，而化学杂质是指基体以外的原子以代位或填隙等形式渗入。但只当金属纯度达到很高标准时（如纯度9N以上的金属），物理杂质的概念才有意义。目前工业生产的金属仍是以化学杂质的含量作为标准。因此本标准还是以化学成分进行判定。

5.1.1  工业镓的化学成分应符合表2的规定。

表2工业镓化学成分

|  | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （%） 不小于 | 杂质含量 (ug/g)，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 | Ga | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In | Hg | Si | Cd | Cr | Mg | 总和 |
| Ga5N | 99.999 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 10 |
| Ga4N | 99.99 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | — | 100 |
| Ga3N | 99.9 | （Cu+ Pb+ Zn+ Al+ In+ Ca+ Fe+ Sn+ Ni+ Hg+ Cd+ Cr）≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：表中镓百分含量为100%减去表中所列杂质含量（质量分数）总和。 注 2：表中未规定的其他杂质元素，可由供需双方协商确定。 注 3：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2  高纯镓的化学成分应符合表3的规定。

表3高纯镓化学成分

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （%） 不小于 | 杂质含量 (ng/g)，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga6N | Ga | Fe | Si | Pb | Zn | Sn | Mg | Cu | Mn | Cr | Co | Ni | Na | Hg | Ca | 总和 |
|  | 99.9999 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 1000 |
| 注 1：表中镓百分含量为100%减去表中所列杂质含量（质量分数）总和。 注 2：表中未规定的其他杂质元素，可由供需双方协商确定。 注 3：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.3化学成分制定原则和依据

（一）编制小组收集调研整理了目前镓生产情况：

遵义工业镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-4），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | 99.99 | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In |  |
| 2017年 | 最大值 | ≤1.0 | 5.24 | ≤1.0 | 3.8 | 12.42 | 2.95 | 1.4 | 3.8 | 3.0 |  |
|  | 最小值 | ≤1.0 | 2.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 5.79 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |
|  | 平均值 | ≤1.0 | 3.8 | ≤1.0 | 3.1 | 9.9 | 3 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |
| 2018年 | 最大值 | 1.36 | 5.56 | 4.29 | 6.67 | 58.1 | 1.27 | 0.69 | 5.91 | 2.9 |  |
|  | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 平均值 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 10 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |
| 2019年 | 最大值 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 30.3 | 30.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
|  | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 平均值 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 18.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |
| Ga5N | 99.999 | Cu | Pb | Zn | Al | In | Ca | Fe | Sn | Ni | Hg |
| 2018年 | 最大值 | 10 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.5 |
|  | 最小值 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 平均值 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2019年 | 最大值 | 8.3 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 |
|  | 最小值 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 平均值 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广西工业镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-4），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | 99.99 | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In |
| 2017年 | 最大值 | 2.43 | 3.68 | 4.43 | 0.5 | 9.7 | 0.72 | 1.51 | 8.49 | 0.1 |
|  | 最小值 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 0.5 | 1.53 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
|  | 平均值 | 0.65 | 0.55 | 0.31 | 0.5 | 5.77 | 0.1 | 0.52 | 1.4 | 0.1 |
| 2018年 | 最大值 | 1.0 | 1.99 | 5.94 | 0.5 | 5.96 | 1.4 | 1.63 | 4.4 | 0.1 |
|  | 最小值 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.17 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |
|  | 平均值 | 0.51 | 0.429 | 0.59 | 0.5 | 0.572 | 0.14 | 0.53 | 1.05 | 0.1 |
| 2019年 | 最大值 | 0.9 | 1.06 | 0.95 | 1.8 | 0.43 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 |
|  | 最小值 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |
|  | 平均值 | 0.51 | 0.281 | 0.17 | 0.53 | 0.21 | 0.1 | 0.51 | 1.01 | 0.1 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京吉亚工业镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）99.99/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量0.1/（×10-4），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | 99.99 | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In |
| 2017年 | 最大值 | 0.23 | 2.6 | 0.09 | 0.69 | 1.9 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | 0.02 |
|  | 最小值 | 0.003 | 0.12 | <0.005 | 0.05 | 0.15 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005 |
|  | 平均值 | 0.063 | 0.76 | <0.03 | 0.34 | 0.85 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.01 |
| 2018年 | 最大值 | 0.08 | 3.4 | 0.05 | 1.0 | 1.7 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | 0.01 |
|  | 最小值 | 0.003 | 0.28 | <0.005 | 0.12 | 0.46 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005 |
|  | 平均值 | 0.027 | 1.58 | <0.02 | 0.43 | 0.91 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.01 |
| 2019年 | 最大值 | 0.07 | 1.6 | 0.11 | 1.5 | 1.2 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | 0.01 |
|  | 最小值 | 0.006 | 0.2 | <0.005 | 0.05 | 0.36 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005 |
|  | 平均值 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.47 | 0.81 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.01 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中铝矿业工业镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-4），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | 99.99 | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In |  |
| 2017年 | 最大值 | 1.0 | 8.8 | 4.8 | 0.5 | 8.9 | 3.2 | <0.5 | 1.4 | <0.1 |  |
|  | 最小值 | <0.5 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.1 | <0.5 | <1.0 | <0.1 |  |
|  | 平均值 | 0.5 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |  |
| 2018年 | 最大值 | 1.6 | 6.3 | 7.7 | 1.0 | 9.3 | 0.4 | <0.5 | 3.4 | 0.4 |  |
|  | 最小值 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.5 | <1.0 | <0.1 |  |
|  | 平均值 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |  |
| 2019年 | 最大值 | 0.5 | 0.9 | 6.7 | 0.5 | 5.1 | 0.4 | <0.5 | <1.0 | <0.1 |  |
|  | 最小值 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.5 | <1.0 | <0.1 |  |
|  | 平均值 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |  |
| Ga5N | 99.999 | Cu | Pb | Zn | Al | In | Ca | Fe | Sn | Ni | Hg |
| 2018年 | 最大值 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
|  | 最小值 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.7 |
|  | 平均值 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 2019年 | 最大值 | 1.7 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.80 |
|  | 最小值 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.10 |
|  | 平均值 | 1.2 | 0.5 | 0.18 | <0.5 | <0.1 | <1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.37 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东先导工业镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-4），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | 99.99 | Fe | Pb | Zn | Sn | Cu | Ni | Al | Ca | In |  |  | 总和 |
| 2017年 | 最大值 | 5.2 | 11.01 | 0.90 | 12.93 | 13.23 | 1.52 | 0.45 | 2.3 | 13.5 |  |  | 100 |
|  | 最小值 | 0.45 | 0.14 | 0.11 | 0.2 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.23 |  |  | 100 |
|  | 平均值 | 1.73 | 3.91 | 0.40 | 6.06 | 5.96 | 0.59 | 0.20 | 0.81 | 1.01 |  |  | 100 |
| 2018年 | 最大值 | 6.31 | 15.67 | 0.59 | 2.56 | 10.73 | 2.7 | 1.19 | 3.9 | 6.75 |  |  | 100 |
|  | 最小值 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.27 |  |  | 100 |
|  | 平均值 | 2.27 | 3.61 | 0.25 | 0.82 | 3.27 | 0.43 | 0.32 | 0.48 | 2.36 |  |  | 100 |
| 2019年 | 最大值 | 5.17 | 6.59 | 1.25 | 4.33 | 10.24 | 0.37 | 0.81 | 0.99 | 10.13 |  |  | 100 |
|  | 最小值 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.34 |  |  | 100 |
|  | 平均值 | 2.43 | 0.84 | 0.23 | 0.95 | 3.25 | 0.16 | 0.35 | 0.51 | 1.87 |  |  | 100 |
| 5N | 99.999 | Cu | Pb | Zn | Al | In | Ca | Fe | Sn | Ni | Hg | Mg | 10 |
| 2017年 | 最大值 | 0.77 | 0.58 | 0.30 | 0.15 | 0.32 | 0.22 | 0.55 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 10 |
|  | 最小值 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 |
|  | 平均值 | 0.36 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 10 |
| 2018年 | 最大值 | 0.58 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.42 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.28 | 10 |
|  | 最小值 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 |
|  | 平均值 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 10 |
| 2019年 | 最大值 | 0.55 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.49 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 10 |
|  | 最小值 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 |
|  | 平均值 | 0.33 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 10 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格中4N检测结果中0.1为报告限，5N检测结果0.05为报告限。山西镓华天和高纯镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-6），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga6N | 99.9999 | Fe | Si | Pb | Zn | Sn | Mg | Cu | Mn | Cr | Ni | Na | Hg | Ca |  |
|  | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |
|  | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |
|  | 平均值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 检测设备： GD-MS检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东先导高纯镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-6），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga6N | 99.9999 | Fe | Si | Pb | Zn | Sn | Mg | Cu | Mn | Cr | Ni | Na | Hg | Ca | 总和 |
| 2017年 | 最大值 | 1.57 | 0.55 | 0.47 | 0.93 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 0.64 | 0.36 | 2.0 | 1.51 | 0.17 | 1.5 | 100 |
|  | 最小值 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 100 |
|  | 平均值 | 0.66 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.41 | 0.18 | 0.23 | 0.45 | 0.52 | 0.13 | 0.75 | 100 |
| 2018年 | 最大值 | 0.89 | 0.62 | 0.21 | 0.65 | 0.80 | 0.36 | 1.12 | 0.25 | 0.18 | 1.70 | 0.72 | 0.15 | 0.70 | 100 |
|  | 最小值 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 100 |
|  | 平均值 | 0.42 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.14 | 0.47 | 0.08 | 0.11 | 0.31 | 0.20 | 0.12 | 0.36 | 100 |
| 2019年 | 最大值 | 1.31 | 0.40 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | 1.12 | 0.43 | 0.24 | 1.70 | 0.60 | 0.18 | 0.68 | 100 |
|  | 最小值 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 100 |
|  | 平均值 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.40 | 100 |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上高纯结果均为GD-MS检测结果。

中铝矿业高纯镓生产情况

| 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ga不小于 | 杂质含量/（×10-6），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga6N | 99.9999 | Fe | Si | Pb | Zn | Sn | Mg | Cu | Mn | Cr | Ni | Na | Hg | Ca |  |
| 2018年 | 最大值 | 20 |  | <1 | 5 | <2 | 2 | 15 | <2 | <1 | <1 | 8 | 10 | 16 |  |
|  | 最小值 | <5 |  | <1 | <2 | <2 | <1 | <2 | <2 | <1 | <1 | <4 | <5 | <5 |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 | 最大值 | 21 |  | <1 | 8 | <2 | 2 | 10 | <2 | <1 | <1 | 8 | 13 | 15 |  |
|  | 最小值 | <5 |  | <1 | <2 | <2 | <1 | <2 | <2 | <1 | <1 | <4 | <5 | <5 |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：表中杂质含量数值修约按GB/T 8170的有关规定进行，修约后保留两位有效数字。 检测设备： ICP-MS。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）客户需求情况：中铝国贸收集了各行业需求情况

| 序号 | 行业 | 工业镓需求(PPM) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁材 | 各指标没有要求 |
| 2 | MO源（高纯金属有机化合物） | Zn〈3 PPM、Si〈6 PPM 其他总杂质含量小于100PPM |
| 3 | 高纯镓 | 各个杂质含量小于5PPM |
| 4 | 氧化镓 | Zn〈2 PPM Fe〈3 PPM 、Ni〈1 PPM、 Cu〈3 PPM、In〈2 PPM 、Pb〈2 PPM、Pb〈2 PPM Na〈1 PPM |
| 5 | 液体金属 | 各个杂质含量小于2PPM |
| 6 | 提纯金属 | Hg〈1 PPM |
|  |  | 高纯镓需求(PPb) |
| 7 | 太阳能 | Al〈20 PPb、Fe〈20 PPb、 杂质总含量<50 PPb |
| 8 | 砷化镓、 | S〈20 PPb、 Cr 〈20 PPb、 Fe〈20 PPb、 Cu 〈20 PPb、 Z n〈20 PPb ，其他单个元素含量〈20 PPb |
| 9 | 氮化镓 | S〈10 PPb、 Cr 〈10 PPb、 Fe〈10 PPb、 Cu 〈10 PPb、 Z n〈10 PPb ，其他单个元素含量〈20 PPb |

（三）寄送样品检测情况：（以下样品由中铝矿业有限公司检测）

1）遵义工业镓：

| 序号 | 样品编号 | 分析项目（ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202008171 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.4 | 2.7 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.2 | 0.19 | <5.0 | <5.0 |
| 2 | 202008172 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.4 | 2.6 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.2 | 0.18 | <5.0 | <5.0 |
| 3 | 202008173 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.3 | 2.1 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.2 | 0.16 | <5.0 | <5.0 |
| 4 | 202008174 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.4 | 3.0 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.8 | <0.2 | 0.16 | <5.0 | <5.0 |
| 5 | 202008175 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.4 | 3.1 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | <0.2 | 0.20 | <5.0 | <5.0 |

2） 广西工业镓

| 序号 | 样品编号 | 分析项目（ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G190424 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 0.2 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.2 | <0.05 | <5.0 | <5.0 |
| 2 | G190439 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.2 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | 1.9 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.2 | <0.05 | <5.0 | <5.0 |
| 3 | GA190440 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.2 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | 0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.2 | <0.05 | <5.0 | <5.0 |
| 4 | GA20001 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.2 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.2 | <0.05 | <5.0 | <5.0 |
| 5 | GA20007 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 0.2 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.2 | <0.05 | <5.0 | <5.0 |

3）中铝矿业工业镓

| 序号 | 样品编号 | 分析项目（ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GA20041 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 2.7 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.8 | <0.2 | 0.97 | <5.0 | <5.0 |
| 2 | GA20042 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 3.1 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | 1.9 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.2 | 0.32 | <5.0 | <5.0 |
| 3 | GA20043 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 2.7 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | 0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.2 | 0.47 | <5.0 | <5.0 |
| 4 | GA20049 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | 4.4 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | <0.2 | 0.08 | <5.0 | <5.0 |
| 5 | GA20050 | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | 0.4 | 3.4 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.97 | <0.2 | 0.15 | <5.0 | <5.0 |

4）广东先导工业镓

| 序号 | 样品编号 | 分析项目（ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | Mg | Al | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
|  |  | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 1.4 | <0.1 | 0.5 |
|  |  | Zn | Ge | Cd | In | Sn | Pb | Bi | Hg | Na | Si |
|  |  | <0.1 | <0.2 | <0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | <0.2 | 0.17 | <5.0 | <5.0 |

5）高纯镓

中铝矿业样品采用内检（ICP-MS）和博飞克外检（GD-MS）两种方式比对。

| 序号 | 元素 | 200311001 |  | 200312001 |  | 200316001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (博飞克检测结果) | （中铝）检测结果 ） | (博飞克检测结果) | （中铝）检测结果 | (博飞克检测结果) | （中铝检测结果 ） |
| 1 | Li | <0.1 | <1 | <0.1 | <1 | <0.1 | <1 |
| 2 | Be | <0.1 | <6 | <0.1 | <6 | <0.1 | <6 |
| 3 | Na | <0.5 | <4 | <0.5 | <4 | <0.5 | <4 |
| 4 | Mg | <0.5 | <1 | <0.5 | <1 | <0.5 | <1 |
| 5 | Al | <1 | <2 | <1 | <2 | <1 | <2 |
| 6 | Si | <1 | —— | <1 | —— | <1 | —— |
| 7 | P | <1 | —— | <1 | —— | <1 | —— |
| 8 | S | <2 | —— | <2 | —— | <2 | —— |
| 9 | Cl | <5 | —— | <5 | —— | <5 | —— |
| 10 | K | <4 | <5 | <4 | <5 | <4 | <5 |
| 11 | Ca | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 12 | Cr | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 13 | Mn | <0.5 | <2 | <0.5 | <2 | <0.5 | <2 |
| 14 | Fe | <2 | <5 | <2 | <5 | 2.5 | <5 |
| 15 | Ni | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 16 | Cu | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 17 | Zn | <1 | <2 | <1 | <2 | <1 | <2 |
| 18 | Ge | <10 | <2 | <10 | <2 | <10 | <2 |
| 19 | Se | <3 | <5 | <3 | <5 | <3 | <5 |
| 20 | Br | <5 | —— | <5 | —— | <5 | —— |
| 21 | Mo | <0.5 | <1 | <0.5 | <1 | <0.5 | <1 |
| 22 | Ag | <30 | <3 | <30 | <3 | <30 | <3 |
| 23 | Cd | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 24 | In | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 25 | Sn | <5 | <2 | <5 | <2 | <5 | <2 |
| 26 | Te | <0.8 | —— | <0.8 | —— | <0.8 | —— |
| 27 | Ba | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 28 | Au | <5 | —— | <5 | —— | <5 | —— |
| 29 | Hg | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 30 | Pb | <0.2 | <1 | <0.2 | <1 | <0.2 | <1 |

广东先导样品采用内检（ICP-MS）检测结果。

| 序号 | 元素 | 1# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gd-ms | （中铝）检测结果 ） |  |  |  |  |
| 1 | Li | — | <1 |  |  |  |  |
| 2 | Be | —— | <6 |  |  |  |  |
| 3 | Na | —— | <4 |  |  |  |  |
| 4 | Mg | —— | <1 |  |  |  |  |
| 5 | Al | —— | <2 |  |  |  |  |
| 6 | Si | —— | —— |  |  |  |  |
| 7 | P | —— | —— |  |  |  |  |
| 8 | S | —— | —— |  |  |  |  |
| 9 | Cl | —— | —— |  |  |  |  |
| 10 | K | —— | <5 |  |  |  |  |
| 11 | Ca | —— | <5 |  |  |  |  |
| 12 | Cr | —— | <1 |  |  |  |  |
| 13 | Mn | —— | <2 |  |  |  |  |
| 14 | Fe | —— | <5 |  |  |  |  |
| 15 | Ni | —— | <1 |  |  |  |  |
| 16 | Cu | —— | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Zn | —— | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Ge | —— | <2 |  |  |  |  |
| 19 | Se | —— | <5 |  |  |  |  |
| 20 | Br | —— | —— |  |  |  |  |
| 21 | Mo | —— | <1 |  |  |  |  |
| 22 | Ag | —— | <3 |  |  |  |  |
| 23 | Cd | —— | <2 |  |  |  |  |
| 24 | In | —— | <1 |  |  |  |  |
| 25 | Sn | —— | <2 |  |  |  |  |
| 26 | Te | —— | —— |  |  |  |  |
| 27 | Ba | —— | <1 |  |  |  |  |
| 28 | Au | —— | —— |  |  |  |  |
| 29 | Hg | —— | <5 |  |  |  |  |
| 30 | Pb | —— | <1 |  |  |  |  |

山西镓华天和提供的高纯镓检测报告：

6）根据各生产单位的产品指标统计和对寄送样品的实测统计，以及实际生产过程中除杂情况来看，结合市场客户对化学指标的需求，工业镓和高纯镓的主要杂质元素为铁、铜、铅、锌、汞等元素。

5.1.4杂质含量单位的确定

目前，在实际应用和交易合同中工业镓杂质含量单位通常都以ppm(即ug/g）表示，高纯镓杂质含量单位通常都以ppb(即ng/g）表示。2005版标准以百分含量表示，在实际应用中非常不便并容易表示错误。因此本次修订工业镓单位以ug/g，高纯镓单位以ng/g表示。

5.2 外观

镓通常以固态出厂。固态产品呈蓝白色，液态产品呈银白色，表面具有金属光泽。产品表面不应有肉眼可见的海绵状物质或其他夹杂物。

5.2.1外观制定依据

镓在空气中易氧化，容易形成氧化膜，因此不得有肉眼可见的海绵状物质或其他夹杂物，而根据正常镓的呈现颜色进行制定。

6试验方法

6.1　工业镓化学成分按照YS/T 473、YS/T 872、YS/T 666的规定进行测定。高纯镓化学成分按照YS/T 474的规定进行测定；化学成分分析也可按供需双方协商确认的分析(仪器)方法进行。

6.2　外观以目视法检测。

6.3  试验方法制定依据

工业镓的化学成分检测按照行业标准YS/T 473《工业镓化学分析方法杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、YS/T 872《工业镓化学分析方法 汞含量的测定 原子荧光光谱法》、YS/T 666《工业镓化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》规定的方法进行检测，几个标准已成为镓行业广泛采用的一种成熟的日常化学成分检验方法标准。

高纯镓有ICP-MS（电感耦合等离子体质谱）和GD-MS（辉光质谱）两种检测方法，两种方法的检出限不同。ICP-MS以有检测标准YS/T 474《高纯镓化学分析方法杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》，但GD-MS检测无检测标准，因此可根据客户的指标要求选择不同方法。

7检验规则

7.1  检查和验收

规定了需方或监管部门（如质量监督部门）应按本标准进行验收，并规定了验收不合格时的解决方法。

7.2  组批

为利于检验，每批原料应由同类构成。目前工业镓每批次的出料重量相比2005年有大幅提升，根据现有生产工艺和产品质量以及客户的反馈，确定每批重量不大于1000kg，高纯镓每批重量不大于500 kg。

7.3　取样和制样

对样品抽取与试样的制取分别详细明确规定,依照利于现场操作和保护供需双方利益原则。

7.4　检验项目

本标准规定供方及监管部门对每批原料的化学成分和外观进行检验。在需方增加检测项目时，供需双方也可协商确定。

7.5 检验结果的判定

为了避免检验的误差，当试样的检验结果不合格时，允许取双倍试样重新检验，双倍取样并分析后，再有试样不合格时，判定本批产品不符合本标准规定，亦达不到相应牌号等级。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1  标志

根据客户实际需要提出。

8.2 包装

因产品不能沾污和氧化，因此装入密封无污染包装中，每瓶最大净重10kg，经冷冻充氮或抽真空密封。如有需方要求变更产品包装（要求每瓶净重），可协商解决。

8.3 运输和贮存

因镓在29.76℃时变为银白色液体，因此可根据季节情况在包装箱内加蓄冷剂降温。

8.4质量证明书

根据客户实际需要提出。

9订货单（或合同）内容

根据客户实际订货情况提出。

10 修订内容

本标准与GB/T 1475-2005相比，主要修订变化如下：

10.1增加杂质元素

——工业镓Ga3N增加汞、铬、镉3个杂质元素；

——工业镓Ga4N增加硅、汞、铬、镉4个杂质元素；

——工业镓Ga5N增加硅、汞、铬、镉、镁5个杂质元素；

——高纯镓Ga6N增加汞、钙、钠、锡4个杂质元素；

10.2增加杂质元素含量指标要求

——工业镓Ga4N增加13个杂质元素的含量指标要求；

——工业镓Ga5N增加14个杂质元素的含量指标要求；

——高纯镓Ga6N增加汞、钙、钠、锡4个元素的含量指标要求；

10.3修改高纯镓杂质元素含量范围（单位ng/g）

——高纯镓Ga6N铜含量由不大于150改为不大于20；

——高纯镓Ga6N铅含量由不大于50改为不大于20；

——高纯镓Ga6N锌含量由不大于100改为不大于20；

——高纯镓Ga6N铁含量由不大于120改为不大于30；

——高纯镓Ga6N镍含量由不大于50改为不大于20；

——高纯镓Ga6N硅含量由不大于200改为不大于20；

——高纯镓Ga6N镁含量由不大于100改为不大于30；

——高纯镓Ga6N铬含量由不大于50改为不大于20；

——高纯镓Ga6N钴含量由不大于50改为不大于20；

——高纯镓Ga6N锰含量由不大于50改为不大于20；

11 新旧标准的水平对比

本标准是对GB/T 1475-2005的修订， 3N、4N、5N工业镓分别增加了杂质元素，同时对4N、5N工业镓每个杂质元素有具体指标要求；6N高纯镓增加了杂质元素，并对指标下限进行了调整。还进行了结构调整和编辑性修改。

新旧标准水平对比

| 牌号 | 标准 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杂质含量ug/g，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga3N | GB/T 1475-2005 | （Cu+ Pb+ Zn+ Al+ In+ Ca+ Fe+ Sn+ Ni）≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 1475-200X | （Cu+ Pb+ Zn+ Al+ In+ Ca+ Fe+ Sn+ Ni+ Hg+ Cd+ Cr）≤1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga4N | GB/T 1475-2005 | （Cu+ Pb+ Zn+ Al+ In+ Ca+ Fe+ Sn+ Ni+ 其他杂质）≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 1475-200X | Fe | Pb |  | Zn | Sn | Cu | Ni |  | Al |  | Ca |  | In |  | Hg | Si | Cd | Cr | — | 总和 |
|  |  | 5.0 | 8.0 |  | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 |  | 3.0 |  | 8.0 |  | 2.0 |  | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | — | 100 |
| Ga5N | GB/T 1475-2005 |  | （Cu+ Pb+ Zn+ Al+ In+ Ca+ Fe+ Sn+ Ni+ 其他杂质）≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 1475-200X | Fe | Pb | Zn |  | Sn | Cu | Ni |  | Al |  | Ca |  | In |  | Hg | Si | Cd | Cr | Mg | 10 |
|  |  | 0.8 | 1.2 | 0.4 |  | 0.4 | 1.0 | 0.1 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  |
| 牌号 | 标准 | 杂质含量/（ng/g），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga6N | GB/T 1475-2005 | Fe | Si | Pb |  | Zn | Sn | Mg | Cu |  | Mn |  | Cr |  | Co | Ni | Na | Hg | Ca | — | 总和 |
|  |  | 120 | 200 | 50 |  | 100 | — | 100 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | — | — | — | — | 100 |
|  | GB/T 1475-200X | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 30 | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | — | 100 |

从上表的对比中，可明显看出新标准相对于旧标准产品指标要求有大幅的提升。

四、标准中如涉及专利的情况

本标准不涉及任何专利或知识产权。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

镓是当代信息技术发展的重要支撑材料，也是制取各种镓化合物的关键基础原料，镓的化合物GaAs、GaP、GaN等广泛应用于电子工业，作为可见光、红外及激光二极管、集成电路、太阳能电池等的基本材料。被认为是最有发展前途的半导体材料，被称为“半导体材料的新粮食”和“电子工业的脊梁”。此外镓在低温合金、冷焊剂、医药、催化等方面的应用也在不断的开发与扩大。

- 金属镓的用途与当今世界经济发展所倡导的低碳经帘,绿色能源等发展有着密切的关系,与现代科技的很多高新产业密不可分。尤其军工、半导体、电子等应用领域发展离不开镓这一基础材料，对金属镓的研究与应用越来越引起人们的关注。目前我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、 太阳能电池,磁性材料、石油化工、医疗器械. 新型合金等。随着我国高新技术电子材料产业化的迅猛发展和全球经济一体化进程的加快，尤其是半导体和太阳能电池行业，以及我国政府对LED行业发展规划的推动。在《新材料标准领航行动》（2018-2022年）中，氮化镓被列为第三代半导体材料。高纯镓作为砷化镓、磷化镓、氮化镓及氧化镓晶片这些化合物半导体材料，外延（HVPE MBE）、高纯掺杂材料及超导材料的重要的原料和基础材料，其质量和指标的提升将对电子材料行业起到促进和带动作用。

- 2015年我国镓总产量达全球的 90%以上,为 444吨,全球金属镓的供应主要来源于中国。同时我国是镓主要消费国和出口国,2015年全球镓消费量约300～350t,我国镓消费量约100t,约占总消费量的三分之一,并且我国镓的消费量正以每年 20%～30%的速度增长,预计未来中国金属镓的需求量要高于全球。据欧盟预测显示在未来10～20年内,金属镓的全球消费量将会增加四倍，金属镓市场将会面临更大的机遇和挑战。

- 目前，国家标准GB/T 1475-2005《镓》产品起草于2003年～2005年，按镓中化学元素含量分为四个牌号，即工业镓Ga3N、Ga4N、Ga5N和高纯镓Ga6N，工业镓三个牌号（3N-5N）只规定了9个杂质元素总量，无元素的具体指标要求，高纯镓 （6N）虽有杂质元素具体指标要求，但无论个数及上限值都相对宽松。目前太阳能行业要求6N 镓 Al＜20ppb，而标准中无Al杂质元素指标；砷化镓行业要求Cr、Fe、Cu、Zn均＜20ppb，氮化镓行业则要求Cr、Fe、Cu、Zn均＜10ppb，而标准中6N镓规定Cr＜50ppb、Fe＜120ppb、Cu＜150ppb、Zn＜100ppb。4N工业镓客户要求Hg＜1pPM，如做钼元则对锌有较高要求，但标准中4N镓只有元素合量。欧盟等对电子元器件材料中汞、铅、锌、镉、铬有具体要求。国内军工等所需高纯度镓（7N）需从国外进口,国内产品标准的指标要求远远达不到产品需求。低水平的产品质量要求，与国外产品质量及国内外用户要求相比差距较大，已影响到用户对产品的认可度。因此有必要对现有的产品标准进行修订和完善，以促进产品的生产与应用规范化、标准化。

（二）项目的可行性简述

中铝矿业有限公司是在香港、纽约、上海三地上市的中国铝业股份有限公司的子公司，具有从4N工业镓原料到6N 高纯镓的全产业链技术，年产金属镓40吨，高纯镓4吨。目前已经实现高纯镓提纯关键技术的突破，生产出7N高纯镓，打破了国外技术垄断，实现了进口替代，为我国半绝缘GaAs器件及MMIC的国产化提供有力支持，带动国内镓产品的整体质量提升。

生产指挥保障中心是中铝矿业有限公司下属二级单位，有雄厚的人才优势和和技术装备优势，多年来承担了多项国家标准、行业标准的制修订工作，特别是镓和镓系列产品及其分析标准的制订，积累了丰富的经验。2003 ~2005年我公司与中铝山东分公司共同完成了GB/T 1475-2005《镓》国家标准的修订，并于2005年颁布实施。并制订了产品标准YS/T-2010《氧化镓》、分析标准YS/T 666-2008《工业镓化学分析方法  硅、钠的测定》、YS/T 872-2013《工业镓化学分析方法  汞元素的测定》和YS/T 473-2015《工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》。2020年又完成了对行业分析标准YS/T 474-2005《高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》的修订，因此我单位对该标准的修订有充足的技术优势。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本部分是以规范镓产品为目的，在文件制定过程中，结合市场需求以及生产商的实际生产能力制定技术指标先进，具有充分的先进性、科学性、普遍性、广泛性和适用性，其标准综合水平达到了国际先进水平。该文件完全能满足国内外用户、市场及我国产品出口的需要，打破了原有依靠供需双方自主协商的贸易局面，节省了部分贸易商讨的必要性，为供需双方合同、订货单提供标准支撑。

2019年中国镓总产量为310吨，占全球总产量的96.88%，占比最大。 2017-2019年中国镓产量占全球产量的比例逐年攀升，2018年中国镓产量占全球产量的96.13%，较2017年增长了2.38%；2019年中国镓产量占全球产量的96.88%，较2018年增长了0.75%。本文件的制定有利于扩大产品的应用领域，开发新用途，促进该产品的对外贸易，加大出口量。按照国家“十三五”科技创新规划提出的在先进电子材料方面，以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制高点的要求。为实现我国镓产品升级，替代进口高纯镓产品，推我国电子信息技术的跨越式发展

综上所述，本文件的实施，具有极大的社会效益和经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

经检索，《镓》目前没有相同的ISO 国际标准和美国、日本等先进国家的标准。本标准制修订过程中没有采用。

经检索，目前包括ISO 在内的任何国际组织或除我国以外的国家均无相同的标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准为产品标准，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，各企业应加强本文件的宣传力度，要求镓生产厂家按新文件组织订货、生产和检验验收，以促进我国镓生产企业的技术进步和提升镓产品质量，提高我国镓在国际国内市场上的竞争力。

本标准属于产品标准，如果需方对镓有特殊要求时，建议供需双方在本文件基础上对特殊要求在订货单（或合同）中进行详细的约定。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，建议废止GB/T 1474-2005《镓》。

十二、其他应予以说明的事项

无

GB/T 1475-202x项目组

2021年6月