ICS 71.100.10

CCS H 30

中华人民共和国国家标准

氧化铝

Alumina

（送审稿）

GB/T XXXXX-XXXX

代替 GB/T 24487-2009

2021-××-××发布                              2021-××-××实施

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 24487—2009《氧化铝》，与 GB/T 24487—2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)  更改了本文件的适用范围（见1,2009版的1）；

b)  更改了氧化铝牌号分类。增加了AO-G牌号，删除了AO-3牌号（见4，2009年版3.1）；

c)  更改了Al2O3含量的计算规则（见6.2， 2009年版3.2.1）；

d)  更改了技术要求中化学成分、物理性能所列项目及限量值要求。（见5.1,2009年版3.2、3.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位： 中铝山东有限公司、中国铝业股份有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、云南文山铝业有限公司、中铝矿业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、包头铝业有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB/T 24487-2009；

——本次为第1次修订。

氧化铝

  - 范围

本文件规定了氧化铝（Al2O3）的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

本文件适用于用铝土矿、再生氧化铝原料等做原料，采用熔盐电解法生产金属铝用氧化铝，也适用于生产刚玉、陶瓷、耐火制品及生产其他氧化铝化学制品用原料氧化铝。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6609.1  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分:微量元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 6609.2  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分:300℃和1000℃质量损失的测定

GB/T 6609.3  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分:钼蓝光度法测定二氧化硅含量

GB/T 6609.4  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第4部分:邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量

GB/T 6609.5  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分:氧化钠含量的测定

GB/T 6609.13  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量

GB/T 6609.22  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第22部分:取样

GB/T 6609.24  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第24部分:安息角的测定

GB/T 6609.25  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分:松装密度的测定

GB/T 6609.27  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分:粒度分析 筛分法

GB/T 6609.30  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分:X射线荧光光谱法测定微量元素含量

GB/T 6609.32  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第32部分:α-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法

GB/T 6609.33  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第33部分:磨损指数的测定

GB/T 6609.35  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分:比表面积的测定 氮吸附法

GB/T 6609.36  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第36部分:流动时间的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类（和标记）

氧化铝按化学成分、物理性能分为三个牌号：AO-G、AO-1、AO-2。

  - 技术要求

5.1  化学成分和物理性能

氧化铝的化学成分和物理性能应符合表1的规定。氧化铝的其它微量元素主要包括：Cu、Mg、B、Li、Cd、Cr、Hg、Pb、As等；其它物理性能主要包括：-20μm含量、+150μm含量、流动时间、安息角、磨损指数、α-Al2O3含量、松装密度等。需方对质量有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

表1  氧化铝化学成分和物理性能要求

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3 | 主要化学成分（%） |  |  |  |  | 微量元素含量（μg/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Na2O | 灼减 | Mn | V | Zn | Ti | Ga | K | 其他单个 | 比表面积 m2/g | -45μm含量（%） |
|  | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ |
| AO-G | 98.5 | 0.018 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 40 | 30 | 3 | 60 | 20 |
| AO-1 | 98.4 | 0.020 | 0.03 | 0.020 | 0.45 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 |
| AO-2 | 98.3 | 0.040 | 0.04 | 0.020 | 0.55 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 |
| 注1：其他单个指表中未列出或未规定数值的元素。 注2：分析检验数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170 的有关规定进行，修约数位与表中所列极限值数位一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  外观质量

氧化铝应为白色晶体，不应有杂物和团块。

  - 试验方法

6.1  氧化铝化学成分按在300℃±5℃温度下烘干2h的干基计算。

6.2  Al2O3含量的计算：100%减去SiO2、CaO、 Fe2O3、Na2O含量、灼减以及大于或者等于0.010%的其他元素氧化物含量的实测值。

6.3  SiO2、Fe2O3、Na2O、CaO等成分含量的测定分别按照GB/T 6609.3、GB/T 6609.4、GB/T 6609.5、GB/T6609.13的规定进行，或按照GB/T 6609.1、GB/T 6609.30的规定进行。其中：SiO2、Fe2O3、Na2O、CaO成分含量的仲裁测定应分别按照GB/T 6609.3、GB/T 6609.4、GB/T 6609.5、GB/T6609.13的规定进行，Mn、V、Zn、Ti、Ga、K等微量元素含量的仲裁测定应按照GB/T 6609.1的规定进行。

6.4  灼减的测定按照GB/T 6609.2的规定进行。

6.5  比表面积的测定按照GB/T 6609.35的规定进行。

6.6  粒度分布中-45μm、+150μm 含量的测定按照GB/T 6609.27的规定进行。

6.7  粒度分布中-20μm 含量的测定按照GB/T 19077.1规定的方法进行。

6.8  流动时间的测定按照GB/T 6609.36的规定进行。

6.9  安息角的测定按照GB/T 6609.24的规定进行。

6.10  磨损指数的测定按照GB/T 6609.33的规定进行。

6.11  α-Al2O3含量的测定按照GB/T 6609.32的规定进行。

6.12  松装密度的测定按照GB/T 6609.25的规定进行。

6.13  氧化铝的外观质量以目视检测。

  - 检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  氧化铝应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件的规定不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。 7.1.3  必要时，需方可依据订货单（或合同）约定，进入供方现场对拟交货的产品进行供货前的检查和验收。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

7.2  组批

氧化铝应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，袋装氧化铝或槽罐车散装氧化铝每批重量不大于2000t。

7.3  检验项目

每批氧化铝应按5.1化学成分和物理性能及5.2外观质量的要求进行检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  仲裁取样

7.4.1.1  袋装氧化铝每批至少随机选择20袋，用直径15mm～20mm的铜（或不锈钢）管探针沿包装袋对角线插入深度不小于袋长2/3处，取同等质量的试样。

7.4.1.2  槽罐车散装氧化铝应逐车取样，用直径15mm～20mm的探针插入1m处等量取样，每车取样点不少于两处。其他散装氧化铝仲裁取样方法由供需双方协商确定。

7.4.2  制样

将所取得的全部试样充分混匀，按四分法缩分至重量不少于3kg，分成三份，密封保存，一份做仲裁分析，其余由供需双方各保存一份。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  化学成分分析结果不合格时，判该批不合格。

7.5.2  物理性能-45μm含量、比表面积中任何一项不合格，可从保存样中取双倍的样进行检验，若其中仍有一个样不合格，判该批不合格。

7.5.3  化学成分、物理性能分析结果不合格时，可按分析结果降级重新判定牌号。

7.5.4  外观质量不合格时由供需双方协商解决。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1  标志

包装袋上应标明：产品名称、本文件编号、注册商标、产品批号、净含量、生产企业名称和地址。

其他方式的包装，标志由双方协商确定。

8.2  包装、运输、贮存

8.2.1  氧化铝外包装宜选用聚丙烯塑料编织袋或其他适宜产品包装、运输、贮存的材质，以确保产品品质符合本文件技术要求。

8.2.2  产品发运时，车厢内应清扫干净或铺垫防护材料。不同牌号的产品不得混装。

8.2.3  产品应分批堆放在清洁、干燥的仓库内，不得污染。

8.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

·  供方信息；

·  产品名称和牌号；

·  批号、净含量；

·  分析检验结果及供方技术（质量）监督部门印记；

·  本文件编号；

·  生产日期或包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

本文件所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 净含量；

d) 本文件编号；

e) 其他。