《铜精矿单位产品能源消耗限额》

标准修订编制说明

（预审稿）

《铜精矿单位产品能源消耗限额》行业标准编制组

2021年6月13日

1  工作简况

1.1  立项目的

近年来，国家加大了企业节能降耗的政策力度，在《中国制造2025》、《工业节能与绿色标准行动计划（2017-2019）》以及中国有色金属工业协会《关于印发有色金属工业绿色制造标准化行动计划的通知》等国家及行业文件通知中均强调了节能降耗对我国绿色制造、绿色发展的重要性。通过标准的制修订来配合绿色制造、绿色发展的国家战略，也是一条行之有效的途径。

该标准自2009年发布实施以来，曾对铜精矿生产控制能源消耗、指导企业节能降耗和淘汰高耗能设备等方面，发挥了重要的引领作用。随着科技的进步和国家绿色发展提出的更高要求，该标准已不适应铜精矿生产能源消耗的现状，亟待修改。

1.2  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2020年4月下达的《关于转发2020年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委会[2020]8号），江西铜业股份有限公司（以下简称江铜）负责《铜精矿单位产品能源消耗限额》标准的修订任务，完成年限为2021年，项目申报号为2019-1568T-YS。

1.3  项目编制组单位

1.3.1  项目编制组单位

江西铜业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、大冶有色金属有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云铜业（集团）有限公司、金川集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、北方铜业股份有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司。

1.3.2  标准主起草单位简介

# 江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司拥有德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、银山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖---2005年绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

1.4  主要工作过程

1.4.1  编制草案

2020年6月编制组设计矿山基本情况调研表，并发放到江铜内部德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿及银山矿业进行填报，根据5个矿山收集到的数据进行统计分析，制定了标准草案。

1.4.2  编制征求意见稿

2020年7月中旬草稿在江铜标准工作会上进行研讨和意见征集，会上提出根据GB 50595 《有色金属矿山节能设计规范》增加采剥比、开采深度和运距调整系数，形成征求意见稿；2020年9月征集了多宝山铜矿、铜矿峪矿、铜陵铜冠（庐江）矿业三家单位的意见；2020年10月形成标准讨论稿；

2020年11月讨论稿上有色有色标委会年会上讨论。会上专家否定了增加采剥比、开采深度和运距调整系数的提法，建议在原2009年版标准框架基础上进行修订；另外专家提出调研的矿山数量不够，要考虑矿山的代表性、产能规模，最好能收集至总产能占比70%以上的铜矿山数据，再根据能耗数据进行分级，提出合理的单位产品能耗指标。

根据年会上专家对讨论稿提出的完善意见，会后标准编制组对调查表进行了优化完善，并继续以函调的形式收集数据和征求意见，并于2021年6月8-12日，组成调研组对江铜城门山铜矿、大冶铜绿山矿、紫金山金铜矿三家矿山进行了现场调研。

1.4.3 编制预审稿

标准编制组先后函调和现场调研了14家铜矿山企业，14家矿山铜金属产量近47万吨，其中万吨级以上矿山10家。根据收集到各矿山的生产规模、产品产量、能耗消耗和对标准的修订意见建议等相关数据资料，并经统计分析，形成预审稿。

各矿山矿处理量、铜金属量情况：

| 序号 | 铜矿山名称 | 开采方式 | 年处理量万t/a |  |  |  | 矿山所 在省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | A企业 | 露天 | 4581.3 | 4571.7 | 4598.3 |  | 江西 |
| 2 | B企业 | 露天 | 296.0 | 295.1 | 291.5 |  | 江西 |
| 3 | C企业 | 露天 | 963.0 | 1144.0 | 2227.0 |  | 黑龙江 |
| 4 | D企业 | 露天 |  | 131.2 | 143.0 | 143.6 | 湖北 |
| 5 | E企业 | 露天 |  | 1419.0 | 1428.2 | 1418.9 | 福建 |
| 6 | F企业 | 露天 |  | 165.0 | 164.0 | 179.8 | 四川 |
| 7 | G企业 | 露天+地下 | 273.7 | 275.0 | 345.5 |  | 江西 |
| 8 | H企业 | 露天+地下 | 234.9 | 232.4 | 239.8 |  | 江西 |
| 9 | I企业 | 地下 | 207.4 | 209.6 | 210.5 |  | 江西 |
| 10 | J企业 | 地下 | 720.0 | 720.3 | 780.3 |  | 山西 |
| 11 | K企业 | 地下 | 523.4 | 483.7 | 528.5 |  | 云南 |
| 12 | L企业 | 地下 |  | 111.3 | 123.0 | 117.9 | 湖北 |
| 13 | M企业 | 地下 |  | 80.9 | 81.4 | 80.6 | 湖北 |
| 14 | N企业 | 地下 |  | 582.1 | 792.5 | 1119.0 | 云南 |
|  | 合计 |  | 7800 | 10421 | 11953 | 3060 |  |
| 序号 | 铜矿山名称 | 开采方式 | 铜金属量t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | A企业 | 露天 | 158216 | 157566 | 156606 |  |  |
| 2 | B企业 | 露天 | 16221 | 15386 | 14336 |  |  |
| 3 | C企业 | 露天 | 33455 | 39775 | 71107 |  |  |
| 4 | D企业 | 露天 |  | 6389 | 6789 | 7216 |  |
| 5 | E企业 | 露天 |  | 56611 | 53599 | 59710 |  |
| 6 | F企业 | 露天 |  | 12496 | 12208 | 13559 |  |
| 7 | G企业 | 露天+地下 | 11789 | 11850 | 14300 |  |  |
| 8 | H企业 | 露天+地下 | 7991 | 8102 | 8128 |  |  |
| 9 | I企业 | 地下 | 13428 | 13536 | 13531 |  |  |
| 10 | J企业 | 地下 | 34534 | 33863 | 36732 |  |  |
| 11 | K企业 | 地下 | 18803 | 18801 | 19540 |  |  |
| 12 | L企业 | 地下 |  | 7726 | 9314 | 8430 |  |
| 13 | M企业 | 地下 |  | 5076 | 5131 | 5114 |  |
| 14 | N企业 | 地下 |  | 36028 | 48124 | 60898 |  |
|  | 合计 |  | 294437 | 423205 | 469446 | 154927 |  |

2  标准编制原则及确定标准的主要内容

2.1  编制原则

遵循合法性、科学性、可衡量性、可行性和利益均衡的原则。

2.2  标准主要内容

2.2.1  范围

本标准规定了铜精矿单位产品能源消耗的要求、统计范围、计算范围及计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于以生产合格铜精矿为主的采矿、选矿（浮选）能耗指标的计算和考核评定。

2.2.2  规范性引用文件

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3484  企业能量平衡通则

GB/T 15587 工业企业能耗管理导则

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则

YS/T 318   铜精矿

2.2.3  术语和定义

将原来采矿工艺能源单耗、选矿工艺能源单耗合并为工艺能源单耗。

2.2.4  要求

2.2.4.1 采矿综合能源消耗限额

表1  采矿综合能耗限额

| 工艺 | 综合能耗（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 先进值(拟改值) | 准入值(拟改值) | 限定值(拟改值) |
| 露天采矿 | 0.8(0.6) | 1.3(1.0) | 1.8(1.4) |
| 井下采矿 | 5.5(2.5) | 6.5(3.5) | 8.0(6.5) |

2.2.4.1.1拟修订依据

a)矿山采矿单耗调查统计情况

2017年～2020年采剥(掘)综合能源单耗统计

| 单 位 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A企业 | kgce/t | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 露采 |
| B企业 |  | 0.47 | 0.53 | 0.71 | 0.84 | 露采 |
| C企业 |  | 0.49 | 0.52 | 0.57 |  | 露采 |
| D企业 |  | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 露采 |
| E企业 |  | 0.94 | 1.09 | 0.97 | 0.61 | 露采 |
| F企业 |  | 1.11 | 0.91 | 1.12 |  | 露采 |
| G企业 |  | 0.84 | 0.95 | 1.19 |  | 露采 |
| H企业 |  | 0.50 | 0.67 | 0.53 |  | 露采 |
| I企业 |  | 2.39 | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 坑采 |
| J企业 |  | 1.51 | 1.58 | 1.49 |  | 坑采 |
| K企业 |  | 2.22 | 2.23 | 2.12 |  | 坑采 |
| L企业 |  | 3.53 | 3.83 | 4.65 |  | 坑采 |
| M企业 |  | 3.41 | 3.84 | 4.10 |  | 坑采 |
| N企业 |  | 2.77 | 2.35 | 2.19 |  | 坑采 |
| O企业 |  | 2.48 | 3.28 | 1.93 |  | 坑采 |
| P企业 |  | / | / | 6.70 | 1.60 | 坑采 |

b)以上述调查矿山采矿综合能耗排序统计

| 露采 | 先进值（前30%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 0.51 | 0.75 | 1.19 |
| 拟取值 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |

| 坑采 | 先进值（前20%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 1.86 | 2.87 | 6.70 |
| 拟取值 | 2.5 | 3.5 | 6.5 |

2.2.4.2  选矿综合能源消耗限额

表2  选矿综合能源消耗限额

| 工艺 | 综合能耗 （ kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 先进值(拟改值) | 准入值(拟改值) | 限定值(拟改值) |
| 选矿 | 5.0(3.2) | 6.0(4.0) | 6.5(5.5) |

2.2.4.2.1修订依据：

a)矿山选矿单耗调查统计情况：

2017年～2020年选矿综合能源单耗统计

| 单 位 | 计量单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A企业 | kgce/t | 3.01 | 2.99 | 2.93 | 3.00 |  |
| B企业 |  | 2.88 | 2.92 | 3.07 | 3.52 |  |
| C企业 |  | 4.97 | 4.99 | 4.43 |  |  |
| D企业 |  | 3.46 | 3.41 | 3.34 | 3.22 |  |
| E企业 |  | 3.73 | 3.61 | 3.61 | 3.50 |  |
| F企业 |  | 3.07 | 3.1 | 3.21 | 3.24 |  |
| G企业 |  | 3.04 | 3.06 | 3.03 |  |  |
| H企业 |  | / | 3.55 | 4.05 |  |  |
| I企业 |  | 2.36 | 2.3 | 2.31 |  |  |
| J企业 |  | 3.44 | 3.2 | 3.18 |  |  |
| K企业 |  | 3.03 | 3.15 | 3.24 |  |  |
| L企业 |  | 3.7 | 3.86 | 3.68 |  |  |
| M企业 |  | 3.14 | 3.23 | 3.20 | 3.22 | 露采 |
| N企业 |  | 3.75 | 3.65 | 3.42 |  | 坑采 |
| O企业 |  | 4.17 | 3.59 | 4.41 |  |  |
| P企业 |  | 5.35 | 5 | 3.93 |  |  |

b)以上述调查矿山选矿综合能耗平均值排序统计

|  | 先进值（前20%） | 准入值（平均值） | 限定值（最高值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计值 | 2.78 | 3.49 | 5.35 |
| 拟取值 | 3.2 | 4.0 | 5.5 |

2.2.5  统计范围、计算方法及计算范围

计算原则、计算方法基本与2009标准一致。

计算范围：将废气、废水处理等环保设施纳入计算范围。

2.2.6 节能管理与措施

该章为增加的内容，将节能管理与措施的内容加入了标准。

3  与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国目前法律、法规的规定。

4  标准水平分析

本次修订标准与国外先进标准的对比。尚未查询到国外有关的标准。

5 标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不涉及任何专利或知识产权。

6  重大分岐意见的处理经过和依据

暂无。

7  废止现行有关标准的建议

建议本文件发布后废止现行标准YS/T 693-2009。

附表：标准意见汇总处理表

| 标准意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：铜精矿单位产品能耗消耗限额 承办人：简志超 |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：江西铜业股份有限公司 电话：0791-82790129 2021年6月13日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 题目翻译 | 翻译问题，以下供参考：Norm of energy consumption per unit products of copper concentrate | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 前言中“----加严了….”，建议修改为“---提高了….”更为合适，“----加严了”较为口语化。 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 第6行“加严”建议改为“提高”，“提高要求”更规范 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 术语、定义，需增加“综合能耗”的定义解释 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2 | 建议改为“用于辅助采矿或选矿生产系统所消耗的能源量。” | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4.1.2 | 表1、表2建议统一是否标字母（如“P0”）；表1、表2表明是否统一为“XX综合能源消耗限额” | 紫金矿业集团股份有限公司 | 未采纳 |  |
| 7 | 4.3 表3中 | 缺失“井下开采能源消耗”的先进值 | 江西铜业股份有限公司永平铜矿 | 采纳 | 统一放在表1中 |
| 8 | 5.1.1.1,5.1.1.2 | “……年产品产量为各月产量之和统计。”删除“统计”。 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 采纳 |  |
| 9 | 5.2 | 建议“井下采矿的凿岩、爆破、采矿、运输（含提升）、通风、充填、排水等”修改为“井下采矿的凿岩、爆破、采矿、运输（含提升）、通风、充填、供水、排水、排碴等” | 云南铜业股份有限公司 | 未采纳 | 均包含在内 |
| 10 | 5.2.1，5.2.2 | 公式 “PZ----某工序(工艺)产出的产品采剥、采掘和选矿处理总量” 注解中，“和”建议更改为“或”更为准确。 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 采纳 |  |
| 11 | 5.2.2 | 第5行：“产出的产品采剥、采掘和选矿处理总量”改为“产出的产品采剥、采掘总量或选矿处理总量” | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.2.3 | 公式复杂：间接辅助生产部门用能源量及损耗能源量除各产品量 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 采纳 |  |
| 13 | 5.2.3 | 公式无法理解，辅助能耗及损耗分摊量的计算应该是：辅助能耗/产品产量？ 多个产品的需按不同类型另讨论，或是按不同产品产量比例分摊？ | 紫金矿业集团股份有限公司 | 未采纳 |  |
| 14 | 5.2.3 | 第4、5行：辅助材料已经有“间接使用”含义，建议删除“间接”2字 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 5.3 | 计算范围：是否要将排水、供风、供水、提升的能耗纳入采矿工艺计算范围 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 部分采纳 | 增加了排水 |
| 16 | 6.1.1 | 应建立能源消耗考核制度 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 采纳 |  |
| 17 | 6.2.1 | 推广应用采矿和选矿先进工艺 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 采纳 |  |
| 18 |  | 铜精矿能耗限额标准应明确矿山投产年份界限，因为越老的矿山开采深度越大，采矿工艺越老，能耗消耗越高。 | 云南铜业股份有限公司 | 未采纳 | 2020年11月的有色年会上明确不考虑开采深度、运距、采剥比影响因素 |
| 19 |  | 选矿产铜单耗（tce/t）能否列入《铜精矿生产能源消耗限额》，这一定程度上可反映铜矿品位开采的价值。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 未采纳 | 沿用2009年版按处理量计算单耗。 |