××××-××-××实施

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

电 解 钛

Electrolytic titanium

（讨论稿）

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部

发布

YS

ICS 77.150.50

CCS H 64

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出及归口。

本文件起草单位：宁波创润新材料有限公司、宁波诺丁汉大学、有研工程技术研究院有限公司、江苏隆达超合金航材有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司

本文件主要起草人：吴景晖、徐超、董鑫、苏默瀚、李东侠、宋彦明、杜全国、张建伟、崔月、胡笛、朱宝宏、浦益龙、王博、胡革全。

电解钛

- 范围

本文件规定了电解钛的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于以海绵钛等粗钛或钛化合物为原料经熔盐电解法生产的电解钛，主要用于高纯钛材、高端合金制造等领域。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480     金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 4698.7 	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

GB/T 4698.14	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定

GB/T 4698.15	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定

YS/T 891      高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

- 技术要求

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 电解钛的化学成分

| 产品规格 |  | Ti9995 | Ti9999 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti含量a，质量分数/%，不小于 |  | 99.95 | 99.99 |
| 杂质含量，质量分数（×10-4%），不大于 | Al | 50 | 15 |
|  | As | 20 | 5 |
|  | Bi | 1 | 0.5 |
|  | Cl | 150 | 50 |
|  | Cr | 30 | 10 |
|  | Cu | 20 | 10 |
|  | Fe | 50 | 10 |
|  | K | 20 | 10 |
|  | Li | 1 | 0.5 |

表1（续）

| 杂质含量，质量分数（×10-4%），不大于 | Mg | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | 150 | 60 |
|  | Na | 20 | 10 |
|  | Ni | 10 | 5 |
|  | P | 1 | 0.5 |
|  | Pb | 1 | 0.5 |
|  | Sb | 5 | 0.5 |
|  | Si | 10 | 2 |
|  | Sn | 5 | 1 |
|  | Te | 1 | 0.5 |
|  | Th | 0.01 | 0.005 |
|  | U | 0.01 | 0.005 |
|  | V | 5 | 2 |
|  | C | 30 | 20 |
|  | H | 150 | 100 |
|  | N | 30 | 20 |
|  | O | 300 | 250 |
|  | S | 10 | 5 |
| 杂质总和b，质量分数（× 10-4%），不大于 |  | 500 | 100 |
| a 钛含量为100%减去表中所列杂质元素（不含C、H、N、O、S）的余量。 b 杂质总和为表中所列杂质元素（不含C、H、N、O、S）总和。 |  |  |  |

  - 表面质量

  - 电解钛应洗净，无夹杂的电解质，表面洁净，无污渍。

  - 电解钛为枝状、团状金属颗粒，无目视可见夹杂物。

  - 粒度

  - 电解钛粒度应不小于0.3mm。

  - 产品中粒度小于0.3mm的产品重量不大于批产品总量的5%。

  - 如需其他粒度规格的产品，或对粒度有特殊要求时，供需方应协商，并在订货单（或合同）中注明。

  - 其他要求

  - 需方如对电解钛化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商。

  - 经供需双方协商，并在合同中注明，电解钛也可压制成块供应。

- 试验方法

  - 化学成分

金属杂质元素含量按照YS/T 891的规定进行测定。非金属杂质元素C、O、N、H含量按照GB/T 4698.14、GB/T 4698.7、GB/T 4698.15的规定进行测定，非金属杂质元素S的含量按照YS/T 891的规定进行测定。未规定方法的元素，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

  - 外观质量

外观质量采用目视检查。

  - 粒度

产品粒度按照GB/T 1480的规定进行测定。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写随行文件。

    - 需方应对收到的产品按本文件（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应在需方场所由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批产品应由在同一技术条件所生产的同一牌号的电解钛经混匀组成，批重不限。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量、粒度检验，供需双方可约定其他检测项目。

  - 取样

从批产品中随机抽取桶数的20%（不少于3桶，批量少于3桶时全数抽取），从桶中不同部位取出不少于1kg样品进行外观质量检验。外观质量检验合格后将所采样品混匀，以四分法缩分到不少于300g，将样品分装于三个干净、洁净、干燥的塑料袋中真空密封。粘贴标签，注明生产厂家、产品名称、批号和生产日期。一份用于化学成分检验，一份用于粒度检验，另一份作保留样存查。

  - 检验结果判定

  - 化学成分检验不合格时，允许对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

  - 外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

  - 粒度检验不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品应成桶包装，每桶外应进行如下标记：

- 供方名称；

b） 产品牌号；

c） 批号；

d） 净重；

e） 检验印记；

f） 包装日期及“防雨”标志。

  - 包装、运输、贮存

  - 产品按每桶净重10~50kg分装，包装桶为揭盖镀锌铁桶或塑料桶，桶内衬有双层防静电薄膜袋，采用真空橡胶或螺纹密封。

  - 产品包装后，桶内进行抽空、充氩，并在桶盖与桶身结合处加装可识别包装是否完好的标识。

  - 包装好的产品应存放于干燥仓库内，不得露天堆放或与酸碱等腐蚀性物品混放。

  - 产品运输时应小心轻放，严防受潮和包装碰撞损坏漏气。

  - 产品在包装、运输、贮存过程中，应注意防火，避免与引火源接触。若包装过程产品着火，应用氩气灭火；若运输、贮存过程中着火，可使用干砂、亚氯酸钾（KClO2）或氯化钠、或它们的混合物、白云石粉、石棉布灭火。不允许用水或泡沫灭火。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明：

a）供方名称；

b）产品牌号；

c）规格；

d）数量；

e）净重；

f）批号；

g）检测报告和技术监督部门印记；

h）检验日期（或包装日期）；

i）本文件编号。

- 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a）产品牌号；

b）规格；

c）数量；

d）本文件编号；

e）其他。