ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

紧固件用钛及钛合金棒材和丝材

Specification for titanium and titanium alloy bars and wires for fastener

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本次为首次发布。

紧固件用钛及钛合金棒材和丝材

范围

本文件规定了紧固件用钛及钛合金棒材和丝材的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及随性文件与订货单（或合同）内容。

本文件适用于紧固件用钛及钛合金棒材和丝材（以下简称棒材和丝材）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010　金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 3620.1　钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168　钛及钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 5193-2020  钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

GB/T 6394-2017　金属平均晶粒度测定方法

GB/T 6400  金属材料 线材和铆钉剪切试验方法

GB/T 6611 钛及钛合金术语和金相图谱

GB/T 8180　钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23601　钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法

GB/T 23603　钛及钛合金表面污染层检测方法

GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

GB/T 38982  钛及钛合金加工产品外形尺寸检测方法

YB/T 5293　金属材料 顶锻试验方法

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

术语和定义

GB/T 6611及GB/T 38982界定的术语和定义适用于本文件。

要求

牌号、状态和规格

产品按供货方式分为棒、丝（成卷供货）材，其牌号、状态和规格应符合表1的规定。其中直径不大于7mm的产品称为丝材，大于7mm的产品称为棒材。

- 牌号、状态和规格                         单位为毫米

| 牌号 | 供应状态 | 直径 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA2G、TA3G、TA9、TA10 | 退火（M） | 2.0～10.0 | ≥1000 |
| TB8 | 热加工（R）、固溶（ST） | 6.0～20.0 |  |
| TC4 | 热加工（R）、退火（M） | 3.0～20.0 |  |

化学成分

棒材和丝材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

需方从棒材和丝材上取样进行化学成分复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

力学性能

棒材和丝材的力学性能在经热处理后的试样坯上测试，试样的推荐热处理制度见表2。

- 推荐热处理制度

| 牌 号 | 热处理类型 | 热处理制度 |
| --- | --- | --- |
| TA2G、TA3G、TA9、TA10 | 退 火 | （600～700）℃，1h，空冷或炉冷（真空退火时炉冷） |
| TB8 | 固 溶 | （750～830）℃，0.5～2h，空冷或更快冷 |
|  | 时 效 | （460～580）℃，8～12h，空冷 |
| TC4 | 退 火 | （700～850）℃，30～120min，空冷或炉冷 |
|  | 固 溶 | （955±15）℃，1～2h，流水中淬火，淬火延迟时间应不大于8s |
|  | 时 效 | （540±8）℃，4～8h，空冷 |

棒材和丝材的室温力学性能应符合表3规定。

- 室温力学性能

| 牌号 | 直径 mm | 试样状态 | 室温力学性能，不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A ％ | 断面收缩率Z ％ | 剪切强度τ MPa |
| TA2G | 2.0～10.0 | 退火(M) | 345 | 275 | 20 | 30 | 240 |
| TA3G | 2.0～10.0 | 退火(M) | 450 | 380 | 18 | 30 | 350 |
| TA9 | 2.0～10.0 | 退火(M) | 345 | 275 | 20 | 30 | 240 |
| TA10 | 2.0～10.0 | 退火(M) | 485 | 345 | 18 | 25 | 290 |
| TB8 | 6.0～20.0 | 固溶(ST) | 800 | 650 | 13 | 50 | 570 |
|  |  | 固溶时效(STA) | 1200 | 1050 | 8 | 20 | 720 |
| TC4 | 3.0～20.0 | 退火(M) | 930 | 860 | 10 | 25 | 560 |
|  | 3.0～12.7 | 固溶时效(STA) a | 1140 | 1070 | 10 | 20 | 665 |
|  | ＞12.7～20.0 |  | 1100 | 1035 |  |  |  |
| a仅适用于热加工（R）态供货时测试。 |
| 注：直径小于7mm的丝材的伸长率和断面收缩率报实测数据。 |

冷顶锻性能

TA2G、TA3G、TA9、TA10钛合金棒材和丝材应进行冷顶锻试验。当锻后高度与锻前高度之比为1:3时，试样圆周表面应无裂纹。

直径不大于10mm的TB8钛合金棒材和丝材应进行冷顶锻试验，试样应为固溶态。当锻后高度与锻前高度之比为1:3时，试样圆周表面应无裂纹。

尺寸和外形

棒材和丝材的直径允许偏差应符合表4的规定。

- 直径允许偏差                             单位为毫米

| 直径 | 直径允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通精度直径允许偏差 | 高精度直径允许偏差 |
| 2.0～＜3.0 | 0 -0.03 | － |
| 3.0～＜6.0 | 0 -0.03 | 0 -0.02 |
| 6.0～＜8.0 | 0 -0.04 |  |
| 8.0～＜12.0 | 0 -0.05 | 0 -0.03 |
| 12.0～＜14.0 | 0 -0.08 | 0 -0.04 |
| 14.0～＜20.0 | 0 -0.12 | 0 -0.06 |

棒材和丝材的圆度应不超过其直径允许偏差。

直径不大于10mm的棒材及直条丝材的弯曲度应不大于4mm/m；直径大于10mm的棒材的弯曲度应不大于3mm/m。

订购方要求并在合同中注明时，丝材也可以盘卷供货，盘卷直径应不小于700mm。

β转变温度

当需方要求并在合同中注明时，棒材和丝材应按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

无损检验

直径不小于6mm的直段供货的TB8钛合金丝材和棒材的超声波探伤验收级别由供需双方协商确定，并在合同中注明。

直径不小于6mm的直段供货的TA2G、TA3G、TA9、TA10、TC4丝材和棒材应按GB/T 5193-2020进行超声波探伤检验，其纵波检验结果应符合AA级的规定；横波检验不应有任何大于纵向槽伤反射幅度的响应信号，槽伤深度0.2mm，宽度0.1mm，长度10mm。

直径小于6mm的直段供货的丝材应按GB/T 23601进行涡流探伤检验。响应信号的幅度应不大于纵向槽型人工缺陷信号幅度。纵向人工刻伤尺寸为0.2mm，宽度0.2mm，长度8mm。

低倍组织

棒材和丝材的横向低倍组织不应有裂纹、折叠、气孔、缩尾、金属或非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

显微组织

退火态TA2G、TA3G、TA9及TA10棒材和丝材，其横向显微组织应是等轴α组织，拉长α组织或等轴α和拉长α的混合组织。订购方要求并在合同中注明时方予检验。

退火态TC4棒材和丝材，其横向显微组织应是两相区加工组织，原始β晶界应破碎，没有连续的晶界α；初生α含量应不少于15%。

固溶时效态的TB8钛合金棒材和丝材，其横向显微组织应为时效β基体和球状或条状α相组成；固溶态的TB8棒材和丝材，直径小于10.0mm的横向平均晶粒度应不低于5级，直径大于10.0的横向平均晶粒度应不低于4级。

表面状况

钛及钛合金棒材以磨削或机加工表面供货；丝材以酸洗表面供货，订购方要求并在合同中注明时也可以磨削或机加工表面供货。

盘卷供货的丝材以酸洗表面供货。

磨削或机加工表面的棒材，其表面粗糙度的Ra值应不大于1.6μm。

订购方对产品表面状况有特殊要求时，供需双方协商确定并在合同中注明。

表面污染层

棒材和丝材表面不应有表面污染层，如α层等。

外观质量

产品表面应洁净，不允许有氧化皮、裂纹、起皮、斑疤、夹杂，允许有不超出其直径允许偏差之半的个别划伤、凹坑、拉道，且允许存在有不影响使用的轻微矫直痕迹。

产品表面的局部缺陷允许修磨，修磨深度应不超过其直径允许偏差，并应保证产品的最小尺  寸。

试验方法

化学成分按YS/T 1262或GB/T 4698进行，仲裁分析按GB/T 4698进行。。

室温拉伸试验方法按GB/T 228.1-2010进行。室温拉伸试验试样应符合GB/T 228.1中的试样R7（直径大于10mm棒材）、R8（直径6～10mm棒材和丝材），直径小于6mm的丝材直接取样拉伸（直径小于3.2mm时，标距L0取50mm；直径不小于3.2mm时，标距L0取4倍直径长度）。

室温剪切试验按GB/T 6640进行。

顶锻试验按YB/T 5293进行。

尺寸和外形用满足精度要求的量具进行。

β转变温度按GB/T 23605或差热法测定。

超声波检验按GB/T 5193-2020进行。

涡流探伤检验 GB/T 23601进行。

低倍组织、显微组织检验按GB/T 5168进行。

平均晶粒度测定按GB/T 6394-2017进行。

表面状况检验用表面粗糙度标块对比法进行。

表面污染层检测按GB/T 23603进行。

外观质量用目视检验或5～10倍放大镜检查。

检验规则

检查与验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准和订货合同的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准和订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

棒材和丝材应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一熔炼炉号、同一状态、同一规格、同一制造方法和同一生产周期的棒材组成。

检验项目

每批棒材和丝材应进行化学成分、力学性能、尺寸和外形、无损检验、低倍组织、显微组织、外观质量和表面状况的检验。如合同中有要求时还应进行β转变温度等检验。

取样

棒材和丝材取样数量及取样位置应符合表5的规定。

- 取样数量及位置

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 任意部位 | 每批1份 | 4.2 | 5.1 |
| 力学性能 | 纵向 | 每批任取2根，每根按检验项目各取1个 | 4.3 | 5.2、5.3 |
| 冷顶锻性能 | 纵向 | 每批任取2根，每根各取1个 | 4.4 | 5.4 |
| 尺寸和外形 | — | 逐根（盘）检查 | 4.5 | 5.5 |
| β转变温度 | — | 每炉取1份 | 4.6 | 5.6 |
| 无损检验 | — | 逐根 | 4.7 | 5.7、5.8 |
| 低倍组织 | 横向 | 每批2根，各取1个 | 4.8 | 5.9 |
| 显微组织 | 横向 | 每批2根，各取1个 | 4.9 | 5.9、5.10 |
| 表面状况 | — | 逐根（盘）检查 | 4.10 | 5.11 |
| 表面污染层 | — | 每批取1个 | 4.11 | 5.12 |
| 外观质量 | — | 逐根（盘）检查 | 4.12 | 5.13 |
| a 氢含量在成品上取样分析，其他成分承制方以铸锭分析结果报出；订购方复验均在产品上取样。 |

检验结果的判定

化学成分检验结果不合格时，判该批产品不合格。

在力学性能、冷顶锻性能检验中，如果有一个试样的试验结果不合格，则从该批产品（包括原受检产品）中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，若重复试验结果仍有不合格，则判该批产品不合格。但经订购方同意，允许供方对其余产品逐根（盘）对不合格项目进行检验，合格者重新组批交货。

在低倍组织检验中，如发现并判为有脆性偏析（其硬度明显高于基体的偏析，常见的如富氧、富氮等偏析），判该批产品不合格；如判为有非脆性偏析，经供需双方协商，可剔除不合格品后重新组批交货。

显微组织检验不合格时，判该批产品不合格。

无损检验、尺寸和外形、表面状况、表面污染层及外观质量检验不合格时，判该根（盘）产品不合格。但允许承制方切除不合格部分后重新检验。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

产品标志

在检验合格的每根或每捆产品上应打钢印（或贴标签、挂标牌等）标记至少如下内容：

- 供方质量检验部门的检印；

- 生产厂名称、商标；

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 熔炼炉号、批号。

包装、运输和贮存

产品的包装、包装标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

随行文件

每批产品应附有随行文件，注明：

- 供方名称

- 产品名称；

- 产品牌号、规格、状态；

- 批号或熔炼炉号；

- 净重和件数；

- 试样所采用的热处理制度、各项分析检验结果和质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

订货单（或合同）内容

按本文件订购产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或支数；

- 本标准名称及编号；

_________________________________

- 其他需要说明的事项。

# Text boxes

发 布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会