ICS 77.160

CCS H63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201×

i

热电偶用钼管

Molybdenum tubes for thermocouple

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前        言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分: 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、 负责起草。

本文件主要起草人：

本文件由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

热电偶用钼管

1 范围

本文件规定了热电偶用钼管的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以粉末冶金烧结钼棒为原料、锻造加工后钻孔生产的钼管。主要用作热电偶保护套、管状电极、玻璃行业导流管、高温炉内气体导流管等领域用钼管。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 228  金属材料拉伸试验方法

GB/T 1031  表面粗糙度参数及其数值

GB/T 3850-1983 致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 5777  无缝钢管超声波探伤检验方法

GB/T 11336-2004 直线度误差检测

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

表1 热电偶用钼管化学成分

| 牌号 | 主成分 | 杂质含量，不大于，质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo，不小于 | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O |
| M | 99.97 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.005 |
| 注：其它元素含量由供需双方协商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 产品规格及表示方法

4.2.1 产品规格

产品规格应符合表2的规定。需方对产品规格及允许偏差有特殊要求时，由供需双方协商决定。

表2 热电偶用钼管尺寸规格

| 外径/mm |  | 壁厚/mm |  | 长度 /mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |
| 6-20 | ±0.10 | 1.0-4.0 | ±0.15 | 500-1500 | ±10% |
| - 注：产品两端端面应与钼管轴线垂直，端面无毛刺。 |  |  |  |  |  |

4.2.2 钼管长度允许偏差±10%，或由双方协商确定。

4.2.3钼管供货状态为去应力退火态。

4.2.4钼管通常以外径和壁厚供货。当需方要求以外径和内径或内径和壁厚供货时，应在合同中注明。

4.2.5 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可供表2以外规格及允许偏差的钼管。

4.2.6 钼管的两端端面应与钼管轴线垂直，切口毛刺应予清除。

4.2.7 产品规格表示方法

产品根据牌号、品种和规格的不同，标记如下：

Mo×  ××  ×  ××  GB/T XXX-20XX

产品执行标准

产品的公称厚度

分隔符“”

产品的公称直径

产品牌号：M为纯钼

示例1：M16×1 GB/T XXX-20XX表示牌号为纯钼管，其公称直径为16mm，公称厚度为1mm，执行国标GB/T XXX-20XX。

4.3力学性能

产品的力学性能应符合表3的规定。

表3 热电偶用钼管力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm MPa | 非规定比列变形强度RP0.2 MPa | 断后伸长率% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |
| M | 590 | 475 | 18 |

注：其它力学性能由供需双方协商确定。

- 4.4水密性

- 根据需方要求，并在合同中注明，钼管可逐根进行水密性试验，试验压力为20 MPa，稳压时间不少于10s，钼管不应出现泄漏现象。当需方有特殊需求时，由供需双方协商确定并在合同中约定。水密性试验按照GB/T 241-2007进行。

4.5表面粗糙度

产品外表面的表面粗糙度应不大于Ra1.25μm，内表面的表面粗糙度应不大于Ra2.5μm。当需方对钼管表面有粗糙度要求时，应在合同中注明。

4.6表面质量

4.6.1产品的内外表面应光滑，无裂纹，局部凹坑、擦伤和细小划道的深度均应不超过0.08mm。这些缺陷处钼管的实际壁厚应符合表2。

4.6.2产品内外表面的其他缺陷可用适当的方法清除，清除后钼管的实际壁厚应符合表2。

4.6.3产品的内外表面，允许有来自制造过程的润滑剂附着层的存在；或允许有不影响表面检查的氧化膜层，但不应有疏松氧化皮。

4.6.4 作为高温炉内热电偶保护管，内部组织直接决定着产品的使用安全性。根据长期的生产实践和客户的不同需求，确定产品的所有部位不应有深度大于0.5mm、长度大于1mm的内裂纹和直径大于0.5mm的孔洞。

5 试验方法

5.1产品的化学成分仲裁分析方法按GB/T 4325进行，允许供方以管坯的化学成分分析结果报出。

5.2 产品的尺寸和外形应用符合精度的测量工具逐根进行测量和检查。

5.3产品的力学性能按GB/T 228进行。
5.4 产品的水密性试验按GB/T 241-2007进行。

5.5产品的表面粗糙度试验按GB/T 1031进行。

5.6产品的内外表面应在充分照明的条件下逐根进行目视检查。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一批号、类型、规格的材料组成。

6.3 检验项目

产品应进行化学成分、外形尺寸、表面质量的检验，有要求时还应进行力学性能、工艺性能试验。

6.4 取样

- 产品的取样位置及取样数量应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节 | 方法的章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 力学性能 | 每批1个试样 | 4.3 | 5.3 |
| 水密性试验 | 逐根 | 4.4 | 5.4 |
| 表面粗糙度 | 每批在2根钼管上各取1个试样 | 4.5 | 5.5 |
| 尺寸偏差 | 逐根 | 4.2.1 | 5.2 |
| 外观质量 | 逐根 | 4.6 | 5.6 |

6.5 检验结果判定

6.5.1 化学成分检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

6.5.2尺寸及偏差不符合本标准规定时，判该件不合格。

6.5.3 外观质量不符合本标准规定时，判该件不合格。

6.5.4 力学性能不符合本标准规定时，判该件不合格。

6.5.5 粗糙度不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

7 标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1 标志

7.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记：

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 批号

- 7.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

7.2  包装

7.2.1产品应采用防潮纸逐根包裹包装。

7.2.2根据需方要求，为保护钼管产品不受损伤，在产品与产品间用珍珠棉或其他适宜材料隔开。

7.2.3产品逐根放置在木箱内。箱上注明：供方名称、产品名称、类型、规格、批号、编号、净重、毛重、出厂日期。如有特殊要求，可用供需双方协商的包装方式。

7.3 贮存和运输

7.3.1 贮存室内应干燥、通风、无腐蚀气氛之处，避免氧化。存放期不宜超过三个月。

7.3.2 产品运输时，应防止潮湿或腐蚀性气体，严禁磕碰。

7.4 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

8 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态、用途、形式；

- 表面处理要求；

- 产品规格尺寸、杂质含量等特殊要求；

- 净重和件数；

- 本文件编号

- 其他。