中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.2—202X

镍锰酸锂化学分析方法

第2部分：锰含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of lithium nickel manganese oxide—

Part 2：Determination of manganese content—

Potentiometric titration method

（送审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.160

- CCS H 16

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《镍锰酸锂化学分析方法》的第2部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法；

——第2部分：锰含量的测定 电位滴定法；

——第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉、铅、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、金川集团股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北矿检测技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、紫金矿业集团股份有限公司、贵州省分析测试研究院、南通金通动力储能新材料有限公司、天齐锂业股份有限公司。

本文件主要起草人：陈雄飞、张芳、孙海峰、李长东、冯焕村、周春仙、季师青、骆月英、刘玮、王玮、付海阔、皮晓梅、张永进、王兴君、戴泽桦、王文波、凌仕刚、谢柏华、陈爽、阎戈、陈建军、孔海英、胡永东、陈小兵、杨艳辉。

- 引    言

镍锰酸锂是一种新型的尖晶石型锂离子正极材料，具有4.7V的高电压平台，其理论比容量高达146.7 mAh/g。镍锰酸锂具有输出电压高、成本低、环境友好等特点，在电动汽车、无人机、军工等领域具有广阔的应用前景。产品标准GB/T 37202-2018《镍锰酸锂》已于2018年12月28日发布，并于2019年11月1日实施，然而目前还缺乏与之相配套的化学分析方法标准。镍锰酸锂产品的化学成分直接影响到产品质量的好坏，因此建立一套针对镍锰酸锂化学成分的分析方法标准是十分必要的。

YS/T XXXX《镍锰酸锂化学分析方法》由六个部分构成。

——第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法；

——第2部分：锰含量的测定 电位滴定法；

——第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉、铅、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件规定了镍锰酸锂中锰含量的分析方法。本文件的制定为行业内形成对镍锰酸锂中锰含量的科学、统一的测试评价提供了重要依据，对于提高检测结果的可靠性和可比性、减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷、助力镍锰酸锂产业化发展具有十分重要的作用。

镍锰酸锂化学分析方法

第2部分：锰含量的测定

电位滴定法

- 1  范围

本文件规定了镍锰酸锂中锰含量的测定方法。

本文件适用于镍锰酸锂中锰含量的测定。测定范围：40.00%~50.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料经盐酸溶解后，在焦磷酸钠介质中，调节溶液pH为6~7，用高锰酸钾标准滴定溶液滴定至电位突跃即为终点，根据滴定消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积计算试料中锰的含量。

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室三级水及以上纯度的水。

- 5.1 盐酸（1+1）。

- 5.2 碳酸钠溶液（50 g/L）。

- 5.3 焦磷酸钠饱和溶液：称取200 g焦磷酸钠（Na4P2O7·10H2O），置于2000 mL锥形瓶中，加入约1000 mL温水，不断搅拌。直至焦磷酸钠不再溶解。冷却，静置，取上层饱和溶液。

- 5.4 锰标准溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.95%）于400 mL烧杯中，加入100 mL水和20 mL硫酸（1+1），低温加热至溶液清亮。冷却后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

- 5.5 高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5 KMnO4)≈0.05 mol/L]的配制：称取1.65 g高锰酸钾于2000 mL锥形瓶中，加入1000 mL水溶解，至少放置6天。用G4玻璃砂芯漏斗抽滤，滤液保存于棕色玻璃瓶中，混匀。

- 5.6 高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5 KMnO4)≈0.05 mol/L]的标定：现用现标。移取20.00 mL锰标准溶液（5.4），记为V2，于500 mL烧杯中，边搅拌边加入150 mL焦磷酸钠饱和溶液（5.3），用盐酸（5.1）或碳酸钠溶液（5.2）调节溶液pH为6~7 [用pH计或溴百里香酚蓝指示剂溶液（5.7）]。在电位滴定仪上用高锰酸钾标准滴定溶液（5.5）滴定至电位突跃即为终点，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，记为V1。

- 随同标定做空白测定，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，记为V0。

- 按式（1）计算高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度，记为T：

- T=ρ⋅V2V1－V0…………………………………（1）

- 式中：

T—— 高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

ρ—— 移取的锰标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V2——移取的锰标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定时消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验时消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- 平行标定三份，三份溶液所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05 mL，取其平均值。计算结果保留四位有效数字。数字修约按GB/T 8170的规定执行。

- 5.7 溴百里香酚蓝指示剂溶液（0.4 g/L）：称取0.04 g溴百里香酚蓝（C27H28O5SBr2），溶于50 mL无水乙醇中，用水稀释至100 mL，混匀。

- 6  仪器设备

- 电位滴定仪，附搅拌装置及与仪器匹配的用于氧化还原滴定的电极（铂-饱和甘汞电极、铂-钨电极、铂-铂电极、复合电极或其他符合要求的电极）。

7  样品

- 7.1 样品粒度应不大于0.150 mm。

- 7.2 样品分析前应在105 ℃±5 oC下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

8  试验步骤

- 8.1  试料

- 称取0.50 g样品（7），记为m，精确至0.0001 g 。

- 8.2 平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

- 8.4.1 将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加少量水润湿。加入10 mL盐酸（5.1），盖上表面皿，低温加热至溶液体积约为1 mL~2 mL，取下。冷却至室温。将试液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，记为V。

- 8.4.2 移取20.00 mL试液（8.4.1），记为V3，于400 mL烧杯中，边搅拌加入150 mL焦磷酸钠饱和溶液（5.3）。用盐酸（5.1）或碳酸钠溶液（5.2）调节溶液pH为6~7 [用pH计或溴百里香酚蓝指示剂溶液（5.7）]。

- 8.4.3 将试液（8.4.2）和空白试液分别置于电位滴定仪（6）上，用高锰酸钾标准滴定溶液（5.5）滴定至电位突跃即为终点，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，分别记为V5和V4。

- 9  试验数据处理

- 锰含量以锰的质量分数wMn计，按公式（2）计算：

wMn=T⋅V⋅(V5−V4)×10−3m⋅V3×100%……………………………（2）

式中：

wMn —— 试料中锰元素的质量分数；

T —— 高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V —— 试液定容的总体积，单位为毫升（mL）；

V5 —— 滴定试料所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4—— 滴定空白试验所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m —— 称取试料的质量，单位为克（g）；

V3—— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后两位。数字修约按GB/T 8170的规定执行。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度实验原始数据参见附录A。

表2 重复性限

| wMn/% | 43.48 | 47.63 | 49.56 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.32 | 0.39 | 0.27 |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度实验原始数据参见附录A。

表3 再现性限

| wMn/% | 43.48 | 47.63 | 49.56 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.58 | 0.53 | 0.52 |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是由20家实验室对锰含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锰含量在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 样品水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1# | 43.292 | 43.644 | 43.301 | 43.547 | 43.583 | 43.430 | 43.288 | 43.521 | 43.336 | 43.484 | 43.491 |
|  | 2# | 47.470 | 47.515 | 47.394 | 47.550 | 47.541 | 47.397 | 47.611 | 47.743 | 47.538 | 47.715 | 47.583 |
|  | 3# | 49.542 | 49.422 | 49.420 | 49.538 | 49.464 | 49.469 | 49.491 | 49.430 | 49.377 | 49.443 | 49.475 |
| 2 | 1# | 43.512 | 43.549 | 43.417 | 43.583 | 43.504 | 43.458 | 43.489 | 43.708 | 43.644 | 43.571 | 43.682 |
|  | 2# | 47.732 | 47.814 | 47.786 | 47.853 | 47.647 | 47.756 | 47.779 | 47.764 | 47.868 | 47.720 | 47.644 |
|  | 3# | 49.694 | 49.713 | 49.616 | 49.572 | 49.677 | 49.738 | 49.743 | 49.780 | 49.523 | 49.834 | 49.672 |
| 3 | 1# | 43.338 | 43.206 | 43.363 | 43.371 | 43.392 | 43.632 | 43.476 | 43.321 | 43.332 | 43.691 | 43.560 |
|  | 2# | 47.469 | 47.533 | 47.594 | 47.602 | 47.425 | 47.506 | 47.683 | 47.602 | 47.369 | 47.435 | 47.740 |
|  | 3# | 49.537 | 49.430 | 49.497 | 49.449 | 49.458 | 49.416 | 49.644 | 49.498 | 49.505 | 49.717 | 49.624 |
| 4 | 1# | 43.850 | 43.910 | 43.812 | 43.853 | 43.890 | 43.859 | 43.901 | 43.852 | 43.866 | 43.858 | 43.862 |
|  | 2# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 3# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 1# | 43.207 | 43.126 | 43.172 | 43.215 | 43.124 | 43.186 | 43.403 | 43.317 | 43.352 | 43.348 | 43.327 |
|  | 2# | 47.338 | 47.545 | 47.467 | 47.453 | 47.416 | 47.562 | 47.456 | 47.718 | 47.405 | 47.604 | 47.428 |
|  | 3# | 49.389 | 49.519 | 49.551 | 49.444 | 49.346 | 49.522 | 49.407 | 49.436 | 49.383 | 49.416 | 49.496 |
| 6 | 1# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 2# | 47.488 | 47.599 | 47.345 | 47.576 | 47.455 | 47.707 | 47.523 | 47.959 | 47.639 | 47.821 | 47.598 |
|  | 3# | 49.577 | 49.497 | 49.532 | 49.518 | 49.485 | 49.593 | 49.558 | 49.475 | 49.658 | 49.709 | 49.367 |
| 7 | 1# | 43.538 | 43.521 | 43.512 | 43.598 | 43.547 | 43.346 | 43.412 | 43.298 | 43.600 | 43.351 | 43.472 |
|  | 2# | 47.605 | 47.767 | 47.774 | 47.496 | 47.706 | 47.478 | 47.463 | 47.521 | 47.585 | 47.602 | 47.467 |
|  | 3# | 49.474 | 49.645 | 49.503 | 49.426 | 49.539 | 49.385 | 49.387 | 49.399 | 49.411 | 49.640 | 49.455 |
| 8 | 1# | 43.307 | 43.511 | 43.427 | 43.503 | 43.287 | 43.471 | 43.436 | 43.522 | 43.296 | 43.447 | 43.383 |
|  | 2# | 47.527 | 47.706 | 47.542 | 47.386 | 47.495 | 47.558 | 47.626 | 47.296 | 47.416 | 47.523 | 47.436 |
|  | 3# | 49.386 | 49.207 | 49.472 | 49.517 | 49.519 | 49.622 | 49.405 | 49.336 | 49.411 | 49.437 | 49.433 |
| 9 | 1# | 43.576 | 43.625 | 43.534 | 43.547 | 43.421 | 43.591 | 43.398 | 43.544 | 43.421 | 43.557 | 43.464 |
|  | 2# | 47.561 | 47.464 | 47.580 | 47.519 | 47.606 | 47.506 | 47.436 | 47.468 | 47.459 | 47.656 | 47.521 |
|  | 3# | 49.339 | 49.418 | 49.493 | 49.523 | 49.505 | 49.389 | 49.346 | 49.479 | 49.509 | 49.544 | 49.589 |
| 10 | 1# | 43.751 | 43.622 | 43.680 | 43.581 | 43.425 | 43.558 | 43.641 | 43.448 | 43.502 | 43.420 | 43.496 |
|  | 2# | 47.490 | 47.655 | 47.492 | 47.983 | 47.521 | 47.598 | 47.603 | 47.539 | 47.662 | 47.495 | 47.501 |
|  | 3# | 49.359 | 49.771 | 49.658 | 49.759 | 49.586 | 49.458 | 49.702 | 49.661 | 49.603 | 49.399 | 49.453 |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 样品水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 1# | 43.547 | 43.301 | 43.691 | 43.568 | 43.270 | 43.230 | 43.410 | 43.482 | 43.250 | 43.323 | 43.250 |
|  | 2# | 47.523 | 47.681 | 47.637 | 47.482 | 47.472 | 47.747 | 47.370 | 47.782 | 47.400 | 47.732 | 47.380 |
|  | 3# | 49.846 | 49.907 | 49.993 | 49.957 | 49.932 | 49.836 | 49.724 | 49.806 | 49.780 | 49.810 | 49.993 |
| 12 | 1# | 43.794 | 43.542 | 43.365 | 43.385 | 43.540 | 43.435 | 43.386 | 43.374 | 43.296 | 43.339 | 43.390 |
|  | 2# | 47.425 | 47.928 | 47.432 | 47.551 | 47.408 | 47.178 | 47.600 | 47.727 | 47.435 | 47.538 | 47.295 |
|  | 3# | 49.682 | 49.707 | 49.652 | 49.622 | 49.724 | 49.715 | 49.577 | 49.820 | 49.577 | 49.642 | 49.652 |
| 13 | 1# | 43.319 | 43.621 | 43.553 | 43.398 | 43.361 | 43.554 | 43.466 | 43.342 | 43.227 | 43.372 | 43.591 |
|  | 2# | 47.412 | 47.366 | 47.683 | 47.589 | 47.728 | 47.567 | 47.429 | 47.378 | 47.415 | 47.629 | 47.678 |
|  | 3# | 49.425 | 49.616 | 49.541 | 49.483 | 49.388 | 49.454 | 49.437 | 49.518 | 49.277 | 49.674 | 49.439 |
| 14 | 1# | 43.106 | 43.178 | 43.063 | 43.071 | 43.016 | 43.108 | 43.228 | 43.142 | 43.242 | 43.016 | 43.116 |
|  | 2# | 47.725 | 47.591 | 47.868 | 47.795 | 47.919 | 47.827 | 47.693 | 47.508 | 47.642 | 47.396 | 47.406 |
|  | 3# | 49.508 | 49.416 | 49.273 | 49.355 | 49.652 | 49.457 | 49.222 | 49.499 | 49.406 | 49.416 | 49.508 |
| 15 | 1# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 2# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 3# | 49.742 | 49.671 | 49.407 | 49.528 | 49.459 | 49.451 | 49.618 | 49.731 | 49.383 | 49.502 | 49.607 |
| 16 | 1# | 43.497 | 43.323 | 43.386 | 43.473 | 43.249 | 43.202 | 43.509 | 43.546 | 43.231 | 43.296 | 43.408 |
|  | 2# | 47.692 | 47.540 | 47.389 | 47.321 | 47.598 | 47.636 | 47.714 | 47.246 | 47.317 | 47.455 | 47.227 |
|  | 3# | 49.364 | 49.221 | 49.295 | 49.289 | 49.245 | 49.473 | 49.617 | 49.290 | 49.411 | 49.322 | 49.235 |
| 17 | 1# | 43.640 | 43.570 | 43.881 | 43.753 | 43.851 | 43.768 | 43.535 | 43.676 | 43.601 | 43.691 | 43.540 |
|  | 2# | 47.685 | 47.666 | 47.853 | 47.796 | 47.753 | 47.871 | 47.786 | 47.876 | 47.615 | 47.595 | 47.668 |
|  | 3# | 49.340 | 49.387 | 49.652 | 49.649 | 49.553 | 49.488 | 49.474 | 49.540 | 49.473 | 49.411 | 49.440 |
| 18 | 1# | 43.465 | 43.532 | 43.421 | 43.460 | 43.476 | 43.421 | 43.461 | 43.412 | 43.398 | 43.416 | 43.418 |
|  | 2# | 47.975 | 47.888 | 47.944 | 47.916 | 47.897 | 47.882 | 47.894 | 47.856 | 47.986 | 47.874 | 47.904 |
|  | 3# | 49.832 | 49.864 | 49.834 | 49.999 | 49.883 | 49.881 | 49.886 | 49.894 | 49.912 | 49.918 | 49.895 |
| 19 | 1# | 43.404 | 43.224 | 43.453 | 43.316 | 43.284 | 43.361 | 43.511 | 43.587 | 43.619 | 43.452 | 43.525 |
|  | 2# | 47.668 | 47.806 | 47.804 | 47.709 | 47.679 | 47.616 | 47.535 | 47.488 | 47.425 | 47.501 | 47.463 |
|  | 3# | 49.483 | 49.402 | 49.450 | 49.512 | 49.447 | 49.463 | 49.589 | 49.511 | 49.419 | 49.437 | 49.462 |
| 20 | 1# | 43.359 | 43.599 | 43.425 | 43.468 | 43.473 | 43.468 | 43.357 | 43.558 | 43.437 | 43.447 | 43.443 |
|  | 2# | 47.619 | 47.590 | 47.674 | 47.685 | 47.722 | 47.615 | 47.666 | 47.666 | 47.722 | 47.740 | 47.736 |
|  | 3# | 49.600 | 49.634 | 49.598 | 49.673 | 49.578 | 49.601 | 49.583 | 49.637 | 49.584 | 49.642 | 49.582 |