ICS 77.120.20

CCS H 61

中华人民共和国国家标准

GB/T 5156—202×

代替GB/T 5156-2013

镁及镁合金热挤压型材

Magnesium and magnesium alloy extruded profiles

（送审稿）

201×-××-××发布                               201×-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件与GB/T 5156-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 增加了VW75M、AQ80M、M1C、M2S、ZE20M、ZK60A、ZM51M牌号（见4.1.1）；

- 增加了型材用铸锭质量保证要求（见5.1）；

- 增加了切斜度示意图（见5.3.8）；

- 增加了VW75M、AQ80M、M1C、M2S、ZE20M、ZK60A、ZM51M合金的力学性能（见5.4）；

- 增加了H112状态、T5状态及T6状态的状态解释（见5.4）；

- 修改了镁合金包装、标志、运输、贮存的引用标准（见8）。

- 本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 5156-2013；

- GB/T 5156-2003；

- GB/T 5156-1985。

镁及镁合金热挤压型材

  - 范围

本文件规定了镁及镁合金热挤压型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于镁及镁合金热挤压型材（以下简称型材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231（所有部分）  金属布氏硬度试验方法

GB/T 4297  镁合金加工制品低倍组织检验方法

GB/T 5153  变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T 13748（所有部分）  镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 32792  镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

YS/T 627  变形镁及镁合金圆铸锭

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类

    - 产品分类

型材的合金牌号、状态应符合表1的规定。如需要其他合金牌号、状态时，由供需双方协商解决并在合同（或订货单）中注明。

- 牌号及状态

| 牌 号 | 状 态 |
| --- | --- |
| AZ31B、AZ40M、AZ41M、AZ61A、AZ61M、ME20M、M1C、M2S、ZE20M | H112 |
| AZ80A | H112、T5 |
| ZK60A、ZM51M、ZK61M，ZK61S、VW75M | T5 |
| AQ80M | H112、T6 |
| 注：新、旧合金牌号和新、旧状态对照表分别如附录A、附录B所示。 |  |

    - 标记示例

型材的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

ME20M牌号、H112状态、型号为XC141-7不定尺型材，标记为：

型材  GB/T 5156-201×  ME20M-H112  XC141-7

示例2：

ZK61M牌号、T5状态、型号为XC6283、定尺长度3500mm的型材，标记为：

型材  GB/T 5156-201×  ZK61M-T5  XC6283×3500

  - 要求

    - 质量保证

型材用挤压铸锭应符合YS/T 627中尺寸偏差、低倍组织及外观质量的相关要求。

    - 化学成分

型材的化学成分应符合GB/T 5153的规定。

    - 尺寸偏差

      - 型材的截面允许偏差

型材截面尺寸及允许偏差应符合《铝及铝、镁合金挤压型材图册》或供需双方签订的技术图纸。在确定技术图纸时，型材截面尺寸允许偏差宜符合表2的规定。

- 截面尺寸偏差

| 名义尺寸/mm | 允许偏差±/mm |
| --- | --- |
| ≤3.00 ＞3.00～6.00 ＞6.00～12.00 ＞12.00～25.00 ＞25.00～50.00 ＞50.00～75.00 ＞75.00～100.00 ＞100.00～150.00 ≥150.00 | 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.90 1.40 2.00 2.50 |
| 注：对于具有不均匀截面且截面处壁厚变化大于3倍的空心型材，其允许偏差由供需双方协商并在会签图纸中注明。 |  |

      - 型材的角度偏差

型材技术图纸上标注有角度未标注偏差时，且能直接测量的角度，其角度允许偏差均不应超过±2°。需要其他角度偏差要求时，应在订货单（或合同）中注明，且将偏差值标注在技术图纸上。

      - 型材的间隙

        - 型材的平面间隙

把直尺横放在型材的任一平面上时，非空心型材平面与直尺之间的间隙应不大于被检型材平面宽度的2％，但最大间隙值不超过1mm；半空型材（型材所包围的中空面积S不小于开口部分宽度X2的2倍，即S≥2X2，如图2）与空心型材平面与直尺之间的间隙应不大于被检型材平面宽度的2.5％，但最大间隙值不超过2mm。测量方法如图1、图2、图3所示。

图1                             图2                                     图3

        - 型材的曲面间隙

要求检查曲面间隙的型材，须在图纸上注明。曲面间隙用样板检查，样板由需方提供，其间隙不大于弧长的1%。测量方法如图4所示（如果需方不提供样板，此项内容可不检查）。

图4

      - 型材的弯曲度

型材的弯曲度应符合表3的规定。

- 弯曲度

| 壁厚/mm | 每米弯曲度/mm |
| --- | --- |
| ≤4.00 ＞4.00～10.00 ≥10.00 | 10 4 2 |
| 注：带圆头及楔形型材，每米允许有不超过4mm的镰刀形弯曲。全长累计。 |  |

      - 扭拧度

型材任1米长度上，围绕其纵轴的扭拧度（α1）应不超过3°，型材整根长度(L)上最大扭拧度

（αL）不超过7°。测定时，将型材放在平台上，测其任意1m长度上扭起的高度（u1）和整根型材（L）上扭起的最大高度（uL），如图5所示。仅当u1≤型材宽度×sinα1且uL≤型材宽度×sinαL时，扭拧度符合要求。

图5

      - 型材圆角半径

型材圆角半径检测方法如图6所示，其允许偏差应符合供需双方协议的图纸要求。当图纸上未注明时，圆角半径的允许偏差应符合表3的规定。

图6

- 圆角半径允许偏差

| 圆角半径/mm | 允许偏差±/mm |
| --- | --- |
| ≤1 ＞1～3 ＞3～10 ＞10～25 | 0.40 0.75 1.50 2.00 |

      - 长度

型材长度为定尺时，允许偏差为+20mm。以倍尺交货的型材，长度偏差为+20mm，每个倍尺留5mm锯口。不要求定尺交货的型材，交货长度为1000mm～6000mm。对以上尺寸偏差有特殊要求时，须在合同中注明。

      - 切斜度

型材切斜度检测方法如图7所示，型材两端应切齐，切斜度不应超过3°。

图7

      - 波浪度

型材波浪高度不允许超过1mm，每米长度上不应多于1处波浪，但高度小于0.2mm的波浪不计在内。

    - 力学性能和布氏硬度

型材的室温纵向力学性能应符合表4的规定，一般情况下，只测力学性能，仅当无法取力学性能试样时，可做布氏硬度。

- 力学性能和布氏硬度

| 合金牌号 | 供货状态 | 产品 类型 | 抗拉强度Rm/MPa | 规定非比例延伸强度Rp0.2/Mpa | 断后伸长率A/% | HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| AZ31B | H112 a | 实心型材 | 220 | 140 | 7.0 | — |
|  |  | 空心型材 | 220 | 110 | 5.0 | — |
| AZ40M | H112 | 型材 | 240 | — | 5.0 | — |
| AZ41M | H112 | 型材 | 250 | — | 5.0 | 45 |
| AZ61A | H112 | 实心型材 | 260 | 160 | 6.0 | — |
|  |  | 空心型材 | 250 | 110 | 7.0 | — |
| AZ61M | H112 | 型材 | 265 | — | 8.0 | 50 |
| AZ80A | H112 | 型材 | 295 | 195 | 4.0 | — |
|  | T5 | 型材 | 310 | 215 | 4.0 | — |
| AQ80M | H112 | 型材 | 350 | 230 | 8.0 | — |
|  | T6 c | 型材 | 370 | 255 | 4.5 | — |
| ZE20M | H112 | 型材 | 210 | 120 | 19.0 | — |
| ZK60A | T5 | 型材 | 310 | 235 | 12.0 | — |
| ZK61M | T5 b | 型材 | 310 | 245 | 7.0 | 60 |
| ZK61S | T5 | 型材 | 310 | 230 | 5.0 | — |
| ZM51M | T5 | 型材 | 310 | 260 | 10.0 | — |
| M1C | H112 | 型材 | 215 | 140 | 13.0 | — |
| M2S | H112 | 型材 | 210 | 155 | 10.0 | — |
| ME20M | H112 | 型材 | 290 | — | 9.0 | 40 |
| VW75M | T5 | 型材 | 430 | 320 | 3.0 | — |
| a H112：经热加工成形，但不经冷加工而获得一些加工硬化的产品。 b T5：经高温成型后冷却，不经冷加工（或影响力学性能极限的矫直、矫平），然后进行人工时效的产品。 c T6：经挤压成型及固溶热处理后，不经冷加工（或影响力学性能极限的矫直、矫平），然后进行人工时效的产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：AZ31B、AZ61A、AZ80A的力学性能仅供参考。 注2：截面积大于140cm2的型材力学性能附实测结果。 |  |  |  |  |  |  |

    - 低倍组织

      - 型材的低倍组织上不准许有裂纹、裂口、气孔、缩尾、光亮环及大晶粒等破坏金属连续性缺陷。

      - 型材制品低倍组织允许有深度不超过偏差余量（该点的实测厚度与允许的最小厚度的差值）之半的成层存在。

      - ZK61M合金型材（壁厚大于10mm）检查粗晶环，粗晶环深度应不大于5mm。

    - 外观质量

      - 型材表面应清洁，不允许有裂纹、腐蚀斑点和各种压入物。

      - 型材表面允许有不超过负偏差的起皮、碰伤和压陷以及不超过负偏差之半的点状粗糙、划伤和个别擦伤。所有允许缺陷的总面积在1m 长度上不超过型材本表面的4%。

      - 型材表面允许有轻微挤压痕，其深度不得超过0.1mm。

      - 型材表面应进行氧化处理，其氧化层应完好，不露基体金属，不脱落。如不进行氧化处理，型材的其他防腐保护措施应由供需双方协商确定，并在合同（或订货单）中明确。

  - 试验方法

    - 化学成分

      - 型材的化学成分分析及仲裁按GB/T 13748规定的方法进行，取样应符合GB/T 17432的规定。

      - 分析数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行,修约数位应与GB/T 5153中规定的极限数位一致。

    - 尺寸偏差

型材的断面尺寸应使用精度不低于0.02mm的量具进行测量，其他外形尺寸可用直尺、米尺、卷尺和塞尺等量具测量。

    - 力学性能

型材的力学性能检验按GB/T 16865规定的方法进行。

    - 布氏硬度

型材的布氏硬度检验按GB/T 231规定的方法进行。

    - 低倍组织

型材的低倍组织检验按GB/T 4297规定的方法进行。

    - 外观质量

型材的外观质量用目视检查。对缺陷深度不能确定时，可采用打磨法测量。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本文件的规定进行复验。复验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

    - 组批

型材应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、熔次、状态、规格组成，批重不限。

    - 检验项目

每批型材出厂前应进行化学成分、尺寸偏差、低倍组织、外观质量及力学性能或布氏硬度的检验。

    - 取样

- 型材的取样应符合表5的规定。

- 取样表

| 检验项目 | 取样位置 | 取 样 数 量 | 要求的章条号 | 试验方法 规则的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定 | 按熔（或批）次任取1根 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 任意部位 | 逐根检验 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 按GB/T 16865，挤压前端 | 每批（炉）按根数取10%，不少于2根，每根取1个试样。有规定非比例延伸强度要求的，仅测定试样数量的50%，但不少于2个。 | 3.4 | 4.3 |
| 布氏硬度 | 挤压前端 | 每批（炉）按根数取10%，不少于2根 | 3.4 | 4.4 |
| 低倍组织 | 挤压尾端 | 每批按根数取10%，不少于2根。每根取1个试样。 | 3.5 | 4.5 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐根检验 | 3.6 | 4.6 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判该熔次（或批）不合格。

      - 尺寸偏差不合格时，判该根不合格。

      - 力学性能不合格时，应从该批（炉）型材中另取双倍数量的试样（包括原来不合格型材）进行重复试验。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，判该批型材不合格。经供需双方协商允许可由供方逐根检验，合格者交货。

      - 布氏硬度不合格时，应从该批（炉）型材中另取双倍数量的试样（包括原来不合格型材）进行重复试验。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，判该批型材不合格。经供需双方协商允许可由供方逐根检验，合格者交货。

      - 在低倍组织中因缩尾、粗晶环、成层不合格的型材，允许对不合格型材切去一定长度后重复试验，直至合格。其余型材或逐根检验，合格交货，或按复验至合格的型材最大切尾长度切尾后交货。当出现其他缺陷时，该批型材由供需双方协商处理。

      - 外观质量不合格时，判该根不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 在验收合格的型材前端应打上如下印记（或挂有如下印记的标牌）：

- 供方技术监督部门的检印；

- 批号；

- 合格牌号；

- 供应状态。

注：平面部分的宽度小于40mm的型材或形状不便打印的型材前端每批（或每箱）拴挂两个标牌。标牌上应打上合金牌号、供应状态、批号和检印。

      - 型材的包装箱标志参照GB/T 32792的规定执行。

    - 包装、运输和贮存

      - 型材经氧化处理后涂油包装，如有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同（或订货单）中注明。

      - 型材的包装、运输、贮存的其他要求参照GB/T 32792的规定执行。

    - 质量证明书

每批型材应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 净重及箱数；

- 规格；

- 批号；

- 各项分析项目的检验结果；

- 供方技术监督部门的检印；

- 出厂日期（或包装日期）；

- 本文件编号。

  - 合同（或订货单）内容

订购本文件所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号、状态、规格；

- 净重；

- 本文件要求的“应在合同（或订货单）中注明”的事项；

- 增加本文件以外内容时的协商结果；

- 特殊包装要求；

- 本文件编号。

附录A

（资料性附录）

新旧牌号对照表

表A.1给出了镁合金新旧牌号的对照。

表A.1

| 新牌号 | 旧牌号 |
| --- | --- |
| AZ40M | MB2 |
| AZ41M | MB3 |
| AZ61M | MB5 |
| ME20M | MB8 |
| ZK61M | MB15 |

附录B

（资料性附录）

新旧状态对照表

表B.1给出了镁合金新旧状态的对照。

表B.1

| 新状态 | 旧状态 |
| --- | --- |
| H112 | R |
| T5 | S |
| T6 | CS |