# 《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》

# 送审稿编制说明

《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》行业标准编制组

二〇二一年七月三日

《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法 切割法》

送审稿编制说明

- 工作简况

# 1.1 项目背景和立项意义

铜及铜合金无缝管在家电、汽车、海水淡化,船舶制造,火力发电等领域上广泛的应用各行业的应用日益广泛，随着我国经济的快速发展，中国做为世界制造中心的地位加强，已成为世界无缝管材生产大国。

随着铜管生产技术和制冷技术的发展，使用总量和场景范围不断增加，应力失效也不断发生，资料显示磷含量超过0.004%时会发生应力腐蚀开裂，中央空调作为利润较高的产品市场不断加大，同时失效成本也大。现行的GB/T 10567.1-1997 《铜及铜合金加工材残余应力检验方法硝酸亚汞试验方法》、GB/T 10567.2-2007《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法》，距今已经超过10年。在日益重视环境的今天，现有方法存在一定缺陷，氨薰试验法只适用于黄铜，对TP2铜管缺乏敏感性，硝酸亚汞法中汞盐有剧毒，配制和操作时必须要有特殊的防护措施，试验后的汞盐溶液和试样处理成本高，因其对环境和人体影响被列入禁用商品名单，X射线衍射法仪器昂贵、操作复杂、成本高、只对表面进行测量且对人体有害，现有方法对高效翅片管难以进行。对铜管应力测试提出了更便捷、快速的要求，使用克兰普顿(Crampton)法进行管材残余应力检测的方法能够在现场进行快速定量测量、利于产品质量保证与改进。为适应国际和国内市场的竞争需要，持续提高产品的竞争能力，对《 铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》标准进行制订。

# 1.2 任务来源

根据工信部《工业和信息化部 2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》工信厅科函[2019]126号文件，其中项目编号“2019--0408T-YS ”《 铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》行业标准由金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、江西耐乐铜业有限公司、江阴和宏精工科技有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司等负责起草，完成年限为2021年12月。

# 1.3 工作简况

1.3.1 成立编制组

2019年10月，为了标准制订工作的顺利开展，成立了《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》行业标准起草小组，明确了工作指导思想，制订了工作原则，确定了编制组成员和任务分工、试验计划，由金龙集团新乡市金龙精密铜管制造有限公司编写了工作方案。编制组首先对收集的国内外资料进行分析整理和研讨，为标准编制提供技术参考和支撑。与此同时，组织专业技术人员做了大量的试验工作，对拟制订的标准所涉及的内容、范围、试验步骤等内容进行了认真研讨，制订了标准讨论稿。

1.3.2标准初审

全国有色金属标准化技术委员会组织行业专家召开了讨论会，对该讨论稿进行充分讨论，代表对讨论稿提出以下几条意见：

- 可否每种规格规定张开数据以便判定？

- 可否对应力在周向、径向做全面检测？

- 对产品限值进行规定。

由于计算公式中残余应力与切割前后外径的乘积成反比，因此受外径影响较大，不能不考虑规格 单纯以张开数据进行判断。本方法中杨氏模量影响的是径向的变化，仅能对周向残余应力进行检测。根据部分用户的要求及试验结果，规定限值为50MPa。

编制组根据专家意见在全行业征集了试验情况，对标准稿进行了修改，明确了标准的检测范围，形成了标准预审稿。

1.3.3标准预审

全国有色金属标准化技术委员会组织行业专家，对预审稿进行充分讨论，代表对讨论稿提出以下几条意见：

- 增加厚度范围；

- 公式中式中字母说明规范；

- 公式简化；

- 说明翅片管计算时壁厚以总壁厚计算；

- 明确切割锯片厚度，明确要求用线切割，或采用不同精度不同要求；

- 表2部分建议参数不要，放至资料性附录

- 增加规范的引用文件，增加GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定，GB/T 22315 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法；

- 规范试验原理，将弯矩释放更改为残余应力释放，内外表面的应力更改为圆周方向的应力；

- 增加试验条件项目，将试验温度范围单独提出；

- 将检验结果计算，试验数据处理；

- 删除试验结果评定

- 进行验证试验，根据不同材质、规格取样，进行对比试验，100组以上。

编制组根据专家意见在全行业征集了试验情况，对标准稿进行了修改，形成了标准征求意见稿，通过微信群的形式向行业内相关单位征求意见。编制组根据意见征集情况，对标准稿进行修改，形成了标准送审稿。

- 标准的制订原则、标准的主要内容说明

# 2.1 标准制订原则

本标准起草过程中遵循如下原则：

（1）规范性原则。本标准根据《中华人民共和国标准化法》要求，在编写方式上执行GB/T1.1和GB/T1.3的规定,并按《有色金属加工产品国家标准、行业标准编写示例》的要求进行编制。

（2）可靠性原则。标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金无缝管残余应力的测试方法，也能满足残余应力的测试需求。

（3）适用性原则。根据国内铜及铜合金无缝管生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。对试验设备及试验条件提出了明确要求，完善试验条件及试验步骤、检测范围能普遍满足行业对残余应力测试的要求。

（4）协调一致性原则。本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

# 2.2  标准的主要内容说明

# 2.2.1 范围

本文件规定了采用切割法检测铜及铜合金加工无缝圆型直管材圆周方向残余应力的测试方法。

本文件适用于外径5mm～50mm、总壁厚0.4mm～3.0mm的铜及铜合金无缝管、无缝内螺纹管及无缝翅片管的残余应力测试。

# 2.2. 2 试验原理

使用克兰普顿 (Crampton)法，沿管材长度方向切开一条缝，由于残余应力释放引起外径的变化，根据变化的大小计算圆周方向的残余应力。

# 2.2.3符号、名称和单位

规定了方法用到的符号、名称和单位。

# 2.2.3试验条件

试验一般应在10℃～35℃的室温范围内进行，对温度要求严格的试验，试验温度应为23℃±5℃。

# 2.2.4符号、名称和单位

规定了方法用到的符号、名称和单位。

# 2.2.5仪器设备

规定了方法用到切割、测量设备及其精度要求。

可采用线切割、手锯等设备进行切割。设备应能切割样品而不使样品过热变色、明显变形，不能使残余应力发生变化，如使用手锯，锯条厚度应不大于0.8mm。进行仲裁试验时应使用线切割设备进行切割。

外径测量分度值使用常用千分尺分度值0.01mm。

# 2.2.6试样

试验在受外力影响时会影响残余应力的结果，因此规定了试样应经外观检查合格，无划伤、变形等影响试验的缺陷。规定了试验的长度。

# 2.2.7试验步骤

规定了测定步骤。

# 2.2.7 试验数据处理

明确了用于内螺纹管、翅片管试验时，管壁厚按管材总壁厚计算；

# 2.2.8 精密度

根据标准规定的分析范围，选择不同合金、规格、状态的试样，依照分析方法进行重复性试验和再现性试验。

重复性试验：在重复性条件下连续进行11次分析并进行统计，计算相应的平均值、标准偏差Sr。

再现性试验：在再现性条件下进行11次分析并进行统计，计算相应的平均值、标准偏差SR。

由于铜合金的复杂多样，不可能按牌号、规格及状态测出各自的重复性限r和再现性限R，建议使用线性内插法来得到对应的重复性限r和再现性限R。

# 3验证试验

编制了试验方案，明确样品的要求和试验方法。

选择样品，包括常用的紫铜、黄铜、白铜，共9个合金牌号、30个规格。

按照《GBT6379.2-2016 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》，使用格拉布斯应用同一样品的重复性试验、组的平均值进行检验，柯克伦检验应用于标准偏差对实验室内变异进行检验，发现手锯试验过程中样品有歧离值，在计算中保留。计算每个样品的重复性限和复现性限。

表1  试验样本及统计数据	单位为兆帕

| 水平 | 材质 | 状态 | 规格mm | 手锯 | 线切割 | 提供厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总平均值 | r | R | 总平均值 | r | R |  |
|  | 磷脱氧铜TP2 | H80 | 6.35*0.65 | 39.02 | 19.4 | 24.2 | 41.03 | 17.5 | 19 | 金龙 |
|  |  |  | 18.88*1.13 | 9.91 | 4.2 | 4.2 | 10.62 | 4.3 | 5.7 |  |
|  |  |  | 44.44*1.5 | 9.34 | 3.6 | 4.2 | 10.80 | 3.6 | 3.9 |  |
|  | 白铜BFe10-1-1 | O60 | 12.8*0.7 | 7.45 | 5.0 | 6.7 | 7.04 | 3.1 | 3.6 | 海亮 |
|  |  |  | 25*1 | 1.17 | 4.7 | 4.6 | 0.95 | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 38*0.8 | 5.89 | 6.7 | 6.7 | 5.01 | 4.2 | 4.2 |  |
|  | 白铜BFe30-1-1 | O60 | 9.9*0.75 | 12.76 | 5.5 | 5.3 | 14.04 | 4.9 | 5.3 |  |
|  |  |  | 19*1.6 | 14.57 | 6.5 | 7.1 | 15.43 | 5.3 | 7.2 |  |
|  |  |  | 40*1.2 | 4.08 | 3.8 | 3.8 | 4.98 | 2.8 | 2.8 |  |
|  | 黄铜HSn72-1 | O60 | 9.95*0.6 | 8.07 | 4.1 | 6.4 | 10.44 | 3.6 | 3.6 |  |
|  |  |  | 17.4*1 | 4.56 | 3.6 | 3.5 | 5.07 | 3 | 3.1 |  |
|  |  |  | 35*1.6 | 9.66 | 2.6 | 3.1 | 10.21 | 3 | 3.2 |  |
|  | 黄铜HAl77-2 | O60 | 7*0.65 | 20.52 | 13.2 | 13.1 | 22.11 | 8 | 9.8 |  |
|  |  |  | 16*1.5 | 5.48 | 3.8 | 3.7 | 4.82 | 3.1 | 3.2 |  |
|  |  |  | 38*1.5 | 15.05 | 5.9 | 6.0 | 15.80 | 5.1 | 5 |  |
|  | 黄铜H63 | H80 | φ13.8*1.1 | 86.00 | 14.9 | 18.5 | 66.93 | 16 | 15.3 |  |
|  |  |  | 27.2*0.6 | 132.76 | 15.4 | 15.2 | 126.14 | 13 | 12.7 |  |
|  |  |  | 38.1*0.81 | 208.50 | 21.5 | 22.2 | 196.22 | 12.5 | 13.8 |  |
|  | 黄铜H65 | Y | 12.7*1.3 | 68.34 | 15.4 | 15.1 | 65.36 | 14.2 | 13.7 |  |
|  |  |  | 20.7*1.25 | 67.18 | 13 | 13.5 | 64.37 | 14.1 | 14.5 |  |
|  |  |  | 31.7*1.48 | 93.00 | 13.1 | 13.2 | 88.06 | 13.4 | 15 |  |
|  | 黄铜H62 | H80 | 9x0.75 | -42.35 | 23.5 | 22.6 | -49.03 | 18 | 19 | 耐乐 |
|  |  |  | 19x1.4 | 271.17 | 39.1 | 43.6 | 282.84 | 36.7 | 35 |  |
|  |  |  | 31x1.2 | 308.83 | 23.8 | 23.6 | 310.59 | 36.7 | 35 |  |
|  | 黄铜HSn70-1 | O82 | 16x1 | 5.25 | 4.5 | 4.5 | 4.61 | 4.1 | 4.1 | 和宏 |
|  | 白铜BFe10-1-1 | O82 | 16*1 | 4.98 | 3.6 | 3.8 | 4.95 | 3.1 | 3.7 |  |
|  | 黄铜H65 | H80 | 9.5*0.5 | 147.77 | 32.7 | 36.9 | 147.45 | 27.3 | 31.5 |  |
|  | 翅片管BFe10-1-1 | H55 | 18.88*1.55 | 42.70 | 17.6 | 18.1 | 41.97 | 12.7 | 14.8 | 萃隆 |
|  | 翅片管TP2 | H55 | 25.25*1.65 | 130.92 | 18.6 | 30.9 | 135.24 | 15.7 | 20.6 |  |
|  | 翅片管HAl77-2 | H55 (去应力） | 18.858*1.55 | 10.63 | 6.2 | 6.9 | 11.47 | 4.4 | 4.5 |  |

图1 手锯和线切割残余应力对比

图2 使用手锯和线切割重复性对比

图2 使用手锯和线切割再现性对比

由数据与对比图可以看出，在保证样品满足要求的情况下，使用两种切割设备的试验结果一致性能够满足要求；多数情况下，使用线切割设备得到的重复性和再现性优于使用手锯，对于外径小的样品明显一些，但是并没有决定性的优势。

精密度试验数据见附件1.

# 4标准创新点

本标准在制订过程中未检测到同类国际、国内标准，与现行的GB/T 10567.1-1997 ，《铜及铜合金加工材残余应力检验方法硝酸亚汞试验方法》、GB/T 10567.2-2007，《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法》相比，本标准存在以下优点：

未使用化学试剂，特别是消除了使用硝酸亚汞时剧毒汞盐的危害和处理问题；

不使用复杂、高成本的仪器；

现场测试，速度快，标准适用性大幅提高。

能满足残余应力测试的客观要求，将有助于进一步提高我国铜及铜合金无缝管残余应力的检测技术水平，规范行业产品检验，也有利于提升我国铜及铜合金无缝管国际市场竞争力。

未查到切割法国际标准和国外先进标准。

# 5 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的关系

本标准属于新制订检测方法标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，与现行法律、法规相协调、无冲突。

# 6专利及涉及知识产权

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

# 7 分歧意见的处理

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和试验工作，标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未出现重大分歧意见。

# 8标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

本标准适用于残余应力检测的一般性通用要求，为新制订标准，同时由于铜及铜合金无缝管的应用领域不同，对残余应力及分析方法的要求也不尽相同，在订货过程中，供需双方还要对有特殊要求的残余应力检测方法进行进一步的协商。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

# 9贯彻标准的要求和措施建议

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金无缝管生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金无缝管的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

# 10废止现行有关标准的建议

无

# 11制订标准的意义

铜及铜合金管材由于具有良好的力学性能、具有优越的抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能和传热性能等特性，被广泛地应用于地产、家电、汽车、造船、火力发电、海上石油、海水淡化、太阳能等各行业、各部门。国内铜及铜合金管产品在全球市场占有举足轻重的地位，中国欲成为真正的铜加工强国，以高附加值产品抢占全球市场份额，除了生产工艺、管理水平的不断提高，还应将标准水平的提高放在一个重要位置。

铜材残余应力检测方法是一项涉及工程运行安全的十分重要的理化检验项目。在GB/T 19447-2013 《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》、GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》、GB/T 1527-2017 《铜及铜合金拉制管》、GB/T 26024－2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》等产品标准中都有残余应力的要求，《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法 切割法》的制订，使无缝管残余应力检验有了一种更为快速、便捷的方法，一定程度上解决了残余应力检测过程中不定量、用时长、污染大和对磷脱氧铜一类低残余应力不敏感的问题，极大的提高生产过程中对产品进行工艺优化、降低残余应力的效率，为供需双方的残余应力评价提供了数据化的支撑，更好地为我国铜及铜合金管材行业的生产服务，提升产品质量、为国民经济的发展服务。

《铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法》行业标准编制组

2021年7月3日

附件1精密度试验数据

表1精密度试验数据	单位为兆帕

| 切割设备 | 手锯 | 线切割 |
| --- | --- | --- |
| 实验室 | 翠隆 | 海亮 | 和宏 | 金龙 | 耐乐 | 翠隆 | 海亮 | 和宏 | 金龙 | 耐乐 |
| 1 | 1 | 39.8 | 21.0 | 44.6 | 47.5 | 31.8 | 46.2 | 34.0 | 47.8 | 39.9 | 37.1 |
|  | 2 | 31.4 | 41.9 | 35.2 | 32.1 | 34.2 | 35.6 | 34.0 | 40.5 | 39.8 | 39.9 |
|  | 3 | 41.9 | 44.0 | 52.6 | 45.7 | 39.6 | 29.3 | 43.4 | 31.0 | 41.9 | 41.5 |
|  | 4 | 33.7 | 39.7 | 49.0 | 47.8 | 33.5 | 46.1 | 34.0 | 44.3 | 44.1 | 46.5 |
|  | 5 | 29.4 | 41.6 | 42.3 | 34.4 | 23.1 | 54.6 | 43.4 | 42.7 | 39.8 | 32.2 |
|  | 6 | 42.0 | 28.7 | 54.2 | 49.6 | 46.0 | 46.0 | 34.0 | 43.3 | 38.4 | 28.5 |
|  | 7 | 31.5 | 22.8 | 49.8 | 26.7 | 28.3 | 41.9 | 34.0 | 58.0 | 34.6 | 33.8 |
|  | 8 | 37.8 | 37.4 | 44.9 | 40.1 | 32.1 | 52.5 | 33.7 | 53.3 | 44.1 | 41.5 |
|  | 9 | 42.1 | 45.5 | 58.0 | 45.7 | 33.8 | 52.5 | 43.4 | 47.2 | 40.0 | 46.6 |
|  | 10 | 31.5 | 30.3 | 56.4 | 40.1 | 35.9 | 31.5 | 37.7 | 35.3 | 38.3 | 33.7 |
|  | 11 | 37.7 | 40.0 | 39.2 | 43.7 | 36.3 | 46.2 | 41.5 | 51.1 | 43.7 | 41.4 |
|  | 平均值 | 36.3 | 35.7 | 47.8 | 41.2 | 34.1 | 43.9 | 37.5 | 44.9 | 40.4 | 38.4 |
|  | 标准差 | 4.9 | 8.6 | 7.3 | 7.4 | 5.9 | 8.5 | 4.4 | 7.8 | 2.9 | 5.9 |
| 2 | 1 | 10.3 | 11.6 | 9.5 | 9.2 | 10.7 | 9.5 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | 13.6 |
|  | 2 | 11.2 | 13.4 | 12.4 | 9.2 | 8.7 | 14.5 | 12.9 | 8.3 | 8.8 | 9.5 |
|  | 3 | 11.2 | 9.7 | 11.6 | 12.9 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 5.8 | 9.1 | 9.7 |
|  | 4 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 10.8 | 10.9 | 12.8 | 13.0 | 9.1 | 8.4 | 10.1 |
|  | 5 | 7.0 | 7.6 | 6.6 | 9.9 | 9.3 | 12.8 | 10.5 | 7.5 | 11.1 | 13.9 |
|  | 6 | 8.7 | 13.1 | 9.1 | 8.2 | 9.7 | 12.0 | 14.8 | 7.5 | 8.4 | 10.6 |
|  | 7 | 10.3 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 14.5 | 10.3 | 12.5 | 8.8 | 9.2 |
|  | 8 | 9.5 | 7.2 | 11.2 | 10.0 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 7.5 | 10.5 | 10.7 |
|  | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 12.4 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 10.8 |
|  | 10 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 8.9 | 12.4 | 12.3 | 10.8 | 8.4 | 10.6 |
|  | 11 | 10.3 | 10.9 | 7.5 | 10.0 | 7.6 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 10.4 |
|  | 平均值 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 12.1 | 11.8 | 9.1 | 9.2 | 10.8 |
|  | 标准差 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 1.5 |
| 3 | 1 | 10.6 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 9.8 | 12.8 | 9.4 | 12.2 |
|  | 2 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 10.0 | 7.6 | 9.3 | 11.8 | 9.4 | 9.7 | 10.5 |
|  | 3 | 9.4 | 13.6 | 10.1 | 8.5 | 7.5 | 9.7 | 13.1 | 13.4 | 12.3 | 10.7 |
|  | 4 | 9.2 | 11.3 | 9.2 | 11.6 | 8.9 | 10.8 | 11.3 | 12.4 | 11.7 | 10.6 |
|  | 5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 8.1 | 5.0 | 10.7 | 11.0 | 13.2 | 9.5 | 9.7 |
|  | 6 | 7.8 | 10.6 | 8.9 | 9.1 | 7.3 | 8.1 | 13.7 | 13.5 | 10.3 | 10.9 |
|  | 7 | 8.9 | 11.5 | 9.1 | 10.9 | 10.1 | 11.3 | 11.7 | 9.1 | 10.7 | 13.7 |
|  | 8 | 9.7 | 11.6 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 11.5 | 10.7 | 10.2 | 11.5 |
|  | 9 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 12.3 | 9.5 | 10.9 |
|  | 10 | 10.7 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 10.2 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.3 | 10.4 |
|  | 11 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 8.9 |
|  | 平均值 | 9.4 | 10.6 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 10.4 | 10.9 |
|  | 标准差 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
| 4 | 1 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 8.1 | 6.0 | 7.5 | 9.9 | 5.8 | 6.4 | 5.2 |
|  | 2 | 4.1 | 8.7 | 10.1 | 4.6 | 8.3 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 7.0 |
|  | 3 | 6.5 | 3.5 | 10.1 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.4 | 9.1 | 6.4 |
|  | 4 | 8.1 | 9.9 | 8.3 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 7.0 | 6.9 | 5.8 |
|  | 5 | 9.2 | 8.1 | 12.4 | 6.9 | 8.4 | 7.6 | 9.3 | 5.8 | 9.3 | 6.4 |
|  | 6 | 7.5 | 8.7 | 9.3 | 7.5 | 7.6 | 5.2 | 7.6 | 5.8 | 7.0 | 7.0 |
|  | 7 | 5.8 | 9.9 | 7.6 | 4.0 | 8.9 | 6.9 | 5.8 | 7.0 | 6.3 | 7.0 |
|  | 8 | 5.2 | 8.6 | 11.1 | 2.9 | 6.4 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 5.1 | 6.9 |
|  | 9 | 8.7 | 7.5 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | 8.1 | 6.4 | 5.2 |
|  | 10 | 5.9 | 9.8 | 10.0 | 7.6 | 6.0 | 6.4 | 9.3 | 6.4 | 7.6 | 6.4 |
|  | 11 | 4.1 | 2.9 | 8.8 | 4.6 | 8.8 | 5.2 | 8.7 | 5.2 | 7.5 | 5.8 |
|  | 平均值 | 6.5 | 7.8 | 10.0 | 5.6 | 7.3 | 6.8 | 8.5 | 6.7 | 7.3 | 6.3 |
|  | 标准差 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
| 5 | 1 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | -1.1 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.9 |
|  | 2 | 2.0 | -1.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | -0.9 | -1.5 | -0.7 | -0.7 |
|  | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | -0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|  | 4 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | -1.5 | 1.3 | -1.3 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.3 |
|  | 5 | -0.7 | 3.1 | -1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | -0.6 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
|  | 6 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | -0.4 | 5.8 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | -1.8 | 1.1 |
|  | 7 | 0.9 | -1.7 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | -0.5 | -0.9 | 1.6 |
|  | 8 | 1.1 | -1.3 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | -0.2 |
|  | 9 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | -0.9 | -1.3 | 1.5 | 1.1 |
|  | 10 | 2.9 | 2.0 | -1.1 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | -0.2 | -0.9 |
|  | 11 | -2.0 | 2.4 | 1.1 | -0.9 | 3.1 | 1.4 | -0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
|  | 平均值 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.1 |
|  | 标准差 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 6 | 1 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 2.3 | 9.4 | 3.5 | 2.5 | 5.3 | 6.8 | 4.2 |
|  | 2 | 8.6 | 6.5 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
|  | 3 | 6.9 | 8.1 | 5.1 | 4.2 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 5.5 | 7.3 |
|  | 4 | 1.9 | 8.1 | 3.5 | 8.7 | 6.1 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | 6.6 | 3.8 |
|  | 5 | 2.8 | 6.3 | 4.0 | 8.4 | 9.5 | 2.9 | 5.1 | 7.1 | 3.5 | 6.0 |
|  | 6 | 8.4 | 5.9 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5.0 |
|  | 7 | 8.1 | 3.1 | 9.7 | 6.4 | 3.4 | 5.4 | 2.4 | 4.7 | 4.1 | 5.3 |
|  | 8 | 6.6 | 2.2 | 6.8 | 9.7 | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 3.2 | 8.0 | 5.4 |
|  | 9 | 4.5 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | 6.0 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 3.8 | 4.3 |
|  | 10 | 2.7 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 9.9 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 5.7 | 7.4 |
|  | 11 | 6.9 | 6.4 | 3.8 | 6.6 | 6.1 | 4.7 | 6.7 | 7.7 | 4.4 | 4.8 |
|  | 平均值 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 7.0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.5 |
|  | 标准差 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 |
| 7 | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 15.1 | 14.2 | 11.0 | 13.1 | 16.3 | 14.1 |
|  | 2 | 15.3 | 12.0 | 12.9 | 7.6 | 11.9 | 13.0 | 13.1 | 16.3 | 14.2 | 13.9 |
|  | 3 | 10.9 | 15.2 | 10.8 | 15.3 | 11.8 | 15.1 | 14.2 | 15.3 | 17.5 | 10.7 |
|  | 4 | 13.0 | 15.1 | 14.1 | 15.2 | 11.8 | 16.3 | 14.2 | 12.0 | 16.4 | 15.3 |
|  | 5 | 7.6 | 8.7 | 14.9 | 11.9 | 10.7 | 14.1 | 10.9 | 10.8 | 17.4 | 14.3 |
|  | 6 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 15.2 | 16.2 | 11.8 |
|  | 7 | 14.2 | 13.0 | 12.9 | 15.2 | 10.7 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 15.0 |
|  | 8 | 13.0 | 13.0 | 14.1 | 9.9 | 14.0 | 10.9 | 14.2 | 13.0 | 16.5 | 16.5 |
|  | 9 | 13.2 | 11.9 | 16.2 | 13.2 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 16.4 | 13.2 | 15.9 |
|  | 10 | 11.9 | 15.2 | 10.7 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 12.8 |
|  | 11 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 9.9 | 14.1 | 15.1 | 13.2 | 13.2 | 16.4 | 16.0 |
|  | 平均值 | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 12.8 | 14.0 | 12.8 | 13.8 | 15.4 | 14.2 |
|  | 标准差 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| 8 | 1 | 13.2 | 15.2 | 14.2 | 11.0 | 18.9 | 12.2 | 12.5 | 13.2 | 12.8 | 19.3 |
|  | 2 | 18.5 | 14.9 | 10.3 | 8.3 | 12.9 | 10.7 | 13.7 | 18.5 | 13.1 | 17.1 |
|  | 3 | 14.7 | 16.1 | 12.8 | 18.9 | 17.7 | 15.0 | 17.8 | 14.7 | 11.9 | 15.1 |
|  | 4 | 12.7 | 10.2 | 14.0 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 11.9 | 21.2 | 16.2 | 14.6 |
|  | 5 | 16.1 | 17.0 | 12.2 | 15.2 | 11.6 | 14.2 | 15.0 | 16.1 | 15.8 | 18.6 |
|  | 6 | 14.4 | 15.4 | 12.3 | 16.0 | 16.0 | 12.3 | 13.1 | 14.4 | 14.8 | 15.4 |
|  | 7 | 12.8 | 18.6 | 13.5 | 15.8 | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 20.2 | 14.7 | 18.3 |
|  | 8 | 17.6 | 20.2 | 14.1 | 14.9 | 15.9 | 14.3 | 14.9 | 17.6 | 16.1 | 19.7 |
|  | 9 | 16.8 | 15.8 | 10.5 | 15.6 | 15.2 | 12.6 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 17.6 |
|  | 10 | 17.1 | 16.6 | 13.5 | 13.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 17.1 | 15.0 | 16.9 |
|  | 11 | 13.2 | 14.9 | 12.8 | 16.2 | 14.6 | 11.8 | 16.1 | 19.3 | 13.0 | 19.0 |
|  | 平均值 | 15.2 | 15.9 | 12.7 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 14.9 | 17.2 | 14.4 | 17.4 |
|  | 标准差 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 |
| 9 | 1 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 2.2 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 3.5 |
|  | 2 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 3.4 | 6.4 | 5.6 |
|  | 3 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
|  | 4 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 5.9 | 6.0 |
|  | 5 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 6.1 | 7.6 | 6.2 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 6.5 |
|  | 6 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 6.6 | 4.1 | 5.8 | 4.2 | 6.2 | 4.8 |
|  | 7 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 7.9 | 4.8 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 6.0 |
|  | 8 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.0 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
|  | 9 | 4.0 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 4.8 | 5.2 |
|  | 10 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 5.2 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 5.5 |
|  | 11 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 6.1 | 3.5 | 6.2 | 4.8 | 4.4 |
|  | 平均值 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
|  | 标准差 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 10 | 1 | 9.2 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 9.1 | 12.2 | 11.6 | 9.0 | 12.4 | 9.9 |
|  | 2 | 7.4 | 4.7 | 9.0 | 8.8 | 6.3 | 9.5 | 8.7 | 11.0 | 8.8 | 11.9 |
|  | 3 | 9.9 | 6.3 | 7.0 | 9.2 | 6.2 | 11.5 | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 9.1 |
|  | 4 | 9.2 | 6.2 | 6.3 | 12.0 | 6.9 | 10.3 | 12.7 | 12.3 | 10.6 | 11.1 |
|  | 5 | 11.5 | 8.0 | 8.3 | 10.8 | 4.2 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 10.5 |
|  | 6 | 8.7 | 5.4 | 9.6 | 8.7 | 7.0 | 10.2 | 12.0 | 9.0 | 8.7 | 11.6 |
|  | 7 | 8.8 | 6.0 | 8.3 | 10.1 | 8.3 | 10.2 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 9.2 |
|  | 8 | 8.7 | 5.5 | 9.7 | 10.7 | 5.6 | 11.6 | 9.3 | 12.4 | 10.1 | 8.3 |
|  | 9 | 10.2 | 6.9 | 7.7 | 13.4 | 3.5 | 10.1 | 9.3 | 10.3 | 8.0 | 9.2 |
|  | 10 | 8.9 | 8.3 | 5.6 | 10.2 | 4.9 | 10.8 | 12.2 | 9.5 | 8.9 | 11.0 |
|  | 11 | 12.0 | 5.5 | 6.3 | 11.6 | 7.6 | 11.6 | 8.2 | 11.0 | 10.2 | 11.7 |
|  | 平均值 | 9.5 | 6.4 | 7.8 | 10.3 | 6.3 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 10.3 |
|  | 标准差 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| 11 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 7.5 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 7.1 |
|  | 2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 4.5 |
|  | 3 | 3.0 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 6.4 |
|  | 4 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 4.1 | 3.8 |
|  | 5 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 3.3 | 4.8 |
|  | 6 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 5.2 |
|  | 7 | 7.5 | 1.8 | 7.8 | 6.7 | 4.8 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 4.8 | 3.8 |
|  | 8 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 4.5 | 2.3 | 6.7 | 4.5 | 4.1 | 5.6 | 5.6 |
|  | 9 | 2.6 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 3.7 | 6.0 |
|  | 10 | 4.8 | 5.1 | 3.0 | 5.9 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 4.4 | 4.5 |
|  | 11 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 4.0 | 7.5 |
|  | 平均值 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 5.4 |
|  | 标准差 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 12 | 1 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 8.7 | 10.5 | 8.6 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 |
|  | 2 | 10.0 | 10.2 | 8.8 | 9.1 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 9.4 | 11.6 |
|  | 3 | 8.7 | 9.2 | 7.9 | 9.2 | 12.7 | 10.0 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 12.0 |
|  | 4 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 11.6 | 10.2 | 10.6 |
|  | 5 | 11.0 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 11.7 |
|  | 6 | 9.6 | 10.0 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 9.5 | 12.4 | 9.9 | 11.5 | 10.2 |
|  | 7 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | 11.6 | 9.1 | 10.4 | 9.2 | 10.5 |
|  | 8 | 9.6 | 9.1 | 8.1 | 10.1 | 9.9 | 11.4 | 10.2 | 11.3 | 10.1 | 11.4 |
|  | 9 | 10.5 | 9.9 | 7.2 | 9.0 | 8.6 | 9.5 | 7.2 | 9.9 | 8.4 | 9.6 |
|  | 10 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 9.1 | 11.9 | 9.2 | 8.0 | 10.8 | 7.6 | 11.4 |
|  | 11 | 9.3 | 11.1 | 10.4 | 7.6 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 9.9 | 11.3 |
|  | 平均值 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.1 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.9 |
|  | 标准差 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 13 | 1 | 22.1 | 19.9 | 12.3 | 22.1 | 16.9 | 26.2 | 18.9 | 27.5 | 22.1 | 24.6 |
|  | 2 | 12.3 | 18.5 | 13.8 | 21.5 | 10.7 | 29.2 | 19.7 | 20.0 | 16.9 | 25.9 |
|  | 3 | 25.0 | 15.3 | 23.0 | 21.9 | 18.3 | 18.2 | 15.5 | 21.7 | 18.8 | 21.5 |
|  | 4 | 21.9 | 16.8 | 23.1 | 15.7 | 20.0 | 20.1 | 18.7 | 22.9 | 17.2 | 20.2 |
|  | 5 | 23.3 | 18.5 | 34.1 | 15.6 | 16.8 | 21.9 | 18.5 | 21.7 | 23.4 | 21.6 |
|  | 6 | 21.7 | 25.9 | 24.7 | 20.1 | 19.9 | 18.3 | 21.5 | 28.9 | 18.6 | 23.1 |
|  | 7 | 25.8 | 22.8 | 21.7 | 15.2 | 22.9 | 23.1 | 18.0 | 27.9 | 19.8 | 26.2 |
|  | 8 | 20.1 | 21.6 | 10.9 | 26.3 | 12.4 | 26.3 | 21.6 | 19.8 | 18.6 | 24.6 |
|  | 9 | 28.0 | 27.7 | 26.2 | 21.8 | 21.5 | 20.3 | 23.2 | 24.4 | 23.4 | 26.3 |
|  | 10 | 23.5 | 20.0 | 20.2 | 21.9 | 21.5 | 18.5 | 20.1 | 27.4 | 18.8 | 26.1 |
|  | 11 | 20.2 | 14.0 | 23.0 | 24.9 | 23.2 | 24.4 | 23.3 | 26.2 | 20.3 | 24.6 |
|  | 平均值 | 22.2 | 20.1 | 21.2 | 20.6 | 18.5 | 22.4 | 19.9 | 24.4 | 19.8 | 24.1 |
|  | 标准差 | 4.1 | 4.2 | 6.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 2.1 |
| 14 | 1 | 7.0 | 7.8 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.5 | 4.2 |
|  | 2 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 5.6 |
|  | 3 | 5.7 | 5.0 | 6.2 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | 7.1 | 4.2 | 7.1 | 7.0 |
|  | 4 | 6.6 | 3.5 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 7.1 | 4.0 | 5.0 |
|  | 5 | 7.1 | 6.4 | 4.9 | 7.1 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 3.5 |
|  | 6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 4.2 | 5.6 |
|  | 7 | 6.4 | 3.5 | 8.9 | 5.7 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 7.0 | 4.2 | 4.9 |
|  | 8 | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.9 |
|  | 9 | 5.0 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 6.2 | 3.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 4.9 |
|  | 10 | 5.0 | 6.3 | 6.9 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | 3.5 |
|  | 11 | 3.5 | 6.3 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 |
|  | 平均值 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 4.8 |
|  | 标准差 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 15 | 1 | 14.2 | 13.6 | 15.7 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 18.2 | 16.2 | 12.3 | 13.9 |
|  | 2 | 21.7 | 14.2 | 14.5 | 13.1 | 14.8 | 12.8 | 15.3 | 12.7 | 15.4 | 13.0 |
|  | 3 | 16.9 | 17.3 | 21.2 | 18.2 | 16.4 | 16.6 | 17.8 | 18.6 | 13.8 | 15.3 |
|  | 4 | 19.5 | 15.8 | 15.6 | 16.9 | 14.6 | 18.8 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 16.9 |
|  | 5 | 15.6 | 13.7 | 13.2 | 11.8 | 15.3 | 15.3 | 17.2 | 15.3 | 14.9 | 13.2 |
|  | 6 | 15.2 | 14.8 | 11.5 | 15.1 | 12.1 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 16.3 | 14.7 |
|  | 7 | 14.1 | 13.9 | 14.6 | 11.7 | 13.1 | 16.0 | 14.9 | 16.6 | 14.3 | 16.4 |
|  | 8 | 15.0 | 15.7 | 15.5 | 14.2 | 18.8 | 14.4 | 16.1 | 17.5 | 15.0 | 17.4 |
|  | 9 | 15.7 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 13.3 | 18.3 | 12.7 | 16.3 | 14.1 | 16.7 |
|  | 10 | 16.6 | 16.0 | 16.0 | 17.1 | 14.4 | 12.4 | 18.5 | 15.2 | 19.7 | 17.8 |
|  | 11 | 12.3 | 14.2 | 16.0 | 11.9 | 13.6 | 17.6 | 16.1 | 17.4 | 16.5 | 16.8 |
|  | 平均值 | 16.1 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 14.6 | 15.7 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | 15.6 |
|  | 标准差 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| 16 | 1 | 74.0 | 94.6 | 81.7 | 86.7 | 88.1 | 65.4 | 66.4 | 64.1 | 65.4 | 68.1 |
|  | 2 | 82.0 | 89.1 | 87.0 | 92.0 | 86.9 | 67.6 | 72.7 | 68.4 | 67.3 | 67.7 |
|  | 3 | 87.2 | 93.4 | 74.4 | 98.0 | 75.8 | 62.6 | 84.3 | 65.5 | 70.6 | 69.6 |
|  | 4 | 82.1 | 84.2 | 77.3 | 98.4 | 94.4 | 69.1 | 77.8 | 66.8 | 64.9 | 66.3 |
|  | 5 | 80.7 | 93.3 | 86.6 | 97.5 | 87.9 | 64.1 | 64.8 | 64.6 | 67.1 | 65.4 |
|  | 6 | 82.7 | 82.6 | 77.0 | 89.2 | 89.2 | 70.4 | 56.8 | 69.6 | 64.8 | 69.0 |
|  | 7 | 83.1 | 88.4 | 82.7 | 88.3 | 91.9 | 67.1 | 63.0 | 66.9 | 68.4 | 68.6 |
|  | 8 | 80.7 | 78.9 | 84.9 | 85.4 | 78.7 | 65.4 | 52.7 | 64.1 | 61.3 | 64.2 |
|  | 9 | 80.4 | 84.1 | 93.9 | 94.0 | 87.5 | 71.5 | 81.4 | 68.3 | 68.6 | 65.5 |
|  | 10 | 77.4 | 88.3 | 89.3 | 97.3 | 93.8 | 66.9 | 70.8 | 69.3 | 67.4 | 65.6 |
|  | 11 | 77.1 | 78.5 | 82.0 | 83.7 | 85.2 | 68.6 | 46.4 | 64.7 | 68.8 | 68.3 |
|  | 平均值 | 80.7 | 86.8 | 83.3 | 91.9 | 87.2 | 67.1 | 67.0 | 66.6 | 66.8 | 67.1 |
|  | 标准差 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 2.7 | 11.9 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
| 17 | 1 | 123.8 | 129.3 | 139.3 | 123.5 | 139.4 | 129.7 | 126.3 | 127.1 | 118.8 | 130.6 |
|  | 2 | 138.8 | 144.5 | 137.5 | 138.6 | 135.3 | 120.4 | 140.2 | 130.9 | 130.4 | 130.0 |
|  | 3 | 136.6 | 140.2 | 137.1 | 134.4 | 129.6 | 125.3 | 125.5 | 129.6 | 126.3 | 125.0 |
|  | 4 | 132.3 | 122.0 | 130.6 | 128.3 | 123.4 | 124.5 | 112.6 | 123.3 | 125.2 | 128.5 |
|  | 5 | 133.1 | 135.9 | 134.6 | 133.6 | 131.8 | 121.1 | 128.9 | 126.4 | 124.1 | 124.6 |
|  | 6 | 127.5 | 123.4 | 129.2 | 125.9 | 138.3 | 128.3 | 116.1 | 129.5 | 117.5 | 125.4 |
|  | 7 | 137.5 | 136.7 | 138.5 | 139.1 | 125.0 | 125.9 | 130.3 | 121.5 | 129.3 | 124.9 |
|  | 8 | 134.0 | 138.3 | 132.1 | 136.2 | 127.5 | 129.7 | 129.3 | 120.8 | 126.2 | 122.9 |
|  | 9 | 134.6 | 132.7 | 131.6 | 135.2 | 130.4 | 121.2 | 125.5 | 128.3 | 125.3 | 129.5 |
|  | 10 | 134.4 | 133.7 | 128.9 | 135.0 | 126.8 | 125.0 | 126.2 | 125.6 | 126.2 | 127.8 |
|  | 11 | 125.1 | 143.5 | 129.7 | 126.2 | 131.3 | 129.8 | 136.0 | 127.1 | 121.9 | 129.9 |
|  | 平均值 | 132.5 | 134.6 | 133.5 | 132.4 | 130.8 | 125.5 | 127.0 | 126.4 | 124.6 | 127.2 |
|  | 标准差 | 5.0 | 7.4 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 3.6 | 7.8 | 3.3 | 3.9 | 2.7 |
| 18 | 1 | 218.7 | 207.3 | 210.6 | 215.8 | 214.8 | 196.0 | 204.3 | 195.2 | 208.3 | 194.1 |
|  | 2 | 211.1 | 209.4 | 208.8 | 208.5 | 199.2 | 192.7 | 190.2 | 196.0 | 200.8 | 199.6 |
|  | 3 | 206.1 | 205.2 | 213.4 | 202.4 | 201.2 | 194.1 | 189.9 | 199.9 | 193.9 | 200.9 |
|  | 4 | 202.7 | 195.6 | 206.3 | 196.7 | 196.4 | 194.0 | 182.4 | 199.2 | 195.3 | 197.1 |
|  | 5 | 208.3 | 212.3 | 196.4 | 210.4 | 221.2 | 197.2 | 194.3 | 197.3 | 194.3 | 195.9 |
|  | 6 | 206.3 | 208.8 | 207.4 | 209.9 | 197.4 | 192.5 | 189.2 | 197.8 | 192.0 | 196.4 |
|  | 7 | 211.3 | 198.1 | 209.6 | 209.6 | 202.7 | 192.8 | 187.1 | 195.4 | 191.1 | 197.0 |
|  | 8 | 213.8 | 198.4 | 211.3 | 197.5 | 200.9 | 195.4 | 198.1 | 197.9 | 203.2 | 199.9 |
|  | 9 | 218.9 | 222.8 | 219.6 | 227.8 | 196.0 | 193.4 | 204.0 | 195.4 | 202.8 | 196.7 |
|  | 10 | 216.5 | 217.8 | 204.8 | 218.7 | 200.5 | 193.0 | 198.3 | 197.9 | 200.8 | 197.2 |
|  | 11 | 219.4 | 203.9 | 209.7 | 216.1 | 214.1 | 195.9 | 184.8 | 198.6 | 206.5 | 198.4 |
|  | 平均值 | 212.1 | 207.2 | 208.9 | 210.3 | 204.0 | 194.3 | 193.0 | 197.3 | 199.0 | 197.6 |
|  | 标准差 | 5.8 | 8.4 | 5.7 | 9.2 | 8.6 | 1.6 | 7.4 | 1.6 | 5.9 | 2.0 |
| 19 | 1 | 78.3 | 68.2 | 67.3 | 70.6 | 74.8 | 57.2 | 67.4 | 65.6 | 63.8 | 62.2 |
|  | 2 | 72.3 | 70.6 | 74.2 | 61.4 | 75.7 | 69.2 | 73.4 | 71.2 | 62.0 | 70.4 |
|  | 3 | 71.3 | 60.5 | 71.0 | 56.4 | 68.0 | 68.9 | 63.2 | 57.9 | 64.4 | 72.9 |
|  | 4 | 71.2 | 67.6 | 59.5 | 71.2 | 67.0 | 71.5 | 58.5 | 68.2 | 59.8 | 64.4 |
|  | 5 | 67.0 | 77.7 | 70.5 | 61.5 | 65.3 | 68.8 | 65.5 | 68.0 | 66.0 | 65.5 |
|  | 6 | 60.8 | 73.0 | 67.5 | 71.0 | 67.1 | 72.0 | 61.2 | 58.5 | 67.9 | 67.7 |
|  | 7 | 66.9 | 61.2 | 81.1 | 70.5 | 70.4 | 72.7 | 69.6 | 72.1 | 75.2 | 66.1 |
|  | 8 | 73.8 | 63.3 | 63.1 | 67.6 | 63.2 | 60.6 | 63.3 | 55.4 | 66.9 | 60.4 |
|  | 9 | 67.5 | 71.9 | 76.6 | 67.5 | 67.2 | 62.7 | 71.9 | 55.8 | 64.4 | 62.9 |
|  | 10 | 67.0 | 66.5 | 58.7 | 71.7 | 76.8 | 61.6 | 58.2 | 66.3 | 70.9 | 61.6 |
|  | 11 | 62.6 | 59.9 | 68.5 | 65.5 | 70.8 | 62.8 | 62.6 | 70.4 | 61.7 | 66.0 |
|  | 平均值 | 69.0 | 67.3 | 68.9 | 66.8 | 69.7 | 66.2 | 65.0 | 64.5 | 65.7 | 65.5 |
|  | 标准差 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 4.4 | 3.8 |
| 20 | 1 | 62.4 | 67.2 | 66.5 | 66.9 | 68.7 | 65.3 | 64.5 | 64.9 | 56.1 | 67.4 |
|  | 2 | 66.3 | 62.4 | 78.1 | 61.7 | 77.7 | 62.4 | 63.4 | 61.5 | 59.8 | 65.7 |
|  | 3 | 67.4 | 62.2 | 66.6 | 65.8 | 62.6 | 61.6 | 62.9 | 56.0 | 59.4 | 63.6 |
|  | 4 | 67.6 | 69.1 | 65.1 | 70.5 | 63.9 | 70.2 | 65.9 | 62.9 | 69.5 | 62.3 |
|  | 5 | 67.3 | 55.9 | 61.5 | 68.9 | 75.0 | 54.9 | 69.6 | 67.4 | 67.9 | 57.4 |
|  | 6 | 66.4 | 62.4 | 66.9 | 63.8 | 73.9 | 68.2 | 70.6 | 58.6 | 63.0 | 67.0 |
|  | 7 | 62.4 | 69.3 | 58.6 | 66.1 | 69.1 | 60.9 | 67.1 | 68.7 | 75.1 | 65.9 |
|  | 8 | 65.9 | 69.1 | 67.0 | 78.9 | 67.7 | 62.6 | 67.5 | 54.4 | 67.1 | 64.7 |
|  | 9 | 61.1 | 75.4 | 59.4 | 67.5 | 67.8 | 62.8 | 71.8 | 57.9 | 72.9 | 57.6 |
|  | 10 | 68.8 | 62.6 | 68.4 | 72.3 | 75.7 | 61.9 | 75.7 | 70.4 | 68.9 | 56.8 |
|  | 11 | 67.3 | 68.9 | 69.7 | 66.8 | 68.9 | 66.1 | 54.9 | 63.5 | 69.2 | 66.8 |
|  | 平均值 | 65.7 | 65.9 | 66.1 | 68.1 | 70.1 | 63.3 | 66.7 | 62.4 | 66.3 | 63.2 |
|  | 标准差 | 2.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 4.1 |
| 21 | 1 | 97.3 | 81.9 | 91.7 | 83.7 | 88.0 | 93.9 | 87.6 | 91.3 | 84.9 | 91.4 |
|  | 2 | 90.5 | 92.9 | 92.8 | 92.7 | 96.5 | 92.7 | 80.3 | 88.4 | 83.8 | 85.7 |
|  | 3 | 86.7 | 100.6 | 82.8 | 88.2 | 95.4 | 87.4 | 91.5 | 96.7 | 90.9 | 89.7 |
|  | 4 | 92.1 | 98.4 | 85.4 | 94.2 | 95.7 | 86.1 | 95.9 | 78.2 | 89.9 | 85.5 |
|  | 5 | 93.5 | 95.1 | 99.3 | 96.0 | 97.8 | 94.9 | 94.8 | 79.8 | 92.4 | 79.8 |
|  | 6 | 89.5 | 99.6 | 94.1 | 89.9 | 89.2 | 85.7 | 96.7 | 86.0 | 90.5 | 78.6 |
|  | 7 | 95.5 | 98.0 | 93.0 | 95.7 | 97.8 | 92.9 | 90.6 | 77.6 | 90.6 | 81.2 |
|  | 8 | 98.1 | 95.8 | 85.2 | 89.3 | 82.4 | 86.7 | 92.9 | 79.3 | 92.1 | 84.5 |
|  | 9 | 97.5 | 94.7 | 93.0 | 94.7 | 98.0 | 90.5 | 89.2 | 88.9 | 85.0 | 90.6 |
|  | 10 | 91.9 | 96.9 | 97.8 | 96.9 | 89.4 | 88.0 | 86.8 | 83.0 | 93.8 | 81.7 |
|  | 11 | 95.0 | 92.7 | 89.6 | 89.3 | 95.5 | 89.3 | 94.4 | 95.6 | 88.4 | 79.5 |
|  | 平均值 | 93.4 | 95.1 | 91.3 | 91.9 | 93.2 | 89.8 | 91.0 | 85.9 | 89.3 | 84.4 |
|  | 标准差 | 3.6 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 4.8 | 6.9 | 3.4 | 4.6 |
| 28 | 1 | -40.9 | -38.4 | -42.7 | -39.1 | -38.0 | -50.7 | -47.0 | -57.0 | -49.9 | -58.2 |
|  | 2 | -42.3 | -31.8 | -31.7 | -39.1 | -37.3 | -50.4 | -45.7 | -46.3 | -54.1 | -45.7 |
|  | 3 | -33.3 | -48.7 | -43.0 | -41.7 | -45.1 | -50.5 | -42.7 | -38.1 | -47.2 | -42.7 |
|  | 4 | -42.6 | -35.3 | -31.7 | -36.0 | -28.3 | -43.2 | -31.3 | -34.6 | -47.7 | -40.3 |
|  | 5 | -53.3 | -45.5 | -51.7 | -57.9 | -57.5 | -57.7 | -46.6 | -53.2 | -57.3 | -57.7 |
|  | 6 | -49.1 | -44.0 | -44.7 | -49.2 | -48.3 | -45.7 | -36.7 | -39.7 | -44.9 | -36.7 |
|  | 7 | -45.8 | -48.4 | -45.0 | -41.6 | -46.2 | -55.7 | -42.2 | -46.4 | -51.5 | -42.2 |
|  | 8 | -31.0 | -22.1 | -25.3 | -31.1 | -37.3 | -44.2 | -50.5 | -49.3 | -57.8 | -50.5 |
|  | 9 | -44.8 | -46.7 | -51.0 | -48.6 | -54.6 | -57.6 | -46.7 | -52.8 | -54.8 | -57.9 |
|  | 10 | -48.0 | -53.1 | -51.9 | -47.2 | -54.8 | -54.1 | -54.4 | -55.5 | -56.4 | -54.4 |
|  | 11 | -34.2 | -38.7 | -38.3 | -40.0 | -35.2 | -52.7 | -47.9 | -54.6 | -52.9 | -54.8 |
|  | 平均值 | -42.3 | -41.2 | -41.5 | -42.8 | -43.9 | -51.1 | -44.7 | -48.0 | -52.2 | -49.2 |
|  | 标准差 | 7.0 | 9.0 | 8.9 | 7.4 | 9.4 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 4.4 | 7.9 |
| 29 | 1 | 289.3 | 291.1 | 264.1 | 297.2 | 300.0 | 295.9 | 295.2 | 296.5 | 297.3 | 295.2 |
|  | 2 | 266.7 | 264.2 | 267.3 | 274.0 | 271.8 | 290.5 | 295.0 | 294.7 | 291.0 | 295.0 |
|  | 3 | 258.4 | 255.7 | 255.1 | 295.4 | 261.9 | 269.2 | 277.0 | 273.8 | 274.2 | 277.0 |
|  | 4 | 282.7 | 274.9 | 273.2 | 292.5 | 282.0 | 292.6 | 295.5 | 296.9 | 292.5 | 295.5 |
|  | 5 | 254.2 | 254.5 | 255.5 | 263.8 | 264.0 | 290.8 | 293.2 | 292.0 | 291.7 | 293.2 |
|  | 6 | 276.1 | 273.7 | 273.7 | 284.2 | 283.1 | 297.3 | 296.4 | 298.3 | 297.3 | 296.4 |
|  | 7 | 239.8 | 242.0 | 241.4 | 297.0 | 246.3 | 264.4 | 263.7 | 263.7 | 262.9 | 263.7 |
|  | 8 | 264.8 | 268.6 | 269.1 | 275.3 | 276.8 | 266.8 | 264.7 | 263.6 | 264.1 | 264.7 |
|  | 9 | 249.1 | 255.8 | 252.8 | 266.8 | 263.8 | 268.1 | 270.4 | 270.6 | 267.3 | 270.4 |
|  | 10 | 267.5 | 273.7 | 270.1 | 275.6 | 285.5 | 286.4 | 287.8 | 287.8 | 286.6 | 287.8 |
|  | 11 | 281.3 | 286.4 | 275.5 | 292.7 | 296.2 | 276.5 | 281.2 | 278.3 | 277.3 | 281.2 |
|  | 平均值 | 266.3 | 267.3 | 263.4 | 283.1 | 275.6 | 281.7 | 283.6 | 283.3 | 282.0 | 283.6 |
|  | 标准差 | 15.3 | 14.7 | 10.8 | 12.5 | 16.0 | 12.8 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 |
| 30 | 1 | 321.2 | 315.2 | 324.6 | 317.0 | 325.8 | 315.6 | 318.3 | 323.6 | 316.3 | 318.3 |
|  | 2 | 305.0 | 298.6 | 302.5 | 301.4 | 316.5 | 312.1 | 306.3 | 307.3 | 313.4 | 306.3 |
|  | 3 | 309.0 | 307.3 | 308.4 | 306.3 | 306.7 | 301.9 | 317.0 | 314.7 | 303.6 | 317.0 |
|  | 4 | 313.0 | 301.7 | 310.9 | 315.8 | 304.9 | 301.5 | 315.8 | 318.3 | 302.2 | 315.8 |
|  | 5 | 316.3 | 314.4 | 325.7 | 316.2 | 318.3 | 316.8 | 311.2 | 318.6 | 318.0 | 311.2 |
|  | 6 | 319.7 | 310.9 | 310.4 | 312.0 | 319.2 | 318.8 | 312.5 | 318.8 | 319.3 | 312.5 |
|  | 7 | 302.5 | 310.7 | 313.6 | 303.8 | 311.9 | 308.5 | 298.9 | 308.0 | 310.0 | 298.9 |
|  | 8 | 318.0 | 307.7 | 320.0 | 311.2 | 302.2 | 320.4 | 309.3 | 308.6 | 321.5 | 309.3 |
|  | 9 | 310.3 | 300.7 | 309.3 | 302.6 | 311.4 | 316.8 | 302.4 | 301.1 | 319.4 | 302.4 |
|  | 10 | 291.0 | 296.1 | 301.2 | 291.7 | 297.4 | 305.3 | 299.5 | 297.0 | 305.9 | 299.5 |
|  | 11 | 297.7 | 300.7 | 298.6 | 299.7 | 301.0 | 304.1 | 311.6 | 303.3 | 306.6 | 311.6 |
|  | 平均值 | 309.4 | 305.8 | 311.4 | 307.0 | 310.5 | 311.1 | 309.3 | 310.8 | 312.4 | 309.3 |
|  | 标准差 | 9.6 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 8.9 | 7.0 | 6.8 | 8.5 | 7.0 | 6.8 |
| 31 | 1 | 5.0 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 7.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 2.3 |
|  | 2 | 4.1 | 4.5 | 7.8 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 2.8 |
|  | 3 | 3.2 | 4.5 | 8.7 | 6.9 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 6.9 | 3.2 |
|  | 4 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 3.2 | 5.5 | 2.7 |
|  | 5 | 4.1 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 4.6 | 7.2 |
|  | 6 | 5.4 | 6.8 | 4.6 | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 2.7 | 5.5 | 6.4 |
|  | 7 | 4.5 | 5.9 | 6.9 | 4.5 | 7.7 | 4.1 | 6.0 | 4.6 | 5.5 | 2.3 |
|  | 8 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.4 |
|  | 9 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 5.9 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 1.4 |
|  | 10 | 5.0 | 9.2 | 3.7 | 7.3 | 8.2 | 2.3 | 6.1 | 4.6 | 5.5 | 6.8 |
|  | 11 | 5.4 | 7.7 | 4.1 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 3.6 |
|  | 平均值 | 4.6 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.0 |
|  | 标准差 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 |
| 32 | 1 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 3.7 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 4.3 |
|  | 2 | 2.1 | 8.0 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 3.2 |
|  | 3 | 4.3 | 8.2 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 8.9 | 5.6 | 4.8 | 4.4 |
|  | 4 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | 2.7 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 3.3 |
|  | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 6.2 | 5.5 | 4.8 |
|  | 6 | 5.4 | 2.6 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 2.1 |
|  | 7 | 4.3 | 7.9 | 7.3 | 3.7 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 3.2 |
|  | 8 | 3.8 | 2.7 | 5.1 | 6.0 | 7.5 | 3.8 | 7.2 | 5.6 | 5.8 | 3.7 |
|  | 9 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 4.3 |
|  | 10 | 4.9 | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
|  | 11 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 3.3 | 4.9 | 2.1 | 4.3 | 6.7 | 4.8 | 3.2 |
|  | 平均值 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 3.8 |
|  | 标准差 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 33 | 1 | 168.5 | 139.9 | 162.1 | 159.2 | 146.4 | 147.2 | 148.8 | 161.5 | 156.7 | 149.6 |
|  | 2 | 153.0 | 152.3 | 150.5 | 131.4 | 141.1 | 140.8 | 160.3 | 155.1 | 143.0 | 142.5 |
|  | 3 | 156.3 | 154.7 | 153.6 | 142.9 | 140.7 | 151.4 | 152.9 | 160.9 | 156.1 | 144.1 |
|  | 4 | 165.2 | 128.7 | 164.0 | 122.1 | 123.4 | 133.3 | 133.3 | 160.9 | 154.2 | 125.2 |
|  | 5 | 159.4 | 178.1 | 159.1 | 161.9 | 154.2 | 134.1 | 181.5 | 151.1 | 132.6 | 156.6 |
|  | 6 | 144.2 | 147.9 | 161.5 | 159.2 | 135.5 | 130.3 | 147.1 | 148.7 | 150.0 | 138.9 |
|  | 7 | 164.8 | 152.6 | 127.2 | 132.5 | 130.7 | 159.3 | 160.5 | 149.3 | 147.6 | 131.3 |
|  | 8 | 152.3 | 124.7 | 141.3 | 142.9 | 136.2 | 144.1 | 124.7 | 150.5 | 146.8 | 132.7 |
|  | 9 | 141.7 | 165.0 | 142.0 | 138.1 | 137.0 | 139.0 | 167.6 | 145.0 | 146.9 | 133.8 |
|  | 10 | 160.7 | 151.3 | 148.7 | 161.9 | 135.1 | 135.7 | 155.9 | 148.1 | 150.7 | 135.5 |
|  | 11 | 157.4 | 146.6 | 143.8 | 143.0 | 133.2 | 142.8 | 155.4 | 155.4 | 149.4 | 150.3 |
|  | 平均值 | 156.7 | 149.2 | 150.3 | 145.0 | 138.2 | 141.6 | 153.4 | 153.3 | 148.5 | 140.0 |
|  | 标准差 | 8.5 | 15.0 | 11.3 | 13.8 | 9.7 | 8.6 | 15.5 | 5.8 | 6.7 | 9.5 |
| 34 | 1 | 35.3 | 41.6 | 37.1 | 45.1 | 33.8 | 35.0 | 39.1 | 43.2 | 47.3 | 34.5 |
|  | 2 | 30.5 | 44.6 | 40.1 | 48.6 | 38.9 | 45.3 | 46.3 | 36.5 | 42.9 | 34.1 |
|  | 3 | 33.5 | 37.0 | 57.7 | 40.5 | 27.2 | 39.8 | 39.2 | 41.9 | 48.9 | 28.1 |
|  | 4 | 61.8 | 40.7 | 40.7 | 45.1 | 48.2 | 42.0 | 38.6 | 44.4 | 47.9 | 44.1 |
|  | 5 | 24.8 | 36.7 | 43.1 | 43.4 | 31.1 | 46.5 | 38.8 | 41.3 | 48.5 | 32.6 |
|  | 6 | 39.6 | 37.4 | 45.0 | 47.1 | 39.9 | 50.1 | 43.3 | 39.5 | 41.6 | 41.8 |
|  | 7 | 45.7 | 40.3 | 45.6 | 44.1 | 41.3 | 41.6 | 37.5 | 42.6 | 46.5 | 45.5 |
|  | 8 | 45.7 | 43.4 | 49.2 | 43.1 | 32.7 | 36.2 | 48.5 | 40.7 | 43.2 | 33.5 |
|  | 9 | 42.7 | 41.5 | 40.7 | 42.4 | 41.1 | 49.9 | 44.2 | 43.2 | 41.5 | 36.7 |
|  | 10 | 39.5 | 40.3 | 41.3 | 44.5 | 46.4 | 43.5 | 44.4 | 38.9 | 48.7 | 44.2 |
|  | 11 | 46.9 | 30.4 | 40.7 | 37.8 | 42.9 | 49.5 | 30.7 | 40.7 | 49.8 | 43.7 |
|  | 平均值 | 40.5 | 47.0 | 43.7 | 43.8 | 38.5 | 43.6 | 41.0 | 41.2 | 46.1 | 38.1 |
|  | 标准差 | 9.9 | 3.9 | 5.7 | 3.0 | 6.6 | 5.3 | 5.0 | 2.3 | 3.2 | 6.0 |
| 35 | 1 | 130.5 | 114.5 | 149.9 | 130.4 | 126.4 | 133.0 | 131.9 | 148.5 | 147.8 | 127.6 |
|  | 2 | 123.0 | 124.9 | 143.3 | 121.4 | 124.7 | 136.8 | 126.3 | 134.4 | 130.7 | 126.8 |
|  | 3 | 135.6 | 121.6 | 144.0 | 125.4 | 142.1 | 129.1 | 122.2 | 143.2 | 136.7 | 142.9 |
|  | 4 | 119.9 | 116.7 | 151.5 | 127.5 | 131.8 | 127.4 | 127.1 | 143.2 | 131.4 | 134.1 |
|  | 5 | 126.9 | 120.0 | 145.4 | 130.3 | 138.8 | 130.4 | 131.9 | 140.3 | 145.4 | 138.3 |
|  | 6 | 141.4 | 132.2 | 144.3 | 126.1 | 146.9 | 142.7 | 134.8 | 132.5 | 138.6 | 138.0 |
|  | 7 | 122.3 | 128.3 | 144.4 | 120.3 | 132.4 | 130.8 | 129.8 | 142.0 | 141.6 | 132.3 |
|  | 8 | 115.5 | 117.2 | 128.6 | 129.0 | 136.8 | 124.8 | 119.0 | 143.0 | 129.9 | 139.5 |
|  | 9 | 129.3 | 133.3 | 145.3 | 126.0 | 129.7 | 133.7 | 137.6 | 142.0 | 140.0 | 127.7 |
|  | 10 | 117.0 | 120.1 | 150.1 | 129.8 | 139.6 | 130.1 | 123.3 | 142.1 | 145.3 | 140.8 |
|  | 11 | 115.4 | 125.7 | 142.6 | 119.3 | 145.6 | 135.0 | 129.5 | 141.8 | 136.8 | 146.4 |
|  | 平均值 | 125.2 | 123.1 | 144.5 | 126.0 | 135.9 | 132.2 | 128.5 | 141.2 | 138.5 | 135.9 |
|  | 标准差 | 8.5 | 6.3 | 6.1 | 4.0 | 7.5 | 4.9 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 6.6 |
| 36 | 1 | 3.5 | 12.2 | 9.0 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.8 |
|  | 2 | 12.6 | 10.0 | 16.0 | 11.1 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 10.0 | 14.6 | 10.3 |
|  | 3 | 7.1 | 7.5 | 9.0 | 11.6 | 12.6 | 9.6 | 12.1 | 10.0 | 10.3 | 11.1 |
|  | 4 | 9.1 | 7.5 | 13.5 | 10.0 | 10.1 | 16.6 | 13.1 | 9.5 | 10.5 | 10.6 |
|  | 5 | 7.1 | 10.9 | 6.0 | 10.5 | 16.1 | 13.1 | 9.0 | 9.5 | 12.4 | 9.4 |
|  | 6 | 12.1 | 7.5 | 11.0 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 11.1 | 12.5 | 12.6 | 12.3 |
|  | 7 | 12.6 | 12.1 | 10.5 | 13.0 | 10.1 | 16.1 | 12.7 | 12.0 | 11.0 | 11.2 |
|  | 8 | 9.1 | 7.9 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 12.5 | 11.5 | 10.9 | 12.2 |
|  | 9 | 9.6 | 8.3 | 11.0 | 14.6 | 10.7 | 10.1 | 8.4 | 8.5 | 11.5 | 13.3 |
|  | 10 | 10.1 | 9.9 | 13.5 | 11.0 | 9.0 | 11.6 | 11.1 | 10.0 | 11.5 | 11.0 |
|  | 11 | 8.6 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 13.5 | 9.6 |
|  | 平均值 | 9.2 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 11.7 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 11.8 | 11.2 |
|  | 标准差 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |