前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《钨铜合金化学分析方法》的第2部分。 YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定 碘量法；

——第2部分：钨含量的测定 辛克宁重量法；

——第3部分：钴、铁、镍、锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、。

本文件主要起草人：。

引    言

钨铜合金（W-Cu Alloy）是一种以钨、铜元素为主要组成成分的金属复合材料。钨铜合金兼具了金属钨熔点高（熔点3410℃）、密度大（密度19.34 g/m3）、膨胀系数低和金属铜导电导热及延展性能好的优点，具有微观组织均匀、耐高温、耐电弧烧蚀、机械强度高、密度大、导电导热性能良好等特性，广泛应用于航空航天、电子、电力、冶金、机械、体育器材等行业，是制备军用耐高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、微电子材料等的理想材料。研究表明，钨铜合金的理化性质与其化学成分之间有着密切联系，钨元素是钨铜合金中的一种主要元素，其含量多少直接影响着材料的耐高温性和耐电弧烧蚀性。

目前国家和相关行业已经颁布实施了钨铜合金的产品标准，分别为GB/T 8320-2017《铜钨及银钨电触头》和SJ/T 10168.1-1991《钨铜合金》。由于目前没有针对钨铜合金的检测标准，该标准推荐使用JB/T 4107.2-2014《电触头材料化学分析方法 第2部分：铜钨中铜含量的测定》作为铜钨电触头合金材料中铜含量的标准测试方法。综上，建立一套针对钨铜合金、符合其含量范围的标准，对于研究其材料的理化性能、改进制备工艺、把控产品质量，以及钨铜合金废料的回收利用具有十分重要的意义。

钨铜合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

辛可宁重量法

1  范围

本文件规定了钨铜合金中钨含量的测定方法。

本文件方法适用于钨铜合金中钨含量的测定。测定范围为40%～95%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

## 本文件没有需要界定的术语和定义。

4  试验原理

样品经氢氟酸和硝酸溶解后，硼酸络合多余的氟离子，在酸性介质中，钨与辛克宁形成稳定沉淀，将沉淀滤出并灼烧至恒重，计算钨的质量分数。

## 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂和三级水。

5.1 氢氟酸（ρ=1.14 g/L）。

5.2 硝酸（ρ=1.42 g/L）。

5.3 盐酸（ρ=1.19 g/L）。

5.4硼酸饱和溶液。

5.5 辛可宁溶液（100g/L）：称取10 g辛可宁溶解于100 mL盐酸（1+1）中。

5.6 辛可宁洗液（3g/L）：移取30mL辛可宁溶液（5.5），用水稀释至1000 mL。

5.7滤纸浆。

## 6  仪器

高温炉，工作温度不低于800 ℃。

## 7  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

## 8  试验步骤

8.1 试料

称取质量（m）为0.20 g的试样（7），精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 测定

#### 8.4.1 将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，沿壁吹入少量水，加入5 mL氢氟酸（5.1）和5 mL硝酸（5.2），置于电热板上加热至溶解完全，取下，冷却至室温。

#### 8.4.2 将溶液转移至盛有10 mL硼酸饱和溶液（5.5）的400 mL玻璃烧杯中，加入10 mL盐酸（5.3），少量滤纸浆（5.7），加水至150 mL，于电热板上加热至微沸1h, 缓慢加入5 mL辛可宁溶液（5.5），充分搅拌后于80 ℃左右保温约4 h或室温放置过夜。

#### 8.4.3 用定量滤纸过滤,用辛可宁洗液（5.7）洗涤沉淀7次以上,将沉淀及滤纸置于铂坩埚中，灰化，于800 ℃的高温炉内灼烧1h取出，置于干燥器中冷却至室温，称量。反复灼烧至恒量。

## 9  试验数据处理

钨含量以钨质量分数w计，按式（1）计算：

………………………………………（1）

式中：

w ——钨的质量分数，单位为质量百分数（%）；

m1——铂坩埚和WO5的质量，单位为克（g）；

m2——铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——铂坩埚和随同试样空白的质量，单位为克（g）；

m4——随同试样空白的铂坩埚质量，单位为克（g）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

k——氧化钨算为钨的换算因数，为0.7930。

计算结果表示到小数点后两位，数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

10  精密度

### 10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表1 重复性限

| wW/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

### 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表2再现性限

| wW /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

## 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

YS

# ICS 77.120.99

# CCS H 14

中华人民共和国工业和信息化部 发布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

钨铜合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

辛可宁重量法

Methods for chemical analysis of tungsten-copper alloys—

Part 2：Determination of tungsten content—

Cinchonine gravimetric method

（讨论稿）

YS/T XXXX.2—202X

中华人民共和国有色金属行业标准