标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高频高速印制线路板用压延铜箔                                 承办人：常保平

标准项目负责起草单位：菏泽广源铜带有限公司        电话：15964697899

2021年6月15日 填写

共2页  第1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6.5 | 建议“表4中18μm及大于18μm针孔数量合并为不大于1个”。 | 九江福莱克斯科技有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 5.6.6 | 建议“铜箔的表面粗糙度Ra≤0.15μm”。 | 广东生益科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.4 | 建议将“电阻率改为：不大于0.162Ω·g/m2”。 | 九江福莱克斯科技有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.6.6 | 建议“铜箔的表面粗糙度Ra≤0.15μm”。 | 广州联茂电子科技有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.5.2 | 建议“剥离强度不小于0.65N/mm”。 | 江阴骏驰新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 建议3 术语和定义中增加轮廓算术平均差(Ra)和微观不平度10点高度(Rz)。 | 江苏昆山松扬电子有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 2 | 建议规范性引用文件中增加 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 8 | 5.5.3 | - 建议化学清洗性改为“铜箔表面用去离子水或蒸馏水淋洗铜箔面不形成水珠或水滴”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 9 | 5.5.4 | - 建议可焊性改为“ 表面不应有焊料半润湿或不润湿迹象”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 6.6.2 | 建议“铜箔的凹点、压痕、皱折、缺口、撕裂、划痕按GB/T 29847-2013中6.1的规定进行”改为“铜箔的凹点、压痕、皱折、划痕按GB/T 29847-2013中6.1的规定进行”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 11 | 7.5.1 | 建议“检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定执行”改为“检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 12 | 7.5.4 | 建议将“或由供方逐卷检验，逐卷判定”删掉。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 13 | 7.5.6 | 建议“外观质量不合格时”改为“外观质量（粗糙度除外）不合格时”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 14 | 10 | 建议订货单内容删去“尺寸精度、力学性能、电性能、粗糙度、抗氧化性”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：12个；

② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数 ：6 个

④ 没有回函的单位数：2 个。