- ICS27.XXX.XX

- F 010

中华人民共和国国家标准

- GB XXXX—20XX

- 代替GB 21348—2014

《有色重金属冶炼产品能源消耗限额》

（锡冶炼部分）

(讨论稿)

XXXX—XX—XX发布                  XXXX—XX—XX实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

GB XXXX—20X×

前　言

本标准是按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准自实施之日起，GB21348－2014《锡冶炼企业单位产品能源消耗限额》废止。本标准与GB 21348—2014相比主要变化如下：

——锡冶炼企业炼前工序综合能耗的限定值、新建准入值、先进值对应性修改为三级、二级、一级。即“炼前工序综合能耗三级指标≤50kgce/t（适用于单一沸腾炉生产），≤70kgce/t（适用于混合工艺生产），≤145kgce/t（适用于单一回转窑生产）；炼前工序综合能耗二级指标≤45kgce/t（适用于单一沸腾炉生产），≤60kgce/t（适用于混合工艺生产），≤130kgce/t（适用于单一回转窑生产）；炼前工序综合能耗一级指标≤40kgce/t（适用于单一沸腾炉生产），≤50kgce/t（适用于混合工艺生产），≤100kgce/t（适用于单一回转窑生产）”。

——锡冶炼企业烟化炉工序综合能耗的限定值修改为三级。即“烟化炉综合能耗限定值≤3100kgce/t（适用于处理物料平均含锡≤6%）”修改为“烟化炉综合能耗三级指标≤3200kgce/t（适用于处理物料平均含锡≤6%、富渣冷料占比≥40%等；烟化炉综合能耗三级指标≤3100kgce/t（适用于处理物料平均含锡≤6%、富渣冷料占比＜40%等）”。

——新建锡冶炼企业单位产品综合能耗准入值修改为二级：还原熔炼工序由准入值≤850kgce/t修改为二级指标≤800kgce/t，精炼工序由准入值≤160kgce/t修改为二级指标≤140kgce/t，综合能耗由准入值≤2000kgce/t修改为二级指标≤1800kgce/t。

——修改5.3计算范围部分内容。

——将技术要求以规范性附录A列出。

——将计算原则和计算范围以规范性附录B列出。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部和中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、云南锡业股份有限公司。

本标准参加起草单位：广西华锡集团股份有限公司。

本标准主要起草人：            。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 21348—2008、YS/T 105.1—2004。

锡冶炼企业单位产品能源消耗限额

⒈ 范围

本标准规定了锡冶炼企业单位产品的能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围和节能管理与措施。

本标准适用于以锡精矿为主要原料的所有锡冶炼企业的单位产品能耗的计算、考核，以及新建锡冶炼项目的能耗控制；以综合回收为主的锡冶炼企业的单位产品能耗的计算、考核不适合本标准。

⒉ 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 3484   企业能量平衡通则

GB/T 15587  工业企业能耗管理导则

- ⒊ 术语、定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  工序能源单耗  unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.2  工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.3  辅助能耗  assistant energy consumption

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗量。

3.4  综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

- ⒋ 技术要求

4.1　锡冶炼企业单位产品能耗三级指标

现有锡冶炼企业单位产品能耗限额值应符合规范性附录A.1的要求。

4.2  锡冶炼企业单位产品能耗二级指标

新建锡冶炼企业单位产品能耗限额准入值应符合规范性附录A. 2的要求。

  - 锡冶炼企业单位产品能耗一级指标

锡冶炼企业单位产品能耗限额先进值应符合规范性附录A. 3的要求。

5．统计范围、计算方法及计算范围

5.1 统计范围

5.1.1 企业实际消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源包括：一次能源（原煤、原油、天然气等），二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源是指用于生产活动的各种能源。其包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和批准的基建项目用能。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

5.1.2 企业计划统计期内的能源实物消耗量和能源消耗量

企业计划统计期内的某种能源实物消耗量的计算，应符合公式(1)：

eh=e1+e2-e3-e4-e5–e6  ………………………………………(1)

式中：

eh──企业的能源实物消耗量

e1──企业购入能源实物量

e2──期初库存能源实物量

e3──期末库存能源实物量

e4──外销能源实物量

e5──生活用能源实物量

e6──企业工程建设用能源量

企业计划统计期内的能源消耗量的计算，应符合公式(2)：

Eh=E1+E2-E3-E4-E5 ＝EZG+EZF＝EZZ ……………………………(2)

式中：

Eh──企业计划统计期内能源消耗量；

E1──购入能源量；

E2──库存能源增减量；

E3──外销能源量；

E4──生活用能源量；

E5──企业工程建设用能源量；

EZG――诸产品工艺能源消耗量；

EZF――间接辅助生产部门用能源量及损耗；

EZZ――诸产品综合能源消耗量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按设备检修后的运行周期逐月分摊。企业综合能耗计算按GB/T 2589、 GB/T 3484的规定进行。

5.1.3 各种能源的计量单位

企业工序能耗量、产品综合能耗量的单位：千克标准煤/吨（kgce/t）、吨标准煤/吨（tce/t）；

电力：单位为千瓦小时（kW·h）、万千瓦小时（104kW·h）；

蒸汽：单位为千焦（kJ）、兆焦 (MJ)、百万千焦（GJ）；

煤炭、焦炭、重油、汽油、柴油的实物单位：千克（kg）、吨（t）；

煤气、压缩空气、氧气、天然气实物单位：立方米、万立方米（m3、104m3）；

水实物单位：吨、万吨（t、104t）。

5.1.4 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量方法

应用基低（位）发热量等于29.3076MJ（兆焦）的燃料，即1kgce（千克标煤）。

各种能源及耗能工质消耗量应折算为标煤量计算。外购的燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录C。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录D。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数折算。

5.1.5　锡冶炼单位产品能耗的计算原则

锡冶炼单位产品能耗的计算原则应按照规范性附录B.1的规定进行。

5.1.6　企业余热利用能源的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序扣除或在产品综合能源消耗中扣除。

5.1.7　其他

企业的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.2 计算方法

5.2.1 工序实物单耗的计算

工序实物单耗按式（3）计算:

ES=MSPZ …………………………………………………（3）

式中：

Es——某工序的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦小时每吨（kW·h/t）、立方米每吨(m3 /t)；

Ms——某工序直接消耗的某种能源实物总量，千克（kg）、千瓦小时（kW·h）、立方米(m3)；

PZ——某工序产出的产品实物量单位为吨（t）。

5.2.2工序能源单耗的计算

工序能源单耗按式（4）计算：

EI=EHPZ…………………………………………………（4）Error: Reference source not found

式中：

EI——某工序能源单耗，单位为千克标煤每吨，(kgce/t)；

EH——某工序直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ——某工序产出的产品实物量单位为吨（t）。

5.2.3 企业综合能耗的计算

- 综合能耗的计算应符合公式（5）：

- EZ＝EI+EF…………………………………………（5）

- 式中：　EZ――综合能耗，单位千克标准煤/吨（kgce/t）；

- EI――工艺能耗，单位千克标准煤/吨（kgce/t）；

EF――辅助能耗和损耗分摊量，单位千克标准煤/吨（kgce/t）；

5.3 计算范围

锡冶炼企业单位产品能耗的计算范围应按照规范性附录B.2的规定进行。

6　节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应建立节能考核制度，定期对锡冶炼企业的各生产工序能源消耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

    - 企业应按GB/T 15587要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB　17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

锡冶炼企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地回收工序产出的能源。

附录A

(规范性附录)

锡冶炼企业单位产品能耗限额值

A.1现有锡冶炼企业单位产品能耗限额值应符合表1的要求。

表1    现有锡冶炼企业单位产品能耗三级指标

| 序号 | 工序名称 | 综合能耗（kgce/t） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼前工序 | 50 | 适用于单一沸腾炉生产 |
|  |  | 70 | 适用于混合工艺生产 |
|  |  | 145 | 适用于单一回转窑生产 |
| 2 | 还原熔炼工序 | 1050 |  |
| 3 | 炼渣工序 | 3200 | 适用于处理物料平均含锡≤6%、富渣冷料占比≥40%等 |
|  |  | 3100 | 适用于处理物料平均含锡≤6%、富渣冷料占比＜40%等 |
|  |  | 2600 | 适用于处理物料平均含锡＞6% |
| 4 | 精炼工序 | 200 |  |
| 5 | 单位产品 | 2400 |  |
| 锡冶炼企业同时有四个工序的，单位产品综合能耗不超过2400 kgce/t时，即符合三级指标要求；锡冶炼企业不同时有四个工序的，按工序综合能耗指标进行考核，所有工序综合能耗指标达到要求时，为符合三级指标要求。 |  |  |  |

A.2　新建锡冶炼企业单位产品能耗限额值应符合表2的要求。

表2    新建（改扩建）锡冶炼企业单位产品综合能耗二级指标

| 序号 | 工序名称 | 综合能耗（kgce/t） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼前工序 | 45 | 适用于单一沸腾炉生产 |
|  |  | 60 | 适用于混合工艺生产 |
|  |  | 130 | 适用于单一回转窑生产 |
| 2 | 还原熔炼工序 | 800 |  |
| 3 | 炼渣工序 | 2800 | 适用于处理物料平均含锡≤6% |
|  |  | 2400 | 适用于处理物料平均含锡＞6% |
| 4 | 精炼工序 | 140 |  |
| 5 | 单位产品 | 1800 |  |
| 锡冶炼企业同时有四个工序的，单位产品综合能耗不超过1800 kgce/t时，即符合二级指标要求；锡冶炼企业不同时有四个工序的，按工序综合能耗指标进行考核，所有工序综合能耗指标达到要求时，为符合二级指标要求。 |  |  |  |

- 3锡冶炼企业单位产品能耗先进值应符合表3的要求。

表3    锡冶炼企业单位产品综合能耗一级指标

| 序号 | 工序名称 | 综合能耗（kgce/t） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼前工序 | 40 | 适用于单一沸腾炉生产 |
|  |  | 50 | 适用于混合工艺生产 |
|  |  | 100 | 适用于单一回转窑生产 |
| 2 | 还原熔炼工序 | 750 |  |
| 3 | 炼渣工序 | 2500 | 适用于处理物料平均含锡≤6% |
|  |  | 2200 | 适用于处理物料平均含锡＞6% |
| 4 | 精炼工序 | 120 |  |
| 5 | 单位产品 | 1700 |  |
| 锡冶炼企业同时有四个工序的，单位产品综合能耗不超过1700 kgce/t时，即符合一级指标要求；锡冶炼企业不同时有四个工序的，按工序综合能耗指标进行考核，所有工序综合能耗指标达到要求时，为符合一级指标要求。 |  |  |  |

附录B

(规范性附录)

锡冶炼企业单位产品能耗的计算原则和计算范围

B.1锡冶炼单位产品能耗的计算原则

B.1.1  锡冶炼各工序单位产品能耗的计算，按各工序同一计划统计期内产出的产品实物量计算工序单位产品能耗。所有产品产量均以吨（t）为计量单位，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

(1)炼前工序按焙砂、焙烧渣及其他焙烧产物重量统计；

(2)还原熔炼工序按粗锡量（包括甲锡、乙锡、硬头）重量统计；

(3)炼渣工序按烟尘重量统计；

(4)精炼工序按合格锡产品（精锡、焊锡、锡基合金）重量统计；

(5)企业综合能耗按合格锡产品（精锡、焊锡、锡基合金）重量统计。

B.1.2  能耗考核以综合能耗考核优先

B.1.2.1同时有四个工序的锡冶炼企业，只考核单位产品综合能耗，只要单位产品综合能耗指标符合标准要求，即便出现炼前处理工序或炼渣工序能耗指标不符合标准要求的情况，也判定该企业的能源消耗达到标准要求；不同时有四个工序的锡冶炼企业，只按工序综合能耗指标进行考核，所有工序综合能耗指标达到要求时，才判定为符合标准的指标要求。…

B.1.3　有价金属综合回收的产品能耗计算原则

B.1.3.1经过精炼的合金锡、精锡、焊锡产品的能耗，按实际产品的产量分摊。

B.1.3.2其它有价金属综合回收产品，指除精锡、焊锡、锡基合金以外的产品，如：银、铟、铜、锑、铅、锌、砷及其化工产品等。所在工序能耗可以单独计量的，则单独分摊该工序的能耗，不计入锡冶炼产品能源消耗。

B.2锡冶炼单位产品能耗的计算范围

B.2.1炼前处理工序产品能耗计算范围

B.2.1.1从含锡物料（主要为锡精矿）进入炼前工序开始到处理后的含锡产物（焙砂、焙烧渣及其他焙烧产物）离开炼前工序止。包括（沸腾炉、回转窑）从配料、进料、焙烧、排料、供排风、物料输送、收尘、酸吸收、供排水、辅助设备及照明等所有能源量。

B.2.2还原熔炼工序产品能耗计算范围

B.2.2.1从含锡物料（主要为锡焙砂）进入还原熔炼工序开始到粗锡（包括甲锡、乙锡、硬头）离开还原熔炼工序止。包括（反射炉、电炉、顶吹炉、艾萨炉）从配料、进料、熔炼、供排风、收尘、供水、粉煤制备、煤气制造、余热装置、酸吸收、照明等所有消耗的能源量。

B.2.3精炼工序产品能耗计算范围

B.2.3.1火法精炼：从粗锡开始到产出合格锡产品（锡锭、焊锡、锡基合金）为止。包括从氧化锅、高温锅、结晶机、精炼锅、浇铸、熔析炉、离心机、真空炉等工序的加热、熔化除杂、供排水、供排风、收尘、煤气制造、车间运输、及照明等所有消耗的能源量。

B.2.3.2湿法电解精炼：从粗锡或粗焊锡开始到产出锡锭或电焊锡为止。包括从精锡电解、焊锡电解、电解辅助设施及供排水、通风、车间运输、照明等所有消耗的能源量。

B.2.4炼渣工序产品能耗计算范围

B.2.4.1从富渣、锡中矿及其他含锡渣料进入炼渣工序开始到产出含锡烟尘为止。包括（烟化炉、电炉、艾萨炉）从备料、进料、硫化挥发、供排水、收尘、供排风、粉煤制备、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

B.2.5各工序实物单耗、能耗计算

B.2.5.1炼前处理工序、还原熔炼工序、精炼工序及炼渣工序实物单耗参照5.2.1式（3）计算，炼前处理工序、还原熔炼工序、精炼工序及炼渣工序能源单耗参照5.2.2式（4）计算。

B.2.5.2各工序能耗计算中，含回收余热时，按第5.1.6处理。

附录C

(资料性附录)

常用能源品种现行折标煤系数

表A　常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原 煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 褐 煤 | 吨 | 0.404 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 重 油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 汽 油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 柴 油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 焦 炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 电 力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时(tce/104kW·h) |
| 煤 气 (热值为1250×4.1868kj/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tce/104m3) |
| 热力（当量） | 百万千焦 | 0.03412 | 吨标煤/百万千焦 （tce/GJ） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tce/103m3) |
| 注1：蒸汽折标系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |  |  |  |

附录 D

(资料性附录)

耗能工质能源等价值

表B 　耗能工质能源等价值

| 名 称 |  | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 水 |  | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.0857kgce/t |
| 软水 |  | 14.23MJ/t(3400kcal/t) | 0.4857kgce/t |
| 压缩空气 |  | 1.17MJ/m3(280kcal/m3) | 0.0400kgce/m3 |
| 二氧化碳气 |  | 6.28MJ/m3(1500kcal/t) | 0.2143kgce/m3 |
| 氧 气 |  | 11.72MJ/m3 | 0.0400kgce/m3 |
| 氮 气 | 做副产品时 | 11.72MJ/m3 | 0.0400kgce/m3 |
|  | 做主产品时 | 19.66MJ/m3 | 0.6714kgce/m3 |
| 乙 炔 |  | 243.67MJ/m3 | 8.3143kgce/m3 |
| 电 石 |  | 60.92MJ/kg | 2.0786kgce/kg |
| 注1：新鲜水指尚未使用的自来水。 |  |  |  |

________________________