行业标准《高纯氧化铪》

编制说明

（预审稿） 行业标准《高纯氧化铪》标准起草小组

2021.09

《高纯氧化铪》编制说明

（讨论稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国家工业和信息化部工信厅科【2020】114号《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第一批行业标准制修订项目计划的通知》的要求，由有研工程技术研究院有限公司负责起草制定《高纯氧化铪》有色金属行业标准，项目计划编号为2020-0049T-YS，计划完成年限为2021年。

1.2 项目编制组单位变化情况

2017年12月，原“北京有色金属研究总院”改制为有研科技集团有限公司。有研工程技术研究院有限公司是有研科技集团有限公司的全资子公司，承继原“北京有色金属研究总院”的科研业务。2019年6月，有研科技集团有限公司将原属于有研工程技术研究院有限公司中的稀有金属冶金材料研究所和生物冶金国家工程实验室实施分立，成立有研资源环境技术研究院（北京）有限公司，为有研科技集团有限公司的全资子公司。原稀有金属冶金材料研究所和生物冶金国家工程实验室的相关业务转移至有研资源环境技术研究院（北京）有限公司，由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责起草制定《高纯氧化铪》有色金属行业标准。

1.3主要参加单位和工作成员及其所作工作

北京有色金属研究总院（以下简称：有研总院）创建于1952年11月，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构，现为国务院国资委管理的中央企业和国家首批百家创新型企业。在半导体材料、有色金属复合材料、稀土材料、生物冶金、材料制备加工、分析测试等领域拥有12个国家级研究中心和实验室，目前承担了一批国家重大科技专项研究课题和国家战略性新兴产业开发项目。

建院以来，共获得国家级和省部级科技成果奖励1000余项，授权专利和制订国家及行业标准1600余项。先后为“两弹一星”、“神舟飞船”、“载人航天”、“探月工程”等国家重点工程和有色金属行业提供了一大批新材料、新工艺、新技术和新设备，为我国有色金属工业和国防军工建设提供了强有力的科技支撑。

有研总院高度重视科技成果的转化，组建了若干高技术产业化公司，并在微电子材料、光电子材料、稀土材料、有色金属粉末、特种有色金属加工材料、新能源材料、高端冶金装备等方面形成了产业集群。

有研总院现有从业人员约3700人。其中：两院院士4人，国家有突出贡献的中青年专家和政府特殊津贴专家125名，国家特聘专家和百千万人才11名。在“材料科学与工程”和“冶金工程”等学科具有博士、硕士授予权，并设有博士后科研流动站。

有研总院从1950年代开始研究锆铪冶金、锆铪材料制备及加工，是国内最早开始锆铪冶金、材料制备和加工研究的单位，也是国内最早开始研制和生产高纯氧化铪的单位。1960年代至1970年代，有研总院提供技术，在辽宁锦州和湖南水口山矿务局分别建设了锆铪分离厂，生产原子能级氧化铪、氧化锆和原子能级海绵铪、海绵锆，为国内相关行业提供了急需的锆铪产品。1990年代以来，致力于先进锆铪冶金技术和新材料研究，研发高效、节能、环境友好的锆铪冶金技术及锆铪新材料，与合作单位建设了高纯、核级和工业级高纯氧化铪生产线。

1995年，有研总院开始高纯氧化铪镀膜材料研究开发，1996年研制成功并开始批量供货。高纯氧化铪产品的生产和研发现由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司承担。

本文件起草单位：有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、有研科技集团有限公司、国核宝钛锆业股份公司、南京佑天金属科技有限公司、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司。

国核宝钛锆业股份公司（简称“国核锆业”）成立于2007年12月8日，是国家电力投资集团公司下属直管核心企业，是国家能源局首批16家国家能源研发（实验）中心之一，是省级重点实验室，也是国家电投“核级锆材企业技术研究中心”。公司拥有国内首条完整的核级锆材产业链，已具备为国内各类型核电机组提供批量化供货的稳定能力。公司现已搭建形成海绵锆生产、锆合金熔炼、坯料制备、管棒板带材成品制造及返回料处理的综合能力，产业体系涵盖海绵锆生产，锆合金熔炼、坯料制备及返回料加工，管、棒、板、带材成品制造等完整的锆材产业链，生产线产能为：核级海绵锆目前1000吨/年（设计2000吨/年），锆合金锭目前1000吨/年（设计2000吨/年），板带材目前30吨/年（设计80吨/年），管棒材目前形成270吨/年（设计1000吨/年），最终能够同时满足一百台百万级机组换料需要。近年来，公司在国产化、自主化方面取得丰硕成果，获得国家能源科技进步三等奖等多项殊荣，授权专利53项，主导、参与建立国家标准、行业标准42项。自主生产的AP1000系列核级锆材产品已在山东海阳核电机组入堆服役，运行状况稳定。同时，积极运用核能技术优势，面向国内外医疗、化工等领域的替代和升级需求，推出“优和工业锆”、“臻和工业锆”等差异化民用产品，并实现了市场占有率的稳步提升。

南京佑天金属科技有限公司是一家专业从事稀有金属铪、锆材料及其下游产品（板、棒、丝、管、箔、靶）的研发、生产、加工和销售的高新技术企业，产品广泛应用于航空航天、化工设备、光学镀膜、等离子切割、非晶材料及硬质合金等领域。

北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司主要从事有色金属及稀贵金属材料和制品的研发、生产、贸易，公司经营业务包括有色金属加工技术开发、转让；销售金属材料、化工产品、机械电器设备；生产销售稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品等。

中船重工黄冈贵金属有限公司主要致力于稀贵金属领域的产品研发、生产以及销售，产品涵盖硝酸银、太阳能电池用超细银粉、电子浆料、稀贵金属盐、稀贵金属催化剂、高纯金属、电工合金材料等。已建成年产2000 吨硝酸银和1200吨银粉生产线，公司硝酸银产品的年销量位居国内前列，硝酸银和银粉的产能、生产技术和自动化水平均为国内领先，产品广泛应用于光伏发电、电子元器件、5G通讯等领域。

本文件主要起草人：罗远辉、张建东、闫国庆、江洪林、马朝辉、张顺利、尹延西、王晨阳、吕保国、张圣欢、施一鸣、陈怀浩。

本标准主要起草人及其工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 罗远辉 | 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 | 标准编制工作组织协调，标准编制方案制定，标准技术指标及主要内容的试验、验证和确定 |
| 屈伟、江洪林 | 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 | 标准编制工作组织协调，标准编制方案制定，标准技术指标及主要内容的试验、验证和确定 |
| 张建东、闫国庆、马朝辉 | 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 | 标准资料的调研、技术指标确定、标准条款编制，意见汇总处理，参加标准讨论和评审会议 |
| 张顺利、尹延西、胡志方 | 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 | 产品技术指标及试验方法验证，产品生产及应用调研、技术参数的确定以及标准条款编制 |
| 王晨阳 | 国核宝钛锆业股份公司 | 产品技术指标及试验方法验证，产品生产及应用调研、技术参数的确定以及标准条款编制 |
| 吕保国 | 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司 | 产品生产及应用情况调研，标准条款编制 |
| 张圣欢 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | 产品生产及应用情况调研，标准条款编制 |
| 施一鸣、陈怀浩 | 南京佑天金属科技有限公司 | 产品生产及应用情况调研，标准条款编制 |

1.4主要工作过程

1.4.1 预研阶段

2018年10月，有研工程技术研究院有限公司成立《高纯氧化铪》行业标准编制项目组，项目组由具有长期标准制修订经验及高纯氧化铪研发、生产的工程师组成。项目组对高纯氧化铪的生产企业、用户单位进行了分析调研，通过市场调研和查阅相关文献，确定了标准制订方案并形成了标准草案稿。

1.4.2 立项阶段

2019年2月，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司向全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委会提交行业标准《高纯氧化铪》项目建议书。

2019年4月17日～19日，在浙江省桐乡市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，《高纯氧化铪》项目通过专家论证。

2020年5月25日，工业和信息化部印发2020年第一批行业标准制修订计划（工信厅科函〔2020〕114号），《高纯氧化铪》项目获得批复。

2020年11月2日-4日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在浙江省桐乡市召开标准工作会议，会议落实了《高纯氧化铪》项目任务，确定了标准制定工作的进度安排，由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责牵头制定。

1.4.3起草阶段

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司在接到标准修订任务后，召开了标准项目编制工作会议，对标准编写工作进行了部署和分工。编制组组织专门人员调研相关资料及国内外厂家的产品技术指标和技术条件，了解高纯氧化铪产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，于2021年4月起草完成了行业标准《熔炼铌》的征求意见稿。

1.4.4 征求意见阶段

1）编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议等形式对行业标准《高纯氧化铪》（征求意见稿）征询意见。

2）2021年5月26日-28日由全国有色金属标准化技术委员会在杭州市召开了标准工作会议，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院、中国航发北京航空材料研究院、湖南相投金天钛金属有限公司、宝钢特钢有限公司、深圳清华大学研究院、宝鸡拓普达钛业有限公司、国核宝钛锆业股份公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等17家单位30多位代表参加了会议，与会代表对《高纯氧化铪》行业标准进行了充分、细致的讨论，并提出了如下修改意见：

（1）规范性引用文件按国家标准、行业标准的先后顺序排列，按标准号从小到大排列；

（2）表1中注2删除；

（3）第5.2条明确粒度分布；

（4）规范性引用文件、第6.3条中，松装密度测定方法应为GB/T 1479.1；

（5）第7.3条中增加“粒度分布”；

（6）第7.3、7.4条合并，以表格形式列明检验项目和取样。

编制组根据会议汇总意见，对本标准征求意见稿进行了修改和完善，形成了预审稿及编制说明。

在征求意见阶段，共发函21家相关的生产、应用单位和科研院所，回函的单位21家，回函并有建议或意见的有11家，回执单占100%，（征求意见情况详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）。

二、标准编制原则

2.1符合性

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，内容规范，规定了高纯氧化铪产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

2.2 合理性

本文件在参照国内外同类产品生产技术水平的基础上，体现了国内大多数生产和应用企业对高纯氧化铪产品的质量要求。充分考虑生产和应用单位对高纯氧化铪产品性能及质量检测方法等的意见和建议，做到符合生产和应用实际，具有可操作性，能够被生产、检验和应用单位普遍接受。

2.3 先进性

随着高功率激光元器件及精密电子陶瓷的快速发展，高纯氧化铪产品作为重要的原料愈益受到重视。目前国内高纯氧化铪生产企业正不断改进生产工艺，提升产品质量，开拓国内外消费市场。基于国内生产、检验及应用技术基础，研究制定高纯氧化铪产品标准，确定其要求、检验内容和试验方法，可为产品质量保障提供依据，促进生产和应用发展。

三、文件主要内容的确定依据

3.1 产品分类的规定

产品按化学成分分为两个级别：HfO2-1、HfO2-2。

3.2 产品化学成分的规定

标准的关键内容是确定产品的化学成分，依据用户对产品的使用要求，根据生产和使用单位抽样检验结果及用户使用效果，研究确定了产品的化学成分，通过对合格产品进行分析检验确定了需要检测的元素及其含量。

根据生产工艺控制和产品使用的要求，产品的化学成分应符合表1的规定。

需方如对产品的化学成分有特殊要求时，则可由供需双方商定。

表2  产品的化学成分

| 产品品级 |  |  | HfO2-1 | HfO2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，%（质量分数） | HfO2含量，不小于 |  | 99.95 | 99.9 |
|  | ZrO2/（HfO2+ZrO2），不大于 |  | 0.03 | 0.05 |
|  | 杂质含量，不大于 | Al | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Ca | 0.002 | 0.003 |
|  |  | Cd | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Cl | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Co | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Fe | 0.002 | 0.003 |
|  |  | Mg | 0.002 | 0.003 |
|  |  | Mn | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Mo | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Na | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Nb | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Ni | 0.001 | 0.002 |
|  |  | P | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Pb | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Pt | 0.001 | 0.001 |
|  |  | S | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Sb | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Sc | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Si | 0.002 | 0.003 |
|  |  | Sn | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Ta | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Th | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Ti | 0.001 | 0.001 |
|  |  | U | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | V | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | W | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Zn | 0.0005 | 0.001 |
| 注1：HfO2含量（质量分数）为100%减去表1中实测杂质含量（质量分数）。 注2：每批产品提供在850℃下灼烧1h的实测灼减值。 |  |  |  |  |

表3为典型产品的化学成分。

表3  典型产品的化学成分

| 产品品级 |  |  | HfO2-1 | HfO2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，%（质量分数） | HfO2含量 |  | 99.96 | 99.9 |
|  | ZrO2/（HfO2+ZrO2） |  | 0.01 | 0.02 |
|  | 杂质含量，不大于 | Al | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Ca | <0.001 | <0.002 |
|  |  | Cd | 0.0005 | <0.001 |
|  |  | Cl | <0.0005 | <0.001 |
|  |  | Co | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Cu | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Fe | <0.001 | <0.003 |
|  |  | Mg | <0.001 | <0.003 |
|  |  | Mn | <0.0005 | <0.001 |
|  |  | Mo | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Na | <0.001 | <0.002 |
|  |  | Nb | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Ni | <0.001 | <0.002 |
|  |  | P | 0.0005 | <0.001 |
|  |  | Pb | <0.0005 | <0.001 |
|  |  | Pt | <0.001 | <0.001 |
|  |  | S | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Sb | <0.0003 | <0.001 |
|  |  | Sc | <0.0003 | <0.001 |
|  |  | Si | <0.001 | <0.002 |
|  |  | Sn | <0.0005 | <0.001 |
|  |  | Ta | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Th | <0.0002 | <0.0002 |
|  |  | Ti | <0.001 | <0.001 |
|  |  | U | <0.0003 | <0.0003 |
|  |  | V | <0.0005 | <0.001 |
|  |  | W | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Zn | <0.0005 | <0.001 |

3.3 产品物理性质的规定

根据用户对产品应用性能（蒸发镀膜、粉末成形等）的需求，确定产品粒度规格的范围为：≤38μm、≤45μm和≤75μm。需方有要求时，供方应提供产品平均粒径、松装密度、比表面积的实测数据。

表4为典型产品的物理性能。

表4  典型产品的物理性能

| 粒度规格/μm | ≤38 | ≤48 | ≤75 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度分布/% | ＞38μm，2.36% | ＞48μm，2.27% | ＞75μm，2.15% |
| 平均粒径/μm | 20.62 | 22.18 | 34.82 |
| 松装密度，g/cm3 | 1.03 | 1.08 | 1.17 |
| 比表面积，m3/g | 13.47 | 10.83 | 5.34 |

- 3.4 外观质量的规定

根据生产实践，产品为白色粉末，无目视可见的夹杂物。

图1为典型产品的外观。

图1  典型产品的外观

3.5 其他内容

本标准规定了产品试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单等内容。

规定了产品化学成分分析应符合YS/T 568（所有部分）的规定，其中、钍、钪、铀的测定按附录A规定的方法（《高纯氧化铪化学分析方法  铂、钍、钪、铀的测定  电感耦合等离子体质谱法》）进行测定，或按供需双方协商的方法进行；产品的粒度分布测定按GB/T 1480的规定进行，平均粒径测定方法按GB/T 3249的规定进行；产品的松装密度测定方法按GB/T 5060的规定进行，或按供需双方协商的方法进行；产品的比表面积测定方法按GB/T 13390的规定进行。

规定了产品检验规则，包括组批、检验项目、取样规定以及检验结果的判定。

四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1标准的必要性

- 高纯氧化铪用于制取光学镀膜、半导体镀膜、精密电子陶瓷和特种合金等，经过多年研究开发，国内生产工艺和设备稳定成熟，生产企业正不断改进生产工艺，提升产品质量，开拓国内外消费市场。研究制定高纯氧化铪产品质量标准，确定其要求、检验内容和试验方法，可为产品生产质量保障提供依据，促进生产和应用发展。

5.2标准的预期作用

- 目前国外、国内尚无高纯氧化铪标准，《高纯氧化铪》行业标准属于首次制定，该标准填补了国内空白。本标准的制定充分考虑了国内外高纯氧化铪生产、应用和质量检验的现状及发展趋势，适应产品生产与应用技术发展的需要，反映了生产及应用技术的新成果。产品市场需求不断扩大，本标准的制定、发布和实施，可规范生产和应用的质量要求，为生产管理和市场监管提供质量依据，对于促进生产和应用技术进步、促进产业有序发展具有积极作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经检索，国外无相同类型的标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经检索，国外无相同类型的国际标准。

七、与现行的法律、法规、强化性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

八、重大分歧意见的处理和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过度办法）

（1）确保本标准实施的广泛性和普遍性，使尽可能多的制造厂商、使用厂家、检测机构等企业能够及时获取本标准，这是保证本标准贯彻实施的基础。本标准在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本标准，保证本标准能够得到及时推广和应用。

（2）在本标准的实施过程中，有必要针对不同的制造厂商、使用厂家、检测机构进行有侧重点的宣贯和培训，针对各章条内容，进行答疑和解释，确保实施顺畅，沟通无误。

（3）标准在贯彻实施过程中，注意收集制造厂商、使用厂家、检测机构的反馈意见，做好沟通，交流。

（4）建议本标准批准发布6个月后予以实施，以促进提升产品质量，规范市场行为。

十一、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其他标准的建议。

十二、其他应予说明的事项

- 本标准的制定，将为生产、使用和市场监管提供基本的技术依据，对产品生产管理和市场贸易具有较强的规范和指导作用，本标准的发布实施对于促进高纯氧化铪生产和应用技术进步、规范市场、促进产业有序发展具有积极作用。

《高纯氧化铪》标准编制组

2021年9月