YS

YS/T ×××－××××

高纯锆锭

High purity zirconium ingot

（预审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.150.99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国核宝钛锆业股份公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、南京佑天金属科技有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、……

本文件主要起草人：。

高纯锆锭

- 范围

本文件规定了高纯锆锭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本文件适用于通过锆、铪分离后的锆原料，最终经真空电子束熔炼生产的高纯锆锭。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34485—2017  锆及锆合金加工产品超声波检测方法

YS/T XXXX  高纯锆化学分析方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

- 4.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1要求。如需方对产品的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1  高纯锆锭的化学成分

| 元素 |  | 质量分数/% |
| --- | --- | --- |
| 主元素，不小于 | Zr a | 99.95 |
| 杂质元素，不大于 | Hf | 0.005 |
|  | Al | 0.001 |
|  | Ca | 0.001 |
|  | Co | 0.001 |
|  | Cr | 0.001 |
|  | Cu | 0.001 |
|  | Fe | 0.005 |
|  | Mg | 0.001 |
|  | Mn | 0.001 |
|  | Mo | 0.001 |
|  | Na | 0.001 |
|  | Ni | 0.001 |
|  | Pb | 0.001 |
|  | Si | 0.002 |
|  | Sn | 0.001 |
|  | Ti | 0.001 |
|  | V | 0.001 |
|  | W | 0.001 |
|  | Cl | 0.001 |
|  | C | 0.01 |
|  | H | 0.002 |
|  | N | 0.005 |
|  | O | 0.01 |
| a：锆含量为100%减去所列杂质元素（不含Cl、 C、 H 、N、 O）的余量。 |  |  |

- 4.2 外形尺寸

4.2.1 产品为圆锭，直径为50mm～220mm，最大直径和最小直径之差不应超过最大直径的10%。如用户有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.2.2 产品长度为100mm～900mm，长度允许偏差由供需双方协商确定，并在合同中注明。

- 4.3 超声检验

内部质量采用超声波检测，质量等级应达到GB/T 34485-2017中规定的AA级。需方如对产品的内部质量有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 4.4 外观质量

产品表面应光洁，不应有分层、夹杂、氧化、玷污等宏观缺陷。允许采用机加工等方法处理表面缺陷，清理处应平滑过渡。需方如对产品的外观质量有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 试验方法

  - 化学成分

产品化学成分按照YS/T XXXX的规定进行，或按供需双方协商确定的分析检测方法进行。

  - 外形尺寸

高纯锆锭直径采用游标卡尺测量，长度采用钢卷尺测量。

  - 超声检验

超声检验按GB/T 34485—2017规定进行。

  - 外观质量

外观质量采用目视方法检查，需要时采用相应量具进行测量。

- 检验规则

  - 检查和验收

6.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品符合本文件的规定及订货单的规定。

6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。质量异议应在收到产品之日起一个月提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一批原料、同一炉次、同一规格的产品组成。

  - 检验项目及取样

检验项目及取样数量应符合表2的规定。在铸锭侧面取一个试样进行化学成分分析，取样位置为圆锭侧面任意位置，去掉3mm～5mm表皮后钻取。

- 表2 检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 逐件，每个铸锭在头、尾各取一个试样进行化学分析，或按照供需双方协商方式取样。 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸 | 逐件 | 4.2 | 5.2 |
| 超声检验 | 逐件 | 4.3 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.4 | 5.4 |

  - 检验结果的判定

6.4.1  化学成分不合格时，则取双倍数量的试样对不合格项目进行重复检验，若重复检验仍有一个结果不合格时，判该件产品不合格。

6.4.2  外形尺寸不合格时，判该件产品不合格。

6.4.3  超声检验不合格时，判该件产品不合格。

6.4.4  外观质量不合格时，判该件产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

在每件检验合格的产品上进行如下标记：

  - 供方名称；

  - 锆元素含量；

  - 产品规格、净重；

  - 批号；

  - 包装日期。

  - 包装、运输和贮存

7.2.1 产品应在清洁、干燥的环境中包装和贮存。

7.2.2 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 锆元素含量；

- 产品规格；

- 产品数量；

- 批号；

- 检测报告和技术监督部门印记；

- 检验日期（或包装日期）；

- 本文件编号。

- 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 锆元素含量；

c） 规格；

d） 数量；

e） 本文件编号；

f） 其他。