s

ICS 77.150.99

CCS H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××—202×

钴铬铂硼合金溅射靶材

Cobalt- Chromium-Platinum-Boron Alloys Sputtering Target

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的         规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

- 本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司。

- 本文件主要起草人：谭志龙、闻明、郭俊梅、王传军、陈家林、沈月、许彦亭、管伟明、朱武勋。

钴铬铂硼合金溅射靶材

  - 范围

本文件规定了钴铬铂硼合金溅射靶材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、及随行文件和订货单（或合同）内容。

本文件适用于以高纯钴、铬、铂、硼为原料，经真空熔铸或粉末冶金烧结等工艺制得的钴铬铂硼靶材，产品主要用于机械硬盘磁存储介质的磁记录层材料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

GB/T 1804 一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 13748.18镁及镁合金化学分析方法氯含量的测定氯化银浊度法

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 15072.3 贵金属合金化学分析方法 金、铂、钯合金中铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

GB/T 15823 无损检测氦泄漏检测方法

GJB 1580A 变形金属超声检验方法

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 1011 高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

YS/T 1124 磁性溅射靶材透磁率测试方法

YS/T 1330.1 钴铬烤瓷合金化学分析方法 第1部分：钴含量的测定 碘量法和电位滴定法

YS/T 1330.2 钴铬烤瓷合金化学分析方法 第2部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

SN/T 4242 进出口钕铁硼永磁材料中钕、镝、镨、镧、钴、硼、铝的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4 分类和标记

4.1 产品分类

4.1.1 按照结构形式分为单体和焊接两种,单体用S表示，焊接用B表示。

4.1.2 按照化学成份分为CCPB-99.95wt%,CCPB-99.99wt%和CCPB-99.995wt%。

4.2 产品标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号、规格的顺序表示。或者依据客户要求确认。

示例1：

CoCr22Pt16B10at%靶材，纯度要求3N5，尺寸规格直径165mm,厚度9mm的单体靶材，标记为：YS/T XXXX-CoCr22Pt16B10at%-99.95-S, Φ165×9。

5 技术要求

- 5.1 物理性能

- 5.1.1 密度

钴铬铂硼靶材的密度不小于理论密度的99%。

- 5.1.2 磁透率（PTF）

钴铬铂硼靶材的磁透率按照图1所示的点进行采集，至少采集4个点取平均值，如需方需要多采集点，按照靶材圆周规格进行等分选取采集点，平均磁透率不低于45%，同一块靶材各点之间的磁透率偏差不大于3%；同一化学成份配比，同批次靶材与靶材之间的平均磁透率偏差不大于4%；同一化学成份不同批次靶材的平均磁透率偏差不大于5%。

图1 钴铬铂硼靶材透磁率采集点示意图

- 5.2 主要化学成份

- 钴铬铂硼靶材由高纯钴、铬、铂、硼四种元素构成，其化学成份比例依据客户要求确定，各元素允许偏差为±0.5at%。具体示例产品如表1所示。

表1 钴铬铂硼靶材的合金成份及允许偏差

| 序号 | 合金牌号 | 合金成份（原子百分比）% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co | Cr | Pt | B |
| 1 | CoCr22Pt16B10 | 余量 | 22±0.5 | 16±0.5 | 10±0.5 |
| 2 | CoCr22Pt16B8 | 余量 | 22±0.5 | 16±0.5 | 8±0.5 |
| 3 | CoCr22Pt18B12 | 余量 | 22±0.5 | 18±0.5 | 12±0.5 |

- 5.3 杂质成份

- 5.3.1 钴铬铂硼靶材的金属杂质成分应符合表2的规定。

表2 钴铬铂硼靶材的金属杂质成分（质量分数）/%

| 产品牌号 |  | CCPB-99.95 | CCPB-99.99 | CCPB-99.995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钴铬铂硼含量不小于 |  | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
| 杂质含量，不大于 | Al | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
|  | Cu | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | Fe | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Ir | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | V | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | W | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | Ti | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | Mo | 0.004 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | K | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | Na | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | Ni | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
|  | Zr | 0.004 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 其他单个金属杂质 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 杂质总量，不大于 |  | 0.05 | 0.01 | 0.005 |

5.3.2 钴铬铂硼靶中非金属杂质元素的含量要求在表3中给出。

表3 钴铬铂硼靶材的非金属杂质元素（质量分数）/%

| 牌号 |  | CCPB-99.95 | CCPB-99.99 | CCPB-99.995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非金属杂质元素含量，不大于 | 碳 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
|  | 硫 | 0.0035 | 0.001 | 0.001 |
|  | 氧 | 0.01 | 0.0075 | 0.005 |
|  | 氮 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
|  | 氯 | 0.065 | 0.01 | 0.005 |

5.3.3顾客对某种特定杂质元素有要求的，由供求双方协商确定。

- 5.4 物理规格

钴铬铂硼靶材一般呈圆形片状，部分靶材边缘有一定尺寸台阶，其尺寸及偏差由供需双方商定。

- 5.5 表面质量

5.5.1 钴铬铂硼靶材表面颜色应均匀。

5.5.2 钴铬铂硼靶材表面应平整，清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无崩边、凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

- 5.6 内部质量

钴铬铂硼靶材内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷，由供方生产工艺保证。

- 5.7 焊接质量

钴铬铂硼靶材的常规焊接方法为钎焊、扩散焊合电子束焊。钎焊、扩散焊质量应符合表4的规定，电子束焊接质量应符合表5的规定。需方如有特殊要求时，应由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中具体注明。

表4 焊接质量要求

| 焊接方式 | 焊合率 | 单个未焊合间隙面积占总面积比例 |
| --- | --- | --- |
| 钎焊 | ≥95% | ≤2%且单个缺陷面积不大于50mm2 |
| 扩散焊 | ≥98% | ≤1%且单个缺陷面积不大于50mm2 |

表5 电子束焊接质量要求

| 检验方式 | 指标 |
| --- | --- |
| 氦检 | 漏率≤10-9 Pa•m3/s |
| 水检 | 0.4MPa水压下保持10min以上无泄漏 |

- 6  试验方法

- 6.1 物理性能检验方法

6.1.1 钴铬铂硼靶材的密度按照GB/T 5163的规定进行。

6.1.2 钴铬铂硼靶材的透磁率按照YS/T 1124的规定进行。

- 6.2化学成份的测定

- 6.2.1 溶样处理：将试样置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加6mL盐酸、2mL硝酸，盖上表面皿，低温溶解至完全，取下，冷却，转入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.2.2 钴铬铂硼靶材中铂含量的测定按照GB/T 15072.3的规定进行，钴、铬、硼的溶样处理按照6.2.1的规定处理后，钴、铬、硼含量测定分别按照YS/T 1330.1、YS/T 1330.2、 SN/T 4242的规定进行。

- 6.2.3钴铬铂硼靶材中金属杂质元素的测定按照YS/T 1011的规定进行，非金属杂质中碳、硫、氧、氮的测定按照GB/T 14265的规定进行，非金属杂质中的氯元素的测定按照GB/T 13748.18的规定进行。

- 6.3 物理规格及表面质量检验方法

- 钴铬铂硼靶材的尺寸及结构方式一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。靶材的外形尺寸及其允许偏差的测量方法按照GB/T 1804的规定进行。钴铬铂硼靶材表面质量用目视法检验，如发现异常现象，用放大镜或显微镜进行鉴别。

- 6.4 内部质量检验方法

钴铬铂硼靶材的内部缺陷用水浸式C-Scan超声波扫描法检验，按GJB1580A执行。

- 6.5 焊合质量

6.5.1 钎焊、扩散焊按YS/T 837的规定检验。

6.5.2 电子束焊接质量采用氦泄漏检测方法按GB/T 15823执行。

- 检验规则

- 7.1检查和验收

- 7.1.1产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2需方应对收到的产品按本文件的规定进行复验。复验结果与本文件（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 7.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一炉次或同一靶坯切割下来的产品组成。

- 7.3检验项目

7.3.1 每批钴铬铂硼靶材应进行化学成分、密度、物相的检验。

7.3.2 每片（件）钴铬铂硼靶材应进行物理规格、表面质量及内部质量的检验。

7.4 取样

取样应从该批产品中随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿钴铬铂硼靶材的边缘切割不小于10×10×3mm的块体3~4块，先做密度分析，再做化学分析。密度分析样品需经磨削、清洗干净后烘干处理；化学分析的样品需经磨削、清洗、破碎处理制成可供化学溶解的样品。

7.5 检验结果的判定

7.5.1 化学分析判定

合金成分、杂质元素分析中任一化学分析不合格时，则判该产品不合格。

7.5.2 物理性能判定

密度、磁透率、外观质量、内部质量、焊合质量中任一物理性能不合格时，则判该产品不合格。

- 8标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 8.1 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

- 供方名称、地址、公司标志；

- 产品名称、纯度、批号；

- 产品净重、毛重；

- 订单编号；

- 出厂日期;

- 其他要求内容。

8.1.2 包装标志

在已检验合格的产品上应附有如下标记：

a)   产品名称；

b)   客户名称；

c)   产品图号或产品标记；

d)   生产批号；

e)   规格；

f)   重量；

g)   检验日期。

- 8.2 包装、运输和贮存

8.2.1包装

- 钴铬铂硼靶材清洗、干燥及包装应在洁净间内进行。靶材经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空封装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄露。外包装采用纸盒或中空盒包装，每盒放置靶材不超过5片，包装盒内及靶材与靶材之间应有防碰撞措施。将质量证明书用塑料袋包装好后粘贴于包装盒上。

8.2.2 运输

- 产品可以由供需双方协商采用铁路、公路、水运、航空等方式运输。

8.2.3 贮存

- 包装产品应储存于清洁的环境中，产品贮存条件应符合以下要求：

- a) 无腐蚀性物质；

- b) 不污染产品。

- 8.3随行文件

每批产品应有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

b）成品检验报告；

c）其他。

- 9订货单（或合同）内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格、产品重量、数量；

d）化学成份、物理性能、表面及内部质量等特殊要求；

e）本文件编号；

f) 其他。