ICS 77.150.99

CCS H 68

YS/T ××××—××××

代替YS／T 609-2006

铂电极浆料

Platinum electrode paste

（预审稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件代替YS/T 609-2006《铂电极浆料》，更改了铂电极浆料制品的烧成条件以及性能指标的范围，主要有如下变动：

- a)修改牌号PE-Pt-7840、PE-Pt-7841、PE-Pt-7850、PE-Pt-7851、PE-Pt-7852其烧成峰值温度，峰值保温时间以及烧成周期具体详细的烧成条件（见4.3）；

- b)修改铂电极浆料的固体含量、细度、粘度”，规定牌号PE-Pt-7840、PE-Pt-7841、PE-Pt-7850、PE-Pt-7851、PE-Pt-7852其性能指标范围（见4.4.1）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由中国有色金属工业标准计量质量研究所负责归口。

- 本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本文件的附录A为资料性附录。

本文件主要起草人：王珂、李晨昊、李文琳、刘继松、张华稳、罗慧、梁兴宇、罗云、莫建国。

铂电极浆料

1 范围

本文件规定了铂电极浆料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本文件适用于氧传感器等器件用铂电极浆料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17473.1  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  固体含量测定

GB/T 17473.2  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  细度测定

GB/T 17473.3  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  方阻测定

GB/T 17473.5  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  粘度测定

3 定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 铂电极浆料 Platinum electrode paste

由超细铂粉、无机添加物和有机载体组成的一种满足于印刷特性或涂敷的膏状物。

4 要求

4.1  铂电极浆料标记

铂电极浆料的牌号标记方法如下：

P   E —  Pt  — XXXX

产品编号

铂

电极浆料

贵金属浆料

示例：PE-Pt-7840表示编号为7840的铂电极浆料。

4.2  铂电极浆料的组成

铂电极浆料由超细铂粉、无机添加物和有机载体三部分组成

4.3  烧成条件

铂电极浆料烧成条件为：PE-Pt-7840烧成峰值温度为850～1200℃，峰值保温时间5min～10min，烧成周期45min～60min；PE-Pt-7841及PE-Pt-7850、PE-Pt-7851、PE-Pt-7852烧成峰值温度为1200～1500℃，峰值保温时间60min～120min，烧成周期10h～15h。

4.4  性能

4.4.1  铂电极浆料的固体含量、细度、粘度、方阻应符合表1规定。

表1 性能规定

| 产品牌号 | 固体含量 % | 细度 µm | 粘度a Pa·S | 方阻 （mΩ/□，12μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-Pt-7840 | 80±2 | ≤15 | 40～90 | 20～30 |
| PE-Pt-7841 | 80±2 | ≤15 | 100～300 | 25～40 |
| PE-Pt-7850 | 75±2 | ≤15 | 60～200 | 25～50 |
| PE-Pt-7851 | 75±2 | ≤15 | 60～300 | 15～30 |
| PE-Pt-7852 | 75±2 | ≤15 | 60～200 | 15～30 |
| a：见附录A。若需方有其他要求时，由供需双方协商确定。协商内容包括粘度值、测试仪器型号及测试条件。 b：粘度（BROOK FIELD MODEL DV-II 52号轴 温度25±0.5℃ 0.5r/min） |  |  |  |  |

4.5  外观

铂电极浆料为色泽均匀的膏状物。。

5  试验方法

5.1  铂电极浆料固体含量的测定按GB/T17473.1的规定进行。

5.2    铂电极浆料细度的测定按GB/T17473.2的规定进行。

5.3    铂电极浆料粘度的测定按GB/T17473.5的规定进行。

5.4  铂电极浆料烧成膜方阻的测定按GB/T17473.3的规定进行。

5.5  铂电极浆料的外观质量采用目视检查。

6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  铂电极浆料应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。若复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

铂电极浆料应成批提交验收，每批应由同一批投料生产出的浆料组成，批重不限。

6.3  检验项目

每批铂电极浆料应进行固体含量、细度、粘度、方阻、外观的检验。需方提出的特殊检验项目，由供需双方协商确定。

6.4  取样方法

每批在100瓶以下时，随机抽取一瓶未开封的产品作为检验样品；每批产品在100瓶以上时，每增加100瓶（不足100瓶时以100瓶计）检验样品增加1瓶。

6.5  检验结果的判定

6.5.1 当试验结果中有不合格项目时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行不合格项目的重复试验。重复试验结果全部合格时，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。

6.5.2   外观检验逐瓶进行，检验结果不合格时，判该瓶产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  产品标志

在检验合格的产品上应贴上标签，并注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）产品净质量、瓶重；

f）保质期；

g）生产日期。

7.2  包装、运输和贮存

7.2.1 检验合格的浆料用带密封盖的塑料瓶分装，包装瓶应耐腐蚀，不易破碎，瓶口加密封带，再用塑料袋密封，装入结实牢固的包装箱中。塑料瓶四周应充填安全物质。

7.2.2  运输应避免污染和机械破损。

7.2.3  需方收到浆料应在5 oC～25 oC下密闭贮存，自生产之日起有效贮存期为6个月。

7.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，并注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）批号；

e）产品净质量；

f）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列浆料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品净质量；

d）本标准编号；

e）其他。

在检验合格的每件产品标签上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、批号；

- 产品净重；

- 生产日期。

- （资料性附录）
粘度的测试条件

  - 测试条件

铂电极浆料粘度的测试条件为BROOK FIELD DV-Ⅱ粘度计，52号轴，转速0.5转/min，温度25℃。