YS

T/ CNIAXX －20XX

试验筛网孔尺寸与筛网目数对应关系

The relationship between aperture size and mesh of the test sieve

（审定稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中国有色金属工业协会 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

CCSH 21

中华人民共和国有色金属行业协会标准

DAITI

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司、西北有色金属研究院、西安欧中材料科技有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、湖南长远锂科股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、钢铁研究总院、中南大学、江苏威拉里新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：

试验筛网孔尺寸与筛网目数对应关系

1 范围

本文件规定了试验筛网孔尺寸与筛网目数的对应关系。

本文件适用于金属丝编织网。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5329  试验筛与筛分试验 术语

GB/T 6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

3 术语和定义

GB/T 5329界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 网孔尺寸  aperture size

试验筛筛面上的开孔尺寸，也称作“筛孔尺寸”。

3.2 筛网目数  mesh

试验筛筛面上平行于编织经线或纬线方向1英寸（2.54厘米）长度上所具有的筛孔数量，也可称作“筛号”。

4 试验筛网孔尺寸与筛网目数的对应关系

4.1 本文件中金属丝编织网的网孔尺寸采用GB/T 6003.1中规定的R40/3系列，试验筛网孔尺寸与筛网目数的对应关系如下表所示。

表1

| 筛网目数（筛号） | 网孔尺寸（R40/3） |
| --- | --- |
| 4目（或No. 4） | 4.75mm |
| 5目（或No. 5） | 4mm |
| 6目（或No. 6） | 3.35mm |
| 7目（或No. 7） | 2.8mm |
| 8目（或No. 8） | 2.36mm |
| 10目（或No. 10） | 2mm |
| 12目（或No. 12） | 1.7mm |
| 14目（或No. 14） | 1.4mm |
| 16目（或No. 16） | 1.18mm |
| 18目（或No. 18） | 1mm |
| 20目（或No. 20） | 850μm |
| 25目（或No. 25） | 710μm |
| 30目（或No. 30） | 600μm |
| 35目（或No. 35） | 500μm |
| 40目（或No. 40） | 425μm |
| 45目（或No. 45） | 355μm |
| 50目（或No. 50） | 300μm |
| 60目（或No. 60） | 250μm |
| 70目（或No. 70） | 212μm |
| 80目（或No. 80） | 180μm |
| 100目（或No. 100） | 150μm |
| 120目（或No. 120） | 125μm |
| 140目（或No. 140） | 106μm |
| 170目（或No. 170） | 90μm |
| 200目（或No. 200） | 75μm |
| 230目（或No. 230） | 63μm |
| 270目（或No. 270） | 53μm |
| 325目（或No. 325） | 45μm |
| 400目（或No. 400） | 38μm |

4.2 上表中，试验筛网孔尺寸的偏差和金属丝直径的技术要求应满足GB/T 6003.1的规定。

4.3 若使用其他筛网目数的试验筛，由供需双方协商确定，但确定的目数对应的筛网网孔尺寸不应与本文件规定的对应关系相矛盾，且网孔尺寸的偏差和金属丝直径的要求应满足GB/T 6003.1的规定。